ICS 77.150.50

H 64

前    言

本标准是按照GB/T 1.1-2009给出的规则起草的。

本标准由全国有色金属标准化技术委员会（SAC/TC 243）提出并归口。

本标准负责起草单位：西部金属材料股份有限公司、西安庄信新材料科技有限公司、西部钛业有限责任公司。

本标准主要起草人：XXX。

餐饮器具用钛及钛合金板带材

1  范围

本标准规定了餐饮器具用钛及钛合金板带材的要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输、贮存、质量证明书及订货单(或合同)内容。

本标准适用于热轧或冷轧的餐饮器具用钛及钛合金板带材。

2  规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB 31604.24-2016  食品接触材料及制品 镉迁移量的测定

GB 31604.25-2016  食品接触材料及制品 铬迁移量的测定

GB 31604.33-2016  食品接触材料及制品 镍迁移量的测定

GB 31604.34-2016  食品接触材料及制品 铅的测定和迁移量的测定

GB 31604.38-2016  食品接触材料及制品 砷的测定和迁移量的测定

GB 31604.49-2016  食品安全国家标准 食品接触材料及制品 砷、镉、铬、铅的测定和砷、镉、铬、镍、铅、锑、锌迁移量的测定

GB/T 228.1  金属材料 拉伸试验 第1部分：室温试验方法

GB/T 232  金属材料  弯曲试验方法

GB/T 3620.2  钛及钛合金加工产品化学成分允许偏差

GB/T 4698(所有部分)  海锦钛  钛及钛合金化学分析方法

GB/T 8180  钛及钛合金加工产品的包装、标志、运输和贮存

YS/T 1262  海绵钛、钛及钛合金化学分析方法 多元素含量的测定 电感耦合等离子体原子发射光谱法

3  要求

3.1  产品分类

产品牌号、品种、制造方法、供货状态及规格应符合表1的规定。

表1  产品牌号、品种、制造方法、供货状态及规格

| 牌号 | 品种 | 制造方法 | 供货状态 | 规格（厚度×宽度×长度）/mm |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TA1 TA2 TA3 TC4 | 板材 | 冷轧 | 冷加工态（Y） 退火态（M） | (＞0.1～4.0)×(400～1 500) ×(1 000～3 000) |
|  |  | 热轧 | 热加工态（R） 退火态（M） | (＞4.0～10.0)×(400～2 000) ×(1 000～4 000) |
|  | 带材 | 冷轧 | 冷加工态（Y） 退火态（M） | (0.1～2.0)×(50～1 500) ×(≥4 000) |

3.2  化学成分

产品的化学成分应符合表2的规定。需方复验时，产品的化学成分允许偏差应符合GB/T 3620.2的规定。

表2  化学成分（质量分数）                         %

| 牌号 | Ti | 杂质元素含量，不大于 |
| --- | --- | --- |
|  |  | N | C | H | O | Fe | Al | V | 其它元素 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 单个 | 总和 |
| TA1 | 余量 | 0.01 | 0.05 | 0.010 | 0.10 | 0.10 | — | — | 0.05 | 0.30 |
| TA2 | 余量 | 0.03 | 0.05 | 0.010 | 0.15 | 0.15 | — | — | 0.08 | 0.30 |
| TA3 | 余量 | 0.03 | 0.05 | 0.010 | 0.20 | 0.20 | — | — | 0.10 | 0.30 |
| TC4 | 余量 | 0.03 | 0.05 | 0.010 | 0.15 | 0.10 | 5.50～6.75 | 3.50～4.50 | 0.08 | 0.30 |

3.3  尺寸允许偏差

3.3.1  板材的厚度允许偏差应符合表3的规定，板材的宽度和长度的允许偏差应符合表4的规定。

表3  板材厚度允许偏差                    单位为毫米

| 厚度 | 宽度 |
| --- | --- |
|  | 400～1 000 | ＞1 000～2 000 |
| 0.1～0.3 | ±0.03 | — |
| ＞0.3～0.5 | ±0.05 | — |
| ＞0.5～0.8 | ±0.07 | — |
| ＞0.8～1.1 | ±0.09 | — |
| ＞1.1～1.5 | ±0.10 | — |
| ＞1.5～2.0 | ±0.13 | — |
| ＞2.0～2.5 | ±0.15 | — |
| ＞2.5～3.0 | ±0.18 | — |
| ＞3.0～4.5 | ±0.22 | — |
| ＞4.5～6.0 | ±0.30 | ±0.40 |
| ＞6.0～8.0 | ±0.40 | ±0.60 |
| ＞8.0～10.0 | ±0.50 | ±0.60 |

表4  板材宽度和长度的允许偏差                   单位为毫米

| 厚度 | 宽度 | 宽度允许偏差 | 长度 | 长度允许偏差 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0.1～4.0 | 400～1 500 | ＋10 0 | 1 000～3 000 | ＋15 0 |
| ＞4.0～10.0 | 400～2 000 | ＋15 0 | 1 000～4 000 | ＋20 0 |

3.3.2  带材的厚度允许偏差应符合表5的规定，带材的宽度和长度的允许偏差应符合表6的规定。

表5  带材厚度允许偏差                       单位为毫米

| 厚度 | 宽度 |
| --- | --- |
|  | 50～200 | ＞200～600 | ＞600～1 500 |
| 0.1～0.4 | ±0.04 | ±0.05 | ±0.05 |
| ＞0.4～0.5 | ±0.04 | ±0.05 | ±0.065 |
| ＞0.5～0.7 | ±0.05 | ±0.065 | ±0.065 |
| ＞0.7～0.9 | ±0.05 | ±0.065 | ±0.065 |
| ＞0.9～1.3 | ±0.065 | ±0.09 | ±0.09 |
| ＞1.3～2.0 | ±0.065 | ±0.10 | ±0.13 |

表6  带材宽度和长度的允许偏差                  单位为毫米

| 厚度 | 宽度 | 宽度允许偏差 | 长度 | 长度允许偏差 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0.1～0.2 | 50～1 500 | ±1.0 | ≥1 000 | ＋10 0 |
| ＞0.2～0.3 |  | ±1.0 |  |  |
| ＞0.3～0.5 |  | ±1.0 |  |  |
| ＞0.5～0.8 |  | ±1.0 |  |  |
| ＞0.8～1.2 |  | ±1.0 |  | ＋15 0 |
| ＞1.2～1.5 |  | ±1.5 |  |  |
| ＞1.5～2.0 |  | ±2.0 |  |  |

3.3.3  板带材的不平度应符合表7规定。

表7  板带材的不平度

| 厚度/mm | 不平度/（mm/m），不大于 |
| --- | --- |
| ≤4.0 | 15 |
| ＞4.0～10.0 | 10 |

3.3.4  板带材应平直，侧边的弯曲度应不大于3 mm/m。

3.3.5  板带材的边部应切齐，无裂口、卷边，允许有轻微的毛刺，各角应尽量切成直角，切斜应不超过板带材长度和宽度的允许偏差。

3.4  力学性能

板带材退火状态的室温力学性能应符合表8的规定。

表8  板带材室温力学性能

| 牌号 | 状态 | 厚度/mm | 抗拉强度Rm/MPa | 规定非比例延伸强度 Rp0.2/MPa | 断后伸长率 A/% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TA1 | 退火态（M） | 0.1～2.0 | ≥240 | 140～310 | ≥40 |
|  |  | ＞2.0～10.0 |  |  | ≥35 |
| TA2 |  | 0.1～2.0 | ≥400 | 275～450 | ≥30 |
|  |  | ＞2.0～10.0 |  |  | ≥25 |
| TA3 |  | 0.1～2.0 | ≥500 | 380～550 | ≥20 |
|  |  | ＞2.0～10.0 |  |  |  |
| TC4 |  | 0.1～2.0 | ≥900 | ≥850 | ≥12 |
|  |  | ＞2.0～10.0 |  |  |  |

3.5  弯曲性能

板带材退火状态的室温弯曲性能应符合表9的规定。

表9  板带材弯曲性能

| 牌号 | 状态 | 厚度/mm | 弯曲角α/度 | 弯芯直径/mm |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TA1 | 退火态（M） | 0.1～2.0 | 105 | 3T |
|  |  | ＞2.0～10.0 |  | 4T |
| TA2 |  | 0.1～2.0 |  | 4T |
|  |  | ＞2.0～10.0 |  | 5T |
| TA3 |  | 0.1～2.0 |  | 4T |
|  |  | ＞2.0～10.0 |  | 5T |
| TC4 |  | 0.1～2.0 |  | 5T |
|  |  | ＞2.0～10.0 |  | 6T |

3.6  外观质量

3.6.1  冷轧产品的外观质量应满足下列要求：

——产品表面应光洁；

——产品表面允许轻微发暗、局部水迹和不影响后续使用的缺陷存在。允许有局部不超过厚度允许

偏差之半的划伤、压痕、凹坑、斑点和打磨痕迹等缺陷存在，但应保证产品的最小厚度；退火态的产品，允许有因除油造成局部轻微的擦伤和皱褶；

——产品表面不允许有裂纹、起皮、氧化皮、压折、金属和非金属夹杂等宏观缺陷以及酸、碱洗的

痕迹存在；

——带材允许沿轧制方式清除局部缺陷，但清除后应保证产品的最小厚度。

3.6.2  热轧产品的外观质量应满足下列要求：

——产品应除鳞处理；

——产品表面不允许有裂纹、起皮、氧化皮、压折、分层、金属和非金属夹杂等宏观缺陷。产品表面允许有个别轻微的擦伤、划痕、压痕、凹面、辊印和麻点，但其深度不超过产品厚度允许偏差之半；

——经喷砂、酸洗的产品表面，允许有轻微的色差，无氧化层或过酸洗痕迹；

——退火态供货的卷式产品，允许带卷的最外层和外露部分有轻微氧化存在。宽度方向上的氧化不得影响产品的后续使用；

——产品以卷式供货时，允许带轻微缺陷交货，但带缺陷部分不应超过每卷总长度的5%；

——不切边产品，允许有不大于宽度允许偏差之半的裂边，且其带有的非正常区不作为质量一致性检验区域。

3.7  迁移物

板带材的迁移物指标应符合表10的规定。

表10  板带材迁移物指标

| 迁移物 | 指标/（mg/kg） |
| --- | --- |
| Cd | ≤0.02 |
| Cr | ≤0.05 |
| Ni | ≤0.05 |
| Pb | ≤0.05 |
| As | ≤0.04 |

4  试验方法

4.1  化学成分

化学成分分析应按GB/T 4698或YS/T 1262的规定进行。

4.2  尺寸允许偏差

板带材厚度在距顶角不小于100 mm，距边部不小于20 mm处测量。用相应精度的量具测量板带材的厚度、宽度、长度和不平度。

4.3  力学性能

产品的室温力学性能应按GB/T 228.1的规定进行。

4.4  弯曲性能

产品的弯曲性能应按GB/T 232的规定进行。

4.5  外观质量

产品的外观质量采用目视检验。

4.6  迁移物

产品的迁移物试验应按表11的规定进行。

表11  板带材迁移物测试

| 迁移物 | 检验方法 |
| --- | --- |
| Cd | GB 31604.24-2016，或GB 31604.49-2016 第二部分 |
| Cr | GB 31604.25-2016，或GB 31604.49-2016第二部分 |
| Ni | GB 31604.33-2016，或GB 31604.49-2016第二部分 |
| Pb | GB 31604.34-2016第二部分，或GB 31604.49-2016第二部分 |
| As | GB 31604.38-2016第二部分，或GB 31604.49-2016第二部分 |

5  检验规则

5.1  检查和验收

5.1.1  板带材应由供方质量检验部门进行检验，保证产品质量符合本标准及订货单(或合同)的规定，并填写质量证明书。

5.1.2  需方应对收到的产品按本标准及订货单(或合同)的规定进行检验。检验结果与本标准规定不符时，应以书面形式向供方提出，由供需双方协商解决。属于表面质量及尺寸偏差的异议，应在收到产品之日起一个月内提出，属于其他性能的异议，应在收到产品之日起三个月内提出。如需仲裁，供需双方应共同进行仲裁取样。

5.2  组批

板带材应成批提交验收，每批应由同一牌号、熔炼炉号、规格、制造方法、状态和热处理炉次的产品所组成。

5.3  检验项目及取样规定

每批板带材均应进行化学成分、尺寸允许偏差、力学性能、弯曲性能、外观质量和迁移物的检验。产品的检验项目及取样规定应符合表12的规定。

表12  板带材的检验项目及取样规定

| 检验项目 | 取样规定 | 要求的章条号 | 试验方法章条号 |
| --- | --- | --- | --- |
| 化学成分 | 每批板带材任取一个试验进行氢含量分析，其他成分以原铸锭分析结果报出 | 3.2 | 4.1 |
| 尺寸允许偏差 | 逐张 | 3.3 | 4.2 |
| 力学性能 | 每批板带材任取两张，两张各取一个横向试样；批量为一张时，取一个试样 | 3.4 | 4.3 |
| 弯曲性能 | 每批板带材任取两张，每张各取一个横向试样；批量为一张时，取一个试样 | 3.5 | 4.4 |
| 外观质量 | 逐张 | 3.6 | 4.5 |
| 迁移物 | 逐张 | 3.7 | 4.6 |

5.5  检验结果的判定

5.5.1  化学成分不合格时，允许重新取样对不合格项进行一次重复检验，若仍有不合格时，判该批产品不合格。

5.5.2  力学性能和弯曲性能试验中，如果有一个试样的试验结果不合格，则从该批板带材上(包括原受检板带材)取双倍数量试样对不合格项目进行重复试验，如仍有不合格时，则判该批产品不合格，但允许供方逐张对不合格项目进行检验，合格者重新组批。

5.5.3  尺寸和外观质量不合格时，判单张不合格。

5.5.4  迁移物不合格时，判单张不合格。

6  标志、包装、运输、贮存及质量证明书

6.1  标志

在检验合格的板带材上应有如下标志(或贴标签)：

a)  牌号；

b)  名称；

c)  规格；

d)  供应状态；

e)  批号；

f） 本标准编号。

6.2  包装、运输和贮存

产品的包装、包装标志、运输和贮存应按GB/T 8180的规定进行。

6.3  质量证明书

每批板带材应附有质量证明书，注明：

a)  供方名称；

b)  产品名称；

c)  产品牌号、规格和状态；

d)  熔炼炉号、批号、批重和张数；

e)  所规定的各项分析检验结果及质量检验部门印记；

f)  本标准编号；

g)  包装日期。

7  订货单(或合同)内容

订购本标准所列材料的订货单(或合同)内应包括下列内容：

a)  产品名称；

b)  牌号；

c)  状态；

d)  尺寸规格；

e)  重量或张数；

f)  本标准编号；

g)  其他。

# Text boxes

中华人民共和国工业和信息化部 发布

××××-××-××实施

××××-××-××发布

餐饮器具用钛及钛合金板带材

Titanium and titanium alloy sheets and strips

for catering utensils

（讨论稿）

YS/T XXXX—XXXX

YS

中华人民共和国有色金属行业标准

ICS 77.150.50

H 64