ICS 77.150.50

H 64

前    言

本标准是按照GB/T 1.1-2009给出的规则起草的。

本标准由全国有色金属标准化技术委员会（SAC/TC 243）提出并归口。

本标准负责起草单位：西部金属材料股份有限公司、西安庄信新材料科技有限公司、西安天力金属复合材料有限公司。

本标准主要起草人：XXX。

餐饮器具用钛及钛合金层状复合材

1  范围

本标准规定了餐饮器具用钛及钛合金层状复合材的要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输、贮存、质量证明书及订货单(或合同)内容。

本标准适用于轧制复合的餐饮器具用钛及钛合金两层或三层复合材，包括钛-铝-不锈钢层状复合材、钛-铜-不锈钢层状复合材、钛-铝层状复合材、钛-不锈钢层状复合材、钛-铜层状复合材等。

2  规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB 31604.24  食品接触材料及制品 镉迁移量的测定

GB 31604.25  食品接触材料及制品 铬迁移量的测定

GB 31604.33  食品接触材料及制品 镍迁移量的测定

GB 31604.34  食品接触材料及制品 铅的测定和迁移量的测定

GB 31604.38  食品接触材料及制品 砷的测定和迁移量的测定

GB 31604.49  食品安全国家标准 食品接触材料及制品 砷、镉、铬、铅的测定和砷、镉、铬、镍、铅、锑、锌迁移量的测定

GB/T 223(所有部分)  钢铁及合金化学分析方法

GB/T 3190  变形铝及铝合金化学成分

GB/T 3620.2  钛及钛合金加工产品化学成分允许偏差

GB/T 4698(所有部分)  海绵钛、钛及钛合金化学分析方法

GB/T 5121(所有部分)  铜及铜合金化学分析方法

GB/T 5231  加工铜及铜合金牌号和化学成分

GB/T 6396  复合钢板力学及工艺性能试验方法

GB/T 17432  变形铝及铝合金化学成分分析取样方法

GB/T 20878  不锈钢和耐热钢 牌号及化学成分

YS/T 1262  海绵钛、钛及钛合金化学分析方法 多元素含量的测定 电感耦合等离子体原子发射光谱法

3  术语和定义

3.1

复材  cladding  metal

指层状复合材中作为耐蚀层、且厚度较薄的金属材料，本标准中为钛及钛合金材料。

3.2

基材  base metal

指层状复合材中作为受力层、且厚度较厚的金属材料，本标准中两层复合材中的基材为铝材、铜材及不锈钢材料，三层复合材中的基材为不锈钢材料。

3.3

中间材  Intermediate metal

指介于复材和基材之间与二者牌号不同的金属材料，本标准中为铝材或者铜材。

3.4

钛及钛合金层状复合材  titanium and titanium alloy laminated composite

指采用轧制复合技术使钛及钛合金（复材）与不锈钢或铝材、铜材（基材）及其它金属（中间材）达到致密结合状态的金属层状复合材，以下简称“复合材”。

4  要求

4.1  化学成分

4.1.1  复材的化学成分应符合表1的规定。需方复验时，复材的化学成分允许偏差应符合GB/T 3620.2的规定。

表1  复材的化学成分（质量分数）                    %

| 牌号 | Ti | 杂质元素含量，不大于 |
| --- | --- | --- |
|  |  | N | C | H | O | Fe | 其它元素 |
|  |  |  |  |  |  |  | 单个 | 合计 |
| TA1 | 余量 | 0.01 | 0.05 | 0.010 | 0.10 | 0.10 | 0.05 | 0.30 |
| TA2 | 余量 | 0.03 | 0.05 | 0.010 | 0.15 | 0.15 | 0.08 | 0.30 |
| TA3 | 余量 | 0.03 | 0.05 | 0.010 | 0.20 | 0.20 | 0.10 | 0.30 |

4.1.2  基材和中间材的化学成分应符合相应标准的规定，其中不锈钢应符合GB/T 20878中的规定，铝材应符合GB/T 3190中的规定，铜材应符合GB/T 5231中的规定。

4.2  尺寸允许偏差

4.2.1  复合材的厚度、宽度（或直径）和长度允许偏差应符合表2的规定。

4.2.2  复材厚度允许偏差不大于复材名义厚度的±10%。

4.2.3  复合材的不平度应符合表3的规定。

表2  复合材的厚度、宽度（或直径）和长度允许偏差          单位为毫米

| 厚度 | 厚度允许偏差 | 宽度（或直径）允许偏差 | 长度允许偏差 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.0～2.0 | ±0.1 | ＋15 0 | ＋20 0 |
| ＞2.0～4.0 | ±0.2 | ＋15 0 | ＋20 0 |
| 注：经供需双方协商，也可提供其它规格和尺寸偏差有特殊要求的复合材。 |

表3  复合材的不平度

| 厚度/mm | 不平度/（mm/m），不大于 |
| --- | --- |
| 1.0～2.0 | 12 |
| ＞2.0～4.0 | 10 |

4.3  弯曲性能

复合材内弯曲（复材表面受压）试验，其结果应符合表4的规定。

表4  复合材的弯曲性能

| 弯曲角α/度 | 弯芯直径/mm | 试验结果 |
| --- | --- | --- |
| 180 | 按基材标准规定，不够复合材厚度2倍时取2倍 | 在试样弯曲部分的外表面不得有裂纹，复合界面不得有分层 |

4.4  外观质量

4.4.1  复合材复材表面以抛光、酸洗或喷砂状态交货，需方对表面有特殊要求时，由供需双方商定。

4.4.2  复合材表面不允许有裂纹、起皮、压坑、夹杂、划伤、凹坑、麻点、压痕和严重氧化皮等宏观缺陷。

4.4.3  复合材表面局部缺陷允许清除，但清除后其厚度不得低于标准规定的最小值。

4.5  迁移物

复合材中复材迁移物指标应符合表5的规定。

表5  复合材中复材迁移物指标

| 迁移物 | 指标/（mg/kg） |
| --- | --- |
| Cd | ≤0.02 |
| Cr | ≤0.05 |
| Ni | ≤0.05 |
| Pb | ≤0.05 |
| As | ≤0.04 |

5  试验方法

5.1  化学成分

5.1.1  复材化学成分分析应按GB/T 4698或YS/T 1262的规定进行。

5.1.2  中间材和基材化学成分分析应分别按GB/T 17432、GB/T 5121或GB/T 223的规定进行。

5.2  尺寸允许偏差

5.2.1  复合材厚度在距顶角不小于100 mm，距边部不小于20 mm处用千分尺或卡尺测量。

5.2.2  复合材的长度、宽度（或直径）和不平度用相应精度的量具进行测量。

5.3  弯曲性能

复合材的弯曲性能试验方法按GB/T 6396规定进行。

5.4  外观质量

复合材的外观质量采用目视检验。

5.5  迁移物

复合材中复材迁移物试验应按表6的规定进行。

表6  复合材中复材迁移物测试

| 迁移物 | 检验方法 |
| --- | --- |
| Cd | GB 31604.24-2016，或GB 31604.49-2016 第二部分 |
| Cr | GB 31604.25-2016，或GB 31604.49-2016第二部分 |
| Ni | GB 31604.33-2016，或GB 31604.49-2016第二部分 |
| Pb | GB 31604.34-2016第二部分，或GB 31604.49-2016第二部分 |
| As | GB 31604.38-2016第二部分，或GB 31604.49-2016第二部分 |

6  检验规则

6.1  检查和验收

6.1.1  复合材应由供方质量检验部门进行检验，保证产品质量符合本标准及订货单(或合同)的规定，并填写质量证明书。

6.1.2  需方应对收到的产品按本标准及订货单(或合同)的规定进行检验。检验结果与本标准规定不符时，应以书面形式向供方提出，由供需双方协商解决。属于表面质量及尺寸偏差的异议，应在收到产品之日起一个月内提出，属于其他性能的异议，应在收到产品之日起三个月内提出。如需仲裁，供需双方应共同进行仲裁取样。

6.2  组批

复合材应成批提交验收，每批应由同一牌号、熔炼炉号、规格、制造方法、状态和热处理炉次的产品所组成。

6.3  检验项目及取样规定

每批复合材的质量一致性检验项目应符合表7中的规定，允许复材的化学成分以原铸锭的化学成分或原板材的合格证报出；允许中间材和基材的化学成分按原合格证报出。

表7  取样位置和取样数量

| 检验项目 | 取样位置和取样数量 | 取样数量 | 要求的章条号 | 试验方法章条号 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 化学成分 | 随机 | 每批取1点 | 4.1 | 5.1 |
| 尺寸允许偏差 | — | 逐张 | 4.2 | 5.2 |
| 弯曲性能 | 随机 | 每批抽取1张板 | 4.3 | 5.3 |
| 外观质量 | — | 逐张 | 4.4 | 5.4 |
| 迁移物 | — | 逐张 | 4.5 | 5.5 |

6.4  检验结果的判定

6.4.1  化学成分不合格时，允许重新取样对不合格项进行一次重复检验，若仍有不合格时，判该批产品不合格。

6.4.2  弯曲性能检验中，如有一个试样检验结果不合格时，则从该批复合材上取双倍数量试样对不合格项目进行重复试验，如仍有不合格时，则判该批产品不合格，但允许供方逐张对不合格项目进行检验，合格者重新组批。

6.4.3  尺寸和外观质量不合格时，判单张不合格。

6.4.4  迁移物不合格时，判单张不合格。

7  标志、包装、运输和贮存及质量证明书

7.1  标志

在检验合格的复合材上应有如下标志(或贴标签)：

- 牌号；

- 名称；

- 规格；

- 供应状态；

- 批号；

- 本标准编号。

7.2  包装、运输和贮存

7.2.1  复材表面应做有效保护且两面相对，中间衬以防潮纸、木条等物，外部用金属丝捆扎。对包装有特殊要求时，由供需双方协商确定。

7.2.2  产品在运输和贮存时，要防止碰撞、划伤、受潮和活性化学物品的侵蚀。

7.3  质量证明书

每批复合材应附有质量证明书，注明：

a）供方名称；

b）产品名称；

c）牌号（复材、中间材和基材）；

d）产品批号、产品规格、交货状态、产品编号；

e）产品批重和件数；

f）所规定的各项分析检验结果及质量检验部门印记；

g）本标准编号；

h）包装日期。

8  订货单(或合同)内容

订购本标准所列材料的订货单(或合同)内应包括下列内容：

a) 产品名称；

b) 牌号（复材、中间材和基材）；

c) 状态；

d) 尺寸规格；

e) 重量或张数；

f) 本标准编号；

g) 其他。

# Text boxes

中华人民共和国工业和信息化部 发布

××××-××-××实施

××××-××-××发布

餐饮器具用钛及钛合金层状复合材

Titanium and titanium alloy laminated composite

for catering utensils

（讨论稿）

YS/T XXXX—XXXX

YS

中华人民共和国有色金属行业标准

ICS 77.150.50

H 64