前    言

本标准是按照GB/T 1.1-2009给出的规则起草的。

本标准由全国有色金属标准化技术委员会（SAC/TC 243）提出并归口。

本标准负责起草单位：西部金属材料股份有限公司、西安庄信新材料科技有限公司、西部钛业有限责任公司负责起草。

本标准主要起草人：XXX。

餐饮器具用钛及钛合金管材

1  范围

本标准规定了餐饮器具用钛及钛合金管材的要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输、贮存、质量证明书及订货单(或合同)内容。

本标准适用于餐饮器具用钛及钛合金管材，包括钛及钛合金无缝管和焊接管。

2  规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB 31604.24-2016  食品接触材料及制品 镉迁移量的测定

GB 31604.25-2016  食品接触材料及制品 铬迁移量的测定

GB 31604.33-2016  食品接触材料及制品 镍迁移量的测定

GB 31604.34-2016  食品接触材料及制品 铅的测定和迁移量的测定

GB 31604.38-2016  食品接触材料及制品 砷的测定和迁移量的测定

GB 31604.49-2016  食品安全国家标准 食品接触材料及制品 砷、镉、铬、铅的测定和砷、镉、铬、镍、铅、锑、锌迁移量的测定

GB/T 228.1  金属材料 拉伸试验 第1部分：室温试验方法

GB/T 241  金属管 液压试验方法

GB/T 3620.2  钛及钛合金加工产品化学成分允许偏差

GB/T 4698(所有部分)  海锦钛、钛及钛合金化学分析方法

GB/T 8180  钛及钛合金加工产品的包装、标志、运输和贮存

GB/T 12969.1  钛及钛合金管材超声波探伤方法

YS/T 1262  海绵钛、钛及钛合金化学分析方法 多元素含量的测定 电感耦合等离子体原子发射光谱法

3  要求

3.1  产品分类

产品牌号、状态、类别和规格应符合表1的规定。

表1  产品牌号、状态、类别和规格                  单位为毫米

| 牌号 | 状态 | 类别 | 外径 | 壁厚 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TA1 TA2 TA3 | 退火态（M） | 无缝管 | 40～50.8 | 0.4～2.0 |
|  |  |  | ＞50.8～63.5 |  |
|  |  |  | ＞60～80 |  |
|  |  | 焊接管 | 40～50.8 |  |
|  |  |  | ＞50.8～63.5 |  |
|  |  |  | ＞60～80 |  |

3.2  化学成分

产品的化学成分应符合表2的规定。需方复验时，管材的化学成分允许偏差应符合GB/T 3620.2的规定。

表2  化学成分（质量分数）                    %

| 牌号 | Ti | 杂质元素含量，不大于 |
| --- | --- | --- |
|  |  | N | C | H | O | Fe | 其它元素 |
|  |  |  |  |  |  |  | 单个 | 总和 |
| TA1 | 余量 | 0.01 | 0.05 | 0.010 | 0.10 | 0.10 | 0.05 | 0.30 |
| TA2 | 余量 | 0.03 | 0.05 | 0.010 | 0.15 | 0.15 | 0.08 | 0.30 |
| TA3 | 余量 | 0.03 | 0.05 | 0.010 | 0.20 | 0.20 | 0.10 | 0.30 |

3.3  尺寸允许偏差

3.3.1  管材外径、壁厚尺寸及允许偏差应符合表3的规定。

表3  外径、壁厚尺寸及允许偏差               单位为毫米

| 外径 | 外径允许偏差 | 壁厚允许偏差 |
| --- | --- | --- |
| 40～50.8 | ±0.15 | 名义壁厚的±10% |
| ＞50.8～63.5 | ±0.30 |  |
| ＞60～80 | ±0.50 |  |

3.3.2  管材的长度允许偏差为（+3.2/0） mm。倍尺长度还应计入管材截断时的切口量，每一切口量为5 mm。

3.3.3  管材两端应切平整，不应有毛刺，切斜应≤2 mm。

3.3.4  管材的不圆度及壁厚不均不应超出外径和壁厚的允许偏差。

3.3.5  管材的弯曲度应≤2 mm/m。

3.4  力学性能

管材在供应状态下的室温力学性能应符合表4的规定。

表4  室温力学性能

| 合金牌号 | 状态 | 室温力学性能 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 抗拉强度 Rm/MPa | 规定非比例延伸强度Rp0.2/MPa | 断后伸长率 A/% |
| TA1 | 退火态 （M） | ≥240 | 140～310 | ≥40 |
| TA2 |  | ≥400 | 275～450 | ≥35 |
| TA3 |  | ≥500 | 380～550 | ≥30 |

3.5  工艺性能

3.5.1  需方要求并在订货单(或合同)中注明时，管材应进行水压或气压试验，需方选定的试验方式应在订货单(或合同)中注明。

3.5.2  水压试验时，需方选定的试验压力应在订货单(或合同)中注明。订货单(或合同)中未注明时，试验压力按以下式（1）计算：

p=

式中：

p—试验压力，单位为兆帕（MPa）；

S—允许应力，取相应规定非比例延伸强度最小值的50%，单位为兆帕（MPa）；

E—常数，焊接管取0.85，无缝管取1.0；

t—管材名义壁厚，单位为毫米（mm）；

D—管材名义外径，单位为毫米（mm）。

水压试验的最大压力不大于17.2 MPa，试验时压力保持不少于5 s，管材应不发生畸变或泄漏。

3.5.3  气压试验时，管材内部的气压压力为0.7 Mpa，试验时压力保持5 s，管材应不发生泄漏。

3.6  超声波检验

管材应进行超声波检验，并符合GB/T 12969.1的规定。

3.7  外观质量

3.7.1  管材内、外表面应洁净光滑，无裂纹、毛刺、折叠、起皮、针孔、龟裂等目视可见的缺陷，焊缝处应填充充分，过渡圆滑。

3.7.2  管材表面的局部缺陷允许清除，但清除后不得使外径和壁厚超出允许的偏差。

3.7.3  管材表面允许有不超出外径和壁厚允许偏差的划伤、凹坑、凸点和矫直痕迹。不允许管材酸洗后存在酸渍、水渍及色斑等不同颜色。

3.8  迁移物

管材的迁移物指标应符合表5的规定。

表5  迁移物指标

| 迁移物 | 指标/（mg/kg） |
| --- | --- |
| Cd | ≤0.02 |
| Cr | ≤0.05 |
| Ni | ≤0.05 |
| Pb | ≤0.05 |
| As | ≤0.04 |

4  试验方法

4.1  化学成分

化学成分分析应按GB/T 4698或YS/T 1262的规定进行。

4.2  尺寸允许偏差

管材的尺寸及允许偏差用相应精度的量具测量。

4.3  力学性能

管材的室温力学性能应按GB/T 228.1的规定进行。

4.4  工艺性能

4.4.1  管材水压试验应按GB/T 241的规定进行。

4.4.2  管材气压试验应按供需双方认可的方法进行。

4.5  超声波检验

管材超声波检验应按GB/T 12969.1的规定进行。

4.6  外观质量

管材的外观质量采用目视检验。

4.7  迁移物

管材的迁移物试验应按表6的规定进行。

表6  管材迁移物测试

| 迁移物 | 检验方法 |
| --- | --- |
| Cd | GB 31604.24-2016，或GB 31604.49-2016 第二部分 |
| Cr | GB 31604.25-2016，或GB 31604.49-2016第二部分 |
| Ni | GB 31604.33-2016，或GB 31604.49-2016第二部分 |
| Pb | GB 31604.34-2016第二部分，或GB 31604.49-2016第二部分 |
| As | GB 31604.38-2016第二部分，或GB 31604.49-2016第二部分 |

5  检验规则

5.1  检查和验收

5.1.1  管材应由供方质量检验部门进行检验，保证产品质量符合本标准及订货单(或合同)的规定，并填写质量证明书。

5.1.2  需方应对收到的产品按本标准及订货单(或合同)的规定进行检验。检验结果与本标准规定不符时，应以书面形式向供方提出，由供需双方协商解决。属于表面质量及尺寸偏差的异议，应在收到产品之日起一个月内提出，属于其他性能的异议，应在收到产品之日起三个月内提出。如需仲裁，供需双方应共同进行仲裁取样。

5.2  组批

管材应成批提交验收，每批应由同一牌号、熔炼炉号、规格、制造方法、状态和热处理炉次的管材组成。

5.3  检验项目及取样规定

每批管材均应进行化学成分、尺寸允许偏差、力学性能、工艺性能、超声波、外观质量和迁移物的检验。产品的检验项目及取样规定应符合表7的规定。

表7  管材的检验项目及取样规定

| 检验项目 | 取样规定 | 要求的章条号 | 试验方法章条号 |
| --- | --- | --- | --- |
| 化学成分 | 氢含量在成品管材上取样，其他化学成分供方可以使用原铸锭的分析结果报出；需方可在成品管材上取样分析 | 3.2 | 4.1 |
| 尺寸允许偏差 | 逐根 | 3.3 | 4.2 |
| 力学性能 | 每批任取两根管材，每根各取一个试样 | 3.4 | 4.3 |
| 工艺性能 | 逐根 | 3.5.2 3.5.3 | 4.4.1 4.4.2 |
| 超声波检验 | 逐根 | 3.6 | 4.5 |
| 外观质量 | 逐根 | 3.7 | 4.6 |
| 迁移物 | 逐根 | 3.8 | 4.7 |

5.4  检验结果的判定

5.4.1  化学成分不合格时，允许重新取样对不合格项进行一次重复检验，若仍有不合格时，判该批产品不合格。

5.4.2  力学性能检验中，如有一个试样检验结果不合格时，则从该批管材中取双倍数量试样对不合格项目进行重复试验，如仍有不合格时，则判该批产品不合格，但允许供方逐根对不合格项目进行检验，合格者重新组批。

5.4.3  管材的尺寸允许偏差、工艺性能、超声波、外观质量和迁移物检验不合格时，判单根不合格。

6  标志、包装、运输、贮存及质量证明书

6.1  标志

在检验合格的管材和包装箱上应作如下内容标志：

- 牌号；

- 名称；

- 规格；

- 供应状态；

- 批号；

- 本标准编号。

6.2  包装、运输和贮存

产品的包装、包装标志、运输和贮存应按GB/T 8180的规定进行。

6.3  质量证明书

每批管材应附有质量证明书，注明：

- 供方名称；

- 产品名称；

- 产品牌号、规格和状态；

- 熔炼炉号、批号、批重和根数；

- 所规定的各项分析检验结果及质量检验部门印记；

- 本标准编号；

- 包装日期。

7  订货单(或合同)内容

订购本标准所列材料的订货单(或合同)应包括下列内容：

- 产品名称；

- 牌号；

- 状态；

- 尺寸规格；

- 重量或根数；

- 本标准编号；

- 其他。

# Text boxes

中华人民共和国工业和信息化部 发布

××××-××-××实施

××××-××-××发布

餐饮器具用钛及钛合金管材

Titanium and titanium alloy tubes

for catering utensils

（讨论稿）

YS/T XXXX—XXXX

YS

中华人民共和国有色金属行业标准

ICS 77.150.50

H 64

（1）

………………………………………………….