- 铪化学分析方法

- 第1部分：铅量的测定

- 极谱法

- 编

- 制

- 说

- 明

- （讨论稿）

- 西安汉唐分析检测有限公司

- 2019年2月27日

- 铪化学分析方法

- 第1部分：铅量的测定 极谱法

编制说明

一、  工作简况

1.1  项目背景

铪具有熔点高、热中子截面高、高温耐腐蚀和抗氧化性好等优点。其中最为重要的特性是其核性能，常用做核反应堆的控制棒，特别是用于水冷高功率、长寿命堆。并且添加了铪元素的合金，其材料强度、耐腐蚀性等会有显著改善，如含铪10％的铌合金可用做登月火箭喷嘴、金属铪粉还可用于火箭推进剂。

铅是铪合金中的有害元素，标准《YS/T 399—2013 海绵铪》中规定了原子能级的HHf-01中铅含量＜0.001%。铅的准确测定对铪合金的生产、研制和应用等有极其重要的作用。

本标准旨在确定一种准确可靠的分析方法测定铪中铅量。样品采用氢氟酸溶解，滴加硝酸氧化不溶碳化物或氮化物，用柠檬酸铵掩蔽铪，在pH 9~10的氨性介质中，用双硫腙-三氯甲烷萃取分离铅，在稀盐酸底液中用线性扫描极谱法测定铅。方法确定过程中重点考察了工作曲线的绘制、溶样酸用量、柠檬酸三铵溶液用量、萃取次数、共存元素干扰等因素。

本标准规定了线性扫描极谱法测定铪中铅含量。本标准铪中铅的测定范围为：0.0005 % ~ 0.030 %。

1.2  任务来源

根据全国有色金属标准化技术委员会《关于转发2018年第一批有色金属行业、协会标准制（修）订项目计划的通知》（有色标委〔2018〕33号）精神，由西安汉唐分析检测有限公司负责起草《铪化学分析方法 第1部分：铅量的测定》行业标准，宝钛集团有限公司、核工业二〇三研究所、湖南出入境检验检疫局和瑞士万通中国有限公司参加起草。计划编号为2018-0567 T-YS，项目完成年限为2020年。

1.3  标准项目编制组情况

西安汉唐分析检测有限公司是西北有色金属研究院（集团）下属的第三方检测机构。1965年成立至今，公司已在西安宝鸡两地三区建成标准化实验室，检测面积10000余平方米，设备200余台（套），设备资产上亿元。现有员工124名，其中技术人员70余名（教授8名，高级工程师32名，注册计量师10名）。公司是国内最大的钛合金检测机构、国内最全面的金属复合材料检测机构、国内唯一核电堆芯材料的检测机构、金属材料全领域检测机构。

公司是中国有色金属工业西北质量监督检验中心、陕西省有色金属产品质量监督检验站、陕西省有色金属材料分析检测与评价中心、陕西省核工业用金属材料检测与评价服务平台、稀有金属检测信息化管理及共享平台、稀有金属材料安全评估与失效分析中心、工业（稀有金属）产品质量控制和技术评价实验室的主体单位，同时被国家质量监督检验检疫总局确定为钛及钛合金加工产品、铜及铜合金管材生产许可证检验机构实施单位，先后通过国家认证认可监督委员会（CMA）、中国合格评定国家认可委员会（CNAS）和国防科技工业实验室认可委员会（DILAC）认证，是由政府部门授权、具有法定第三方公正地位的产品质量检验机构。

本部分起草单位：西安汉唐分析检测有限公司、宝钛集团有限公司、核工业二〇三研究所、湖南出入境检验检疫局、瑞士万通中国有限公司。

本部分主要起草人：

1.4  主要工作过程

- 西安汉唐分析检测有限公司在接到标准制订任务后，成立了标准编制组，并召开了标准项目编制启动会议，对标准编写工作进行了部署和分工，主要工作过程经历了以下几个阶段。

1.4.1  起草阶段

（1）2018年7月，接到有色标委会标准制定任务通知—《关于转发2018年第一批有色金属行业、协会标准制（修）订项目计划的通知》（有色标委〔2018〕33号）。

（2）2018年7月25日～27日，在哈尔滨有色金属标准工作会议上，形成《铪化学分析方法》标准任务落实会会议纪要，确定了由宝钛集团有限公司为第一验证单位，核工业二〇三研究所、湖南出入境检验检疫局和瑞士万通中国有限公司为第二验证单位。

（3）2018年9月，组建《铪化学分析方法》起草小组：撰写开题报告，落实课题组长及课题成员的任务，确定标准编审原则。

（4）2019年3月，完成相应分析方法样品的收集和相关研究工作，形成讨论稿、研究报告、征求意见表等，交宝钛集团有限公司、核工业二〇三研究所、湖南出入境检验检疫局和瑞士万通中国有限公司，并连同验证样品一起分别寄往各验证单位。

二、  标准编制原则

2.1  符合性：该标准按照GB/T 1.1—2009《标准化工作导则 第1部分：标准的结构和编写》、GB/T 20001.4—2015《标准编写规则 第4部分：试验方法标准》、GB/T 6379.2—2004《测量方法与结果的准确度》的要求进行了编写。

2.2  合理性：反映当前国内各生产企业的技术水平，宜于应用，经济上合理，兼顾现有资源的合理配置。

2.3  先进性：本标准涉及的内容，技术水平不低于当前国内水平。

三、  标准主要内容的确定依据

本标准是首次制定，并且在充分调研了生产的实际水平后完成的。

3.1  铅元素测量范围的确定

在制定本标准中镉元素测定范围时，参考了标准《YS/T 399—2013 海绵铪》中铅元素的含量，其中原子能级海绵铪要求铅含量＜0.001 % 而工业级海绵铪中铅含量无要求，并在此基础上结合日常检测样品的实际情况，最终确定出本标准中铅元素的测定范围为0.0005 % ~ 0.030 %。

3.2  溶样酸的选择

铪合金通常采用氢氟酸在常温条件下溶解，溶解后期溶液底部若出现的黑色不溶物，一般是难溶的碳化物或氮化物，通过滴加硝酸并加热使之完全溶解。通过试验分别考察了不同氢氟酸用量下，样品溶解情况。最终确定采用2 mL 氢氟酸溶解样品较为适宜。

3.3  工作曲线溶液的配制

本标准中铅元素的测定范围为0.0005 % ~ 0.030 %，测量范围较宽，因此为了更为准确的测定，分别配制铅含量为0.0005 % ~ 0.007 %和铅含量>0.007 % ~ 0.030 %的二条工作曲线。以铅量为横坐标，波高电流Ip´（“后谷”测量）为纵坐标分别绘制工作曲线1、工作曲线2，结果见表1。

表1  测定范围和线性方程

| 名称 | 测定范围/% | 线性方程 | 相关系数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 工作曲线1 | 0.0005~0.007 | y=0.0963 x-0.0152 | 0.9995 |
| 工作曲线2 | >0.007~0.030 | y=0.0936 x+0.0476 | 0.9997 |

3.4  柠檬酸三铵溶液的用量

柠檬酸三铵作为本方法中的掩蔽剂，其用量的确定会直接影响检测结果的准确性。特别是若掩蔽剂加入不足，无法掩蔽试液中所有铪元素，导致测定结果产生偏差。

本标准中样品称样量为0.50 g，经过计算，掩蔽2.80 mmol 铪需要2.5 mL 柠檬酸三铵溶液，为保证掩蔽完全，柠檬酸三铵溶液过量50 %，综合考虑以及其他共存元素，选择柠檬酸三铵溶液加入量为5.0 mL。

此外，由于铪试样需用氢氟酸溶解，而后续操作步骤会使用玻璃仪器，因此采用硼酸饱和溶液来配置柠檬酸三铵溶液，以消除氟离子对后续操作步骤的影响。

3.5  萃取次数的确定

试验考察了加入量为30 μg、60 μg 时，萃取次数对萃取率的影响。试验表明，通过一次萃取，萃取率能达到90 % 以上；两次萃取，萃取率达到98 % 以上。本试验选择萃取次数为两次。如果试料含杂质量较高，需重复萃取操作，直到萃取后有机相绿色保持不变为止。

3.6  共存元素干扰情况

按照标准《YS/T 399—2013 海绵铪》中海绵铪化学成分的规定，对可能共存元素的最高含量的单项及混合元素，考察各元素对30 μg、60 μg铅测定的干扰情况。试验结果表明：10 mg锡；1 mg的铁、镍、铬；100 μg铝、钴、铜、镁、铪、锰、钨、钼、硅、钛、钒均不干扰铅的测定。

四、  主要实验（或验证）的分析、综述报告

在完成相关条件试验后，各参编单位按照GB/T 1.1—2009《标准化工作导则第1部分：标准的结构和编写》中关于精密度的要求，对4个水平铪样品中镉元素的含量进行了平行测定。在汇总数据后，西安汉唐分析检测有限公司按照GB/T 6379.2—2004《测量方法与结果的准确度》，对五家参编单位的试验验证数据进行统计计算，并结合线性内插或外延法，得出各元素不同含量梯度的重复性限和再现性限。

4.1  重复性

在重复性条件下获得的两次独立测试结果的测定值，在表2给出的平均值范围内，两个测试结果的绝对差值不超过重复性限（r），超过重复性限（r）情况不超过5%。重复性限（r）按表2数据采用线性内插法或外延法求得：

表2  重复性限

| 铅的质量分数/% |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 重复性限/% |  |  |  |  |

4.2  再现性

在再现性条件下获得的两次独立测试结果的测定值，在表3给出的平均值范围内，两个测试结果的绝对差值不超过再现性限（R），超过再现性限（R）情况不超过5%。再现性限（R）按表3数据采用线性内插法或外延法求得：

表3  再现性限

| 铅的质量分数/% |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 再现性限/% |  |  |  |  |

五、  标准水平分析

5.1  采用国际标准和国外先进标准的程度

经查，国外无相同类型的国际标准。

5.2  国际、国外同类标准水平的对比分析

经查，国外无相同类型的国际标准。

5.3  与测试的国外样品、样机的有关数据对比情况

无。

六、  与现行法律、法规、强制性国家标准及相关标准协调配套情况

本标准与有关的现行法律、法规和强制性国家标准没有冲突。

本标准与现行标准及制定中的标准无重复交叉情况。

七、  标准中的专利及涉及知识产权

本标准起草过程中，没有检索到专利和知识产权问题。

八、  重大分歧意见的处理经过和依据

编制组严格按既定编制原则进行编写，本标准起草过程中未发生重大的分歧意见。

九、  标准作为强制性或推荐性标准的建议

建议该标准为行业标准，供相关组织参考采用。

十、  贯彻标准的要求和措施建议

本标准规范了铪中镉元素的测定，有利用整个行业分析水平的提升。本标准发布执行后，建议标准主管单位积极向生产厂家及国内外用户推广。

十一、  废止现行有关标准的建议

- 本标准为新制定标准，无废止其它标准的建议。

十二、  标准实施的预期作用

本标准充分考虑了我国铪合金生产企业和使用加工企业的生产工艺技术水平。本标准颁布执行后，有利于生产采用统一的分析方法开展产品质量检验工作，有利于市场公平交易环境的形成，具有较大的社会效益。因此在本标准实施后，可以积极向生产厂家及国内外用户推荐采用本标准。

十三、  其他应予说明的事项

起草单位变更说明：西安汉唐分析检测有限公司是由西北有色金属研究院和西部材料股份有限公司两家企业的分析检测部门联合成立，成立日期为2018年8月20日。我公司成立后，原有两家单位不保留检测业务和人员设备。本标准的制定人员均已划拨到西安汉唐分析检测有限公司。为更好的完成标准起草工作，便于标准的后续推广以及其他使用单位咨询标准相关内容，特将本标准制订工作单位由西北有色金属研究院更改为西安汉唐分析检测有限公司。

《铪化学分析方法》编写组

2019年6月