- YS

# 前    言

- YS/T ××××《铪化学分析方法》共分为12个部分：

- ——第1部分：铅量的测定  极谱法；

- ——第2部分：铀量的测定  极谱法；

- ——第3部分：硼量的测定  姜黄素分光光度法；

- ——第4部分：氯量的测定  氯化银分光光度法；

- ——第5部分：镉量的测定  极谱法；

- ——第6部分：磷量的测定  萃取分光光度法；

- ——第7部分：硅量的测定  钼蓝分光光度法；

- ——第8部分：钠量的测定  火焰原子吸收光谱法；

- ——第9部分：氢量的测定  惰气熔融红外吸收法/热导法；

- ——第10部分：氧量、氮量的测定  惰气熔融红外吸收法/热导法；

- ——第11部分：碳量的测定  高频感应炉燃烧红外吸收法；

- ——第12部分：痕量杂质元素的测定  电感耦合等离子体质谱法。

- 本部分为YS/T ××××的第11部分。

本部分按照GB/T 1.1—2009给出的规则起草。

本部分由全国有色金属标准化技术委员会（SAC/TC 243）提出并归口。

本部分起草单位：西安汉唐分析检测有限公司。

本部分主要起草人：

本部分是首次制定。

铪化学分析方法

第11部分：碳量的测定

高频感应炉燃烧红外吸收法

1  范围

YS/T ××××的本部分规定了铪中碳量的测定方法。

本部分适用于铪中碳量的测定。测定范围：0.001% ～ 0.30%。

2  原理

在氧气气氛中，试样中的碳在高频感应炉内被氧化成一氧化碳或二氧化碳，混合气体随载气进入红外检测器，检测器输出信号，计算系统根据样品质量计算碳含量，结果以质量分数显示。

3  试剂及材料

3.1  铁屑。

3.2  锡粒。

3.3  钨粒。

3.4  氧气（体积分数≥99.99 %）。

3.5  丙酮或其他有机试剂。

3.6  无水高氯酸镁。

3.7  碱石棉。

3.8  石英棉。

3.9  稀土氧化铜。

3.10  镀铂硅胶。

3.11  标准物质/样品：选择与试料成分相似、碳含量相近的标准物质或其他适用标准物质/样品。

3.12  坩埚和坩埚盖：使用前在马弗炉中900°C～1000°C灼烧至少2h，灼烧后的坩埚和坩埚盖冷却到常温后放入干燥器中备用。

4  仪器设备

高频感应炉燃烧红外检测系统（包括高频感应炉、吸尘装置、载气净化及分析气流转化系统、红外检测系统、电脑及软件控制系统）。

5  样品

5.1  样品为小块状、屑状或粉末状，其中小块状和屑状试样需经丙酮或其他有机溶剂（3.5）清洗，取出后冷风吹干。

5.2  处理好的样品在分析检测前不能有任何污染。检测过程中应使用干净的镊子进行夹取。

6  分析步骤

6.1  仪器准备

按仪器制造商的要求装配好所有部件，按要求连接电源、载气、动力气。根据要求更换化学试剂管和过滤装置。

6.2  仪器预热

仪器分析前要充分预热，使仪器的各项指标达到设定值，使仪器处于正常稳定状态。

6.3  仪器检漏

利用仪器检漏程序或其它辅助设备确定仪器无漏气现象。

6.4  空白检测

空白值包括坩埚和助熔剂的空白。助熔剂为铁锡钨混合助溶剂 [0.5g铁屑（3.1）加入0.1g锡粒（3.2）和1.2g钨粒（3.3）]或其他适用助熔剂。将助熔剂放入坩埚中，盖好盖，平行测定3～5次，取平均值，然后进行空白补偿。空白值不大于：0.0005 %。

6.5  仪器校准

平行测试3～5个标准物质/样品（3.11），计算这些结果的平均值，进行仪器校准。平均值应与标准值相符，单个标样的测定值不应超出标准物质证书给定的不确定度范围。

6.6  样品分析

6.6.1  称取样品0.3g～0.5g（5），精确到0.0001g，放入瓷坩埚，加入助熔剂，盖好坩埚盖。

6.6.2  将装有助熔剂和试料的坩埚置于坩埚支座上，进行样品分析，仪器根据所输入的称样量自动计算，直接显示样品中的碳含量。

7 精密度

7.1  重复性限

在重复性条件下获得的两次独立测试结果的测定值，在以下给出的平均值范围内，这两个测试结果的绝对差值不超过重复性限（r），超过重复性限（r）情况不超过5%，重复性限（r）按照以下表1数据采用线性内插法或外延法求得：

表1  重复性限

| 碳的质量分数/% |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 重复性限/% |  |  |  |

7.2  允许差

实验室之间碳分析结果的差值应不大于表2所列允许差。

表2  允许差

| 碳的质量分数/% | 允许差/% |
| --- | --- |
| 0.001～0.010 |  |
| ＞0.010～0.050 |  |
| ＞0.050～0.15 |  |
| ＞0.15～0.30 |  |

8  试验报告

试验报告应包括下列内容：

——样品；

——使用的标准（包括发布和出版年号）；

——分析结果及其表示；

——测定中观察到的异常现象；

——试验日期。

# Text boxes

ICS 77.120.99

H 14

20××-××-××实施

20××-××-××发布

铪化学分析方法

第11部分：碳量的测定

高频燃烧红外吸收法

Method for chemical analysis of hafnium—

Part 11: Determination of carbon content—

Infrared absorption method after high frequency combustion

（讨论稿）

YS/T XXXX—20XX

中华人民共和国有色金属行业标准

中华人民共和国工业和信息化部 发布