YS

前    言

本标准按照GB/T 1.1-2009给出的规则起草。

本标准由全国有色金属标准化技术委员会（SAC/TC 243）提出并归口。

本标准起草单位：国核宝钛锆业股份公司、XX。

本标准主要起草人: ×××××

本标准为首次发布。

焊管用锆带

范围

本标准规定了焊管及填料用锆及锆合金带材的技术要求、试验方法、检验规则和标志、运输、贮存及订货单（或合同）内容

本标准适用于厚度为0.3mm~2.0mm的焊管用锆及锆合金切边带材。

规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 228.1 金属材料 室温拉伸试验方法

GB/T 232 金属材料 弯曲试验方法

GB/T 4340.1 金属材料 维氏硬度试验

GB/T 6394 金属平均晶粒度测定方法

GB/T 26314 锆及锆合金牌号和化学成分

技术要求

3.1 产品分类

3.1.1 牌号、状态、规格

带材的牌号、供应状态和规格应符合表1的规定。

表1 产品牌号、供应状态及规格                    单位为毫米

| 牌号 | 供应状态 | 规格 厚度×宽度×长度 |
| --- | --- | --- |
| Zr-1 | 退火状态（M） | （0.3~2.0）×（40~300）×（≥10 000） |
| Zr-3 |  |  |
| Zr-5 |  |  |

3.1.2 标记示例

Zr-3退火态的厚度为0.8mm，宽度为50mm的带材标记为：

Zr-3 M 0.8×50 标准号

3.2化学成分

带材的化学成分应符合GB/T 26314 锆及锆合金牌号和化学成分。

3.3尺寸允许偏差

3.3.1 带材厚度尺寸及允许偏差见表2；

表2 厚度及允许偏差                       单位为毫米

| 规定厚度 | 厚度允许偏差 （不大于） |
| --- | --- |
| 0.30~0.50 | ±0.02 |
| ＞0.50~0.65 | ±0.025 |
| ＞0.65~0.72 | ±0.03 |
| ＞0.72~0.87 | ±0.035 |
| ＞0.87~1.00 | ±0.04 |
| ＞1.00~1.50 | ±0.05 |
| ＞1.50~2.0 | ±0.06 |

3.3.2 带材宽度尺寸及允许偏差见表3。

表3 宽度尺寸及允许偏差                   单位为毫米

| 宽度 | 规定厚度的宽度允许偏差 |
| --- | --- |
|  | ≤1.0 | ＞1.0~2.0 |
| 40~150 | ±0.10 | ±0.15 |
| ＞150~300 | ±0.13 | ±0.20 |

3.3.3 带材的侧边弯曲度应不大于1mm/m。

3.3.4 带材的边部应平齐、无裂口、分层，不允许有明显毛刺。

3.4 力学性能

带材的横、纵向室温力学性能应符合表4的规定

表4 带材力学性能

| 牌号 | 状态 | 方向 | 抗拉强度Rm / MPa | 规定塑性延伸强度Rp0.2 / MPa | 断后伸长率 A50mm / % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Zr-1 | 退火（M） | 纵向 | ≥280 | 120～200 | ≥25 |
|  |  | 横向 |  |  |  |
| Zr-3 |  | 纵向 | ≥380 | 205～340 | ≥20 |
|  |  | 横向 |  |  |  |
| Zr-5 |  | 纵向 | ≥450 | 310～400 | ≥20 |
|  |  | 横向 |  |  |  |

3.5 工艺性能

带材的弯曲试样应能承受105°的冷弯，在弯曲部位的外侧不产生裂纹。弯曲直径与带材厚度的关系应符合表5的规定。每一个弯曲试样应进行正反两面单独的弯曲试验，以使正反两面都在受拉状态下进行试验。

表5 带材工艺性能                       单位为毫米

| 牌号 | 弯曲半径 |
| --- | --- |
|  | 带厚（T）＜0.8 | 带厚（T）0.8~2.0 |
| Zr-1 | 3T | 5T |
| Zr-3 | 3T | 5T |
| Zr-5 | 3T | 5T |

3.6 显微硬度

带材端面显微硬度≤180HV。

3.7 晶粒度

Zr-1、Zr-3带材平均晶粒度应不低于GB/T 6394中的7级。

3.8 外观质量

3.8.1 带材表面应光洁、平滑、成金属色。不允许有氧化皮，但允许存在轻微的发暗和局部水迹，退火的带材可经过酸洗或抛光供货，不得进行喷砂等处理。

3.8.2 允许有局部不超出厚度允许偏差之半的划伤、压痕、凹坑等缺陷。

3.8.3 带材表面不允许有裂纹、起皮、压折、金属与非金属夹杂等缺陷。

3.8.4 允许顺轧制方向清除局部缺陷，但清理后带材的厚度不得小于最小允许厚度。

试验方法

4.1 带材的化学成分分析按供需双方协商一致的方法进行。

4.2 带材的室温拉伸试验按GB/T 228.1 进行。

4.3 带材弯曲性能按照GB/T 232进行，采用20mm宽的试样，弯芯直径按表3的规定执行。

4.4 带材显微硬度按照GB/T 4340.1进行。

4.5 带材的晶粒度等级按照GB/T 6394进行检测。

4.6 带材的尺寸应使用相应精度的量具进行测量。

4.7 带材的外观质量用目视法进行检查。

检验规则

5.1 检查和验收

5.1.1 带材应由供方质量检验部门进行检验，保证带材质量符合本标准规定，并填写质量证明书。

5.1.2 需方应对到的带材按本标准的规定进行检验，如检验结果与本标准规定不符合时，应收到带材之日起三个月内向供方提出，由供需双方协商解决。

5.2 组批

带材应成批提交验收。每批应由同一牌号、熔炼炉号、厚度规格、制造方法、状态、热处理炉次的带材组成。

5.3 检验项目

每批带材应进行化学成分、尺寸允许偏差、力学性能、工艺性能和外观质量的检验。

5.4 取样位置和取样数量

带材的取样应符合表6的规定。

表6

| 检验项目 | 取样规定 | 要求的章条号 | 试验方法的章条号 |
| --- | --- | --- | --- |
| 化学成分a | 每批一份 | 3.2 | 4.1 |
| 尺寸偏差 | 逐卷 | 3.3 | 4.6 |
| 力学性能 | 每批取2卷，各取一个纵向试样 | 3.4 | 4.2 |
| 工艺性能 | 每批取2卷，各取1个横向和纵向试样 | 3.5 | 4.3 |
| 晶粒度 | 每批取2卷，各取1个横向和纵向试样 | 3.7 | 4.5 |
| 显微硬度 | 每批取2卷，各取一个试样 | 3.6 | 4.4 |
| 外观质量 | 逐卷 | 3.8 | 4.7 |
| a 氢含量在带材上取样；其他化学成分供方以原铸锭的分析结果报出，需方复验在带材取样。 |

5.5 检验结果的判定

5.5.1 化学成分检验结果不合格时，判该批不合格。

5.5.2 力学性能及工艺性能检验，如果有一个试样检验结果不合格，则应从该批带材中取双倍试样，进行该不合格项目进行检验，合格者重新组批交货。

5.5.3 尺寸允许偏差和外观质量不合格时，判该卷不合格。

标志、包装、运输、贮存

6.1 标志

对于检验合格的带材，应逐卷采用贴标签、挂标牌或记号笔标识等方法标记如下内容：

- 牌号、规格；

- 供应状态；

- 批号；

- 生产厂标识；

- 净重。

6.2 包装

6.2.1 带卷内径406mm~508mm，带卷重量≤1000kg。

6.2.2 带卷应以木箱包装。

6.3 运输、贮存

带材运输、贮存应符合GB/T 8180的规定。

6.4 质量证明书

每批带材应附有质量证明书，注明：

- 供方名称；

- 产品名称；

- 产品牌号、规格和状态；

- 熔炼炉号、批号；

- 各项分析检验结果及质量检验部门印记；

- 产品净重和件数；

- 本标准号；

- 包装日期。

订货单（或合同）内容

订购本标准所列材料的订货单（或合同）内应包括以下内容：

- 产品名称；

- 牌号；

- 状态；

- 尺寸规格；

- 重量或卷数；

- 本标准编号；

- 其他。

# Text boxes

国家质量技术监督局 发布

××××-××-××实施

××××-××-××发布

焊管用锆带

（草案）

中华人民共和国有色金属行业标准

ICS 77.150.99

H 63

| 中华人民共和国工业和信息化部 | 发布 |
| --- | --- |

201×-××-××实施

201×-××-××发布

焊管用锆带

Zirconium strip for welded pipe

（讨论稿）

YS/T ×××－××××