ICS 77.150.50

H 64

中华人民共和国国家标准

GB/T XXXX—XXXX

航空航天用高温钛合金锻件

High temperature titanium alloy forgings for aerospace

（送审稿）

××××-××-××发布

××××-××-××实施

发布

国家市场监督管理总局

中国国家标准化管理委员会

- 前    言

本标准是按照GB/T 1.1-2009给出的规则起草。

本标准由中国有色金属工业协会提出。

本标准由全国有色金属标准化技术委员会（SAC/TC243）归口。

本标准负责起草单位：宝钛集团有限公司、宝鸡钛业股份有限公司、有色金属技术经济研究院、中科院沈阳金属研究所、中航沈飞民用飞机有限责任公司。

本标准主要起草人：胡志杰、冯军宁、陈秉刚、张江峰、岳旭、解晨、白智辉、马忠贤、冯永琦、何书林、高颀、贾栓孝、朱绍祥、孙红军。

航空航天用高温钛合金锻件

  - 范围

本标准规定了航空航天用高温钛合金锻件的要求、试验方法、检验规则和标志、包装、运输、贮存及质量证明书与订货单（或合同）内容。

本标准适用于锻造和轧制方法生产的高温钛合金锻件（以下简称锻件）。

  - 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 228.1-2010  金属材料 拉伸试验  第1部分：室温试验方法

GB/T 228.2  金属材料 拉伸试验  第2部分：高温试验方法

GB/T 2039-1997  金属拉伸蠕变及持久试验方法

GB/T 3620.1  钛及钛合金牌号和化学成分

GB/T 3620.2  钛及钛合金加工产品化学成分允许偏差

GB/T 4698（所有部分）  海绵钛、钛及钛合金化学分析方法

GB/T 5168  钛及钛合金高低倍组织检验方法

GB/T 5193-XXXX  钛及钛合金加工产品超声检验方法

GB/T 8180  钛及钛合金加工产品的包装、标志、运输和贮存

GB/T 23605  钛合金β转变温度测定方法

YS/T 1262  海绵钛、钛及钛合金化学分析方法多元素含量的测定 电感耦合等离子体原子发射光谱法

  - 技术要求

    - 材料

      - 用于锻件生产的铸锭应经多次熔炼，最后一次应采用真空自耗电弧炉熔炼。首次可使用自耗电极、电子束冷床炉或等离子束冷床炉熔炼,最后一次熔炼时不允许添加任何元素。

      - 自耗电极不允许使用钨极氩弧焊焊接。

    - 牌号、状态、规格

- 锻件的牌号、状态和规格应符合表1的规定。

- 牌号、状态及规格

| 牌 号 | 供应状态a | 产品形式 | 规格 mm |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 外径D | 内径d | 截面高度H | 环材壁厚 |
| TA7、TA15、TA19、TA32、TA33、TC1、TC2、TC4、TC6、TC11a、TC17、TC25、TC31 | 热加工态（R） 退火态（M） | 饼材 | 150～500 | — | H＜D | — |
|  |  |  | ＞500～1000 | — | 50～500 | — |
|  |  | 环材 | 200～500 | 100～400 | 25～300 | 25～150 |
|  |  |  | ＞500～900 | 300～850 | 45～500 | 25～250 |
|  |  |  | ＞900～1500 | 400～1450 | 110～700 | 25～400 |
| 注：除饼材、环材外的其他锻件规格应符合订货图样的规定。 |  |  |  |  |  |  |
| a TC11钛合金锻件的供应状态一般为热加工态（R），其退火态（M）仅限壁厚或高度不大于100mm的锻件。 |  |  |  |  |  |  |

    - 化学成分

      - 锻件的化学成分应符合GB/T 3620.1的规定。

      - 需方在锻件上复验时，化学成分允许偏差应符合GB/T 3620.2的规定。

    - 力学性能

      - 锻件的力学性能在经热处理后（退火态不需重新热处理）的试样坯上测试。试样的推荐热处理制度宜参照表2进行，为保证材料性能，供方可依据实际需要，选用表2以外的其他热处理制度。

- 推荐热处理制度

| 牌号 | 热处理制度 |
| --- | --- |
| TA7 | 750℃～850℃，1 h～4h，空冷。 |
| TA15 | 700℃～850℃，1 h～4h，空冷。 |
| TA19 | 955℃～985℃，保温1h～2h，空冷；575℃～605℃，保温8h，空冷。 |
| TA32 | （Tβ-20）℃，保温1h～2h，空冷或更快速度冷却；590℃～610℃，保温2h，空冷。首次退火温度允许在β转变温度以下15℃～35℃范围内调整。 |
| TA33 | （Tβ-20）℃，保温1h～2h，空冷或更快速度冷却；680℃～720℃，保温2h，空冷。首次退火温度允许在β转变温度以下10℃～35℃范围内调整。 |
| TC1 | 700℃～850℃，1 h～4h，空冷。 |
| TC2 | 700℃～850℃，1 h～4h，空冷。 |
| TC4 | 700℃～800℃，1 h～4h，空冷。 |
| TC6 | 860℃～920℃，保温1h～2h；随炉或转炉冷却至600℃～650℃，保温2h，空冷。 |
| TC11 | 950℃±10℃，1 h～3h，空冷+530℃±10℃，6h，空冷。首次退火温度允许在β转变温度以下30℃～50℃范围内调整。 |
| TC17 | 840℃±10℃，保温1h～4h，空冷； 800℃±10℃，保温2h，水冷；630℃±10℃，保温8h，空冷。 |
| TC25 | 950℃～970℃，保温1h～4h，空冷；530℃～570℃，保温6h～24 h，空冷。首次退火温度允许在β转变温度以下30℃～50℃范围内调整。 |
| TC31 | （Tβ-30）℃, 保温1h～2h，空冷；450℃～650℃，保温4h～8h，空冷。首次退火温度允许在β转变温度以下20℃～50℃范围内调整。 |

      - 纵剖面不大于100cm2的饼材和环材，其室温力学性能应符合表3的规定。

- 室温力学性能

| 牌号 | 室温力学性能，不小于 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 抗拉强度Rm MPa | 规定非比例延伸强度Rp0.2 MPa | 断后伸长率A ％ | 断面收缩率Z ％ |
| TA7 | 785 | 680 | 10 | 25 |
| TA15 | 885 | 825 | 8 | 20 |
| TA19 | 895 | 825 | 10 | 25 |
| TA32 | 900 | 800 | 6 | 13 |
| TA33 | 950 | 880 | 6 | 15 |
| TC1 | 585 | 460 | 15 | 30 |
| TC2 | 685 | 560 | 12 | 30 |
| TC4 | 895 | 825 | 10 | 25 |
| TC6 | 940 | 840 | 8 | 20 |
| TC11 | 1030 | 910 | 10 | 30 |
| TC17 | 1120 | 1030 | 7 | 15 |
| TC25 | 980 | 860 | 8 | 18 |
| TC31 | 1000 | 900 | 6 | 10 |

      - 纵剖面不大于100cm2的饼材和环材，其高温力学性能应符合表4的规定。

- 高温力学性能

| 牌号 | 试验温度 ℃ | 高温力学性能，不小于 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 抗拉强度Rm MPa | 持久强度σ Mpa |  |  |  |
|  |  |  | σ100h | σ50h | σ35h | σ45min |
| TA7 | 350 | 490 | 440 | ― | ― | ― |
| TA15 | 500 | 570 | — | 470 | ― | ― |
| TA19 | 480 | 620 | ― | ― | 480 | ― |
| TA32 | 550 | 560 | 430 | — | — | — |
| TA33 | 600 | 600 | 310 | — | — | — |
| TC1 | 350 | 345 | 325 | ― | ― | ― |
| TC2 | 350 | 420 | 390 | ― | ― | ― |
| TC4 | 400 | 620 | 570 | ― | ― | ― |
| TC6 | 400 | 735 | 665 | ― | ― | ― |
| TC11 | 500 | 685 | ― | ― | 640a | ― |
| TC17 | 370 | 905 | 685 | ― | ― | ― |
| TC25 | 500 | 735 | ― | 637 | ― | ― |
|  | 550 | 685 | ― | 441 | ― | ― |
| TC31 | 650 | 500 | ― | ― | ― | 420 |
| a TC11钛合金锻件持久强度不合格时，允许按500℃的100h持久强度σ100h≥590MPa进行检验，检验合格则该批锻件的持久强度合格。 |  |  |  |  |  |  |

      - 纵剖面大于100cm2的饼材和环材，当需方要求并在合同中注明时，可测定锻件的力学性能，报实测值或由供需双方协商确定指标。

    - 尺寸和外形

      - 锻件经车光后交货，尺寸及其允许偏差应符合表5的规定。

- 尺寸允许偏差                         单位为毫米

| 饼材 |  |  |  | 环材 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 直径 | 允许 偏差 | 截面高度 | 允许 偏差 | 外径 | 允许 偏差 | 内径 | 允许 偏差 | 截面高度 | 允许 偏差 |
| 150～300 | +3 -1 | 25～50 | +2 0 | 200～400 | +3 -1 | 100～300 | +1 -3 | 25～100 | +2 0 |
| ＞300～600 | +3 -2 | ＞50～200 | +3 -1 | ＞400～600 | +3 -2 | ＞300～500 | +2 -3 | ＞100～200 | +2 -1 |
| ＞600～1000 | +5 -3 | ＞200～500 | +4 -2 | ＞600～900 | +5 -3 | ＞500～800 | +3 -5 | ＞200～350 | +4 -1 |
| — | — | — | — | ＞900～1200 | +6 -3 | ＞800～1100 | +3 -6 | ＞350～500 | +4 -2 |
| — | — | — | — | ＞1200～1500 | +8 -4 | ＞1100～1450 | +4 -8 | ＞500～700 | +5 -3 |

      - 锻件的倒角半径R为3mm～10mm。

    - β转变温度

- 钛合金锻件应按熔炼炉号提供β转变温度。

    - 超声检测

锻件应进行超声波检测。超声检测结果应符合GB/T 5193-XXXX的规定，其验收级别见表6。

- 探伤验收级别

| 产品截面高度或壁厚 mm | 验收级别 |
| --- | --- |
| ≤150 | A |
| ＞150 | B |

    - 低倍组织

锻件的低倍组织不应有裂纹、缩尾、气孔、金属夹杂或非金属夹杂、影响使用的偏析及其他目视可见的冶金缺陷。

    - 显微组织

经热处理后，锻件的显微组织应符合如下要求：

  - TA7钛合金的显微组织应是等轴α组织或等轴和拉长α组织，以及部分破碎和扭曲的晶界α及片状α，无完整的原始β晶界。

  - 其他钛合金的显微组织应是两相区加工产生的组织，无完整的原始β晶界。在转变的β基体上的等轴α组织、或等轴α和拉长α组织，以及部分破碎和扭曲的晶界α及片状α都是可接受的组织。

    - 外观质量

      - 锻件表面允许存在不大于尺寸允许偏差之半的轻微划伤、压痕、麻点和皱褶等缺陷。

      - 锻件表面局部缺陷应予以清除，清理深度不超过锻件的尺寸允许偏差；且清除区域的深度与宽度之比应不大于1:6。

    - 表面粗糙度

- 锻件表面粗糙度的Ra值应不大于3.2μm（以满足探伤要求为准）。

  - 试验方法

    - 化学成分分析按GB/T 4698或YS/T 1262进行, 化学成分仲裁分析按GB/T 4698进行。

    - 室温拉伸试验按GB/T 228.1-2010进行，室温拉伸试验选用R7试样。

    - 高温拉伸试验按GB/T 228.2进行，选用直径为5mm的试样。

    - 高温持久试验按GB/T 2039-1997进行。

    - β转变温度用GB/T 23605或其他方法测定。

    - 超声波检验按GB/T 5193-XXXX进行。

    - 低倍、显微组织检验按GB/T 5168进行。

    - 尺寸和外形检验用相应精度的量具进行。

    - 外观质量检验用目视及相应精度的量具进行。

    - 表面粗糙度检验用标块对比法进行。

  - 检验规则

    - 检查和验收

      - 锻件应由供方进行检验，保证锻件质量符合本标准的规定，并填写质量证明书。

      - 需方应对收到的锻件按本标准及订货单（或合同）的规定进行复验。复验结果与本标准及订货单（或合同）的规定不符时，应以书面形式向供方提出，由供需双方协商解决。属于表面质量及尺寸外形的异议，应在收到锻件之日起一个月内提出，属于其他性能的异议，应在收到锻件之日起三个月内提出。如需仲裁，仲裁取样由供需双方共同进行。

    - 组批

锻件应成批提交验收。每批应由同一牌号、熔炼炉号、规格、生产工艺、状态和同一生产周期的锻件组成。

    - 检验项目

- 每批锻件应进行化学成分、室温力学性能、高温力学性能、β转变温度、超声波探伤、尺寸和外形、低倍组织、显微组织、外观质量和表面状况的检验。

    - 取样

      - 每批锻件任取一件剖成两半或在任一件上截取并解剖试样环，供方在其中一半进行性能、组织等项目的测试，另一半交需方做复验用。

      - 当合同注明时，同一铸锭采用相近工艺同时生产几种规格相近的锻件时，可以用最大规格(截面)锻件的检验结果（包括力学性能和组织）代表其他几种规格。

      - 锻件的取样规则应符合表7的规定。

- 取样位置及数量

| 检验项目 | 取样规定 | 要求的章条号 | 试验方法的章条号 |
| --- | --- | --- | --- |
| 化学成分a | 每批1份 | 3.3 | 4.1 |
| 力学性能b | 每批各取2个弦向试样 | 3.4 | 4.2、4.3、4.4 |
| 尺寸和外形 | 逐件 | 3.5 | 4.8 |
| β转变温度c | 任意部位，每批1份 | 3.6 | 4.5 |
| 超声检测 | 逐件 | 3.7 | 4.6 |
| 低倍组织 | 每批取1个纵剖面 | 3.8 | 4.7 |
| 显微组织 | 每批取1个横向试样 | 3.9 | 4.7 |
| 外观质量 | 逐件 | 3.10 | 4.9 |
| 表面粗糙度 | 逐件 | 3.11 | 4.10 |
| - a 氢含量在成品上取样；其他化学成分供方以原铸锭的分析结果报出，需方复验均在锻件上取样。 - b 尺寸太小不够取弦向时，可取纵向试样。 - c 供方可按铸锭的分析结果报出，需方在锻件上取样检验。 |  |  |  |

    - 检验结果的判定

      - 化学成分分析结果中有试样不合格时，应从该批锻件中另取双倍数量的试样对该不合格元素进行重复试验。若重复检验结果全部合格，判该批锻件合格；若重复试验仍有结果不合格，判该批锻件不合格。

      - 力学性能检验结果中有试样不合格时，应从该批锻件（包括原受检锻件）中另取双倍数量的试样对该不合格项目进行重复试验，试验结果全部合格，判该批锻件合格；若重复试验仍有结果不合格，判该批锻件不合格。

      - 低倍组织检验按如下规则判定：

- a）低倍组织检验中，如发现并判为有脆性偏析（其硬度明显高于基体的偏析，常见的如富氧、富氮等偏析），该判批锻件不合格；如判为有非脆性偏析，允许剔除后重新组批交货。

- b）低倍组织中有裂纹、非金属夹杂物和缩尾时，允许供方逐根检验，剔除缺陷，合格者交货。

- c）低倍组织检验中，若对是否属于清晰晶粒产生疑议或争议，应以该区的高倍检验结果为准。高倍组织检验合格，则判低倍组织合格。

      - 显微组织检验不合格时，判该批锻件不合格，但允许供方对其余锻件逐件检验，合格者重新组批交货。

      - 尺寸和外形、超声检测、外观质量、表面粗糙度不合格时，判单个锻件不合格，但允许供方剔除不合格者后，重新组批交货。

  - 标志、包装、运输、贮存及质量证明书

    - 产品标志

- 在检验合格的每件锻件上应标记如下内容：

  - 牌号；

  - 批号或熔炼炉号；

  - 规格；

  - 供应状态。

    - 包装、标志、运输、贮存

锻件的包装、标志、运输和贮存应符合GB/T 8180的规定。

    - 质量证明书

每批锻件应附有锻件质量证明书，其上注明：

    - 供方名称；

    - 产品名称；

    - 牌号；

    - 规格；

    - 供应状态；

    - 批号或熔炼炉号；

    - 净重和件数；

    - 各项分析检验结果和质量检验部门印记；

    - 本标准编号；

    - 出厂日期（或包装日期）。

  - 订货单（或合同）内容

订购本标准所列锻件的订货单（或合同）内应包括如下内容：

- 产品名称；

- 牌号；

- 状态；

- 尺寸规格；

- 件数；

- 特殊要求；

- 本标准编号；

- 其他。