ICS 77.150.50

H 64

中华人民共和国国家标准

GB/TXXXX—XXXX

航空航天用高温钛合金板材

High temperature titanium alloy plate and sheet for aerospace

（送审稿）

XXXX- XX - XX发布

XXXX - XX- XX实施

前  言

本标准按照GB/T 1.1-2009给出的规则起草。

本标准由中国有色金属工业协会提出。

本标准由全国有色金属标准化技术委员会（SAC/TC243）归口。

本标准负责起草单位：宝钛集团有限公司、宝鸡钛业股份有限公司、有色金属技术经济研究院

本标准主要起草人：xxx。

航空航天用高温钛合金板材

范围

本标准规定了航空航天用高温钛合金板材的要求、试验方法、检验规则及标志、包装、运输、贮存、质量证明书和订货单（或合同）内容。

本标准适用于轧制方法生产的板材。

规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 228.1-2010  金属材料 拉伸试验 第1部分：室温试验方法

GB/T 228.2  金属材料 拉伸试验 第2部分：高温试验方法

GB/T 229  金属材料 夏比摆锤冲击试验方法

GB/T 232  金属材料  弯曲试验方法

GB/T 2039-1997　金属拉伸蠕变及持久试验方法

GB/T 3620.1  钛及钛合金牌号和化学成分

GB/T 3620.2  钛及钛合金加工产品化学成分允许偏差

GB/T 4698（所有部分）  海绵钛、钛及钛合金化学分析方法

GB/T 5168　α-β钛合金高低倍组织检验方法

GB/T 5193   钛及钛合金加工产品超声波探伤方法

GB/T 8180  钛及钛合金加工产品的包装、标志、运输和贮存

GB/T 23603  钛及钛合金表面污染层检验方法

GB/T 23605  钛合金β转变温度测定方法

YS/T 1001  钛及钛合金薄板超声波检测方法

要求

材料

用于生产板材的铸锭应至少熔炼两次。第一次熔炼可采用真空自耗电弧炉或冷床炉熔炼，随后的熔炼应采用真空自耗电弧炉熔炼，且最后一次熔炼不允许添加任何元素。

自耗电极禁止使用钨极氩弧焊焊接。

牌号、状态和规格

板材的牌号、状态和规格应符合表1的规定。

| 牌号 | 状态 | 规格，mm |
| --- | --- | --- |
|  |  | 厚度 | 宽度 | 长度 |
| TA6、TA7、TA15、TC1、TC2、TC3、 TC4 | 退火态（M） | 0.5～5.0 | 400～1800 | 1000～4000 |
|  |  | ＞5.0～100.0 | 400～3000 | 1000～6000 |

化学成分

板材的化学成分应符合GB/T 3620.1的规定。需方复验时，化学成分允许偏差应符合GB/T 3620.2的规定。

尺寸及外形

板材的厚度允许偏差应符合表2的规定。

- 单位为毫米

| 板材厚度 | 规定宽度范围的厚度允许偏差 |
| --- | --- |
|  | 400～1000 | ＞1000～2000 | ＞2000～3000 |
| 0.5～0.8 | (0.07 | (0.09 |  |
| ＞0.8～1.0 | (0.09 | (0.10 | - |
| ＞1.0～1.5 | (0.10 | (0.13 | - |
| ＞1.5～2.0 | (0.13 | (0.15 | - |
| ＞2.0～2.5 | (0.15 | (0.18 | - |
| ＞2.5～3.0 | (0.18 | (0.22 | - |
| ＞3.0～5.0 | (0.22 | (0.30 | - |
| ＞5.0～6.0 | (0.22 | (0.40 | (0.80 |
| ＞6.0～8.0 | (0.35 | (0.60 | (0.80 |
| ＞8.0～10.0 | (0.40 | (0.60 | (0.80 |
| ＞10.0～15.0 | (0.50 | (0.80 | (1.00 |
| ＞15.0～20.0 | (0.70 | (0.90 | (1.10 |
| ＞20.0～30.0 | (0.90 | (1.00 | (1.20 |
| ＞30.0～40.0 | (1.10 | (1.20 | (1.50 |
| ＞40.0～50.0 | (1.20 | (1.50 | (2.00 |
| ＞50.0～70.0 | (1.60 | (2.00 | (2.50 |
| ＞70.0～100.0 | (2.00 | (2.50 | (2.50 |

板材的宽度和长度允许偏差应符合表3的规定。

- 单位为毫米

| 板材厚度 | 规定宽度范围的宽度允许偏差 | 规定长度范围的长度允许偏差 |
| --- | --- | --- |
|  | 400～1000 | ＞1000～3000 | 1000～4000 | ＞4000～6000 |
| 0.5～5.0 | +5，0 | +5，0 | +10，0 | - |
| ＞5.0～30.0 | +5，0 | +10，0 | +10，0 | +15，0 |
| ＞30.0～50.0 | +8，0 | +10，0 | +10，0 | +15，0 |
| ＞50.0～100.0 | +10，0 | +15，0 | +10，0 | +15，0 |

板材的不平度应符合表4的规定。需方要求并在合同中注明时，板材的不平度应不大于3mm/m，各角距平台的间距不大于5mm。

| 板材厚度，mm | 规定宽度范围的不平度，不大于 |
| --- | --- |
|  | 400mm～1000mm | ＞1000mm～2000mm | ＞2000mm～3000mm |
| 0.5～5.0 | 10mm/m | 12mm/m | - |
| ＞5.0～10.0 | 10mm/m | 12mm/m | 15mm/m |
| ＞10.0～50.0 | 8mm/m | 10mm/m | 12mm/m |
| ＞50.0～100.0 | 6mm/m | 8mm/m | 10mm/m |

板材的侧边弯曲度应不大于3mm/m。

板材边部应切成直角，且无裂口、卷边、毛剌，切斜应不超过板材长度和宽度的允许偏差。

力学性能

板材的室温力学性能应符合表5的规定。

| 牌号 | 状态 | 板材厚度 mm | 抗拉强度Rm MPa | 规定塑性延伸强度Rp0.2 MPa | 断后伸长率A % | 断面收缩率Z % | 冲击吸收能量KU2a J |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TA6 | M | 0.8～1.5 | 685～850 | ≥605 | ≥20 | - | - |
|  |  | ＞1.5～2.0 | 685～850 | ≥605 | ≥15 | - | - |
|  |  | ＞2.0～25.0 | 685～850 | ≥605 | ≥12 | - | - |
| TA7 | M | 0.8～1.5 | 765～930 | ≥685 | ≥20 | - | - |
|  |  | ＞1.5～2.0 | 765～930 | ≥685 | ≥15 | - | - |
|  |  | ＞2.0～10.0 | 765～930 | ≥685 | ≥12 | - | - |
|  |  | ＞10.0～30.0 | 730～900 | ≥660 | ≥9 | - | - |
| TA15 | M | 0.8～1.8 | 930～1130 | ≥855 | ≥12 | - | - |
|  |  | ＞1.8～4.0 | 930～1130 | ≥855 | ≥10 | - | - |
|  |  | ＞4.0～12.0 | 930～1130 | ≥855 | ≥8 | - | - |
|  |  | ＞12.0～70.0 | 930～1130 | ≥855 | ≥6 | ≥12 | ≥24 |
| TC1 | M | 0.5～2.0 | 590～735 | ≥460 | ≥25 | - | - |
|  |  | ＞2.0～10.0 | 590～735 | ≥460 | ≥20 | - | - |
| TC2 | M | 0.5～1.0 | 685～920 | ≥620 | ≥25 | - | - |
|  |  | ＞1.0～2.0 | 685～920 | ≥620 | ≥15 | - | - |
|  |  | ＞2.0～25.0 | 685～920 | ≥620 | ≥12 | - | - |
| TC3 | M | 0.5～2.0 | 880～1080 | ≥820 | ≥12 | - | - |
|  |  | ＞2.0～10.0 | 880～1080 | ≥820 | ≥10 | - | - |
| TC4 | M | 0.5～4.0 | 925～1150 | ≥870 | ≥12 | - | - |
|  |  | ＞4.0～5.0 | 925～1150 | ≥870 | ≥10 | - | - |
|  |  | ＞5.0～10.0 | 895～1100 | ≥825 | ≥10 | - | - |
|  |  | ＞10.0～100.0 | 895～1100 | ≥825 | ≥9 | - | - |
| a 冲击吸收能量为一组三个冲击试样测试结果的算术平均值。允许其中一个试样的测试结果小于规定的平均值，但不应小于该平均值的70%。 |

板材的高温力学性能应符合表6的规定。

| 牌号 | 板材厚度 mm | 试验温度 ℃ | 抗拉强度Rm MPa | 持久性能a |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | σ，MPa | τ,h |
| TA6 | 0.8～25.0 | 350 | ≥420 | 390 | ≥100 |
|  |  | 500 | ≥340 | 195 | ≥100 |
| TA7 | 0.8～30.0 | 350 | ≥490 | 440 | ≥100 |
|  |  | 500 | ≥440 | 195 | ≥100 |
| TA15 | 0.8～＜30.0 | 500 | ≥635 | 470 | ≥50 |
|  |  | 500 | ≥635 | 440 | ≥100 |
|  | 30.0～70.0 | 500 | ≥570 | 470 | ≥50 |
|  |  | 500 | ≥570 | 440 | ≥100 |
| TC1 | 0.5～10.0 | 350 | ≥340 | 320 | ≥100 |
|  |  | 400 | ≥310 | 295 | ≥100 |
| TC2 | 0.5～25.0 | 350 | ≥420 | 390 | ≥100 |
|  |  | 400 | ≥390 | 360 | ≥100 |
| TC3 | 0.5～10.0 | 400 | ≥590 | 540 | ≥100 |
|  | 0.5～10.0 | 500 | ≥440 | 195 | ≥100 |
| TC4 | 0.5～30.0 | 400 | ≥590 | 540 | ≥100 |
|  | 0.5～30.0 | 500 | ≥440 | 195 | ≥100 |
| a TA15板材的持久性能按50h的试验时间进行检验，仲裁检验按100h的试验时间进行。 |

弯曲性能

板材应进行弯曲试验，弯曲部位应无裂纹。弯曲压头直径和弯曲角应符合表7的规定。

| 牌号 | 厚度 mm | 弯曲压头直径 mm | 弯曲角 度 |
| --- | --- | --- | --- |
| TA6 | 0.8～1.5 | 3T | ≥50 |
|  | ＞1.5～5.0 | 3T | ≥40 |
| TA7 | 0.8～2.0 | 3T | ≥50 |
|  | ＞2.0～5.0 | 3T | ≥40 |
| TA15 | 0.8～6.0 | 3T | ≥30 |
| TC1 | 0.5～1.0 | 3T | ≥100 |
|  | ＞1.0～2.0 | 3T | ≥70 |
|  | ＞2.0～5.0 | 3T | ≥60 |
| TC2 | 0.5～1.0 | 3T | ≥80 |
|  | ＞1.0～2.0 | 3T | ≥60 |
|  | ＞2.0～5.0 | 3T | ≥50 |
| TC3 | 0.5～2.0 | 3T | ≥35 |
|  | ＞2.0～5.0 | 3T | ≥30 |
| TC4 | 0.5～1.78 | 9T | ≥105 |
|  | ＞1.78～4.75 | 10T | ≥105 |
| 注：T为弯曲试样的厚度。 |

低倍组织

厚度不小于5mm的板材低倍组织不允许有分层、裂纹、气孔、偏析、金属和非金属夹杂及其他目视可见的冶金缺陷。

显微组织

TA15、TC1、TC2、TC3和TC4板材的显微组织应为在α+β两相区充分变形并经退火得到的组织，原始β晶粒应充分破碎，不允许存在连续的晶界α。

表面污染

板材应无任何富氧层，如α层或其他表面污染。

超声检测

板材应进行超声检测，其中厚度不大于6.0mm的产品检测结果应符合YS/T 1001的规定；厚度大于6.0mm的产品检测结果应符合GB/T 5193中A1级的规定。

β转变温度

需方要求并在合同中注明时，板材可按熔炼炉号提供β转变温度实测值。

表面质量

板材应以酸洗、水磨、喷砂或机加工表面供货。

板材表面应光洁，允许通过修磨的方法清除表面的局部缺陷，但清除后应保证板材的最小允许厚度。

清除表面局部缺陷时，应沿轧制方向修磨，修磨后板材应经酸洗、水磨、喷砂或机加工的方式使板材表面光泽和粗糙度趋于一致。

试验方法

化学成分分析按GB/T 4698进行。

尺寸及外形用相应精度的量具进行。其中厚度允许偏差在距顶角不小于100mm和距边部不小于10mm部位进行测量。

室温拉伸按GB/T 228.1-2010进行。厚度小于3.0mm的板材取P1试样，厚度不小于3.0～6.0mm的板材取P7试样；厚度大于6.0mm～10.0mm的板材取P7或R8试样；厚度大于10.0mm的板材取P7或R7试样。断面收缩率的检验应在R7或R8的圆形横截面比例试样上进行。

室温冲击按GB/T 229进行。

高温拉伸按GB/T 228.2进行。

高温持久按GB／T 2039-1997进行。

弯曲性能按GB/T 232进行，试样的宽度为15mm。

低倍组织按GB／T 5168进行。

显微组织按GB／T 5168进行。

表面污染按GB/T 23603进行，放大倍数不小于100倍。

厚度不大于6mm板材的超声波检验按YS/T 1001进行；厚度大于6mm板材的超声波检验按GB/T 5193进行。

β转变温度按GB/T 23605进行。

表面质量用目视进行检查。

检验规则

检查和验收

产品应由供方进行检验，保证产品质量符合本标准及订货单（或合同）的规定，并填写质量证明书。

需方应对收到的产品按本标准及订货单（或合同）的规定进行检验。如检验结果与本标准及订货单（或合同）的规定不符时，应在收到产品之日起3个月内向供方提出，由供需双方协商解决。

组批

产品应成批提交验收，每批应由同一牌号、熔炼炉号、规格、制造方法、状态和同一热处理炉批的产品组成。

检验项目及取样

产品的检验项目及取样应符合表8的规定。

检验项目及取样

| 检验项目 | 取样规定 | 要求的章节号 | 检验方法的章节号 |
| --- | --- | --- | --- |
| 化学成分a | 每批任取1份 | 3.3 | 4.1 |
| 尺寸及外形 | 逐张 | 3.4 | 4.2 |
| 力学 性能 | 室温拉伸 | 每批任取2张，每张各取1个横向试样 | 3.5.1 | 4.3 |
|  | 室温冲击 | 每批任取2张，每张各取1组（3个）纵向试样，试样缺口轴线垂直于轧制面 | 3.5.1 | 4.4 |
|  | 高温拉伸 | 每批任取2张，每张各取1个横向试样 | 3.5.2 | 4.5 |
|  | 高温持久 | 每批任取2张，每张各取1个横向试样 | 3.5.2 | 4.6 |
| 弯曲性能 | 每批任取2张，每张各取1个横向试样 | 3.6 | 4.7 |
| 低倍组织 | 每批任取2张，每张各取1个横向试样 | 3.7 | 4.8 |
| 显微组织 | 每批任取2张，每张各取1个横向试样 | 3.8 | 4.9 |
| 表面污染 | 每批任取2张，每张各取1个试样 | 3.9 | 4.10 |
| 超声检测 | 逐张 | 3.10 | 4.11 |
| β转变温度 | 每批任取1份试样 | 3.11 | 4.12 |
| 表面质量 | 逐张 | 3.12 | 4.13 |
| a 氢含量在成品上取样分析，其他成分供方以铸锭的分析结果报出，需方复验均在成品上进行。 |

检验结果的判定

化学成分不合格时，判该批产品不合格。

力学性能、弯曲性能、低倍组织、显微组织和表面污染各项试验中，如果有一个试样的检验结果不合格，则从该批产品上取双倍试样进行该不合格项目的重复检验。若重复检验仍有一个试样不合格，则该批产品不合格。但允许供方逐张对不合格项目进行检验，合格者重新组批。

尺寸及外形、超声波检测和表面质量不合格时，判单张不合格。

标志、包装、运输、贮存及质量证明书

产品标志

在检验合格的产品上应做如下标志（或贴标签）：

牌号；

规格；

状态；

批号；

本标准编号。

包装、标志、运输和贮存

产品的包装、标志、运输和贮存应符合GB/T 8180的规定。

质量证明书

每批产品应附有质量证明书，注明：

- 供方名称；

产品名称；

产品牌号、规格和状态；

熔炼炉号、批号、批重和张数；

各项分析检验结果及质量检验部门印记；

本标准编号；

包装日期。

订货单（或合同）内容

按本标准订购产品的订货单（或合同）应包括下列内容：

- 产品名称；

牌号；

规格；

状态；

重量或张数；

本标准编号；

其他。

_________________________________

# Text boxes

发布

国家市场监督管理总局

中国国家标准化管理委员会