ICS 77.040.99

H23

GB/Txxxx－xxxx

铜及铜合金弯曲应力松弛试验方法

Research and application of the bending stress relaxation test method for copper and copper alloys

(审定稿)

20xx-xx-xx 发布

20xx-xx-xx 实施

前   言

GB/Txxxx-xxxx

本标准按照GB/T1.1-2009给出的规则起草。

本标准由中国有色金属工业协会提出。

本标准由全国有色金属标准化技术委员会(SAC/TC243)归口。

本标准负责起草单位：

本标准主要起草人员：

铜及铜合金弯曲应力松弛试验方法

1  范围

本标准规定了铜及铜合金材料弯曲应力松弛试验方法的术语和定义、方法原理、试验设备、试样、环境、试验步骤、测试报告。

本标准适用于厚度为0.1mm～1.0mm的铜及铜合金板带材在恒定应变条件下弯曲应力松弛性能测试。

2  规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 8170  数值修约规则与极限数值的表示和判定

GB/T 10623 金属材料 力学性能试验术语

GB/T 22315 金属材料 弹性模量和泊松比试验方法

GB/T 26303.3 铜及铜合金加工材外形尺寸检测方法 第3部分：板带材

GB/T 34505 铜及铜合金材料 室温拉伸试验方法

3 术语和定义

GB/T 10623界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

3.1

弯曲应力 bending stress

试样在单端弯曲状态下所产生的表面最大应力。

3.2

应力松弛 stress relaxation

在规定温度及初始变形或位移恒定的条件下，金属材料的应力随时间而减小的现象。

[GB/T 10623-2008，定义3.26]

3.3

初始应力 initial stress

在规定的弯曲变形状态下，应力松弛开始前，试样产生的弯曲应力。

[GB/T 10623-2008，定义3.27]

3.4

初始弯曲变形 initial set

为了达到规定的弯曲应力，使试样产生的弹性弯曲变形。

3.5

初始高度 initial reference height

为了测试准备，在室温下，给予规定的弯曲应力，卸载后，试样的负载点到基准面的高度。

3.6

剩余应力 remaining stress

在规定的时间下，试样上所保持的弯曲应力。

[GB/T 10623-2008，定义3.27]

3.7

松弛应力 relaxed stress

发生应力松弛后，所减小的弯曲应力。

[GB/T 10623-2008，定义3.29]

3.8

永久应变 permanent strain

与松弛应力相对应的应变。

3.9

永久弯曲变形 permanent set

应力松弛下造成的塑性弯曲变形。

3.10

应力松弛率 stress relaxation ratio

松弛应力和初始应力的百分比，以永久弯曲变形和初始弯曲变形的比率来表示。

4 方法原理

铜及铜合金在长期应力及高温的作用下，若其总变形(总应变或总位移)保持不变，随着时间的延长，其内部弹性应变会逐渐转变为塑性应变，从而引起应力松弛现象，是金属构件失效的一种重要形式。松弛稳定性是用在一定温度和应力作用下经过一定服役时间后剩余应力（即松弛应力）来表示，即剩余应力是初始应力的百分比，称为应力松弛率。

5  试验设备

5.1试样夹持装置

试样夹持装置按照图1或图2给的方式进行设计。

图1 单端固定块式夹具

图2 单端固定螺丝式

5.2 加热设备

恒温槽或加热炉，炉膛内保温区温度变化小于5℃，温度准确度小于±0.5℃。

5.3 变形测定装置

试样加热前后，在自由端负载位置测定永久弯曲变形，使用分辨率不低于10μm的仪器测量，例如金相显微镜或工具显微镜。

6  试样

6.1试样标准尺寸，宽10mm±0.05mm，长度100mm，长度可根据试验片的厚度、初期应力等进行适当的调整。

6.2试样的截取和制样，取样过程应尽量避免过热和加工硬化对试验结果产生影响，必要时可以使用砂纸打磨去除加工部位。

6.3试样应从平整度≤3mm的板材上截取，平整度的检测按GB/T 26303.3的规定进行。

单位为毫米

说明：

t——试样厚度；

b——试样宽度。

图3 试样示意图

7   环境

试验测试环境温度应维持在23℃±5℃范围内，且测量高度时试样及夹具的温度需与测试环境温度达到一致。

8  试验步骤8.1 初始应力

试样的初始应力规定为试样规定塑性延伸强度Rp0.2的80%，规定塑性延伸强度Rp0.2的测试按GB/T 34505的规定进行。

8.2 弯曲段长度ls

弯曲段长度ls应当不小于初始弯曲变形ε0的2倍。

8.3 弹性模量E

弹性模量E的测定按照GB/T 22315的规定进行。

8.4 初始弯曲变形ε0

试样的初始弯曲变形ε0按公式（1）计算：

………………………………………………………（1）

式中：

ε0—初始弯曲变形，单位为毫米(mm)；

σ—试样表面最大应力，单位为兆帕(Mpa)；

t —试样厚度，单位为毫米(mm)；

E—弹性模量，单位为兆帕(MPa)；

ls—弯曲段长度，单位为毫米(mm)。

8.5 初始高度的测量

将试样夹持在夹具上，在试样自由端规定位置给予初始弯曲变形，在室温下静置30s~35s后卸载，测定试样自由端负载点到基准面的高度，即为初始高度Hi。

8.6永久弯曲变形的计算

使用夹具将试样固定，并放入恒温槽或加热炉内。当温度到达设定温度的95%后开始计时。到达规定时间后，将夹具从恒温槽或加热炉中取出，放到室温环境下，并卸载。当试样冷却至室温后，测量试样负载点到基准面的距离，即为应力松弛后高度Ht。测量后，再将加载装置装上，使试样变形至初始弯曲变形量。再反复进行上述测试。各个时间下的永久弯曲变形εt可根据公式（2）计算：

εt=Hi-Ht………………………………………………………………（2）

式中：

εt—永久弯曲变形，单位为毫米(mm)；

Hi—初始高度，单位为毫米(mm)；

Ht—应力松弛后高度，单位为毫米(mm)；

8.7 应力松弛率的计算

在各个加热时间下的应力松弛率可根据公式（3）算出：

应力松弛率=εt/ε0×100%………………………………………………（3）

式中：

εt—测试过后的试样，在取下装置后，发生的永久弯曲变形，单位为毫米（mm）；

ε0—初始弯曲变形，单位为毫米（mm）。

应力松弛率数值按GB/T 8170 的规定修约至1%。

9  试验报告

试验报告应包含以下内容：

a)本标准编号；

b）材料名称；

c）抗拉强度；

d）规定塑性延伸强度；

e）厚度；

f）试样取样方向；

g）计算弯曲应力时的弹性模量；

h）试验时间和温度；

i）应力松弛率。

_________________________________

# Text boxes

中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局

中 国 国 家 标 准 化 管 理 委 员 会

试样固定部分

试样

契形块

位置调整块

基准面

测距长ls

基准面

试样加载时

试样卸载时

测距长ls

永久变形

初始变形

Hi

Ht

试验夹具

位置调整螺丝

t

b