征求意见稿意见汇总处理表

标准项目名称： 纯钯化学分析方法铂、铑、铱、钌、金、银、铝、铋、铬、铜、铁、

镍、铅、镁、锰、锡、锌、硅量的测定电感耦合等离子体原子发射光谱法

承办人：         共 01 页   第 01 页

标准项目负责起草单位：贵研铂业股份有限公司  贵研检测科技（云南）公司

电  话：0871-68328173                   2019年6月17日填写

| 序号 | 标准章条编号 | 意见内容 | 提出单位 | 处理意见 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 6.4.1、6.4.2 | 建议把称样量0.2g，定容体积10mL改为：称样量0.25g，定容体积25mL或称样量0.5g，定容体积50mL。 | 广东省工业分析检测中心 | 不采纳。 由于改为0.25g/25mL或0.5g/50mL。测定下限达不到要求。 |  |
|  | 编制说明 | 编制说明格式需要修改。 | 有色金属技术经济研究院 | 采纳。 |  |
|  | 编制说明2.2.3 | 建议增加一组加高中低基体含量进行回收实验，以证明高含量基体对测定结果无影响。 | 广东省工业分析检测中心 | 不采纳。 实验报告4.2中已有20mg/mL钯基体影响说明。 |  |
|  | 编制说明2.2.5 | 建议红外灯下烘干。通氢还原补充详细实验操作。 | 广东省工业分析检测中心 | 采纳。 |  |
|  | 6.4.1、6.4.2 | 6.4.1、6.4.2 纯钯粉末样品亦是纯钯样品，表达上在斟酌一下。 | 徐州浩通新材料科技股份有限公司 | 不采纳。因纯钯粉末样品不包括金属样品，结构不同的，溶解难度不一样。 |  |
|  |  | 回函无意见 | 江西省汉氏贵金属有限公司 |  |  |
|  |  | 回函无意见 | 紫金矿业集团股份有限公司 |  |  |
|  |  | 回函无意见 | 北京有色金属与稀土应用研究所 |  |  |
|  |  | 回函无意见 |  |  |  |
|  |  | 回函无意见 |  |  |  |

说明（1）发送《征求意见稿》的单位数：8 个；

（2）收到《征求意见稿》后，回函的单位数：8 个；

（3）收到《征求意见稿》后，回函并有建议或意见的单位数：2个；

（4）没有回函的单位数：0个。