标准审定会意见汇总处理表

标准项目名称：机动车尾气净化器中助剂元素化学分析方法  铈、锆、镧、镨、钡、钕的测定 电感耦合等离子体原子发射光谱法

承办人：  共 01 页   第 01 页

标准项目负责起草单位：贵研铂业股份有限公司

电  话：0871-68328173     2019年6月10日填写

| 序号 | 标准章条编号 | 意见内容 | 提出单位 | 处理意见 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 6.4.2 | 建议将标准工作曲线点增加至五点（不含零点） | 紫金矿业集团股份有限公司 | 采纳 |  |
| 2 | 6.4.2 | 建议将标准工作曲线分为低浓度标准工作曲线和高浓度标准工作曲线，其中低浓度标准工作曲线用于测定低含量样品，高浓度标准工作曲线用于测定高含量样品。 | 紫金矿业集团股份有限公司 | 不采纳 | 待测元素含量高低不定，测定前含量未知，在满足准确度的情况下，可不用分段 |
| 3 | 6.4.1 | 建议采用塑料容量瓶定容试液 | 长春黄金研究院有限公司 | 不采纳 | 因蒸发后氢氟酸量所剩很少，可不用塑料瓶 |
| 4 | 编制说明 | 格式需要修改 | 秘书长 | 采纳 |  |
| 5 | 标题和正文 | 化学元素符号改成汉字 |  | 采纳 |  |
| 6 | 实验报告 | 补充溶样温度实验 | 广东省工业分析检测中心 | 采纳 |  |
| 7 |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |  |
| 16 |  |  |  |  |  |
| 17 |  |  |  |  |  |

说明（1）发送《征求意见稿》的单位数：14 个；

（2）收到《征求意见稿》后，回函的单位数：9 个；

（3）收到《征求意见稿》后，回函并有建议或意见的单位数：5 个；

（4）没有回函的单位数：0个。