前    言

GB/T XXXX《金镍铬铁硅硼化学分析方法》分为3个部分：

——第1部分：金含量的测定  硫酸亚铁电流滴定法；

——第2部分：镍含量的测定  丁二酮肟重量法；

——第3部分：铬、铁、硅、硼含量的测定  电感耦合等离子发射光谱法。

本部分为GB/T XXXX《金镍铬铁硅硼化学分析方法》的第2部分。

本部分按照GB/T 1.1-2009给出的规则起草。

本部分由中国有色金属工业协会提出。

本部分由全国有色金属标准化技术委员会（SAC/TC 243）归口。

本部分起草单位：贵研铂业股份有限公司、西北有色金属研究院、江西省汉氏贵金属有限公司、国标(北京）检 验认证有限公司、广东省工业分析检测中心、福建紫金矿冶测试技术有限公司、长春黄金研究院有限公司、深圳市中金岭南有色金属股份有限公司韶关冶炼厂、北京有色金属与稀土应用研究院。

本部分主要起草人： 金娅秋 付仕梅  XXX

金镍铬铁硅硼合金化学分析方法

第2部分：镍含量的测定

丁二酮肟重量法

1  范围

本部分规定了金镍铬铁硅硼合金中镍含量的测定方法。

本部分适用于金镍铬铁硅硼合金中镍含量的测定。测定范围：60.00%～80.00%。

2  方法原理

试料用盐酸和硝酸-氯酸钾饱和溶液分解。亚硫酸消除金的干扰，在氨性介质中，镍与丁二酮肟生成沉淀，与其他元素分离，沉淀过滤、洗涤后烘干至恒重，计算镍的质量分数。同时滤液在盐酸介质中，用空气-乙炔火焰，于原子吸收光谱仪波长232.00nm处，测量镍的吸光度，以工作曲线法求得镍量进行补正。

- 试剂

除非另有说明，在分析中仅使用确认为分析纯的试剂和一次蒸馏水。

3.1  氯酸钾。

3.2  氯化铵。

3.3  盐酸（ρl .19g/mL）。

3.4  硝酸（ρl .42g/mL）。

3.5  亚硫酸（ρ1.03g/mL）。

3.6  硝酸-氯酸钾饱和溶液：将氯酸钾溶解于硝酸（3.4）中，直至饱和。

3.7  盐酸（1+1）。

3.8  硝酸（1+1）。

3.9   氨水（1+1）。

3.10  氨水洗液（1+19）。

3.11  酒石酸钾钠溶液（200g/L）,过滤后使用。

3.12  乙酸铵溶液（200g/L）,过滤后使用。

3.13  丁二酮肟乙醇溶液（10g/L）。

3.14  镍标准贮存溶液：

称取0.1000g金属镍（质量分数≥99.99%）,置于250 mL烧杯中，加入10mL硝酸（3.8），盖上表面皿，低温加热溶解完全，移入100mL容量瓶中，用水稀释至刻度。混匀。此溶液1 mL含1.0mg 镍。

3.15  镍标准溶液：

移取10.00mL镍标准贮存溶液（3.14）于100mL塑料容量瓶中，加入10mL盐酸（3.7），用水稀释至刻度。混匀。此溶液1mL含100.0µg镍。

4  仪器

4.1  天平：感量0.01mg。

4.2  玻璃砂芯坩埚，G4，V:30mL。

4.3  电热恒温干燥箱。

4.4  原子吸收光谱仪，附镍空心阴极灯。

5  试样

试样粒度应不大于0.095mm。

6 分析步骤

6.1  试料

称取试样0.20g，精确至0.0001g。

6.2  测定次数

独立地进行两次测定，取其平均值。

6.3  空白试验

随同试料做空白试验。

6.4  测定

6.4.1 将试料（6.1）置于250mL烧杯中，以少许水润湿，加10mL盐酸（3.3），盖上表面皿，于电热板上加热溶解15min，取下，冷却。边摇动边加入20mL硝酸-氯酸钾饱和溶液（3.6），于电热板上加热溶解至体积约3mL，取下，冷却。用20 mL水冲洗表面皿及烧杯壁，加热煮沸溶解盐类。冷却至室温后，用中速定量滤纸过滤沉淀，滤液直接滤入100mL容量瓶中，用水洗涤烧杯、滤纸及沉淀直到溶液近容量瓶刻度线处，以水定容，混匀。

6.4.2 移取25.00 mL试液（6.4.1）于原烧杯中，加水至100 mL，加热至微沸，取下，用水吹洗表面皿及烧杯壁，加入5 mL亚硫酸（3.5），保持微沸30 min，取下，冷却至室温。用中速定量滤纸过滤沉淀，用水洗涤烧杯、滤纸及沉淀各6次-7次，滤液并入400mL烧杯中。

上述滤液中，加水至250mL,加热至近沸，取下，加入2g氯化铵（3.2），搅匀，加20mL酒石酸钾钠溶液（3.11）、20mL乙酸铵溶液（3.12），搅匀，加40 mL丁二酮肟乙醇溶液（3.13），搅匀，边搅拌边慢慢加氨水（3.9）至溶液PH8～PH9(约加30 mL)。继续搅拌1min。在60℃保温10min后过滤。

6.4.3 用预先洗净、干燥、恒重好的4号玻璃砂芯坩埚抽滤试液（6.4.2），用氨水洗液（3.10）将烧杯中的沉淀完全洗入玻璃砂芯坩埚中，用带橡皮头的玻璃棒将沾附在烧杯壁上的沉淀擦下，用氨水洗液（3.10）冲洗烧杯壁及玻棒6次-8次，再用热水冲洗烧杯壁及玻棒各8次，每次洗涤液均倒入玻璃砂芯坩埚中，再用温水洗4次沉淀，保留滤液。

6.4.4 将连同沉淀的玻璃砂芯坩埚（6.4.3）置于电热干燥箱中，于120℃烘干2h,取出置于干燥器中1h，称重，再烘干，直至恒重。

6.5 滤液镍量的补正

6.5.1滤液（6.4.3），加热至微沸浓缩至200mL，取下稍冷，加入20mL盐酸（3.3），冷却后移入250mL容量瓶中，用水稀释至刻度。混匀。

6.5.2 使用空气-乙炔火焰，用镍空心阴极灯，于原子吸收光谱仪波长232.00nm处，以水调零，用校准曲线法测定镍含量。

6.5.3工作曲线的绘制

移取0mL，0.25mL，0.50mL，1.00mL，3.00mL， 5.00mL镍标准溶液于一组100mL容量瓶中，加入5mL盐酸（3.3），以水稀释至刻度，混匀。

与6.5.2相同条件下，测量标准溶液吸光度。以镍浓度为横坐标，吸光度为纵坐标，绘制工作曲线。

7  分析结果的计算与表述

按公式（1）计算镍的质量分数wNi计，数值以%表示，按公式（1）计算：

………………(1)

式中：

m0——空白值，单位为克（g）；

m1——空玻璃砂芯坩埚的质量，单位为克（g）；

m2——丁二酮肟镍沉淀和空玻璃砂芯坩埚的质量，单位为克（g）；

c1—— 自工作曲线上查得的滤液溶液中镍的浓度，单位为微克每毫升（ug/mL）；

c0—— 自工作曲线上查得的空白溶液中镍的浓度，单位为微克每毫升（ug/mL）；

m—— 试料的质量，单位为克（g）；

V1—— 试液的总体积，单位为毫升（mL）；

V2—— 分取试液的体积，单位为毫升（mL）；

V3—— 滤液的定容体积，单位为毫升（mL）；

0.2032——丁二酮肟镍换算成镍的因数。

计算结果表示至小数点后第二位。

8  精密度

8.1  重复性

在重复性条件下获得的两次独立测试结果的测定值，在以下给出的平均值范围内，这两个测试结果的绝对差值不超过重复性限（r），超过重复性限(r)的情况不超过5％，重复性限（r）按表1数据采用外延法求得。

表1  重复性限

| 镍的质量分数/% | 66.03 |
| --- | --- |
| 重复性限r /% | 0.24 |

8.2 允许差

实验室之间分析结果的差值应不大于表2所列相对允许差。

表2  允许差

| 镍的质量分数/% | 允许差/% |
| --- | --- |
| 60.00～70.00 | 0.30 |
| ≥70.00～80.00 | 0.35 |

9 试验报告

试验报告至少应给出以下几个方面的内容：

试样；

使用的标准（包括发布和出版年号）；

分析结果及其表示；

与基本分析步骤的差异；

测定中观察到的异常现象；

试验日期。

# Text boxes

发布

中华人民共和国国家技术监督检验检疫总局

国 家 标 准 化 管 理 委 员 会

××××-××-××实施

××××-××-××发布

金镍铬铁硅硼合金化学分析方法

第2部分：镍含量的测定

丁二酮肟重量法

Methods for chemical analysis of gold nickel chromium iron silicon boron alloy

Part 2：Determination of   nickel  content

Dimethylglyoxime gravimetric method

(预审稿)

GB/T ××××—××××

中华人民共和国国家标准

ICS 77.120.99

H 68