《废钯炭分析用取样制样方法》国家推荐性标准

预审稿编制说明

一、任务来源

根据国标委综合【2017】128号《国家标准委关于下达2017年第四批国家标准制修订计划通知》要求，由贵研资源（易门）有限公司起草《废钯炭分析用取样制样方法》国家推荐性标准，项目计划编号20173533-T-610，计划完成时间2019年。

二、编制原则

根据废钯炭回收市场的供需情况及贵金属二次资源回收利用产业的发展需要，规范废钯炭分析用样品的取样制样方法，本标准的编制主要遵循以下原则：

1、符合《固体废物污染环境防治法》、《工业炉窑大气污染物综合排放标准》（GB9078）、《工作场所有害因素职业接触限值-化学有害因素》（GBZ2.1）等有关法律、法规、政策和标准；

2、标准的制（修）定工作按国家标准《标准化工作导则》GB/T 1.1-2009的要求进行，并符合《国家标准编写模板》的电子文本要求。

三、编制背景及意义

炭载体钯催化产品广泛用于石油化工、制药行业、香料工业、染料工业和其他精细化工的加氢还原精制过程，当其中毒失去催化活性，即成为铂族金属(PGM)二次资源废料之一。废钯炭中钯含量为0.1～20%，具有重要的回收利用价值。

截止2018年我国的市场流通量约3500吨/年，预计未来5年我国每年将产生5000吨的废钯炭流向回收企业。贵研资源（易门）有限公司，作为国内铂族金属二次资源废料回收利用的龙头企业，目前废钯炭的回收量达到500吨/年，预计2020年将达到1500吨/年。

废钯炭在运输和取样过程中存在水分、有机物挥发，以及物料比重轻、体积大，液态、固态混杂，整体或局部浆化，物料无法均匀化等问题，致物料重量减少和有价成分钯含量变化较大，不利于钯含量准确判定。

目前，英国庄信万丰公司将粉末状的炭载体钯废料分散到水或者其他溶剂中，形成悬浮物，然后从悬浮溶液中取样，但这种取样方式并未得到推广，且也未见到相关技术规范的发布。国内通用的取样方法有直接取样和焚烧后取样，但均未见比较严谨、详细的规定。因此，制定科学合理的废钯炭取样制样标准，规范行业市场制取样过程管理是亟待解决的问题。

自2013年，贵研资源（易门）有限公司将先进的制取样技术与通用的焚烧后取样技术联合，经过5年多的研究与实践，制定了科学、合理的技术操作流程，废钯炭经高温除碳后比重量缩小到原来的1%，利于取样操作获得代表性较好的样品，钯含量测定结果准确度高，大大减少交易双方意见分歧。

本标准的制定有助于规范废钯炭制样取样工艺流程促进废钯炭交易市的公平合理性。同时为相关国家文件的落实及本单位科研项目的顺利进行奠定良好的基础，故制定本标准具有重大意义。

四、主要工作进程

2018年11月，贵研资源（易门）有限公司接到废钯炭分析用取样制样方法》国家推荐性标准的制定任务后，成立了标准编制工作组，确定了各成员的工作职能和任务，制定了工作计划和进度安排，填写了“推荐性国家标准项目任务书”，确定了制定原则。

本标准在编制过程中研究了大量国内外相关文献资料，包括固体废物有关的法律法规和冶金相关的取样制样标准。在本标准的编制过程中进行了有益的吸收和借鉴。本标准草案完成后，在编制组内部进行了多次交流，广泛征求意见，对本标准进行了认真的修改和完善，在2019年3月形成了该标准的讨论稿。

在2019年4月中旬举行的有色金属标准项目论证会中收集各专家委员提出的意见和建议再次修改讨论稿形成预审稿。

五、主要技术内容说明

1、术语和定义

本标准给出了标准所涉及到的术语的定义:批量、取样批、样品、分析用样品、烧渣。

2、规定了取样、制样作业的基本要求。

3、规定了取样制样的一般程序并制定相应的操作要求和方法。

4、规定了样品的标记、储存条件等要求。

六、标准水平

国内外未查到相关标准，本标准的制定填补了国内外的空白，规范了废钯炭的取样制样方法对废钯炭的回收利用产业具有重要意义。本标准达到国内先进水平。

七、标准属性

本标准属首次制定，为推荐性国家标准。