前  言

本标准按照GB/T 1.1-2009给出的规则起草。

本标准由全国有色金属标准化技术委员会（SAC/TC 243）提出和归口。

本标准起草单位：贵研铂业股份有限公司 贵研检测科技（云南）有限公司

本标准主要起草人：金娅秋 张国全 付仕梅 XXX

本标准由全国有色金属标准化技术委员会负责解释。

银铜磷合金化学分析方法

磷含量的测定

磷钼黄分光光度法

范围

本标准规定了银铜磷合金中磷含量的测定方法。

本标准适用于银铜磷合金中磷含量的测定。测定范围：0.50%～7.00%。

方法提要

试料用硝酸溶解。在硝酸介质中，磷酸根离子与偏钒酸铵和钼酸铵形成黄色的络合物，于分光光度仪波长420nm处测量其吸光度。

试剂

除非另有说明，在分析中仅使用确认为分析纯的试剂和电阻率不大于18.2MΩ.cm-1的一级水。

硝酸（ρ 1.42g/mL）。

硝酸溶液（1+1）。

双氧水溶液（1+9）。现用现配

偏钒酸铵溶液(2.5g/L):称取2.5g偏钒酸铵置于400mL烧杯中，加200mL水中，加入硝酸（1+1）40 mL，搅拌至溶解后，用水稀释到1000mL。

钼酸铵溶液(100g/L)。

磷标准贮存溶液(2mg/mL)：称取4.3935g在110 ℃烘过两小时的磷酸二氢钾（优级纯）置于100mL烧杯中，加入30mL水溶解，移入500mL容量瓶中，以水稀释至刻度，混匀。此溶液1mL含磷2mg。

磷标准溶液(100μg /mL)：移取5.00mL磷标准贮存溶液置于100mL容量瓶中，以水稀释至刻度，混匀。此溶液1mL含磷100μg。

仪器设备

可见分光光度计：波长范围为380nm～900nm；波长准确度为±1nm。

试样

样品用丙酮去除油污，加工成碎屑，洗净，烘干，混匀。

试料

按表1 称取试样，精确至0.0001 g。

表1 试料质量

| 铜含量 /% | 试料质量 /g | 移取溶液（mL） |
| --- | --- | --- |
| ＜40 | 0.1 | 10.00 |
| ≥40 | 0.5 | 2.00 |

测定次数

平行称取两份试样，独立地进行测定，取其平均值。

空白试验

随同试料做空白试验。

分析步骤

测定

将试料置于100mL烧杯中，加入8mL硝酸溶液（3.2），盖上表面皿，低温加热至试料溶解完全,取下，稍冷，加入2mL双氧水溶液（3.3），加热至烧杯底部无小气泡。用水冲洗表面皿及烧杯壁，移入100mL容量瓶中，用水稀释至刻度，摇匀。

移取上述试液10.00mL或2.00mL于50mL容量瓶中，加入6.0mL硝酸溶液（3.2）［当移取上述试液10.00mL时，加入5.5mL硝酸溶液（3.2）］，加水约30mL，混匀，加入3.0mL偏钒酸铵溶液（3.4），混匀，加入5mL钼酸铵溶液（3.5），以水稀释至刻度，混匀。在室温15℃～25℃下放置30min。

将部分溶液移入1cm吸收皿中，以随同试料的试剂空白为参比，于分光光度计波长420nm处测量其吸光度。从工作曲线上查得磷量。

7.2 工作曲线的绘制

7.2.1  移取0.00mL，1.00mL， 2.00mL，4.00mL，6.00mL，8.00mL磷标准溶液分别置于一组50mL容量瓶中，加入6.0mL硝酸溶液，以下按7.1.2条进行。

7.2.2  将部分溶液移入1cm吸收皿中，以试剂空白为参比，于分光光度计波长420nm处测量其吸光度。

7.2.3  以磷量为横坐标，吸光度为纵坐标，绘制工作曲线。

分析结果的表述

按式（1）计算磷的质量分数P，数值以%表示：

………………（1）

式中：

V0──试液总体积，单位为毫升（mL）；

V1──分取试液的体积，单位为毫升（mL）；

m1──自工作曲线上查得的磷量，单位为微克（μg）;

m0──试料的质量，单位为克（g）。

所得结果应表示至小数点后第二位。

精密度

9.1 重复性

在重复性条件下获得的两个独立测试结果的测定值，在以下给出的平均值范围内，这两个测试结果的绝对差值不超过重复性限（r），超过重复性限（r）的情况不超过5%，重复性限（r）按表2数据采用线性内插法或外延法求得。

表2  重复性限

| wP/% | 1.30 | 3.08 | 5.15 |
| --- | --- | --- | --- |
| r/% | 0.09 | 0.13 | 0.17 |

9.2 再现性

在再现性条件下获得的两次独立测试结果的测定值，在以下给出的平均值范围内，这两个测试结果的绝对差值不超过再现性限（R），超过再现性限（R）的情况不超过5％，再现性限(R)按表3 数据采用线性内插法或外延法求得。

表 3  再现性限

| wP/% | 1.30 | 3.05 | 5.15 |
| --- | --- | --- | --- |
| R/% | 0.10 | 0.18 | 0.22 |

10  试验报告

试验报告至少应给出以下几个方面的内容：

——试样；

——使用的标准（包括发布和出版年号）YS/T XXX-201X；

——分析结果及其表示；

——与基本分析步骤的差异；

——测定中观察到的异常现象；

——试验日期。

# Text boxes

YS

中华人民共和国工业和信息化部 发布

××××-××-××实施

××-××-××发布

银铜磷合金化学分析方法

磷含量的测定

磷钼黄分光光度法

Method for chemical analysis of silver copper phosphorus allo

Determination of phosphorus content

Phosphorus molybdenum yellow Spectrophotometry

（预审稿）

YS/T ××××—××××

中华人民共和国有色金属行业标准

ICS