银铜磷合金化学分析方法 磷含量的测定 磷钼黄分光光度法

试验报告

（预审稿） 贵研铂业股份有限公司

二O一九年五月

银铜磷合金化学分析方法

磷含量的测定

磷钼黄分光光度法

金娅秋 张国全 付仕梅 XXX

（贵研铂业股份有限公司稀贵金属综合利用新技术国家重点实验室，昆明 650106）

1．前言

银铜磷三元合金，具有自钎能力，极强的脱氧能力，良好的润湿性、流动性和导电性，并有较高的接头强度。银铜磷合金钎料, 环保焊料，广泛应用于汽车空调、电机、电器、军工等行业,其工艺性能好,适合于钎焊铜及铜合金件的小间隙接头,其片状广泛运用于电机行业,常称之为电机焊片。

银铜磷合金钎料在其熔炼过程中因其磷容易挥发造成各成份变化，而采用快速、可靠、准确的方法测定其中的磷含量是保证合格产品的必备条件之一，对生产过程的监控具有重要的意义。 目前，我国尚未见到银铜磷合金钎料中磷含量的测定标准分析方法。

本方法采用硝酸溶解，在硝酸介质中，磷酸根离子与偏钒酸铵和钼酸铵形成黄色的络合物，于分光光度仪波长420 nm处测量其吸光度，易于掌握、操作简便。

2. 实验部分

2.1 试剂

除非另有说明，在分析中仅使用确认为分析纯的试剂和电阻率不大于18.2MΩ.cm-1的一级水。

2.1.1 硝酸（ρ1.42 g/mL）。

2.1.2 硝酸溶液（1+1）。

2.1.3 双氧水溶液（1+9）。现用现配

2.1.4 偏钒酸铵溶液(2.5 g/L):称取2.5g偏钒酸铵置于400 mL烧杯中，加200 mL水中，加入硝酸（1+1）40 mL，搅拌至溶解后，用水稀释到1000 mL。

2.1.5 钼酸铵溶液(100 g/L)。

2.1.6 磷标准贮存溶液（2 mg/mL）：称取4.3935g在110℃烘过两小时的磷酸二氢钾（优级纯）置于100 mL烧杯中，加入30 mL水溶解，移入500mL容量瓶中，以水稀释至刻度，混匀。此溶液1 mL含磷2 mg。

2.1.7 磷标准溶液（100 μg/mL）：移取5.00 mL磷标准贮存溶液置于100 mL容量瓶中，以水稀释至刻度，混匀。此溶液1 mL含磷100 μg。

2.2 实验方法

移取0.00 mL，1.00 mL， 2.00 mL，4.00 mL，6.00 mL，8.00 mL磷标准溶液分别置于一组50 mL容量瓶中，加入6.0 mL硝酸溶液，加水约30 mL，混匀，加入3.0 mL钒酸铵溶液，混匀，加入5mL钼酸铵溶液，以水稀释至刻度，混匀。放置30min。

将部分溶液移入1 cm吸收皿中，以随同试料的试剂空白为参比，于分光光度计波长420 nm处测量其吸光度。以磷量为横坐标，吸光度为纵坐标，绘制工作曲线。从工作曲线上查得磷量。

3. 结果与讨论

3.1 硝酸酸度的确定试验

试验中磷量为200 μg，结果见表1。

表1 硝酸酸度的试验

| 加入硝酸溶液（1+1） （mL） | A |
| --- | --- |
| 0.5 | 0.251 |
| 0.5 | 0.241 |
| 2.0 | 0.222 |
| 2.0 | 0.222 |
| 4.0 | 0.218 |
| 4.0 | 0.216 |
| 6.0 | 0.213 |
| 6.0 | 0.215 |
| 8.0 | 0.211 |
| 8.0 | 0.212 |
| 10.0 | 0.210 |
| 10.0 | 0.210 |
| 12.0 | 0.176 |
| 12.0 | 0.176 |
| 15.0 | 0.157 |
| 15.0 | 0.153 |

当酸度低时吸光值（A）比酸度高时吸光值（A）偏高，由表1看出加入硝酸溶液（1+1）

4 mL～10 mL时磷的吸光值（A）基本恒定。固选用加入硝酸溶液（1+1）6.0 mL做以下试

验。

3.2  偏钒酸铵溶液用量

试验中磷量为200 μg，结果见表2。

表2 硝酸酸度的试验

| 加入偏钒酸铵溶液 （mL） | A |
| --- | --- |
| 1.0 | 0.195 0.195 |
| 2.0 | 0.206 0.203 |
| 2.5 | 0.207 0.207 |
| 3.0 | 0.208 0.208 |
| 3.5 | 0.210 0.210 |
| 4.0 | 0.209 0.210 |
| 4.5 | 0.216 0.218 |
| 5.0 | 0.219 0.217 |
| 6.0 | 0.220 0.220 |
| 7.0 | 0.226 0.228 |
| 8.0 | 0.230 0.230 |
| 10.0 | 0.238 0.240 |

加入偏钒酸铵溶液能够增高磷的吸光值（A），当加入2.0 mL～4.0 mL偏钒酸铵溶液

时有一段吸光值基本稳定的状态，因此选用加入偏钒酸铵溶液3.0 mL做以下试验。

3.3钼酸铵溶液用量

试验中磷量为200 μg，结果见表3。

表3 钼酸铵溶液的用量

| 加入钼酸铵溶液 （mL） | A |
| --- | --- |
| 1.0 | 0.099 0.101 |
| 2.0 | 0.207 0.204 |
| 3.0 | 0.215 0.215 |
| 4.0 | 0.216 0.219 |
| 5.0 | 0.218 0.216 |
| 6.0 | 0.217 0.217 |
| 7.0 | 0.220 0.218 |
| 8.0 | 0.219 0.217 |
| 10.0 | 0.219 0.219 |

加入3.0 mL～10.0 mL的钼酸铵溶液，吸光值基本稳定。固选加入5.0 mL钼酸铵溶

液做以下试验。

3.4 放置的时间

取200 μg P标准溶液，加入5.0 mL氟钼酸铵溶液，放置不同的时间，进行P量的测定，结果见表4。在室温为15℃～25℃温度时试验。

表4 静置的时间影响

| 放置的时间/ min | 测得P量/μg | 回收率/ % |
| --- | --- | --- |
| 5 | 189.02 194.23 | 94.51 97.12 |
| 10 | 188.21 197.34 | 94.10 98.67 |
| 15 | 198.65 199.42 | 99.32 99.71 |
| 20 | 200.04 199.98 | 100.02 99.99 |
| 30 | 199.78 199.80 | 99.89 99.90 |
| 60 | 200.12 200.12 | 100.06 100.06 |

加入钼酸铵溶液后，放置15 min以上，基本稳定。选放置30 min做以下试验。

3.5共存元素的影响

表5共存元素的影响

| 加入M量/ mg | 加入P量/μg | 测得P量/μg | 回收率/ % |
| --- | --- | --- | --- |
| Ag（Ⅰ） | 10.0 | 200 | 200.04 200.06 | 100.02 100.03 |
|  | 20.0 |  | 200.06 199.10 | 100.03 99.55 |
| Cu（Ⅱ） | 5.0 | 200 | 199.53 198.47 | 99.76 99.24 |
|  | 10.0 |  | 201.10 200.01 | 100.55 100.00 |
| Si(Ⅳ) | 0.5 | 200 | 200.41 200.32 | 100.20 100.16 |
|  | 1.0 |  | 201.61 201.48 | 100.80 100.74 |

测定200 μg P量，测定溶液中含20 mg Ag（Ⅰ）、10 mgCu(Ⅱ)、1 mgSi (Ⅳ)、时，测得P量回收率在99.24 %～100.80 %之间。

4．合金样品分析

4. 1 样品精密度

按表6称取试样，精确至0.0001 g。

表6 试料质量

| 铜含量 /% | 试料质量 /g | 移取溶液（mL） |
| --- | --- | --- |
| ＜40 | 0.1 | 10.00 |
| ≥40 | 0.5 | 2.00 |

将试料置于100 mL烧杯中，加入8 mL硝酸溶液（2.1.2），盖上表面皿，低温加热至试料溶解完全，取下，稍冷，加入2mL双氧水溶液（3.3），加热至烧杯底部无小气泡。用水冲洗表面皿及烧杯壁，移入100 mL容量瓶中，用水稀释至刻度，摇匀。

移取上述试液10.00 mL或2.00 mL于50 mL容量瓶中，加入6.0 mL硝酸溶液（2.1.2）［当移取上述试液10.00mL时，加入5.5mL硝酸溶液（3.2）］，加水约30mL，混匀，加入3.0mL偏钒酸铵溶液（2.1.4），混匀，加入5mL钼酸铵溶液（2.1.5），以水稀释至刻度，混匀。室温在15℃～25℃下放置30min。

将部分溶液移入1cm吸收皿中，以随同试料的试剂空白为参比，于分光光度计波长420 nm处测量其吸光度。从工作曲线上查得磷量。

表7样品精密度

| 样品名称 | 测得P量/% | 平均测定P量/% | RSD/% |
| --- | --- | --- | --- |
| AgCuP28-1 | 1.320 1.354 1.304 1.244 1.263 1.290 1.347 1.277 1.354 1.316 1.340 | 1.31 | 2.89 |
| AgCuP28-3 | 3.006 3.166 3.073 3.102 3.045 3.009 3.075 3.034 2.985 3.101 3.136 | 3.07 | 1.86 |
| AgCuP80-5 | 5.104 5.134 5.105 5.224 5.229 5.101 5.239 5.170 5.124 5.096 5.147 | 5.15 | 1.07 |

4. 2 样品加标回收试验

在进行样品加标回收试验，当加入标准磷量时，溶样过程一定要低温溶解且不可反应激烈；因样品AgCuP80-5均匀性差（熔炼困难），必须称取0.4g以上样重，固样品AgCuP80-5的加标回收率采用后加的情况，且样品AgCuP80-5在铸锭时未刨外皮，样品有少许黑色悬浮物不能溶解完全，但不影响测定。进行加标回收实验，回收率在96.33%～102.90%。结果见表8。

表8样品加标回收率

| 样品名称 | 称样量/g | 试液中含P量/μg | 加入P量/μg | 分取体积 | 测得P总量/μg | 回收率/% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AgCuP28-1 | 0.05172 | 677.53 | 500.00 | 10.00/100 | 1192.03 | 102.90 |
|  |  |  |  |  | 1187.32 | 101.96 |
|  | 0.10463 | 1370.65 | 4000.00 |  | 5290.74 | 98.00 |
|  |  |  |  |  | 5297.98 | 98.18 |
|  | 0.10327 | 1352.84 | 6000.00 |  | 7202.41 | 97.49 |
|  |  |  |  |  | 7186.02 | 97.22 |
| AgCuP28-3 | 0.05991 | 1839.24 | 500.00 | 5.00/100 | 2360.54 | 104.26 |
|  |  |  |  |  | 2347.24 | 101.60 |
|  | 0.11821 | 3629.05 | 4000.00 |  | 7669.10 | 101.00 |
|  |  |  |  |  | 7651.00 | 100.55 |
|  | 0.10247 | 3145.83 | 6000.00 |  | 8925.34 | 96.33 |
|  |  |  |  |  | 9012.12 | 97.77 |
| 样品名称 | 称样量/g | 分取体积 | 分取试液中含P量/ ug | 加入P量/μg | 测得P总量/μg | 回收率/% |
| AgCuP80-5 | 0.47730 | 2.00/250 | 196.65 | 200.00 | 400.23 398.75 | 101.79 101.05 |
|  |  |  |  | 500.00 | 687.54 691.74 | 98.18 99.02 |
|  | 0.49054 | 2.00/250 | 202.10 | 200.00 | 397.58 400.98 | 97.74 99.44 |
|  |  |  |  | 500.00 | 712.48 718.45 | 102.08 103.27 |
|  | 0.49639 | 2.00/250 | 204.51 | 200.00 | 405.21 409.74 | 100.35 102.61 |
|  |  |  |  | 500.00 | 695.74 692.15 | 98.25 97.53 |

5  小结

本方法操作简便、易于掌握、精密度好，加标回收率为96.33%～102.90%。