ICS 77.150.99

H 68

中华人民共和国国家标准

GB/T8185—××××

代替GB/T 8185—2004

氯  化  钯

Palladium(II)

(送审稿)

××××-××-××发布

××××-××-××实施

国家市场监督管理总局

中国国家标准化管理委员会

发布

- 前    言

- 本标准按照GB/T1.1-2009 给出的规则起草。

本标准代替GB/T8185-2004《氯化钯》。

本标准与GB/T8185-2004相比，除编辑性修改外，主要技术变化如下：

增加氯化钯的分子式；

根据市场意见，将原来按氯化钯纯度区分为化学纯、分析纯两种规格修改成满足氯化钯钯含量大于等于59.5%一个规格；

取消了把杂质含量区分为化学纯和分析纯的分类，只规定一种规格。增加了需要控制的四个杂质元素，并把原来的杂质元素技术要求进行修改；

对氯化钯中钯含量的测定方法进行了修改；

对氯化钯中杂质元素的测定方法进行了修改；

增加了外观检测的方法；

在检验项目中，把检验项目氯化钯含量修改为检验钯金属含量，并增加外观的检验项目；

对取样规则进行修改，并增加外观检测的规则；

对检验结果的判定进行修改。

- 本标准由中国有色金属工业协会提出。

- 本标准由全国有色金属标准化技术委员会（SAC/TC243）归口。

- 本标准负责起草单位：由贵研铂业股份有限公司、××××××。

本标准主要起草人：刘俊、刘朝能、马志斌、苏琳琳、肖云、沈善问、冯璐、鲁瑞智、何冬浩、韩媛。

本标准所代替标准的历次版本发布情况为：

GB/T 8185-2004。

- 氯  化  钯

  - 范围

本标准规定了氯化钯的技术要求、试验方法、检验规则及标志、包装、运输、贮存、质量证明书和订货单（或合同）内容。

本标准适用于湿法生产的氯化钯。

  - 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 23276 钯化合物分析方法 钯量的测定 二甲基乙二醛肟析出EDTA络合滴定法

YS/T 1197 钯化合物化学分析方法    金、银、铂、铑、铱、钌、铅、镍、铜、铁、锡、

铬、锌、镁、锰、铝、钙、钠、硅、铋、钾、镉的测定  电感耦合等离子体原子发射光谱法。

  - 要求

    - 氯化钯分子式

- PdCl2。

    - 化学成分

- 氯化钯的化学成分应符合表1的规定。

表1

| 钯质量分数，不小于 % | 杂质元素，不大于 % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Au | Pt | Rh | Ir | Fe | Ni | Al | Cu | Mg | Zn | Pb | NO3- |
| 59.5 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.001 | 0.01 |

    - 外观

产品为棕色粉末。

    - 溶解试验

产品应溶解于稀盐酸。

  - 试验方法

    - 钯质量分数的测定

按GB/T 23276的规定测定钯的质量分数。

    - 杂质元素质量分数的测定

按YS/T1197的规定测定杂质元素的质量分数。

    - 溶解试验

称取0.5g氯化钯试样，加20mL盐酸（1+3）溶解，在红外灯下观察，溶液应清澈透明。

    - 外观检查

采用目视检查法。

    - 硝酸根含量的测定

- 硝酸根含量的测定按附录A进行。

  - 检验规则

- 检查和验收

- 氯化钯应由供方进行检验，保证产品质量符合本标准及订货单的规定，并填写质

量证明书。

- 需方应对收到的产品按本标准的规定进行检验，如检验结果与本标（或订货合同）

- 的规定不符时，应在收到产品之日起7日内向供方提出，由供需双方协商解决。如需仲裁，应由供需双方协商确定。

- 组批

氯化钯应成批提交验收，每批应由同一规格、批号组成。

- 检验项目

每批产品出厂前应进行钯质量分数、杂质元素质量分数、稀盐酸溶解试验、硝酸根含量、外观的检验。

- 取样

  - 产品化学成分、溶解试验的取样：同一批产品混合均匀，从不同部位取产品总量的

1%-5%，但最少不少于10克，再用四分法缩分至检验所需数量。

  - 产品外观质量逐件检验。

- 检验结果的判定

- 产品检验项目钯质量分数、杂质元素质量分数、稀盐酸溶解试验、硝酸根含量中任

- 意一项的检验结果不合格时，则判该批产品不合格。产品外观不合格则判该件产品不合格。

  - 标志、包装、运输、贮存和质量证明书

- 6.1标志

在检验合格的产品上应有如下标志：

a）供方名称；

b）产品名称；

c）生产批次；

d）数量；

e）生产日期。

- 6.2  包装、运输、储存

- 6.2.1  产品装入聚丙稀或聚乙烯塑料瓶中，严密封口。整齐放入木箱或纸箱内，用纸屑、泡沫塑料等软物填料添固，不得有松动现象。

- 6.2.2  产品可以用铁路、公路、水运等方式运输。

- 6.2.3  产品应放于干燥处，严防受潮。

- 6.3  质量证明书

每批产品应附有质量证明书，注明：

a）供方名称、地址、电话、传真；

b）产品名称；

c）产品规格；

d）批号；

e）产品净重、瓶数；

f）各项分析检验结果和技术监督部门印记；

g)本标准编号；

h）出厂日期。

  - 订货单（或合同）内容

本标准所列材料的订货单（或合同）内应包括下列内容：

a）产品名称；

b）产品规格；

c）数量；

d）本标准编号；

e）增加本标准以外内容时的协商结果。

附录A

（规范性附录）

硝酸根含量测定

- 范围

本方法规定了氯化钯中硝酸根含量的测定方法。

本方法适用于氯化钯中硝酸根含量的测定。

- 方法原理

试料用稀盐酸溶解， 用氢氧化钠调pH至 7沉淀分离把。在硫酸介质中， 硝酸根与靛蓝二磺酸钠发生褪色反应。用目视比色法判断试料中硝酸根含量。

- 试剂和材料

- 硝酸钠， 分析纯。

- 氯化铵， 分析纯。

- 硫酸（ρ1 . 8 4 g / mL)， 分析纯。

- 盐酸（1+1)。

- 盐酸（1+3)。

- 氢氧化钠溶液(2 . 5 mol /L)。

- 靛蓝二磺酸钠溶液( ( 0. 001 mol /L)。

- 硝酸根标准溶液：称取3.43mg硝酸钠于100mL烧杯中，加20mL水溶解， 移

入5 0 0 mL容量瓶中， 以水稀释至刻度，混匀。此溶液1 mL含0.005 mg硝酸根。

- 分析步骤

- 试料

称取1g氯化钯粉末试样， 精确至0.001 g。

- 空白试验

随同试料做空白试验。空白应加1g氯化铵， 稀释至10 mL。

- 标准试验

取10.0 mL硝酸根标准溶液于150mL烧杯中，加入1g氯化铵，溶解后，于低温电炉上

蒸至近干。 以下按A. 4. 4. 2和 A. 4 . 4 . 3进行。

- 测定

- 将试料( A. 4 . 1 ) 置于1 0 0 mL烧杯中，盖上表面皿， 加30 ml盐酸( A.3.5 )，低

温加热至完全溶解，取下，冷却，用水冲洗表面皿及杯壁，移入50 mL容量瓶中， 用水稀释至刻度， 混匀。

- 分别移取5.0mL( 1号溶液) 和25.0mL , ( 2号溶液)试液于100mL烧杯中，于低温

电炉上蒸至近干，加入25 mI水、2～3滴盐酸( A.3.4)，加热溶解。取下，用氢氧化钠溶液调pH至7，使钯全部生成水合氧化钯，过滤，用水洗3～4次，滤液、洗液合并， 蒸干。

- 残渣用10 mL水溶解，转入50mL容量瓶中，加1mL靛蓝二磺酸钠，加 20 mL水，

混匀，在摇动下于10s～15s内加入10mL硫酸， 放置10 min，用水稀释至刻度，混匀。用目视比色法判断试料中硝酸根的含量。

- 结果判定

1号溶液所呈蓝色不浅于标准，则NO3—≤0.05%；2号溶液所呈蓝色不浅于标准，则

NO3—≤0.05%。