前    言

- 本标准按照GB/T1.1-2009 给出的规则起草。

本标准代替GB/T 8184-2004《铑电镀液》。

本标准与GB/T 8184-2004相比，除编辑性修改外，主要技术变化如下：

——修改了标准的名称；

——将3.1修订为硫酸铑的分子式为Rh2（SO4）3.nH2O；

——化学成为应符合表1的规定；

——铑质量分数的测定修订为按GB/T 34609.1铑化合物化学分析方法 第1部分  铑量的测定 硝酸六氨合钴重量法；

——杂质元素质量分数的测定修订为按 GB/T 34609.2铑化合物化学分析方法 第2部分  杂质元素的测定 电感耦合等离子发射光谱法；

——溶解实验修订为称取0.1g产品，用10ml水溶解，溶液应澄清，无目视可见不溶物；

——取样修订为按HG/T 3921的规定进行。

----原标准中的关于电镀试片的制备及测试内容全部删除。

- 本标准由中国有色金属工业协会提出。

- 本标准由全国有色金属标准化技术委员会（SAC/TC243）归口。

本标准负责起草单位：由贵研铂业股份有限公司、××××××。

本标准主要起草人：：刘建、沈善问、××××××。

本标准所代替标准的历次版本发布情况为：

GB/T 8184-2004。

硫酸铑

范围

本标准规定了硫酸铑的技术要求、试验方法、检验规则及标志、包装、运输、贮存、质量证明书和订货单（或合同）内容。

本标准适用于化工行业和电镀行业用硫酸铑。

规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

GB/T 34609.1铑化合物化学分析方法 第1部分  铑量的测定 硝酸六氨合钴重量法

GB/T 34609.2 铑化合物化学分析方法 第2部分  杂质元素的测定 电感耦合等离子发射光谱法

HG/T 3921  化学试剂采样及验收规则

要求

硫酸铑的分子式Rh2(SO4)3·nH2O

化学成分

由于硫酸铑的用户主要以溶液的方式供货和应用。所以本标准只规定硫酸铑溶液的化学成份。

硫酸铑溶液的化学成分应符合表1的规定。

表1硫酸铑溶液的化学成分

| 铑质量分数 % | 杂质元素质量分数 % |
| --- | --- |
| 4~15 | Na | Pb | Fe | Ca | Cu | Mg | Pd | Pt | Cr | Zn | Al | Ni | Si | 杂质元素总量 |
|  | 0.005 | 0.001 | 0.001 | 0.005 | 0.001 | 0.005 | 0.002 | 0.002 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.005 | 0.05 |

3.3溶解试验

硫酸铑溶液的水溶解试验应合格。

3.4外观

硫酸铑溶液应为橙黄色溶液。

试验方法

铑质量分数的测定

按GB/T 34609.1测定铑质量分数。

4.2杂质元素质量分数的测定

按 GB/T 34609.2测定杂质元素质量分数。

4.3溶解试验：取1mL产品，用10mL水稀释溶解，摇匀，目视检查，溶液应澄清，无不溶物。

4.4外观采用目视进行检查。

检验规则

检查和验收

- 产品应由供方进行检验，保证产品质量符合本标准及订货单的规定，并填写质

量证明书。

- 需方应对收到的产品按本标准的规定进行检验，如检验结果与本标（或订货合同）

的规定不符时，应在收到产品之日起7日内向供方提出，由供需双方协商解决。如需仲裁，应由供需双方协商确定。

组批

产品应成批提交验收，每批应由一次投料生产出的产品组成。

检验项目

每批产品出厂前应进行铑质量分数、杂质元素质量分数、溶解试验及外观的检验。

取样

硫酸铑溶液的取样按HG/T 3921的规定进行。

产品外观质量逐件检验。

检验结果的判定

铑质量分数、杂质元素质量分数、溶解试验如有一项不合格，判该批产品不合格。

产品外观不合格，判该件产品不合格。

包装、标志、运输、贮存和质量证明书

标志

在检验合格的产品上应注明：

a）供方名称；

b）产品名称；

c）批号；

d）铑含量；

e）生产日期。

包装、运输、贮存

包装

产品装入带有内、外盖的聚乙烯或聚丙烯塑料瓶中，严密封口，放入箱中进行中包装或外包装。包装单位（mL/瓶）：100、250、500、1000。

运输

产品可以由供需双方协商采用铁路、公路、水路、航空等方式运输。

贮存

产品应存放于清洁避光的场所。

质量证明书

每批产品应附有质量证明书，注明：

a）供方名称、地址、电话、传真；

b）产品名称；

c）批号；

d）净重；

e）检验结果和技术监督部门印记；

f）本标准编号；

g）出厂日期。

订货单（或合同）内容

本标准所列产品的订货单（或合同）内应包括下列内容：

- 产品名称；

- 包装规格；

- 重量；

- 本标准编号；

- 其他。

# Text boxes

GB

中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局   发布

中 国 国 家 标 准 化 管 理 委  员  会

XXXX-XX-XX实施

XXXX-XX-XX发布

硫酸铑

Rhodium sulfate s

(送审稿)

GB/T 8184—XXXX

中华人民共和国国家标准

ICS 77.150.99

H 68