《高纯海绵铂》

编制说明

（预审稿）

贵研资源（易门）有限公司 2019年06月

# 《高纯海绵铂》

# 编制说明

1 工作简况

1.1 任务来源

YS/T 81-2006《高纯海绵铂》产品行业标准自发布实施十余年以来，为我国高纯铂及其合金和化合物等产品的研制、生产和使用作出了重要的贡献。但随着我国铂族金属二次资源废料种类的增加，高纯铂精炼技术和微量杂质元素分析检测技术的进步，以及广大用户对高纯铂产品质量的要求不断提高，因此YS/T 81-2006《高纯海绵铂》需要进行修订。

2016年4月，贵研资源(易门)有限公司提出修订YS/T 81-2006《高纯海绵铂》产品标准的建议书。2017年4月工业和信息化部 [2017]40号文下达该标准的修订任务，项目起止时间为2017年～2019年，行业标准计划号为2017-0195T-YS。技术归口单位为中国有色金属工业标准委员会。

1.2 标准项目单位、起草人及其所做工作

在贵研资源(易门)有限公司接到标准修订任务后，根据任务落实会会议精神，组建了《高纯海绵铂》标准起草小组，主要由贵研资源(易门)有限公司、贵研铂业股份有限公司的冶金和分析技术人员组成。标准起草小组成员吴喜龙、刘伟、李光俐、朱武勋、刘文等，主要进行了如下工作：

1) 确立《高纯海绵铂》行业标准修订遵循的基本原则；

2) 申报修订该标准的立项报告；

3) 对生产、使用厂家，分析检测机构进行调研、收集资料；

4) 查阅相关标准、资料，确定标准修订方案；

5) 确定高纯海绵铂分析项目的主要技术内容；

6) 根据测试数据确定技术指标取值范围。

# 1.3 主要工作过程

2017年9月，由中国有色金属工业标准计量质量研究所主持，在山东青岛召开了任务落实会，本标准参加起草单位为有色金属技术经济研究院、金川集团股份有限公司、江西省汉氏贵金属有限公司。

根据任务落实会会议精神、与会专家的意见和全国有色金属标准化技术委员会的要求，标准起草小组于2018年5月～12月开展高纯海绵铂样品杂质元素含量测定等工作，并将标准征求意见稿、编制说明提交参加起草单位进行意见征求，根据反馈意见进行反复斟酌修改，在此基础上于2019年5月形成标准讨论稿。

2019年5月在新疆乌鲁木齐召开的标准讨论会上，与会专家提出了两项修改意见，标准起草小组认真讨论和处理了专家意见，结合修改意见于2019年6月形成标准送审稿。

2 标准编制原则

本标准是以GB /T 8170《数值修约规则》、GB /T 18035《贵金属及其合金牌号表示方法》等标准为基础，根据国情修订YS/T 81-2006《高纯海绵铂》行业产品标准，力求与国外先进的技术规范接轨，既考虑到高纯海绵铂生产质量的先进性和使用厂家要求的普遍性，又考虑到产品标准技术的规范性，以及分析技术的先进性、适用性和可操作性，因此本标准在修定时主要遵循以下原则：

(一) 充分满足市场要求的原则；

(二) 化繁就简的原则；

(三) 经济合理的原则；

(四) 有利于创新发展并与国际接轨的原则。

3 标准主要内容的确定依据

针对目前高纯海绵铂行业广泛使用的分析技术的实际质量水平，以及尽量减少贵金属损耗和保护环境的目的，以YS/T 81-2006《高纯海绵铂》行业标准为主要参考依据修订本标准。

3.1 关于高纯海绵铂产品牌号SM-Pt 99.995、SM-Pt 99.999中杂质元素及含量的确定

目前高纯海绵铂大部分是由铂族金属二次资源循环回收制得，其中可能有钌、锰、锡、铬、铋、锌杂质元素的存在，有的元素含量对下游产品性能有一定影响。依据满足市场要求的原则，确定增加钌、锰、锡、铬、铋、锌6个杂质元素；并根据化繁就简的原则，SM-Pt 99.995中修改硅含量为0.0010%，其余元素均修改为0.0002％；SM-Pt 99.999中修改硅含量为0.0001%，其余元素均修改为0.00005％。

3.2 关于SM-Pt 99.995产品杂质元素含量测定和仲裁依据的确定

YS/T 81-2006《高纯海绵铂》中杂质元素需要两个方法联合测定，如硅、镁杂质元素按GB/T 1419-2004测定，其他杂质元素按YS/T 365-2006测定。电感耦合等离子体质谱法（简称ICP-MS）在国内已广泛用于痕量元素的测定，该方法具有灵敏度高、测定下限低、多元素同时测定等优点，可较好地解决前述问题。

新发布的GB/T 33909-2017 《铂化学分析方法 钯、铑、铱、钌、金、银、铝、铋、铬、铜、铁、镍、铅、镁、锰、锡、硅量的测定 电感耦合等离子体质谱法》可以满足高纯海绵铂中杂质元素的测定，依据经济合理的原则和有利于创新发展并与国际接轨的原则，因此，删去原标准杂质元素测定引用的GB/T 1419-2004《 海绵铂》、YS/T 365 《高纯铂中杂质元素的发射光谱分析方法》，修改引用GB/T 33909-2017《铂化学分析方法钯、铑、铱、钌、金、银、铝、铋、铬、铜、铁、镍、铅、镁、锰、锡、锌、硅量的测定 电感耦合等离子体质谱法》为SM-Pt 99.995中杂质元素的测定方法。

本标准与GB/T 33909-2017《铂化学分析方法钯、铑、铱、钌、金、银、铝、铋、铬、铜、铁、镍、铅、镁、锰、锡、硅量的测定 电感耦合等离子体质谱法》杂质元素及含量范围比较，见表2。

# 表2  本标准与GB/T 33909-2015杂质元素及含量范围比较

| 本标准2017-0195T-YS | GB/T 33909-2017 |
| --- | --- |
| SM--Pt 99.995% |  |
| 杂质元素 | 含量% | 测定杂质元素 | 含量% |
| Pd、Rh、Ir、Ru、Au、Ag、Cu、Fe、Pb、Mn、Cr、Sn、Bi、Zn、 Al、Mg | 0.0002 | Pd、Rh、Ir、Ru、Pb、Mn、Cr、Sn、Bi、Si、Ag、Cu、Fe、Ni、 | 0.000020~0.0040 |
|  |  | Au、Al、Mg、Zn | 0.000050~0.0040 |
| Si | 0.0010 | Si | 0.0005~0.0040 |

3.3 关于SM-Pt 99.999产品杂质元素含量测定和仲裁依据的确定

本标准杂质元素下限修订后，现已发布的分析方法标准不能满足SM-Pt 99.999产品杂质元素含量测定。近年来辉光放电质谱法（简称GDMS）在国内已广泛用于痕量元素的测定，该方法检出限低至10-10%，70多个元素同时测定等优点，适用于高纯金属材料与合金的杂质元素分析。为确认辉光放电质谱法能否满足《高纯海绵铂》产品标准修订所规定的各种杂质含量的检测，标准起草小组使用Element GD型高分辨辉光放电质谱仪对2个高纯海绵铂样品进行了分析实验。实验选择的辉光放电质谱仪工作参数见表1，各元素所选择的同位素质谱线和分辩率见表2。

表1 ELEMENT GD辉光放电质谱仪工作参数

| 放电电流 | 28.5mA |
| --- | --- |
| 放电电压 | 1200V |
| 辉光气体流量 | 433mL/min |
| 高分辨控制压力 | 5.66bar |
| 提取电压 | -2000V |
| 聚焦电压 | -1024V |
| X方向聚焦电压 | 1.8 V |
| Y方向聚焦电压 | 2.54 V |
| 整形电压 | 110 V |
| 滤质透镜电压 | 0.50 V |

表2 各元素所选择的同位素质谱线和分辩率

| 元素 | 同位素 质谱线 | 分辨率 | 元素 | 同位素 质谱线 | 分辨率 | 元素 | 同位素 质谱线 | 分辨率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Mg | 24Mg | 中分辨率 | Co | 59Co | 中分辨率 | Sn | 118Sn | 中分辨率 |
| Al | 27Al | 中分辨率 | Ni | 60Ni | 中分辨率 | Ir | 193Ir | 中分辨率 |
| Si | 28Si | 中分辨率 | Cu | 63Cu | 中分辨率 | Pd | 105Pd | 中分辨率 |
| Ti | 48Ti | 中分辨率 | Zn | 66Zn | 中分辨率 | Au | 197Au | 中分辨率 |
| V | 51V | 中分辨率 | Ru | 101Ru | 中分辨率 | Pb | 207Pb | 中分辨率 |
| Cr | 52Cr | 中分辨率 | Rh | 103Rh | 中分辨率 | Bi | 209Bi | 中分辨率 |
| Mn | 55Mn | 中分辨率 | Ag | 107Ag | 中分辨率 |  |  |  |
| Fe | 56Fe | 中分辨率 | Cd | 111Cd | 中分辨率 |  |  |  |

高纯海绵铂用四柱液压机压制为金属样片，模具孔径30 mm，用无水乙醇擦拭干净；在模具中加入适当样品（约30克），能保证压制后样片厚度在~5mm；在50 MPa压力下保压5分钟，压制完成后要求金属样片紧密不易碎裂，选择光滑平整的一面作为分析面。

# 在上述条件下对高纯海绵铂产品样品（Pt-SY-1,Pt-SP-1）进行分析，先预激发5分钟，将处理好的样片表面氧化层激发掉，再平行分析7次，测量结果和产品参考值对比情况如表3、表4所示：

| 表3 Pt-SY样品分析结果 |
| --- |
| 元素 | GDMS分析结果 ppm | 平均值 | RSD % | 参考值 % |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ppm | % |  |  |
| Mg | 0.033 | 0.029 | 0.029 | 0.045 | 0.032 | 0.035 | 0.032 | 0.034 | 0.000 003 4 | 15.09 | <0.0005 |
| Al | 0.73 | 0.71 | 0.67 | 0.75 | 0.62 | 0.65 | 0.70 | 0.69 | 0.000 069 | 6.61 | <0.0005 |
| Si | 2.30 | 3.81 | 3.17 | 2.74 | 2.68 | 2.90 | 2.77 | 2.91 | 0.000 29 | 15.10 | <0.0005 |
| Ti | 0.042 | 0.039 | 0.046 | 0.039 | 0.045 | 0.041 | 0.039 | 0.042 | 0.000 004 2 | 7.22 | <0.0005 |
| V | 0.0008 | 0.0009 | 0.0011 | 0.0010 | 0.0009 | 0.0009 | 0.0012 | 0.0010 | 0.000 000 10 | 15.23 | <0.0005 |
| Cr | 0.080 | 0.085 | 0.085 | 0.076 | 0.063 | 0.075 | 0.079 | 0.078 | 0.000 007 8 | 9.56 | <0.0005 |
| Mn | 0.017 | 0.015 | 0.017 | 0.015 | 0.014 | 0.016 | 0.014 | 0.016 | 0.000 001 6 | 9.15 | <0.0005 |
| Fe | 0.98 | 1.09 | 1.28 | 0.92 | 0.91 | 0.92 | 1.00 | 1.01 | 0.000 10 | 13.20 | <0.0005 |
| Co | 0.0010 | 0.0009 | 0.0015 | 0.0010 | 0.0008 | 0.0012 | 0.0010 | 0.0010 | 0.000 000 10 | 21.54 | <0.0005 |
| Ni | 0.084 | 0.084 | 0.087 | 0.072 | 0.072 | 0.085 | 0.050 | 0.076 | 0.000 007 6 | 17.23 | <0.0005 |
| Cu | 0.71 | 0.67 | 0.67 | 0.65 | 0.67 | 0.68 | 0.71 | 0.68 | 0.000 068 | 3.47 | <0.0005 |
| Zn | 0.086 | 0.085 | 0.074 | 0.072 | 0.083 | 0.088 | 0.079 | 0.081 | 0.000 008 1 | 7.60 | <0.0005 |
| Ru | 0.030 | 0.033 | 0.034 | 0.031 | 0.031 | 0.033 | 0.032 | 0.032 | 0.000 003 2 | 4.82 | <0.0005 |
| Rh | 0.021 | 0.022 | 0.024 | 0.022 | 0.025 | 0.022 | 0.021 | 0.02 | 0.000 002 2 | 6.41 | <0.0005 |
| Pd | 0.26 | 0.26 | 0.29 | 0.27 | 0.26 | 0.28 | 0.29 | 0.27 | 0.000 027 | 4.38 | <0.0005 |
| Ag | 0.014 | 0.011 | 0.012 | 0.013 | 0.011 | 0.012 | 0.011 | 0.01 | 0.000 001 2 | 8.39 | <0.0005 |
| Cd | 0.0020 | 0.0012 | 0.0018 | 0.0015 | 0.0019 | 0.0010 | 0.0016 | 0.0016 | 0.000 000 16 | 23.68 | <0.0005 |
| Sn | 0.067 | 0.069 | 0.056 | 0.052 | 0.046 | 0.068 | 0.069 | 0.06 | 0.000 006 1 | 15.51 | <0.0005 |
| Ir | 0.049 | 0.048 | 0.051 | 0.034 | 0.033 | 0.045 | 0.049 | 0.04 | 0.000 004 4 | 17.35 | <0.0005 |
| Au | 1.15 | 0.95 | 0.84 | 0.77 | 0.71 | 0.98 | 0.92 | 0.90 | 0.000 090 | 16.04 | <0.0005 |
| Pb | 0.78 | 0.65 | 0.64 | 0.59 | 0.61 | 0.65 | 0.62 | 0.65 | 0.000 065 | 9.49 | <0.0005 |
| Bi | 0.42 | 0.40 | 0.33 | 0.30 | 0.27 | 0.29 | 0.42 | 0.35 | 0.000 035 | 18.85 | <0.0005 |

| 表4 Pt-SP样品分析结果 |
| --- |
| 元素 | GDMS分析结果 ppm | 平均值 | RSD % | 出厂参考值 % |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ppm | % |  |  |
| Mg | 0.065 | 0.047 | 0.052 | 0.055 | 0.062 | 0.055 | 0.059 | 0.056 | 0.000 005 6 | 10.02 | <0.0005 |
| Al | 0.036 | 0.045 | 0.033 | 0.038 | 0.052 | 0.047 | 0.041 | 0.042 | 0.000 004 2 | 14.82 | <0.0005 |
| Si | 0.97 | 0.85 | 0.92 | 0.71 | 0.83 | 0.99 | 1.08 | 0.91 | 0.000 091 | 12.43 | <0.0005 |
| Ti | 0.027 | 0.020 | 0.025 | 0.019 | 0.022 | 0.031 | 0.027 | 0.024 | 0.000 002 4 | 16.35 | <0.0005 |
| V | 0.0051 | 0.0048 | 0.0072 | 0.0066 | 0.0055 | 0.0068 | 0.0053 | 0.0059 | 0.000 000 59 | 14.83 | <0.0005 |
| Cr | 0.044 | 0.038 | 0.052 | 0.036 | 0.048 | 0.035 | 0.040 | 0.042 | 0.000 004 2 | 14.13 | <0.0005 |
| Mn | 0.016 | 0.021 | 0.018 | 0.012 | 0.016 | 0.021 | 0.017 | 0.017 | 0.000 001 7 | 16.86 | <0.0005 |
| Fe | 0.088 | 0.092 | 0.096 | 0.072 | 0.076 | 0.075 | 0.074 | 0.082 | 0.000 008 2 | 11.13 | <0.0005 |
| Co | 0.0020 | 0.0031 | 0.0018 | 0.0022 | 0.0029 | 0.0026 | 0.0027 | 0.0025 | 0.000 000 25 | 18.06 | <0.0005 |
| Ni | 0.047 | 0.058 | 0.062 | 0.045 | 0.053 | 0.054 | 0.058 | 0.054 | 0.000 005 4 | 10.57 | <0.0005 |
| Cu | 0.088 | 0.092 | 0.102 | 0.083 | 0.096 | 0.092 | 0.085 | 0.091 | 0.000 009 1 | 6.65 | <0.0005 |
| Zn | 0.047 | 0.053 | 0.061 | 0.058 | 0.049 | 0.063 | 0.050 | 0.054 | 0.000 005 4 | 10.66 | <0.0005 |
| Ru | 0.025 | 0.027 | 0.023 | 0.031 | 0.028 | 0.024 | 0.025 | 0.026 | 0.000 002 6 | 9.68 | <0.0005 |
| Rh | 0.019 | 0.024 | 0.026 | 0.025 | 0.023 | 0.018 | 0.021 | 0.022 | 0.000 002 2 | 12.63 | <0.0005 |
| Pd | 0.016 | 0.019 | 0.016 | 0.013 | 0.019 | 0.011 | 0.015 | 0.016 | 0.000 001 6 | 17.46 | <0.0005 |
| Ag | 0.017 | 0.019 | 0.021 | 0.013 | 0.016 | 0.018 | 0.014 | 0.017 | 0.000 001 7 | 15.35 | <0.0005 |
| Cd | 0.0033 | 0.0029 | 0.0026 | 0.0031 | 0.0025 | 0.0023 | 0.0028 | 0.0028 | 0.000 000 28 | 11.58 | <0.0005 |
| Sn | 0.057 | 0.042 | 0.045 | 0.048 | 0.056 | 0.041 | 0.047 | 0.048 | 0.000 004 8 | 12.20 | <0.0005 |
| Ir | 0.025 | 0.031 | 0.033 | 0.036 | 0.031 | 0.039 | 0.024 | 0.031 | 0.000 003 1 | 16.09 | <0.0005 |
| Au | 0.036 | 0.029 | 0.028 | 0.031 | 0.032 | 0.039 | 0.041 | 0.034 | 0.000 003 4 | 13.80 | <0.0005 |
| Pb | 0.029 | 0.033 | 0.042 | 0.035 | 0.041 | 0.026 | 0.031 | 0.034 | 0.000 003 4 | 16.29 | <0.0005 |
| Bi | 0.072 | 0.053 | 0.066 | 0.071 | 0.081 | 0.089 | 0.096 | 0.075 | 0.000 007 5 | 17.80 | <0.0005 |

# 从表3、表4可以看出，辉光放电质谱法分析结果与高纯海绵铂产品参考值符合性较好，精密度RSD均在3%～25%，并且检出限低至10-10%，满足覆盖《高纯海绵铂》产品标准修订所规定的各杂质含量范围，可以作为该产品杂质元素测定的分析方法。

# 目前国内已有多家检测机构采用辉光放电质谱法测定高纯海绵铂中的杂质元素含量，贵研铂业股份有限公司正在制定高纯铂化学分析方法的行业标准（任务号2018-0519T-YS ），SM-Pt 99.999产品杂质元素含量测定方法待该标准完成后直接引用。

4 标准水平分析

4.1 采用国际标准和国外先进标准的程度

无

4.2 国际、国外同类标准水平的对比分析

经标准查新检索到国外同类标准：美国ASTM B561:94《精制铂》(2018年重新确认)，与该标准水平相比，本标准主要有如下不同：

（1）按铂的含量分为2个牌号：SM-Pt 99.999、SM-Pt 99.995，均包含Zn、Mg、Cr、Sn、Bi杂质元素，但不包含As、Sb、Te、Mo、Ca和Cd杂质元素；

（2）规定了SM-Pt 99.999、SM-Pt 99.995杂质元素含量测定的方法和仲裁依据；

（3）杂质元素测定方法为电感耦合等离子体质谱法，所有杂质元素含量均比美国《精制铂》的明显偏低。美国ASTM B561:94《精制铂》 (R2018)杂质元素含量见表2，《高纯海绵铂》2017-0195T-YS杂质元素含量见表3。

表2 美国ASTM B561:94《精制铂》（R2018）杂质元素含量

| 元素 | SM-Pt 99.99 含量(%) | SM-Pt 99.95 含量(%) |
| --- | --- | --- |
| Rh | 0.005 | 0.03 |
| Pd | 0.005 | 0.02 |
| Ir | 0.005 | 0.015 |
| Ru | 0.002 | 0.01 |
| Au | 0.005 | — |
| Ag | 0.003 | — |
| Pb | 0.001 | — |
| Fe | 0.005 | 0.01 |
| Mn | 0.001 | — |
| Ni | 0.001 | — |
| Cu | 0.004 | 0.01 |
| Al | 0.004 | — |
| Si | 0.005 | 0.01 |

表3 《高纯海绵铂》2017-0195T-YS杂质元素含量

| 牌号 | SM-Pt 99.995 | SM-Pt 99.999 |
| --- | --- | --- |
| 化 学 成 分 / ％ | 铂含量，不小于 | 99.995 | 99.999 |
|  | 杂 质 元 素 含 量 ， 不 大 于 | Pd | 0.0002 | 0.00005 |
|  |  | Rh | 0.0002 | 0.00005 |
|  |  | Ir | 0.0002 | 0.00005 |
|  |  | Ru | 0.0002 | 0.00005 |
|  |  | Au | 0.0002 | 0.00005 |
|  |  | Ag | 0.0002 | 0.00005 |
|  |  | Cu | 0.0002 | 0.00005 |
|  |  | Fe | 0.0002 | 0.00005 |
|  |  | Ni | 0.0002 | 0.00005 |
|  |  | Al | 0.0002 | 0.00005 |
|  |  | Pb | 0.0002 | 0.00005 |
|  |  | Mn | 0.0002 | 0.00005 |
|  |  | Mg | 0.0002 | 0.00005 |
|  |  | Sn | 0.0002 | 0.00005 |
|  |  | Cr | 0.0002 | 0.00005 |
|  |  | Bi | 0.0002 | 0.00005 |
|  |  | Zn | 0.0002 | 0.00005 |
|  |  | Si | 0.0010 | 0.0001 |
|  | 杂质元素总和，不大于 | 0.005 | 0.001 |

综上所述，本标准是根据我国实际生产、使用和分析检测情况，在国内同类产品标准基础上修订的，其整体内容达到国内先进水平。

5 与现行法律法规、强制性国家标准及相关标准协调配套情况

本标准符合现行法律法规的要求。

目前，国内外纯铂产品标准有GB/T 1419-2015《海绵铂》、ASTM B561:94《精制铂》 (R2018)，但与本标准相比较，在产品牌号、杂质元素数目、杂质元素含量范围或用途方面不能完全适用于本标准，预计在今后相当一段时间内，将没有其他标准取代本标准。

6 涉及专利的知识产权说明

无。

7 重大分歧意见的处理经过和依据

无。

8 标准作为强制性或推荐性国家（或行业）标准的建议

建议本标准作为推荐性行业标准。

9 贯彻标准的要求和措施建议

无。

10 废止现行有关标准的建议

不可废止前版，只能代替YS/T 81-2006。

11 其他说明事项

本标准在申报、立项和起草过程中，得到了全国有色金属标准化技术委员会和其他相关单位的支持、指导和帮助，在此特表示真诚的感谢！

《高纯海绵铂》行业标准编制组

2019.06.12