ICS 77.120.99

H 68

YS/T 83—20XX

代替 YS/T 83-2006

光谱分析用钯基体

Basis palladium as spectral analysis

（送审稿）

201×－××－××  发布　　　　　　　　　201×－××－×× 实施

中 华 人 民 共 和 国 工 业 和 信 息 化 部	发布

前  言

本标准按照GB/T 1.1-2009 给出的规则起草。

本标准代替YS/T 83-2006《光谱分析用钯基体》。本标准与YS/T 83-2006相比主要变化如下：

——需测定的杂质元素由原标准规定的18个增加到22个，新增加元素为钛、钒、钴、镉。

- ——删去原标准引用的GB/T 1420-2004《海绵钯》附录A  发射光谱法测定钯中的杂质元素，修改为引用YS/T 362《纯钯中杂质元素的发射光谱分析》。

——增加引用2018-2052T-YS《高纯钯化学分析方法  杂质含量的测定 辉光放电质谱法》为钯基体中杂质元素的测定方法。（标准号待定）

本标准由全国有色金属标准化技术委员会（SAC/TC243）提出和归口。

本标准负责起草单位：贵研资源（易门）有限公司、贵研铂业股份有限公司。

本标准参加起草单位：昆明冶金研究院、有色金属技术经济研究院、金川集团股份有限公司、江西汉氏贵金属有限公司。

本标准主要起草人：刘文、刘伟、杨海岸、马媛、吴喜龙、朱武勋、向磊、赵雨、郁丰善、邱平、林波、金云杰、王金营。

本标准所代替标准的历次版本发布情况为：

——YB 1707—1978；

——YS/T 83—1994；

——YS/T 83—2006。

光谱分析用钯基体

1 范围

本标准规定了光谱分析用钯基体的要求、实验方法、检验规则和标志、包装、运输、贮存、质量证明书及订货单（或合同）内容。

本标准适用于光谱分析纯度为99.9%～99.99%的钯时所用钯基体。

2 规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

YS/T 362    纯钯中杂质元素的发射光谱分析

3 要求

3.1 产品分类

钯基体按钯的含量分为两个牌号：SM-Pd 99.995、SM-Pd 99.999。

3.2 化学成分

3.2.1 钯基体的化学成分应符合表1的规定。

| 表1 化学成分 % |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 牌号 |  |  | SM-Pd 99.995 | SM-Pd 99.999 |
| 化学成分（质量分数） | 钯含量 ≥ |  | 99.995 | 99.999 |
|  | 杂 质 元 素 含 量 ≤ | Pt Rh Ir Ru Au Ag Cu Fe Ni Al Pb Mg Si | 0.000 05 0.000 05 0.000 1 0.000 1 0.000 01 0.000 01 0.000 01 0.000 05 0.000 05 0.000 05 0.000 05 0.000 01 0.000 1 | 0.000 01 0.000 01 0.000 01 0.000 01 0.000 01 0.000 01 0.000 01 0.000 01 0.000 01 0.000 01 0.000 01 0.000 01 0.000 1 |

| 表1 续 % |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 牌号 |  |  | SM-Pd 99.995 | SM-Pd 99.999 |
| 化学成分（质量分数） | 杂 质 元 素 含 量 ≤ | Mn Cr Sn Zn Bi Ti V Co Cd | 0.000 01 0.000 05 0.000 05 0.000 1 0.000 05 0.000 1 0.000 1 0.000 1 0.000 1 | 0.000 01 0.000 01 0.000 01 0.000 01 0.000 01 0.000 01 0.000 01 0.000 01 0.000 01 |
|  | 杂质含量的总量 ≤ |  | 0.005 | 0.001 |
| 注：本标准未规定的元素和挥发物的控制限及分析方法，由供需双方共同协商确定。 |  |  |  |  |

3.2.2 钯的含量为100%减去表1中杂质元素实测总和的余量。

3.3  外观质量

钯基体为灰色海绵状金属，无目视可见的夹杂物。

4 试验方法

4.1  钯基体化学成分分析

钯基体的化学成分测定按2018-2052T-YS  高纯钯化学分析方法  杂质含量的测定 辉光放电质谱法的规定进行；或者将产品按YS/T  362的规定配制成标准试样后摄谱，以扣除背景后分析线对相对强度的对数lgR为纵坐标，杂质元素含量的对数lgC为横坐标制作工作曲线，杂质元素工作曲线的下部若不向上弯曲，产品中杂质元素的含量符合本标准的规定。

4.2  钯基体中夹杂物采用目视检查。

5 检验规则

5.1 检查和验收

5.1.1 钯基体应由供方技术监督部门进行检验，保证产品质量符合本标准（或订货合同）的规定，并填写质量证明书。

5.1.2 需方应对收到的产品按本标准的规定进行复验。如复验结果与本标准（或订货合同）的规定不符时，应在收到产品之日起1个月内向供方提出，由供需双方协商解决。如需仲裁，仲裁取样在需方共同进行。

5.2 组批

钯基体应成批提交验收，每批应由同一牌号组成。

5.3 检验项目

每批产品应进行化学成分和外观质量的检验。

5.4 取样

5.4.1化学成分检验的取样：从一批产品中任取3份占总量1%左右的样品，最少不低于10 g，混匀后以四分法缩分至试样所需数量。

5.4.2 外观质量逐件检查。

5.5 检验结果判定

5.5.1 化学成分分析结果与本标准规定不符时，判该批不合格，或重定牌号。

5.5.2 外观质量与本标准规定不符时，判该件不合格。

6 标志、包装、运输、贮存

6.1 标志

在检验合格的产品上注明：

- 供方名称；

- 产品名称、牌号、规格、批号；

- 产品净重、毛重；

- 生产日期。

6.2 包装、运输、贮存

6.2.1 包装

钯基体产品装入带有内、外盖的塑料瓶中，严密封口，放入箱中进行包装或外包装。包装单位（g/瓶）：5、10、25、50、100、250、500、1000。

6.2.2运输

产品可以采用铁路、公路、水运、航空等方式运输，运输途中不能接触有腐蚀性和有污染的物质。

6.2.3 贮存

产品贮存条件应符合：

6.3 质量证明书

每批产品应附有质量证明书，其上注明：

- 供方名称、地址、电话、传真；

- 产品名称、牌号；

- 批号；

- 净重和件数；

- 分析检验结果和检验印记；

- 本标准编号；

- 出厂日期。

7 订货单（或合同）内容

本标准所列产品的订货单（或合同）内应包括下列内容：

- 产品名称；

- 牌号；

- 数量；

- 本标准编号；

- 其他。