征求意见稿意见汇总处理表

标准项目名称： 钌锌催化剂                       承办人：  共 01 页   第 01 页

标准项目负责起草单位：贵研铂业股份有限公司 电话：0871-68328173    2019年4月27日填写

| 序号 | 标准章条编号 | 意见内容 | 提出单位 | 处理意见 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 建议将适用范围具体明确 | 西安凯立 | 采纳。将使用范围明确到具体行业。 |  |
|  | 3.1 | 将催化剂定义为混合物是否准确 | 标委会 | 采纳。将钌锌催化剂定义为复合物。 |  |
|  | 4.1 | 是否需要确定催化剂中含有锌 | 标委会 | 采纳。通过X荧光光谱法确认催化剂主成分为钌和锌。 |  |
|  | 5.1 | 钌含量是否可以采用重量法分析 | 国标（北京） | 不采纳。目前重量法没有一个相对统一的测试流程。不同条件下测试结果差异较大。 |  |
|  | 5.2 | 杂质含量的测定是否完全按照相关已有标准执行 | 西安凯立 | 采纳。氯离子测试前有一个超声处理。 |  |
|  | 5.4 | 钌粒径的测试是否有必要，方法是否可靠 | 西安凯立 | 不采纳。钌粒子大小对催化剂活性影响很大，该指标的提出很有必要。且行业内主要参照通过XRD测试计算得到的计算值作为分析检测的依据。 |  |

说明（1）发送《征求意见稿》的单位数：7 个；

（2）收到《征求意见稿》后，回函的单位数：7 个；

（3）收到《征求意见稿》后，回函并有建议或意见的单位数：3 个；

（4）没有回函的单位数：0个。