T/CNA X X X X -201X

氧化铝负载钯催化剂

Alumina Supported Palladium Catalyst

送审稿

201X-XX-XX 发布

201X-XX-XX 实施

| 中国有色金属工业协会 中国有色金属工业学会 | 发 布 |
| --- | --- |

前    言

本标准是按照GB/T 1.1-2009给出的规则起草。

本标准由全国有色金属标准化技术委员会(SAC/TC 243)提出并归口。

本标准起草单位：贵研铂业股份有限公司、贵研工业催化剂（云南）有限公司、贵研检测科技（云

南）有限公司…

本标准主要起草人：戴云生、吴美岩、唐春、安霓虹、潘再富、沈亚峰、周伟、张峰、杨善晓、王

红琴、董继龙、马媛、甘建壮、方卫…

氧化铝负载钯催化剂

1 范围

本标准规定了氧化铝负载钯催化剂产品的要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输、贮存，质量证明书和订货单（或合同）内容。

本标准适用于合成环己醇、环己酮、己内酰胺、己二酸等化工行业用的氧化铝负载钯催化剂。

2 规范性引用文件

下列文件对本文件的应用是必不可少的。凡注明日期的引用文件，仅注明日期的版本适用于本文件。凡不注明日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 27506	 机械称量式烘干法水分测定仪

GB/T 6730.2	 铁矿石 水分含量的测定 重量法

GB/T 19587 气体吸附BET法测定固态物质比表面积

HG/T 3927-2007(2014) 工业活性氧化铝

YS/T 1072 钯炭化学分析方法 钯量的测定 电感耦合等离子体原子发射光谱法

SH/T 0684 分子筛和氧化铝基催化剂中钯含量测定法(原子吸收光谱法)

GB/T 21354 粉末产品 振实密度测定通用方法

GB/T 3884.12 铜精矿化学分析方法 第12部分：氟和氯含量的测定 离子色谱法

3 要求

3.1  分类

按氧化铝负载钯催化剂中钯质量分数和催化剂振实密度进行分类。

标记：Pd-质量分数/振实密度

示例：

Pd-0.01/Al2O3-0.70

Pd质量分数为1%，催化剂振实密度为0.7g/ml的氧化铝负载钯催化剂。

3.2  化学成分

3.2.1氧化铝负载钯催化剂的化学成分应符合表1的规定。

表1 氧化铝负载钯催化剂的化学成分

| 规格 | Pd质量分数，不小于 % |
| --- | --- |
| Pd-0.5%/Al2O3 | 0.45 |
| Pd-1%/Al2O3 | 0.95 |
| 注：经双方协商，可供应其他规格的产品。 |

3.3  比表面积

氧化铝负载钯催化剂的比表面积应不小于280m2/g。

3.4  磨耗

氧化铝负载钯催化剂磨耗应不大于0.3%。

3.5  抗压强度

氧化铝负载钯催化剂的抗压强度应不低于20N。

3.6  振实密度

氧化铝负载钯催化剂振实密度应在0.65~0.75 g/ml或0.50~0.60 g/ml。

3.7  水分

氧化铝负载钯催化剂水分含量应不大于2%。

3.8  氯含量

氧化铝负载钯催化剂氯含量应不大于100ppm。

3.9  颗粒尺寸

氧化铝负载钯催化剂应提供外形尺寸实测值，尺寸符合合同要求的催化剂比例应大于95%。。

4  试验方法

4.1 钯含量

催化剂样品经磨碎至200目以下，110℃烘干8小时以上过程后，得到粉末试样制样，其粒度小于0.074um，放置于干燥器中备用，采用ICP法(YS/T 1072-2015)或者原子吸收法(SH/T 0684-1999)测定钯含量。

4.2 比表面的测定

参照GB/T 19587方法，用BET物理吸附仪测试催化剂样品的比表面，样品质量不少于0.2 g,处理温度300 ℃，时间2 h，液氮法，测55个点，测试2次取平均值。如有需要加测一次。

4.3 磨耗率

按HG/T 3927-2007(2014)  5.11节方法，在磨耗测定仪上测量催化剂样品磨耗率，样品采用新鲜催化剂，用量25g，转速25r/min，总转数500，测试前和测试后用水分测定仪测试样品含水率，计算磨耗率，平行测量2次，取平均值。

4.4 抗压强度

按HG/T 3927-2007(2014)  5.12节方法，用颗粒强度仪测定抗压强度，样品数不低于30，取平均值。

4.5 振实密度

根据GB/T 21354，用量筒测定密度，取100 mL或500 mL量筒，容积于室温下用纯净水校准。取催化剂，沿壁缓缓倒入量筒；然后用橡胶棒沿量筒四周敲击器壁，一边10次，至催化剂体积不再减少为止读取此时体积，用质量相除即得振实密度。重复上述测量3次，取平均值。

4.6含水率测定

根据GB/T 27506-2011和GB/T 6730.2 的烘干含水率测试方法，用水分测定仪测定催化剂样品中含水率，新鲜样品量不少于1 g，未经烘干，烘干温度105℃，以烘90 s样品重量不减轻为测试结束。重复测量三次，取平均值。

4.7 氯含量

采用离子色谱法，按照GB/T 3884.12，氧化铝载钌催化剂经磨碎至200目以下，110℃烘干8小时以上过程后，得到粉末试样制样，其粒度小于0.074um，放置于干燥器中备用，测试前将适量样品加入二次水20ml，70℃超声30min后进行检测。。

4.8颗粒尺寸

催化剂的外形尺寸，通过游标卡尺测量，样品数不低于30个，读数精确到0.1 mm，给出尺寸范围，将一定量的催化剂根据尺寸要求过筛，计算符合尺寸要求的样品质量占比。

5检验规则

5.1检查和验收

5.1.1 产品应由供方进行检验，保证产品质量符合本标准及订货单的规定，并填写质量证明书。

5.1.2需方应对收到的产品按本标准的规定进行检验，如检验结果与本标（或订货合同）的规定不符时，应在收到产品之日起7日内向供方提出，由供需双方协商解决。如需仲裁，应由供需双方协商确定。

5.2组批

产品应成批提交验收，每批应由一次投料生产的产品组成。

5.3 检验项目

每批产品出厂前应进行钯含量、比表面积、磨耗、抗压强度、振实密度、含水率、氯含量、颗粒尺寸的检验。

5.4  取样

将同一批产品混合均匀，从不同部位取产品总量的1%或1000 g（二者取小值）的代表性试样，再用四分法缩分至检验所需数量

5.5  检验结果的判定

每批产品出厂前应进行钯含量、比表面积、磨耗、抗压强度、振实密度、含水率、氯含量、颗粒尺寸指标有一项检验结果不合格时，则判该批产品不合格。

6 标志、包装、运输、贮存、质量证明书

6.1  标志

6.1.1  产品标志

在检验合格的产品上应有如下标志：

a）供方名称；

b）产品名称；

c）生产批次；

d）数量；

e）生产日期。

6.2  包装、运输、贮存

6.2.1  包装

产品应以内衬聚乙烯袋的塑料桶包装，严密封口。整齐放入木箱内，用纸屑、泡沫塑料等软物填料添固，不得有松动现象。

6.2.2. 运输

产品可以用铁路、公路、水运等方式运输。

6.2.3  贮存

产品应放于干燥阴凉处，严防受潮、暴晒。

6.3  质量证明书

每批产品应附有质量证明书，注明：

a）供方名称、地址、电话、传真；

b）产品名称；

c）批号；

d）数量；

e）检验结果和技术检验部门印记；

f）本标准编号；

g）出厂日期。

7 订货单（或合同）内容

本标准所列材料的订货单（或合同）内应包括下列内容：

a）产品名称；

b）包装规格；

b）数量；

c）本标准编号；

e）其他。

# Text boxes

ICS 77.120.99

H68