氧化铝负载钯催化剂（2018-021-T/CNIA）

编制说明

贵研铂业股份有限公司

二O一九年四月

氧化铝负载钯催化剂（2018-022-T/CNIA）

一、工作简况

1.1概况

1.1.1 项目的必要性

苯是重要的化工原料，具有十分广泛的工业用途，可用于生产人造纤维、染料、医药、消毒剂和炸药，其中包括用于己内酰胺新工艺和己二酸的生产。主流工艺中，采用苯部分加氢生成环己烯、环己烯水合生成环己醇的先进工艺路线。为防止苯加氢钯系催化剂中毒，需要采用催化剂对原料苯进行吸附脱硫预处理，使原料中噻吩硫含量降至ppb级。该催化剂为日本开发并商业化，近年来国内以贵研铂业为代表的催化剂生产商研发有重要突破，催化剂性能达到或超过了进口催化剂，对催化剂质量也提出了越来越高的要求。但目前国际上也没有对应的氧化铝负载钯催化剂的标准，不能更好的指导和要求催化剂产品的生产和使用，市场对于相应催化剂的标准有着明确的需求。

1.1.2 适用范围

本标准适用于合成环己醇、环己酮、己内酰胺、己二酸等化工行业用的氧化铝负载钯催化剂。

1.1.3可行性

苯脱硫催化剂虽然一直国内外没有相应标准，但是业内对于其性能和要求已经有一些相对成熟或者约定俗成的规则，贵研铂业股份有限公司及其子公司贵研工业催化剂（云南）有限公司，在该领域内是领先的产品供应商，且和催化剂用户有着较深入的合作，标准起草人员多次参与整个生产和使用流程，且贵研铂业股份有限公司在国内贵金属及有色金属分析领域具有权威地位，其标准起草团队多次参与有色行业标准的起草、验证等工作，能够胜任标准的编制工作。

1.1.4 要解决的主要问题

我们查阅了国内外相关的标准文件，对于氧化铝基钯催化剂，国内外尚无相关标准。我们要解决的主要问题是参考国内外钯催化剂、氧化铝基催化剂相关标准，结合生产实践，拟订具有实用性、可操作性，能够满足生产和使用需要的具体技术指标。

1.2 任务来源

17年10月，贵研铂业股份有限公司提出拟订苯脱硫钯氧化铝标准的建议书。于2018年1月国家标准委以国标委综合[2017]128号文下达该标准的修订任务，项目起止时间为2018年～2019年，国家标准计划号为2018-022-T/CNIA。技术归口单位为全国有色金属标准化技术委员会。完成年限2019年。

1.3 本标准编制单位、起草人及所做工作

本标准由贵研铂业股份有限公司、贵研工业催化剂（云南）有限公司、贵研检测科技（云南）有限公司负责起草，主要起草人为戴云生、吴美岩、唐春等，主要负责本标准的方法制定、资料收集、技术参数的确定及标准条款的编写工作。

本部分参与起草单位包括西安凯立新材料股份有限公司等。参与起草人：主要负责本标准的验证工作。

1.4 主要工作过程

本标准主管部门为中国有色金属工业协会，起草单位为贵研铂业股份有限公司、贵研工业催化剂（云南）有限公司等。公司接到标准制定任务后，组织人员查阅和检索了国内外有关技术标准和资料，并征求了使用企业的意见，作为建立本技术标准的技术依据，也考虑了国内厂家生产实际和分析水平等情况，本标准于2018年10月由全国有色金属标准化技术委员会主持，在合肥召开了任务落实，确定了项目完成期限和验证单位。根据任务落实会会议精神，我公司于2018年11月由公司相关技术人员组成了《氧化铝负载钯催化剂》标准起草小组，主要进行如下工作：

1）	确立《氧化铝负载钯催化剂》标准修订遵循的基本原则；

2）	对生产、使用厂家进行调研、收集资料；

3）	查阅相关标准；

4）	确定产品主要技术内容；

5）	确定建立仲裁分析方法；

6）	根据测试数据确定技术指标取值范围。

根据任务落实会会议精神和与会专家的意见，于2019年3月完成了预审稿。2019年4月17日～4月19日由中国有色金属工业标准化委员会主持，在浙江省桐乡召开了预审会，共有14个单位的60多名代表参加了会议。

会上，与会专家首先认真听取了标准起草人介绍标准稿和编制说明等技术文件，以严谨、科学的态度对本标准进行了认真审查、讨论，提出了中肯的修改意见。标准起草单位认真听取了专家们的意见，采纳了合理的意见使之更加完善。标准起草单位认真听取了专家们的意见，采纳了合理的意见使之更加完善。于2019年7月完成了标准送审稿。

二、标准编制原则

本标准是根据GB/T1.1-2009《标准化工作导则 第1部分：标准的结构和编写规则》和GB/T20001.4-2001《标准编写规则 第4部分：化学分析方法》的要求进行编写的。

三、标准主要技术内容的说明

本标准主要从如下几方面对氧化铝负载钯催化剂进行了定义：

对贵研工业催化剂（云南）有限公司近年来上百批次以上氧化铝负载钯催化剂性能统计数据和顾客使用要求分析，下列各性能指标修订合理有效。

（1）氧化铝负载钯催化剂的化学成分应符合表1的规定。

表1氧化铝负载钯催化剂的化学成分                   单位为百分比

| 规格 | Pd质量分数，不小于 |
| --- | --- |
|  | Pd（%） |
| Pd-0.5%/Al2O3 | 0.45 |
| Pd-1%/Al2O3 | 0.95 |

催化剂中金属含量是重要的指标，也直接影响催化剂性能，由于载体性能的限制，金属在负载过程中会有损失，故规定负载后金属含量不低于0.45和0.95%。

（2） 比表面积

比表面积与催化剂或许关系密切，经试验证实，应不小于280 m2/g才能保证催化剂活性。

（3） 磨耗

氧化铝负载钯催化剂应提供磨耗数据，且不大于0.3%。

（4）抗压强度

氧化铝负载钯催化剂应提供抗压强度的实测值，且不低于20N。

磨耗和抗压强度主要是用来衡量活性氧化铝载体及其制成的催化剂的物理性能。详见HG/T 3927-2007(2014) 工业活性氧化铝，磨耗不达标可能导致催化剂掉粉，污染产品，抗压强度不达标容易造成催化剂填装过程中局部坍塌，影响活性，所以要做出规定。

（5）振实密度

氧化铝负载钯催化剂振实密度应在0.65~0.75 g/ml。

（6） 颗粒尺寸

氧化铝负载钯催化剂应提供外形尺寸实测值，尺寸符合合同要求的催化剂比例应大于95%。

催化剂的振实密度和外形尺寸主要受限于反应器的外形参数，密度和尺寸的恰当控制可以保证催化剂填装饱满，不出现填装不足或催化剂超体积事故。

（7）水分

氧化铝负载钯催化剂应提供水分的实测含量，且不大于2%质量比。

催化剂含水对反应有一定影响，需要进行控制。

（8）氯含量

氧化铝负载钯催化剂应提供氯的实测含量，且不大于100ppm。

氯容易导致催化剂活性下降或者腐蚀反应器，所以要降低到一定程度。

四、标准水平分析

经检索后发现，对于氧化铝基钯催化剂，国内外尚无相关标准，我们提出的主要技术指标是在参考国内外钯催化剂、氧化铝基催化剂，并结合生产实践作出的，拟订的标准具有实用性、可操作性；标准技术先进、结构合理、文字简练、条理清晰，能够满足生产和使用需要。

五、与现行法律、法规、强制性国家标准及相关标准协调配套的情况

本标准完全满足现行法律、法规等的要求，标准格式规范。

六、标准中涉及到的专利

无

七、重大分歧意见的处理经过和依据

无

八、标准作为强制性或推荐性国家（或行业）标准的建议

建议该标准作为团体标准。

九、贯彻标准的要求和措施建议

无

十、废止现行有关标准的建议

本标准为首次起草，无废止/替代现行有关标准。

十一、其他应予说明的事项