ICS 29.045

H82

中华人民共和国国家标准

GB/T XXXXX—XXXX

集成电路用低密度晶体原生凹坑硅单晶抛光片

Low density crystal originated pit polished monocrystalline silicon wafers for integrated circuits

草案

XXXX - XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

前  言

本标准按照GB/T1.1-2009给出的规则起草。

本标准由全国半导体设备和材料标准化技术委员会（SAC/TC 203/SC2）与全国半导体设备和材料标准化技术委员会材料分会（SAC/TC 203/SC2）共同提出并归口。

本标准起草单位：有研半导体材料有限公司、上海合晶硅材料有限公司、浙江金瑞泓科技股份有限公司、南京国盛电子有限公司、浙江海纳半导体有限公司、天津市环欧半导体材料技术有限公司

本标准主要起草人：

集成电路用低密度晶体原生凹坑硅单晶抛光片

- 范围

本标准规定了低密度-晶体原生凹坑硅单晶抛光片的必要的相关性术语、技术要求、试验方法、检测规则以及标志、包装、运输、贮藏等。

本标准适用于(200~300)mm直径的P型<100>(0.1-100)Ω·cm的低密度-晶体原生凹坑（COP）的轻掺B硅单晶抛光片。产品主要应用于对小尺度晶体原生凹坑敏感的集成电路，如微控制器（MCU）、非易失性闪存（Nor Flash）、汽车电子、嵌入式内存、指纹识别技术等集成电路的衬底。

- 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 4058  硅抛光片氧化诱生缺陷的检验方法

GB/T 6616  半导体硅片电阻率及硅薄膜薄层电阻测定非接触涡流法

GB/T 6618  硅片厚度和总厚度变化测试方法

GB/T 6619  硅片弯曲度测试方法

GB/T 6620  硅片翘曲度非接触式测试方法

GB/T 6624  硅抛光片表面质量目检测试方法

GB/T 12962 硅单晶

GB/T 12965 硅单晶切割片和研磨片

GB/T 14264 半导体材料术语

GB/T 19921 硅抛光片表面颗粒测试方法

GB/T 24578 硅片表面金属沾污的全反射X光荧光光谱测试方法

GB/T 29504 300mm硅单晶

GB/T 29507 硅片平整度、厚度及总厚度变化测试 自动非接触扫描法

GB/T 29508 300mm硅单晶切割片和磨削片

GB/T 32280 硅片翘曲度测试 自动非接触扫描法

YS/T 679 非本征半导体中少数载流子扩散长度测试方法

- 术语和定义

GB/T 14264界定的以及下列术语及定义适用于本文件。

3.1

晶体原生凹坑（COP） crystal originated pit

在晶体生长中引入的一个凹坑或一些小凹坑。当它们与硅片表面相交时，类似LLS.因为在使用SSIS观察时，在一些情况下它们的作用与颗粒类似，因此最初这种缺陷被称为晶体原生颗粒（crystal originated particulate）。总之，现代的SSIS一般能够从颗粒中区分出晶体原生凹坑，当晶体原生凹坑存在时，表面清洗或亮腐蚀可能会增大其被观察的尺寸和数量。

- 分类及规格

本标准按直径分类，主要分为200mm以及300mm直径的p型<100>(0.1-100)Ω.cm的低密度-晶体原生凹坑的轻掺硼硅抛光硅片。

- 要求

  - 参数

    - 低密度-原生凹坑硅抛光片的导电类型、掺杂剂、电阻率及径向电阻率变化、少数载流子寿命、氧含量、碳含量应符合GB/T 12962或 GB/T 29504的规定，也可由供需双方协商确定。

    - 低密度-原生凹坑硅抛光片的晶向、参考面晶向、主参考面和副参考面的位置、切口尺寸均应符合GB/T 12965或GB/T 29508的规定，也可由供需双方协商确定。

  - 几何参数

低密度-晶体原生凹坑硅抛光片的几何参数首先应符合表1的（GB/T 12964或GB/T 29506的规定），或由供需双方协商确定。

表1 几何参数

| 硅片直径，mm |  | 200 | 300 |
| --- | --- | --- | --- |
| 直径允许偏差，mm |  | ±0.3 | ±0.2 |
| 硅片厚度，中心点，μm |  | 725 | 775 |
| 厚度允许偏差，μm |  | ±15 | ±20 |
| 总厚度变化，μm |  | ≤4 | ≤1.5 |
| 弯曲度，μm |  | ≤40 | ≤40 |
| 翘曲度，μm |  | ≤40 | ≤40 |
| 总平整度（TIR），μm |  | ≤3 | ≤1.0 |
| 局部平整度 μm，(25X25)边缘扩展，PUA100% | SBIR | ≤0.8 | ≤0.6 |
|  | SFQR | ≤0.3 | ≤0.1 |

  - 缺陷检验

    - 硅抛光片的晶体完整性应符合GB/T 12962的规定。

    - 氧化诱生缺陷不大于10个/cm2，或由供需双方协商确定。

  - 表面质量

硅抛光片表面质量应符合表2的规定，其中对颗粒的要求可由供需双方协商确定。

- 表2 表面质量目检要求

| 正 表 面 | 序 号 | 项目 |  | 要求 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 划伤 |  | 无 |  |  |
|  | 2 | 蚀坑 |  | 无 |  |  |
|  | 3 | 雾 |  | 无 |  |  |
|  | 4 | 硅片直径mm |  | 200 | 300 |  |
|  |  | 局部光散射体（颗粒）个/片 | ≥0.12μm | <30 | <20 |  |
|  |  |  | ≥0.2μm | <10 | <7 |  |
|  |  |  | ≥0.3μm | <3 | <1 |  |
|  |  |  | 其它颗粒尺寸 | 供需双方协商确定 |  |  |
|  | 5 | 硅片直径mm |  | 200 |  | 300 |
|  |  | COP | ≥0.12μm | ≤20 |  | ≤5 |
|  |  |  | ≥0.16μm | ≤10 |  | ≤2 |
|  | 6 | 区域沾污 |  | 无 |  |  |
|  | 7 | 崩边 |  | 无 |  |  |
|  | 8 | 裂纹，鸦爪 |  | 无 |  |  |
|  | 9 | 凹坑 |  | 无 |  |  |
|  | 10 | 沟（槽） |  | 无 |  |  |
|  | 11 | 小丘 |  | 无 |  |  |
|  | 12 | 桔皮，波纹 |  | 无 |  |  |
|  | 13 | 线痕 |  | 无 |  |  |
|  | 14 | 杂质条纹 |  | 无 |  |  |
| 背 表 面 | 15 | 崩边 |  | 无 |  |  |
|  | 16 | 裂纹，鸦爪 |  | 无 |  |  |
|  | 17 | 区域沾污 |  | 无 |  |  |
|  | 18 | 刀痕 |  | 无 |  |  |
|  | 19 | 背表面处理 |  | 酸或碱腐蚀 |  |  |

  - 边缘轮廓

硅抛光片的边缘轮廓形状、尺寸应满足GB/T 12965或GB/T 29508 的要求，且硅片边缘轮廓的任何部位不允许有锐利点或凸起物；特殊要求可由供需双方协商确定。

  - 表面金属及体内金属（铁）

硅抛光片的表面金属（Na、Ca、Al、Cr、Fe、Ni、Cu、Zn）每种元素应不大于3×1010atoms/cm2；体铁含量应不大于3×1010atoms/cm3，或由供需双方协商确定。

  - 其他

硅抛光片的激光刻字、边缘抛光等其它要求由供需双方协商确定。

- 试验方法

  - 厚度和总厚度变化的测量按照GB/T 29507进行。

  - 弯曲度测量按照GB/T 6619进行。

  - 翘曲度测量按照GB/T 32280进行。

  - 硅抛光片的平整度和局部平整度测量按照GB/T 29507进行.

  - 抛光片氧化诱生缺陷按照GB/T 4058进行。

  - 表面质量（除局部光散射体外）检验按照GB/T 6624进行。

  - 局部光散射体（微小颗粒沾污）按照GB/T 19921进行。

  - 硅抛光片COP的检测方法参照GB/T 19921进行，也可由供需双方协商确定。

  - 表面金属沾污的测量按照GB/T 24578进行，或按照供需双方协商的方法进行。

  - 体金属（铁）的测量按照YS/T 679进行，或按照供需双方协商的方法进行。

- 检验规则

  - 检查和验收

    - 产品应由供方技术（质量）监督部门进行检验，保证产品质量符合本标准的规定，并填写产品质量保证书。

    - 需方可对收到的产品进行检验。若检验结果与本标准规定不符时，应在收到产品之日起三个月内向供方提出，由供需双方协商解决。

  - 组批

集成电路用低密度-晶体原生凹坑（COP）硅单晶抛光片以批的形式提交验收，每批应由同一牌号，相同规格的产品组成，每批硅片不得少于25片。

  - 检验项目

    - 每批抛光片抽检的项目有：导电类型，电阻率范围，径向电阻率变化，厚度，总厚度变化，总平整度，弯曲度、翘曲度，目检表面质量、局部光散射体（颗粒及COP）、表面金属。

    - 可由供需双方协商的检验项目：局部平整度、体金属（铁）含量，氧化诱生缺陷。

    - 其它检验项目如直径、氧碳含量、晶向及晶向偏离度、参考面位置和晶向、参考面或缺口尺寸、边缘轮廓等应满足GB/T 12962和GB/T 12965或GB/T 29504和GB/T 29508的规定，由供方在质量保证书中提供数据，或由供需双方协商确定。

  - 取样

    - 每批产品如属非破坏性测量的项目，检测按照GB/T 2828.1一般检查水平Ⅱ，正常检查一次抽样方案，或由供需双方协商确定的抽样方案。

    - 如属破坏性测量的项目，检测按GB/T 2828.1特殊检查水平S-2，正常检查一次抽样方案，或由供需双方协商确定的抽样方案。

  - 检验结果的判定

    - 导电类型检验若有一片不合格，则该批产品为不合格。其它检验项目的接收质量限（AQL）见表3。

- 表3 检测项目及接收质量限

| 序号 | 检验项目 |  | 接收质量限（AQL） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电阻率范围 |  | 1.0 |
| 2 | 径向电阻率变化 |  | 1.0 |
| 3 | 厚度及厚度偏差 |  | 1.0 |
| 4 | 总厚度变化 |  | 1.0 |
| 5 | 弯曲度 |  | 1.0 |
| 6 | 翘曲度 |  | 1.0 |
| 7 | 总平整度 |  | 1.0 |
| 8 | 局部平整度 |  | 1.0 |
| 9 | 表面质量 | 区域沾污 | 1.0 |
|  |  | 划伤， 蚀坑 | 1.0 |
|  |  | 崩边， 裂纹 | 累计1.0 |
|  |  | 沟槽，凹坑，小丘，桔皮 | 累计1.0 |
|  |  | 刀痕（线痕）、杂质条纹 | 累计1.0 |
|  |  | 累计 | 累计2.0 |

    - 局部光散射体(颗粒及COP)、表面金属及体（铁）金属检验结果的判定由供需双方协商确定。

    - 抽检不合格的产品，供方可对不合格项进行全数检验，除去不合格品后，合格品可以重新组批。

- 标志、包装、运输、贮存和质量证明书

  - 包装

Low COP 硅单晶抛光片应在超净室内装入专用的抛光片装运盒，外用洁净的塑料袋密封。每个抛光片盒应贴有产品标签。标签内容至少包括：产品名称（牌号），规格，片数，批号及日期，片盒再装入一定规格的外包装箱，采取防震、防潮措施。

  - 标志

包装箱内应有装箱单，外侧应有“小心轻放”、“防潮”、“易碎”、“防腐”等标识，并标明：

- 需方名称，地点；

- 产品名称，牌号；

- 产品件数或数量；

- 供方名称。

  - 运输和贮存

产品在运输过程中应轻装轻卸，勿压勿挤，并采取防震防潮措施。产品应贮存在清洁、干燥的环境中。

  - 质量证明书

每批产品应有质量证明书，写明：

- 供方名称；

- 产品名称及规格、牌号；

- 产品批号；

- 产品片数（盒数）；

- 各项参数检验结果和检验部门的印记；

- 本标准编号；

- g） 出厂日期。

- 9订货单内容

- 本标准所列产品的合同（或订货单）可参照GB/T 32279；或由供需双方协商确定。

_________________________