ICS 77.150.30

H62

GB/T  26291－XXXX

代

代替GB/T26291-2010

舰船用铜镍合金无缝管

## Copper-nickel seamless tube for ships

（送审稿）

20xx-xx-xx 发布

20xx-xx-xx 实施

前   言

本标准根据GB/T 1.1-2009给出的规则起草。

本标准代替GB/T 26291-2010《舰船用铜镍合金无缝管》。本标准与GB/T 26291-2010相比，主要变化如下：

——按新国标修改合金牌号和状态表示方法；

——增加了公称尺寸(DN)的术语和定义；

——管材种类增加了“盘管”；

——删去了Y2状态，只保留O60状态；

——扩大了规格范围：外径由8～458 mm改为4～458 mm，壁厚由为0.6～12.0mm改为0.4～12.7mm，长度由≤8000mm改为≤15000mm；

——将表3中的公称尺寸中“70mm”改为“65mm”；

——对壁厚允许偏差进行了修改：外径大于159mm管材的平均壁厚允许偏差由原来的“管材名义壁厚的±12.5%”修改为“±公称壁厚的12%”；任意壁厚允许偏差由原来的“+最小壁厚的18%”修改为“+最小壁厚的15%”；

——对直度进行了修改：管材的直度由原来的“每米应不大于2mm”修改为按公称外径分档规定：外径≤80mm，每米不大于2mm；外径>80～150mm，每米不大于3mm；外径>150mm，每米不大于4mm；

——力学性能增加了维氏硬度要求，提高了抗拉强度和BFe30-1-1断后伸长率指标；

——将工艺性能中的双向弯曲试验修改为双向折弯试验；

——增加了管材电化学腐蚀性能检验，试验结果要求ΔE≤0.07V；

——增加了附录A《管材电化学腐蚀性能检验方法》。

本标准由中国有色金属工业协会提出。

本标准由全国有色金属标准化技术委员会（SAC/TC243）归口。

本标准起草单位：浙江海亮股份有限公司、江阴和宏精工科技有限公司、 无锡隆达金属材料有限公司、上虞金鹰铜业有限公司、江苏萃隆精密铜管股份有限公司、金龙精密铜管集团股份有限公司、浙江省冶金产品质量检验站有限公司、江西省铜及铜产品质量监督检验中心、山东中佳电子科技有限公司、常熟中佳新材料有限公司。

本标准主要起草人员：

本标准所代替标准的历次版本发布情况为：

——GB/T 26291-2010

舰船用铜镍合金无缝管

- 范围

本标准规定了舰船用铜镍合金无缝管的技术要求、试验方法、检验规则和标志、包装、运输及贮存、质量证明书和合同（或订货单）内容等。

本标准适用于舰船制造等海洋工程管路系统用铜镍合金无缝管材（以下简称管材）。

- 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 241         金属管液压试验方法

GB/T 242         金属管扩口试验方法

GB/T 246　       金属管压扁试验方法

GB/T 1047        管道元件 DN（公称尺寸）的定义和选用

GB/T 2828.1      计数抽样检验第一部分 按接受质量限（AQL）检索的逐批检验抽样计划

GB/T 4340.1      金属材料 维氏硬度试验 第1部分：试验方法

GB/T 5121（所有部分）　铜及铜合金化学分析方法

GB/T 5231        加工铜及铜合金牌号和化学成分

GB/T 5248-2016　 铜及铜合金无缝管涡流探伤方法

GB/T 8170        数值修约规则与极限数值的表示和判定

GB/T 8888　      重有色金属加工产品的包装、标志、运输、贮存和质量证明书

GB/T 26303.1      铜及铜合金加工材外形尺寸检测方法 第1部分： 管材

GB/T 34505-2017　 铜及铜合金材料 室温拉伸试验方法

YS/T 347　        铜及铜合金平均晶粒度的测定方法

YS/T 482          铜及铜合金分析方法光电发射光谱法

YS/T 668          铜及铜合金理化检测取样方法

YS/T 815          铜及铜合金力学性能和工艺性能试样的制备方法

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1

公称尺寸(DN)  nominal size

用于管道系统元件的字母和数字组合的尺寸标识。它由字母DN和后跟无因次的整数数字组成。这个数字与端部连接的孔径或外径（用mm表示）等特征尺寸直接相关。

注1：除在相关标准中另有规定，字母DN后面的数字不代表测量值，也不能用于计算目的。

注2：采用DN标识系统的那些标准，应给出DN与管道元件的尺寸的关系，例如DN/OD或DN/IN。

［GB/T 1047—2005，定义2］

3.2

双向折弯试验  bidirectional fold test

试样沿管材中心位置取纵向弧形试样，将试样压平后，在两端进行180°折弯的试验，该试验用于检测管材内外表面的工艺性能。

4分类

4.1 产品分类

管材的牌号、状态、规格应符合表1的规定。

| 牌号 | 代号 | 状态 | 种类 | 规格 mm |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 外径 | 壁厚 | 长度 |
| BFe10-1-1 BFe10-1.6-1 BFe30-1-1 | T70590 T70620 T71510 | 软化退火（O60） | 直管 | 4～458 | 0.4～12.7 | ≤15000 |
| BFe10-1-1 BFe10-1.6-1 | T70590 T70620 | 软化退火（O60） | 盘管 | 4～16 | 0.4～2.0 | — |

表1　管材的牌号、状态和规格

4.2 产品标记

管材标记按产品名称、标准编号、牌号、状态和规格的顺序表示。标记示例如下：

示例1：用BFe10-1.6-1（T70620）制造的、软化退火态（O60）、直径为219mm、壁厚为3.0mm、长度为6000mm的直管材标记为：

直管GB/T 26291- BFe10-1.6-1 O60-φ219×3.0×6000

或       直管GB/T 26291- T70620 O60-φ219×3.0×6000

示例2：用BFe10-1-1（T70590）制造的、软化退火态（O60）、直径为4.76mm、壁厚为0.71mm盘管材标记为：

盘管GB/T 26291- BFe10-1-1 O60-φ4.76×0.7

或       盘管GB/T 26291-T70590 O60-φ4.76×0.7

5  技术要求

5.1　化学成分

BFe10-1-1和BFe30-1-1的化学成分符合GB/T 5231的规定，BFe10-1.6-1的化学成分应符合表2的规定。

表2  管材的化学成分

| 牌号 | 化学成分质量分数/% |
| --- | --- |
|  | Ni | Fe | Mn | Cua | Pb | S | C | Zn | P |
| BFe10-1.6-1 | 9.0~11.0 | 1.5~1.8 | 0.5~1.0 | 余量 | ≤0.02 | ≤0.01 | ≤0.05 | ≤0.02 | ≤0.01 |
| a铜与表中所列元素之和≥99.9%。 |

5.2外形尺寸及其允许偏差

5.2.1 管材的尺寸系列应符合表3的规定。

5.2.2 管材的外径允许偏差应符合表3的规定。

表3　管材的尺寸系列及其外径允许偏差          单位为毫米

| 外径 | 壁厚 |
| --- | --- |
| 公称 尺寸DN | 公称 外径 | 平均外径允许偏差 | 0.4 | 0.6 | 0.8 | 1.0 | 1.5 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 3.5 | 4.0 | 4.5 | 5.0 | 5.5 | 6.0 | 6.5 | 7.0 | 8.0 | 10.0 | 12.7 |
| 2 | 4 | ＋0.045 －0.035 | O | O | O | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
|  | 6 | ＋0.045 －0.035 | O | O | O | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 4 | 8 | ＋0.045 －0.035 | — | O | O | O | — | O | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 6 | 10 | ＋0.045 －0.035 | — | O | O | O | — | O | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 8 | 12 | ＋0.045 －0.035 | — | O | O | O | — | — | O | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 12 | 15 | ＋0.045 －0.035 | — | — | — | O | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
|  | 16 | ＋0.045 －0.035 | — | — | — | O | O | O | O | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 16 | 18 | ＋0.045 －0.035 | — | — | — | — | O | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
|  | 20 | ＋0.055 －0.025 | — | — | — | O | — | O | — | O | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 20 | 22 | ＋0.055 －0.025 | — | — | — | O | O | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
|  | 25 | ＋0.055 －0.025 | — | — | — | — | O | O | — | — | — | O | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 25 | 28 | ＋0.055 －0.025 | — | — | — | — | O | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
|  | 30 | ＋0.055 －0.025 | — | — | — | — | O | O | O | — | — | O | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 32 | 35 | ＋0.07 －0.01 | — | — | — | — | O | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
|  | 38 | ＋0.07 －0.01 | — | — | — | — | O | O | O | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 40 | 42 | ＋0.07 －0.01 | — | — | — | — | O | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
|  | 44.5 | ＋0.07 －0.01 | — | — | — | — | O | O | O | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 50 | 54 | ＋0.1 ＋0.05 | — | — | — | — | O | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
|  | 57 | ＋0.2 ＋0.12 | — | — | — | — | O | O | O | O | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 65 | 76 | ＋0.2 ＋0.05 | — | — | — | — | — | O | O | O | O | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 80 | 89 | ＋0.25 ＋0.10 | — | — | — | — | — | O | O | O | O | O | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 100 | 108 | ＋0.25 0 | — | — | — | — | — | — | O | O | — | O | O | O | — | — | — | — | — | — | — |
| 125 | 133 | ＋0.5 ＋0.25 | — | — | — | — | — | — | O | O | O | — | — | O | — | O | — | — | — | — | — |
| 150 | 159 | ＋0.5 ＋0.25 | — | — | — | — | — | — | O | O | O | — | — | O | — | — | — | — | O | — | — |
| 175 | 194 | ＋0.8 ＋0.55 | — | — | — | — | — | — | O | O | O | O | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 200 | 219 | ＋0.8 ＋0.4 | — | — | — | — | — | — | — | O | O | O | O | — | O | O | — | — | — | O | — |
| 250 | 267 | ＋1.0 -0.6 | — | — | — | — | — | — | — | O | — | O | O | — | — | — | — | O | — | — | O |
| 300 | 324 | ＋1.0 -0.6 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | O | O | O | O | O | — | O | O | — | — |
| 350 | 368 | ＋1.0 -1.0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | O | O | O | O | O | O | — | O | — | — |
| 400 | 419 | ＋1.0 -1.5 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | O | — | O | — | O | — | O | O | — | — |
| 450 | 458 | ＋1.0 -2.0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | O | O | — | — | O | — | O | — | — | — |
| 注：“O”表示 ， “—”表示 。 |

5.2.3 管材的壁厚允许偏差应符合表4的规定。

表4  管材的壁厚允许偏差                    单位为毫米

| 公称外径 | 平均壁厚允许偏差 | 任意壁厚允许偏差 |
| --- | --- | --- |
| 4～159 | ±公称壁厚的10% | +最小壁厚的15% 0 |
| >159～458 | ±公称壁厚的12% |  |

5.2.4管材的定尺长度允许偏差应符合表5的规定。

表5　　管材的长度允许偏差                单位为毫米

| 公称外径 | 长度允许偏差 |
| --- | --- |
|  | ≤1000 | ＞1000～2000 | ＞2000～4000 | ＞4000～6000 | ＞6000～8000 | ＞8000～15000 |
| 4～12 | ＋2 0 | ＋3 0 | ＋4 0 | ＋5 0 | ＋6 0 | ＋7 0 |
| ＞12～57 | ＋3 0 | ＋4 0 | ＋5 0 | ＋6 0 | ＋7 0 | ＋8 0 |
| ＞57～133 | ＋4 0 | ＋5 0 | ＋6 0 | ＋7 0 | ＋8 0 | ＋9 0 |
| ＞133～267 | ＋5 0 | ＋6 0 | ＋7 0 | ＋8 0 | ＋9 0 | ＋10 0 |
| ＞267～419 | ＋6 0 | ＋7 0 | ＋8 0 | ＋9 0 | ＋10 0 | ＋12 0 |
| ＞419～458 | ＋8 0 | ＋10 0 | ＋12 0 | ＋15 0 | ＋20 0 | ＋25 0 |

5.2.5直管的直度应符合表6的规定，全长直度不应超过每米直度与总长度（m）的乘积。

表6   管材的直度                         单位为毫米

| 公称外径 | 每米直度 , 不大于 |
| --- | --- |
| ≤80 | 2 |
| >80~150 | 3 |
| >150 | 4 |

5.2.6 管材的圆度应不大于公称外径的2%。

5.2.7管材端部应锯切平整，切口在不使管材长度超出允许偏差的条件下，管材的切斜度应符合表7的规定。

表7　　管材端部的切斜度             单位为毫米

| 公称外径 | 切斜度，不大于 |
| --- | --- |
| 4～30 | 公称外径的0.50% |
| ＞30～108 | 公称外径的1.4% |
| ＞108 | 公称外径的2.0% |

5.2.8 当用户有要求管端为加工焊接坡口时，管材端口的焊接坡口型式及几何尺寸规范按照GB/T 3375-1994中图1的规定进行。（GB/T 3375-1994应在第2章列出）

5.3 力学性能

管材的室温纵向力学性能应符合表8的规定。

表8　　管材的力学性能

| 牌号 | 状态 | 公称外径 mm | 拉伸试验 | 硬度试验 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 抗拉强度Rm MPa | 规定塑性延伸强度Rp0.2 MPa | 断后伸长率 A% | 硬度 HV |
| BFe10-1-1 | 软化退火（O60） | 所有规格 | ≥290 | ≥90 | ≥35 | 75～100 |
| BFe10-1.6-1 | 软化退火（O60） | ＜115 | ≥290 | ≥105 | ≥35 | 75～100 |
|  |  | ≥115 | ≥290 | ≥90 | ≥35 |  |
| BFe30-1-1 | 软化退火（O60） | 所有规格 | ≥390 | ≥140 | ≥35 | 100～140 |

5.4 工艺性能

5.4.1 扩口试验

外径不大于108mm的管材可进行扩口试验。试验时顶心锥度为45°，扩口率不小于30%，试验后管材不应出现肉眼可见的裂纹或破损。

5.4.2 压扁试验

管材应进行压扁试验，试验时压扁至两壁间距离等于壁厚，试验后不应出现肉眼可见的裂纹或破损。

5.4.3双向折弯试验

管材应进行双向折弯试验，试验时将试样两端180°折弯，折弯后不应出现肉眼可见的裂纹或破损。

5.5 晶粒度

管材的平均晶粒度为0.010 mm～0.045mm。

5.6 非破坏性试验

5.6.1涡流探伤

外径≤160mm的管材，应进行涡流探伤检验。管材进行涡流探伤检验时，在涡流探伤设备信号装置上不发出报警信号的直管，应认为是符合本标准的管材。盘管应在缺陷位置打印不小于300mm长的深色标记。标准人工缺陷应为通孔，其钻孔直径应符合GB/T 5248-2016中表4的规定。

5.6.2 水压试验

管材的最大工作压力按（1）式计算。

管材进行水压试验时，其试验压力按（2）式计算，最大试验压力不超过6.9 N/mm2，如超出由双方协商确定。在该压力下，持续10S～15S后，管材应无渗漏和永久变形。

2S•t

p=                 ……………………(1)

D-0.8t

p t=np              -------------------------　 (2)

式(1)、(2)中：　p　　――最大工作压力，单位为牛顿每平方毫米（N/mm2）；

pt   ――试验压力，单位为牛顿每平方毫米（N/mm2）；

t    ――管材名义壁厚，单位为毫米（mm）；

D　 ――管材公称外径，单位为毫米（mm）；

n　  ――安全系数（1.50～1.65）；

S　  ――材料允许应力。室温条件下，取表6中相应牌号及状态Rp0.2最小值的50%。

5.7电化学腐蚀性能

管材可进行电化学腐蚀性能试验，管材内外表面电位差ΔE≤0.07V。

5.8表面质量

管材内外表面应光滑、清洁，不应有影响使用的有害缺陷。

6 试验方法（以下条款编号顺延）

5.1 化学成分

管材化学成分的分析按GB/T 5121（所有部分）或YS/T 482的规定进行，仲裁时按GB/T 5121（所有部分）的规定进行。

5.2外形尺寸及其允许偏差

管材的外形尺寸及其允许偏差测量按GB/T 26303.1的规定进行。

5.3 力学性能

管材的室温力学性能试验方法按GB/T 34505-2017的规定进行。

拉伸试样应符合GB/T 34505-2017中5.3.4表13的规定，具体内容见表9。

表9 拉伸试样类型的选取

| 公称外径/mm | 试样类型 |
| --- | --- |
| ≤30 | 全截面试样 |
| >30~50 | S1 |
| >50~70 | S2 |
| >70 | S3 |

5.4硬度

管材的硬度试验方法按GB/T 4340.1的规定进行。

5.5 工艺性能

5.5.1 管材的扩口试验方法按GB/T 242的规定进行。

5.5.2 管材的压扁试验方法按GB/T 246的规定进行。

5.5.3 管材的双向折弯试验方法按下面的规定进行：

试样沿管材中心位置取纵向弧形试样，长度不小于300mm，壁厚为管材原壁厚，取样后压平，将试样两端180°折弯，折弯后如图1所示。

图1 双向折弯试验示意图

5.6 晶粒度

晶粒度的检测方法按YS/T 347的规定进行。

5.7 非破坏性试验

5.7.1管材的涡流探伤检验方法按GB/T 5248-2016的规定进行。

5.7.2管材的水压试验方法按GB/T 241的规定进行。

5.8电化学腐蚀性能

管材的电化学腐蚀性能检验方法参照附录A进行。

5.9表面质量

管材的表面质量应目视进行检测。

6检验规则

6.1检查和验收

6.1.1管材应由供方技术监督部门进行检验，保证产品质量符合本标准的规定，并填写材料质量保证书。

6.1.2需方应对收到的产品按本标准的规定进行检验，如检验结果与本标准（或订货合同）的规定不符时，应在收到产品之日起1个月内向供方提出，由供需双方协商解决。如需仲裁，仲裁取样应双方共同进行。

6.2组批

管材应成批提交验收，每批应由同一牌号、规格、状态的管材组成。每批重量不超过5000kg。

6.3检验项目

6.3.1管材检验项目按照表10的规定进行。

表10  管材检验项目

| 检验项目 | 出厂检验项目 | 型式检验项目 |
| --- | --- | --- |
| 化学成分 | √ | √ |
| 外形尺寸及其允许偏差 | √ | √ |
| 力学性能 | 拉伸试验 | √（二者任选其一） | √ |
|  | 硬度试验 |  | √ |
| 晶粒度 | √ | √ |
| 工艺性能 | 扩口试验 | △（三个项目任选其一） | √ |
|  | 压扁试验 |  | √ |
|  | 双向折弯试验 |  | √ |
| 非破坏性试验 | 涡流探伤检验 | △（二个项目任选其一） | √ |
|  | 水压试验 |  | √ |
| 电化学腐蚀性能 | △ | √ |
| 表面质量 | √ | √ |
| 注：表中“√”表示“应进行的检验项目”；“△”表示“需方有要求时进行的检验项目”。 |

6.3.2 型式检验

有下列情况之一者，产品需要进行全部试验项目的型式检验。

a) 新产品或老产品转厂的试制定型鉴定；

b) 正常生产时，每年进行一次型式检验；

c) 产品的原料、工艺有较大改变，可能影响产品性能时；

d) 产品停产后，恢复生产时；

e) 出厂检验结果与上次型式检验有较大差异时；

f) 国家质量监督机构提出进行型式检验的要求时。

6.4取样

管材的取样应符合表11的规定。取样方法按YS/T 668的规定进行。

表11  检验项目及取样

| 序号 | 检验项目 | 取样与制样方法 | 要求的章条号 | 试验方法的章条号 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 化学成分 | 供方每炉取1个试样；需方每批取1个试样 | 4.2 | 5.1 |
| 2 | 外形尺寸及其允许偏差 | 按GB/T2828.1规定的取样方案，选择正常检验一次抽样方案，检测水平II，接收质量限AQL=2.5，或供需双方协商 | 4.3 | 5.2 |
| 3 | 力学性能 | 每批任取2根（或盘），每根（或盘）取1个试样 | 4.4 | 5.3 、5.4 |
| 4 | 工艺性能 | 每批任取2根（或盘），每根（或盘）取1个试样 | 4.5 | 5.5 |
| 5 | 晶粒度 | 每批任取2根（或盘），每根（或盘）取1个试样 | 4.6 | 5.6 |
| 6 | 非破坏性试验 | 逐根（或盘） | 4.7 | 5.7 |
| 7 | 电化学腐蚀性能 | 每批任取2根、每根取1个试样 | 4.8 | 5.8 |
| 8 | 表面质量检验 | 按GB/T2828.1规定的取样方案，选择正常检验一次抽样方案，检测水平II，接收质量限AQL=2.5，或供需双方协商 | 4.9 | 5.9 |

6.5 检测结果的判定

6.5.1检验结果的数值修约和判定按GB/T 8170 的规定进行，并采用修约值比较法判定。

6.5.2化学成分不合格时，判该批管材不合格。

6.5.3 管材的外形尺寸及其允许偏差和表面质量不合格时，按根判不合格。每批中不合格件数超出接收质量限时判整批不合格，或由供方逐根（或盘）检验，合格者交货。

6.5.4 当力学性能、工艺性能、晶粒度、电化学腐蚀检测结果中有试样不合格时，应从该批管材（包括受检不合格那根管（或盘）材）中另取双倍数量的试样进行重复试验，重复试验全部合格，则判该整批管材合格。若重复试验结果仍有试样不合格，则判该整批管材不合格，或由供方逐根（或盘）检验，合格者交货。

6.5.5 非破坏性试验检验不合格者，判单根（或盘）管材不合格。

6.5.6当出现其他缺陷时，该批管材由供需双方协商解决。

7．标志、包装、运输、贮存和质量证明书

管材的标志、包装、运输、贮存和质量证明书应符合GB/T 8888的规定。

8  合同（或订货单）内容

本标准所列管材的合同（或订货单）内应包括下列内容：

a) 产品名称；

b) 牌号；

c) 供货状态；

d) 规格；

e) 数量（重量或根数、米数）；

f) 力学性能（拉伸试验和硬度试验二者任选其一）；

g) 非破坏性试验 (涡流探伤或水压试验二者任选其一)；

h) 工艺性能（扩口试验、压扁试验或双向折弯试验三者任选其一）；

i) 电化学腐蚀（有要求时）；

j) 本标准编号；

k) 其他。

（资料性附录）
管材电化学腐蚀性能检验方法

范围

本附录推荐了铜合金无缝管电化学腐蚀性能的检验方法。

本附录主要适用于铜合金无缝管电化学腐蚀性能的检验。

方法提要

在试样中填充KCl溶液，用电位仪测得管材内外表面的电位，计算管材内外表面的电位差，以此测定管材的耐腐蚀性能。

试剂

0.02 mol/L的KCl溶液。

试样

从待测样品中截取200 mm～300 mm的管材，用砂纸在循环水下打磨管材外壁，除去氧化膜（避免摩擦导致的高温再次氧化）。

试验装置

试验装置采用VMP2恒电位仪（参比输入阻抗：>1014 Ω(并联电容1pF)）。

试验步骤

试样清洗

采用脱脂棉，结合丙酮，仔细擦除铜管内表面的油脂，直至内壁清洗干净。

填充KCl溶液

管材的一端用橡胶封紧，竖直放立，并开口朝上，管内盛有KCl溶液。参比电极（饱和KCl溶液的氯化汞电极 （SCE））放置在样品的管内。保留10 mm～20 mm长的管材未被测试液浸湿。

腐蚀电位E1 管内表面电位测定

电位测定采用VMP2恒电位仪进行。两电极系统。测量前先稳定10 min。充分排除了极化的影响。

基体金属腐蚀电位E2测定

测量管材外壁的电位。管材和参比电极均放在盛有0.02mol/L KCl溶液的烧杯中。

试验结果及分析

管材内外表面电位差△E，用公式（A.1）计算。

△E= E1- E2 	(A.1)

式中：

△E——管材内外表面电位差，单位为伏特（V）；

E1——管材内表面电位，单位为伏特（V）；

E2——管材外表面电位，单位为伏特（V）。

# Text boxes

中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局

中国国家标准化管理委员会 发布