### 标准征求意见稿意见汇总处理表

国家标准名称：舰船用铜镍合金无缝管

负责起草单位：浙江海亮股份有限公司

承办人：魏连运	     电话：0575－87660776          2019年7月10日填写

| 序号 | 标准章条编号 | 意见内容 | 提出单位 | 处理意见 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 定义和术语 | 为使使用者清楚了解公称尺寸的定义和其他尺寸之间的关系，应增加DN（公称尺寸）的定义 | 金龙精密铜管集团股份有限公司 | 采纳 | DN（公称尺寸）应符合GB/T 1047的规定 |
| 2 | 表2 | 管材的化学成分中按照美标中的方式，将“其他杂质总和”修改为“铜+表中所列元素” | 佛山市华鸿铜管有限公司 | 采纳 |  |
| 3 | 表3 | 表中公称外径规格的表示方法进行重新梳理和修订 | 江苏萃隆精密铜管股份有限公司 | 采纳 | 按照GJB8757-2015和DIN86019:2006-02的规定，删除了76.1、88.9、193.7、219.1、323.9等5个规格，将419.1修改为419，457.2修改为458。 |
| 4 | 3.3.3 | 壁厚允许偏差应按照不同的档次和级别来规定 | 浙江耐乐铜业有限公司 | 采纳 | 按照实际壁厚偏差的数据分析，壁厚允许偏差按照公称外径分为两个档次：4～159和>159～458，具体的数值见标准正文。 |
| 5 | 3.3.4 | 规定单位长度重量没有实际意义，应删除 | 中色奥博特铜铝业有限公司 | 采纳 | 已删除 |
| 6 | 表4 | 表4中应增加8000mm～15000mm档次长度的允许偏差 | 无锡隆达金属材料有限公司 | 采纳 | 已增加，具体数值见标准正文 |
| 7 | 3.3.5 | 管材的直度应分档次规定 | 有色标委会 | 采纳 | 经查阅GJB8757-2015和MIL-T-16420K(SH)1988，里面都是分档次对直度进行了规定，同时统计分析了公司的实际生产数据，将直度按照公称外径分为≤80mm、>80 mm ~150 mm、>150 mm三档，并按照普通级和高精级进行个规定，具体见标准正文。 |
| 8 | 3.7.1 | 涡流探伤要求应按照GB/T 5248-2016的规定进行重新确认。 | 青岛宏泰铜业有限公司 | 采纳 | 已按照GB/T 5248-2016的规定进行重新修订。 |
| 9 | 3.8 | 删除磁导率性能试验 | 宁波金田铜业（集团）股份有限公司 | 采纳 | 管材对该指标的影响不大 |
| 10 | 4.3 | 力学性能检验方法按照GB/T 34505-2017的规定进行重新修订 | 浙江省冶金产品质量检验站有限公司 | 采纳 | 已按照GB/T 34505-2017的规定进行了重新修订 |
| 11 | 5.2 | 组批中的规定修改为“管材应成批提交验收，每批应由同一牌号、规格、状态的管材组成。每批重量不超过5000kg。” | 金龙精密铜管集团股份有限公司 | 采纳 |  |
| 12 | 5.4.1 | 应对取样方法及试样制备进行规定 | 有色标委会 | 采纳 | 已增加“取样方法按YS/T 668的规定进行 |
| 13 | 数值修约 | 应增加检测结果数值的修约规定。 | 有色标委会 | 采纳 | 检验结果的数值修约和判定按GB/T 8170 的规定进行。 |
| 14 | 表1 | 将直管壁厚上限由12.0mm修改为12.7mm。 | 和宏金工科技有限公司 | 采纳 |  |
| 15 | 表6 | 直管直度只保留高精级，删掉普通级 | 上虞金鹰铜业有限公司 | 采纳 |  |
| 16 | 6.5 | 结果的判定中增加6.5.6条：当出现其他缺陷时，该批管材由供需双方协商解决。 | 浙江耐乐铜业有限公司 | 采纳 |  |
| 17 | 4.1.1 | 盘管种类增加BFe30-1-1牌号 | 金龙精密铜管集团股份有限公司 | 不采纳 | 目前还没有相关的生产记录，无据可依。 |
| 18 | 4.3.8 | 关于管材端口的焊接坡口型式及几何尺寸规范规定的相关标准查找 | 无锡隆达金属材料有限公司 | 采纳 | 经过查找相关国内外相关资料，在GB/T 3375-1994《焊接术语》中有明确的关于“坡口”的定义及各种坡口形式的图示规定。 |
| 19 | 4.8 | 关于“电化学腐蚀性能”是否保留问题 | 和宏金工科技有限公司 |  | 建议保留，腐蚀性能是舰船用管重要的性能指标，海亮生产中有客户提出检测该性能指标；另美标MIL-T-16420K中也规定了对该性能的检测要求。 |
| 20 | 4.5.3 | 双向弯曲 | 金龙精密铜管集团股份有限公司 |  | 建议改为双向折弯试验。经对比双向折弯试验和弯曲试验：折弯试验采用纵向弧形试样，而弯曲试验采用管材全截面试样，试验后，双向折弯试验可以观察试样内外表面的试验情况，而弯曲试验只能观察试样外表面的试验情况。 工艺试验中我们常用的扩口和压扁试验，取样也是管材的全截面试样，试验后观察的也是试样的外表面情况，所以双向折弯试验是对扩口和压扁试验的加严试验，是检测管材内表面是否达标的依据。 |

说明：①发送《征求意见稿》的单位数：  15 个；

②收到《征求意见稿》后，回函的单位数： 12个；

③收到《征求意见稿》后，回函并有建议或意见的单位数：12  个

④没有回函的单位数： 3