ICS 77.150.30

H62

GB/T 26302－XXXX

代替GB/T 26302－2010

热管用铜及铜合金无缝管

Seamless copper and copper alloys tube for heat pipe

（审定稿）

20XX-XX-XX发布

20XX-XX-XX实施

| 中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局 中国国家标准化管理委员会 | 发 布 |
| --- | --- |

前   言

本标准是按照GB/T 1.1-2009给出的规则起草。

本标准代替GB/T 26302-2010《热管用无缝铜及铜合金管》。本标准与GB/T 26302-2010相比，主要变化如下：

——标准名称由《热管用无缝铜及铜合金管》改为《热管用铜及铜合金无缝管》

——根据GB/T 14811-2008标准重新修订相关术语和定义；

——增加合金代号表示方法；

——按新国标修改合金牌号和状态表示方法；

——增加TU00（C10100）和TU0（T10150）牌号；

——删除“外肋管”、“椭圆管”、“矩形管”三种异形管产品；

——管材的壁厚范围，由“0.15mm～6.0mm”改为“0.05mm～6.0mm”；

——管材的外径范围，由“1.5mm～75mm”改为“1.5mm～50mm”；

——外径及壁厚尺寸及其允许偏差按照普通级和高精级进行规定；

——对内沟槽管的外形、齿形尺寸及其允许偏差进行了详细规定；

——对产品种类按照供货状态以“直管”和“盘管”进行了区分；

——对铜合金管材的定尺长度，直度、切斜度、圆度及其允许偏差进行了详细规定；

——删除了“扭拧度”要求；

——删除了“布氏硬度”要求和试验方法；

——增加了“规定塑性延伸强度”要求；

——对“维氏硬度”要求进行了调整；

——拉伸试验方法由GB/T 228-2002改为GB/T 34505；

——对抗拉强度、规定塑性延伸强度、断后伸长率及维氏硬度指标进行了调整；

——对软态铜管的扩口试验，冲锥角度由45°改为60°；

——删除了“气压试验”、“抗冻试验”、“疲劳性试验”；

——增加了导电率试验方法GB/T 32791的规定；

——对无氧铜管材增加“氢脆试验”要求；

——删除了“清洁度”中“杂质总量”、“氯离子”、“石蜡”和“水分”的要求，保留了“油分”要求；

——化学成分分析方法增加了采用YS/T 482的规定；

——涡流探伤根据管材外径范围分别按照YS/T 999和GB/T5248规定进行；

——取样方法增加了采用YS/ T 668的规定；

本标准由中国有色金属工业协会提出。

本标准由全国有色金属标准化技术委员会（SAC/TC243）归口。

本标准起草单位：浙江耐乐铜业有限公司、佛山市华鸿铜管有限公司、浙江海亮股份有限公司、金龙精密铜管集团股份有限公司、江西耐乐铜业有限公司、中色奥博特铜铝业有限公司、江西理工大学、浙江省冶金产品检验站有限公司、绍兴市质量监督检测研究院、国家铜及铜产品质量监督检验中心。

本标准主要起草人：

本标准所代替标准的历次版本发布情况为：

——GB/T 26302-2010。

热管用铜及铜合金无缝管

1 范围

本标准规定了热管用铜及铜合金无缝管的术语和定义、分类和标识、要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输、贮存、质量证明书和订货单（或合同）内容等。

本标准适用于集热、传热、热交换的低、中温热管元器件中管壳用铜及铜合金无缝管。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 242 金属管 扩口试验方法

GB/T 246 金属材料 管 压扁试验方法

GB/T 351 金属材料 电阻率 测量方法

GB/T 2828.1计数抽样检验程序 第1部分：按接收质量限(AQL)检索的逐批检验抽样计划

GB/T 4340.1金属材料 维氏硬度试验  第1部分：试验方法

GB/T 5121（所有部分）铜及铜合金化学分析方法

GB/T 5231 加工铜及铜合金牌号和化学成分

GB/T 5248 铜及铜合金无缝管涡流探伤方法

GB/T 8170 数值修约规则与极限数值的表示和判定

GB/T 8888 重有色金属加工产品的包装、标志、运输、贮存和质量证明书

GB/T 14811-2008 热管术语

GB/T 17791-2017 空调与制冷设备用铜及铜合金无缝管

GB/T 23606铜氢脆检验方法

GB/T 26303.1 铜及铜合金加工材外形尺寸检测方法第1部分：管材

GB/T 32791 铜及铜合金导电率涡流测试方法

GB/T 34505 铜及铜合金材料 室温拉伸试验方法

YS/T 347 铜及铜合金 平均晶粒度测定方法

YS/T 482 铜及铜合金分析方法 光电发射光谱法

YS/T 668 铜及铜合金理化检测取样方法

YS/T 999 铜及铜合金毛细管涡流探伤方法

3 术语和定义

GB/T 14811-2008确定的下列术语和定义适用于本文件。

3.1

热管 heat pipe

以毛细结构的抽吸作用来驱动工质循环流动的蒸发、冷凝传热装置。

[GB/T 14811-2008，定义2.1.1]

3.2

低温热管 low temperature heat pipe

工作温度在200K~550K的热管。

[GB/T 14811-2008，定义2.3.3]

3.3

中温热管 medium temperature heat pipe

工作温度在550K~750K的热管。

[GB/T 14811-2008，定义2.3.2]

3.4

管壳 container

包容（与铜相容的）管芯和工质的壳体。

[改写GB/T 14811-2008，定义2.1.4]

4 分类和标记

4.1产品分类

管材的牌号、代号、状态和规格应符合表1的规定。

表1 管材的牌号、代号、状态和规格

| 牌号 | 代号 | 状态 | 种类 | 规格/mm |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 外径 | 壁厚 | 底壁厚 | 长度 |
| TU00 TU0 TU1 TU2 TAg0.1 TP1 | C10100 T10130 T10150 T10180 T10530 C12000 | 硬(H04) 3/4硬(H03) 1/2硬(H02) | 直管 | 内沟槽 | 3~16 | — | 0.20~0.75 | 150~8000 |
|  |  |  |  | 光壁 | 1.5~50 | 0.05~6.00 | — |  |
|  |  | 轻退火(O50) | 盘管 | 内沟槽 | 3~16 | — | 0.20~0.75 | ≥15000 |
|  |  |  |  | 光壁 | 3~22 | 0.25~2.00 | — |  |
| B5 BFe10-1-1 | T70380 T70590 | 硬(H04) | 直管 | 内沟槽 | 3~16 | — | 0.20~0.75 | 150~8000 |
|  |  |  |  | 光壁 | 1.5~50 | 0.05~6.00 | — |  |
| B5 BFe10-1-1 BFe30-1-1 | T70380 T70590 T71510 | 1/2硬(H02) | 直管 | 内沟槽 | 3~16 | — | 0.20~0.75 | 150~8000 |
|  |  |  |  | 光壁 | 1.5~50 | 0.05~6.00 | — |  |
|  |  | 软化退火(O60) | 盘管 | 内沟槽 | 3~16 | — | 0.20~0.75 | ≥15000 |
|  |  |  |  | 光壁 | 3~22 | 0.25~2.00 | — |  |
| 注：经供需双方协商可供应其他牌号规格形状的管材。 |

D—外径；

d—内径；

TW—底壁厚；

TWT—总壁厚；

H—齿高；

W—槽底宽；

n—沟槽数；

α—齿顶角；

β—螺旋角。

图1 内沟槽管示意图

4.2 产品标记

产品标记按产品名称、标准编号、牌号（或代号）、状态、规格的顺序表示。标记示例如下：

示例1：用TUI制造、供应状态为硬态(H04)、外径为8.00mm、壁厚为0.70mm、长度为5800mm的光壁直管标记为：

光壁直管GB/T 26302-TU1 H04-Φ8.00×0.70×5800

或 光壁直管GB/T 26302-T10150 H04-Φ8.00×0.70×5800

示例2：用TU0制造、供应状态为轻退火(O50)、外径为6.00mm、壁厚为0.50mm的光壁盘管标记为：

光壁盘管GB/T 26302-TU0 O50-Φ6.00×0.50

或 光壁盘管GB/T 26302-T10130 O50-Φ6.00×0.50

示例3：用TU2制造、供应状态为半硬态(H02)、外径为8.00mm、底壁厚为0.30mm、齿高为0.20mm、槽底宽为0.25m、齿顶角5°、螺旋角为0°、沟槽数为70条,、长度为3500mm的内沟槽直管标记为：

内沟槽直管 GB/T 26302-TU2 H02-Φ8.00×0.30×0.20×0.25-5-0/70×3500

或 内沟槽直管GB/T 26302-T10180 H02-Φ8.00×0.30×0.20×0.25-5-0/70×3500

示例4：用TP1制造、供应状态为轻退火(O50)、外径为6.00mm、底壁厚为0.25mm、齿高为0.20mm、槽底宽为0.16m、齿顶角5°、螺旋角为2°、沟槽数为50条的内沟槽盘管标记为：

内沟槽盘管 GB/T 26302-TP1 O50-Φ6.00×0.25×0.20×0.16-5-2/50

或 内沟槽盘管GB/T 26302-C12000 O50-Φ6.00×0.25×0.20×0.16-5-2/50

5要求

5.1 化学成分

管材的化学成分应符合GB/T 5231中相应牌号的规定。

5.2尺寸及允许偏差

5.2.1光壁管材尺寸及其允许偏差

光壁管材尺寸及其允许偏差应符合表2、表3的规定。

表2光壁管材外径允许偏差

| 外径/mm | 外径允许偏差a/mm | 外径/mm | 外径允许偏差a/mm |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 普通级 | 高精级 |  | 普通级 | 高精级 |
| 1.5~2 | ±0.03 | ±0.02 | ＞5~15 | ±0.05 | ±0.04 |
| ＞2~3 | ±0.04 | ±0.03 | ＞15~25 | ±0.07 | ±0.05 |
| ＞3~5 | ±0.04 | ±0.03 | ＞25~50 | ±0.10 | ±0.06 |
| a当要求外径允许偏差仅为“＋”或“－”单向偏差时，其值为表中数值的2倍。 |

表3光壁管材壁厚允许偏差

| 壁厚/mm | 外径/mm |
| --- | --- |
|  | 1.5~3 | ＞3~5 | ＞5~15 | ＞15~25 | ＞25~50 |
|  | 壁厚允许偏差a/% |
|  | 普 通 级 | 高 精 级 | 普 通 级 | 高 精 级 | 普 通 级 | 高 精 级 | 普 通 级 | 高 精 级 | 普 通 级 | 高 精 级 |
| 0.05~0.15 | ±15 | ±13 | ±15 | ±13 | ±15 | ±13 | — | — | — | — |
| ＞0.15~0.25 | ±15 | ±13 | ±15 | ±13 | ±15 | ±13 | — | — | — | — |
| ＞0.25~0.4 | ±12 | ±10 | ±12 | ±10 | ±12 | ±10 | ±12 | ±10 | — | — |
| ＞0.4~0.6 | ±12 | ±10 | ±12 | ±10 | ±12 | ±10 | ±12 | ±10 | ±12 | ±10 |
| ＞0.6~0.8 | ±12 | ±9 | ±12 | ±9 | ±12 | ±9 | ±12 | ±9 | ±12 | ±10 |
| ＞0.8~1.5 | ±12 | ±7 | ±12 | ±7 | ±12 | ±7 | ±12 | ±7 | ±12 | ±8 |
| ＞1.5~2.0 | — | — | ±10 | ±5 | ±10 | ±5 | ±10 | ±6 | ±10 | ±6 |
| ＞2.0~3.0 | — | — | ±10 | ±5 | ±10 | ±5 | ±10 | ±5 | ±10 | ±6 |
| ＞3.0~4.0 | — | — | — | — | — | — | ±10 | ±5 | ±10 | ±5 |
| ＞4.0~6.0 | — | — | — | — | — | — | ±10 | ±5 | ±10 | ±5 |
| a当要求壁厚允许偏差仅为“＋”或“－”单向偏差时，其值为表中数值的2倍；超出范围的壁厚允许偏差由供需双方协商确定。 |

5.2.2 内沟槽管材外径、沟槽参数的允许偏差

内沟槽管材外径、沟槽参数的允许偏差应符合表4的规定。

表4  内沟槽管材外径、沟槽参数的允许偏差

| 名称 | 尺寸 | 允许偏差 |
| --- | --- | --- |
| 平均外径 D/mm | 3≤D＜7 | ±0.03 |
|  | 7≤D＜10 | ±0.04 |
|  | 10≤D＜12 | ±0.05 |
|  | 12≤D＜16 | ±0.06 |
| 底壁厚 TW/mm | 0.20~0.40 | ±0.03 |
|  | ＞0.40~0.75 | ±0.05 |
| 齿高 H/mm | 0.10~0.20 | ±0.02 |
|  | ＞0.20 | ±0.03 |
| 总壁厚 TWT/mm | 0.30~0.50 | ±0.04 |
|  | ＞0.50 | ±0.05 |
| 齿顶角 α/(°) | 5~10 | ±5 |
|  | ＞10 | ±8 |
| 螺旋角 β(°) | 0~5 | ±2 |

5.2.3 长度及其允许偏差

定尺或倍尺长度的直管，其长度允许偏差应符合表5的规定。倍尺长度的管材应在单位倍尺长度上加入锯切分段为5 mm的锯切量。

表5 直管长度允许偏差

| 长度/mm | 允许偏差/mm |
| --- | --- |
| ≤600 | +2 0 |
| ＞600~2000 | +3 0 |
| ＞2000~4000 | +5 0 |
| ＞4000~8000 | +8 0 |

5.2.4 直度

硬（H04）状态的直管的直度应符合表6的规定。

表6硬（H04）状态直管的直度

| 长度/mm | 最大弧深/mm |
| --- | --- |
| ≤1000 | 3 |
| ＞1000~2000 | 4 |
| ＞2000~2500 | 8 |
| ＞2500~3000 | 12 |
| ＞3000~8000 | 在全长任意3000长的直度最大弧深为12 |

5.2.5切斜度

管材端部应锯切平整（检验端口的断面可保留）。切口在不使长度超出其允许偏差的条件下，管材的切斜度应符合表7的规定。

表7 管材切斜度

| 外径/mm | 切斜度 |
| --- | --- |
| ≤16 | ≤0.40mm |
| ＞16~50 | ≤公称外径的2.5% |

5.2.6圆度

硬（H04）状态的圆形直管，其圆度应符合表8的规定。

表8 硬（H04）状态圆形直管的圆度

| 公称壁厚和公称外径之比 | 圆度/mm |
| --- | --- |
|  | 普通级 | 高精级 |
| 0.01~0.03 | ≤外径的3% | ≤外径的1.5% |
| ＞0.03~0.05 | ≤外径的2% | ≤外径的1% |
| ＞0.05~0.10 | ≤外径的1.5%或0.10(取较大者) | ≤外径的0.8%或0.05(取较大者) |
| ＞0.10 | ≤外径的1.5%或0.10(取较大者) | ≤外径的0.7%或0.05(取较大者) |

5.3力学性能

管材的室温力学性能应符合表9的规定。

表9 力学性能

| 牌号 | 代号 | 状态 | 抗拉强度Rm MPa | 规定塑性延伸强度RP0.2/MPa | 断后伸长率A % | 维氏硬度a HV |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TU00 TU0 TU1 TU2 | C10100 T10130 T10150 T10180 | 轻退火(O50) | ≥220 | 40~120 | ≥40 | 40~65 |
|  |  | 1/2硬(H02) | ≥250 | ≥185 | ≥7 | 70~120 |
|  |  | 3/4硬(H03) | ≥295 | ≥210 | — | 75~125 |
|  |  | 硬(H04) | ≥315 | ≥270 | — | 85~140 |
| TAg0.1 TP1 | T10530 C12000 | 轻退火(O50) | ≥205 | 实测 | ≥40 | 45~75 |
|  |  | 1/2硬(H02) | ≥250 | 实测 | ≥20 | 70~100 |
|  |  | 3/4硬(H03) | ≥290 | 实测 | — | 75~110 |
|  |  | 硬(H04) | ≥315 | 实测 | — | 75~120 |
| B5 BFe10-1-1 | T70380 T70590 | 软化退火(O60) | ≥290 | 实测 | ≥30 | 75~110 |
|  |  | 1/2硬(H02) | ≥310 | 实测 | ≥12 | ≥95 |
|  |  | 硬(H04) | ≥480 | 实测 | ≥8 | ≥110 |
| BFe30-1-1 | T71510 | 软化退火(O60) | ≥370 | 实测 | ≥35 | 70~115 |
|  |  | 1/2硬(H02) | ≥480 | 实测 | ≥12 | ≥130 |
| a维氏硬度的试验力由供需双方协商确定，软化退火（O60）状态的维氏硬度试验仅适用于壁厚≥0.5mm的管材。 |

5.4工艺性能

5.4.1 扩口试验

轻退火（O50）状态和软化退火（O60）状态的管材可进行扩口试验，采用60°的冲锥，扩口率不小于30%，扩口后试样不应产生肉眼可见的裂纹或裂口。

5.4.2 压扁试验

轻退火（O50）状态和软化退火（O60）状态的管材可进行压扁试验，压至两壁间距离等于壁厚，试样不应产生肉眼可看见的裂纹或裂口。

5.5导电率

牌号为TU00（C10100）、TU0（T10130）、TU1（T10150）、TU2（T10180）无氧铜管材的导电率应符合表10的规定。其他牌号管材的导电率由供需双方协商确定。

表10 管材的导电率

| 牌号 | 代号 | 状态 | 导电率IACS/% |
| --- | --- | --- | --- |
| TU00 TU0 TU1 TU2 | C10100 T10130 T10150 T10180 | 轻退火(O50) | ≥100 |
|  |  | 硬态(H04) 3/4硬(H03) 1/2硬(H02) | ≥98 |

5.6晶粒度

轻退火（O50）状态，牌号为TU00（C10100）、TU0（T10130）、TU1（T10150）、TU2（T10180）无氧铜管材的平均晶粒度应为0.020mm~0.040mm。

5.7氢脆试验

牌号为TU00（C10100）、TU0（T10130）、TU1（T10150）、TU2（T10180）无氧铜管材可进行氢脆试验。试验采用闭合弯曲法，弯曲后试样的外侧面不应出现裂纹。

5.8涡流探伤

管材应进行涡流探伤试验。当管材外径≤3mm时，其人工标准缺陷应符合YS/T 999 的相关规定；当管材外径＞3mm时，其人工标准缺陷应符合GB/T 5248 的相关规定。

5.9油分

O50状态和O60状态管材可进行内表油分检测，检测结果应≤5 mg/m2。

经过清洗和干燥后供货的硬态（H04）、3/4硬（H03）、1/2硬（H02）管材内表油分由供需双方协商确定。

5.10表面质量

管材表面应光滑、清洁，不应有影响使用的有害缺陷。

6 试验方法

6.1化学成分

管材的化学成分的分析按照GB/T 5121（所有部分）或YS/T 482的规定进行，仲裁时按GB/T 5121（所有部分）的规定进行。

6.2尺寸测量

管材的外形尺寸及其允许偏差测量方法应按照GB/T 26303.1的规定进行。

6.3 力学性能

管材的拉伸试验按GB/T 34505的规定进行，其拉伸试样按照GB/T 34505中全截面试样规定进行。

管材的维氏硬度按GB/T 4340.1的规定进行。

6.4扩口试验

管材的扩口试验按GB/T 242的规定进行。

6.5 压扁试验

管材的压扁试验按GB/T 246的规定进行。

6.6 导电率

管材的导电率试验按照GB/T 351或GB/T32791的规定进行，仲裁时按GB/T 351的规定进行。

6.7晶粒度

管材的晶粒度检验按照YS/T 347规定进行。

6.8氢脆检验

无氧铜管材的氢脆检验按照GB/T 23606中的闭合弯曲法进行，仲裁时按照GB/T 23606中的反复弯曲法进行，弯曲次数不少于6次。

6.9涡流探伤

外径≤3mm的管材涡流探伤方法按YS/T 999规定进行；外径＞3mm的管材涡流探伤方法按GB/T 5248规定进行。

6.10油分

O50状态和O60状态管材退火态管材的油分检验应按照GB/T 17791-2017附录B规定进行。

6.11表面质量

管材的表面质量采用目视检查方法。

7 检验规则

7.1检查与验收

7.1.1管材应由供方技术监督部门进行检验，保证产品质量符合本标准及合同(或订货单)的规定，并填写质量证明书。

7.1.2需方对收到的产品，按本标准的规定进行检验，检验结果与本标准及合同(或订货单)的规定不符时，应以书面形式向供方提出，由供需双方协商解决。属于表面质量及尺寸偏差的异议，应在收到产品之日起一个月内提出。如需仲裁，应由供需双方共同协商进行。

7.2组批

管材应成批提交验收，每批应由同一牌号、状态和规格的管材组成。外径≤3mm的管材每批重量应不大于500kg，外径＞3mm的管材每批重量应不大于5000 kg。

7.3检验项目

管材的出厂检验和型式检验项目应符合表11的规定

表11  检验项目

| 序号 | 检验项目 | 出厂检验项目 | 型式检验项目 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 化学成分 | √ | √ |
| 2 | 外形尺寸 | √ | √ |
| 3 | 尺寸偏差 | √ | √ |
| 4 | 拉伸试验 | √ | √ |
| 5 | 维氏硬度 | × | √ |
| 6 | 扩口试验 | × | √ |
| 7 | 压扁试验 | × | √ |
| 8 | 导电率 | × | √ |
| 9 | 晶粒度 | √ | √ |
| 10 | 氢脆试验 | × | √ |
| 11 | 涡流探伤 | √ | √ |
| 12 | 油分 | × | √ |
| 13 | 表面质量 | √ | √ |
| 注：表中“√”表示“检验项目”；“×” 表示“非检验项目”。 |

7.3.1 出厂检验

拉伸试验和硬度试验任选其一，未在合同中注明时，进行拉伸试验。

当选择拉伸试验时，如需方有要求硬度试验并在合同中注明时，还应进行硬度试验，硬度试验结果仅供参考；当选择硬度试验时，如需方有要求拉伸试验并在合同中注明时，还应进行拉伸试验，拉伸试验结果仅供参考。

需方有要求并在合同中注明时，还应进行工艺性能（扩口试验或压扁试验）、导电率、氢脆试验及油分的检验。

7.3.2 型式检验

有下列情况之一者，产品需要进行全部试验项目的型式检验。

a) 新产品或老产品转厂的试制定型鉴定；

b) 正常生产时，每年进行一次型式检验；

c) 产品的原料、工艺有较大改变，可能影响产品性能时；

d) 产品停产后，恢复生产时；

e) 出厂检验结果与上次型式检验有较大差异时；

f) 国家质量监督机构提出进行型式检验的要求时。

7.4 取样

管材取样应符合表12的规定。取样方法按YS/T 668的规定进行。

表12 取样

| 序号 | 检验项目 | 取样规定 | 要求的 章条号 | 试验方法 的章条号 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 化学成分a | 供方每熔次取1个试样，需方每批任取1个试样。 | 5.1 | 6.1 |
| 2 | 尺寸及其允许偏差 | 按照GB/T 2828.1规定取样，一般检验水平Ⅱ，接收质量限AQL=2.5或供需双方协商。 | 5.2 | 6.2 |
| 3 | 力学性能 | 每批任取2根（盘）、每根（盘）取1个试样。 | 5.3 | 6.3 |
| 4 | 工艺性能 | 扩口试验 | 每批任取2根（盘）、每根（盘）取1个试样。 | 5.4 | 6.4 |
| 5 |  | 压扁试验 |  | 5.4 | 6.5 |
| 6 | 导电率 | 每批任取2根（盘）、每根（盘）取1个试样。 | 5.5 | 6.6 |
| 7 | 晶粒度 | 每批任取2根（盘）、每根（盘）取1个试样。 | 5.6 | 6.7 |
| 8 | 氢脆试验 | 每批任取2根（盘）、每根（盘）取1个试样。 | 5.7 | 6.8 |
| 9 | 涡流探伤 | 逐根（盘）检验。 | 5.8 | 6.9 |
| 10 | 油分 | 每批任取2根（盘）、每根（盘）取1个试样。 | 5.9 | 6.10 |
| 11 | 表面质量 | 按照GB/T 2828.1规定取样，一般检验水平Ⅱ，接收质量限AQL=2.5或供需双方协商 | 5.10 | 6.11 |
| aTU00、TU0、TU1、TU2无氧铜的含氧量取样，应在成品批中加取，每批（盘）任取1根。 |

7.5 检验结果的判定

检验结果的数值按GB/T 8170 的规定进行修约，并采用修约值比较法判定。检验结果的判定按表13规定进行。

表13 检验结果判定

| 序号 | 检验项目 | 判定方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 化学成分 | 如出现不合格，判定判该批管材不合格。 |
| 2 | 尺寸及允许偏差 | 如出现不合格时，按根（盘）判不合格。每批中不合格件数超出接收质量限时判整批不合格，或由供方逐根（盘）检验，合格者交货。 |
| 3 | 力学性能 | 如出现试验结果不合格时，应从该批管材(包括原检验不合格的管材)中取双倍试样进行该不合格项目的重复试验，重复试验结果全部合格，则判整批管材合格。若重复试验结果仍有试样不合格，则判该批管材不合格，或由供方逐根（盘）检验，合格者交货。 |
| 4 | 工艺性能 | 扩口试验 |  |
| 5 |  | 压扁试验 |  |
| 6 | 导电率 |  |
| 7 | 晶粒度 |  |
| 8 | 氢脆试验 | 牌号为TU00（C10100）、TU0（T10130）、TU1（T10150）、TU2（T10180）无氧铜管材氢脆试验如出现不合格，判该批管材不合格。 |
| 9 | 涡流探伤 | 如出现试验结果不合格时，判单根（盘）管材不合格。 |
| 10 | 油分 | 如出现试验结果不合格时，应从该批管材(包括原检验不合格的管材)中取双倍试样进行重复试验，重复试验结果全部合格，则判整批管材合格。若重复试验结果仍有试样不合格，则判该批管材不合格，或由供方逐根（盘）检验，合格者交货。 |
| 11 | 表面质量 | 不合格时，按根（盘）判不合格。每批中不合格件数超出接收质量限时判整批不合格，或由供方逐根（盘）检验，合格者交货。 |
| 注：当出现其他缺陷时，该批管材由供需双方协商解决。 |

8 标志、包装、运输、贮存和质量证明书

8.1 标志

8.1.1 产品标志

在检验合格的管材的标签上应标注如下标志：

a) 供方技术监督部门的检印；

b) 合金牌号；

c) 规格；

d) 供应状态；

e) 批号；

f) 生产日期；

g) 缺陷数（盘管）；

h) 净重；

i) 执行标准；

j) 其他。

8.1.2 包装箱标志

管材的包装箱标志应符合GB/T 8888的规定。

8.2包装、运输、贮存及质量证明书

8.2.1管材的包装、运输、贮存及质量证明书应符合GB/T 8888的规定。

8.2.2包装方式有特殊要求时由供需双方协商确定。

9 订货单（或合同）内容

订购本标准所列材料的订货单（或合同）内应包括下列内容：

a) 产品名称；

b) 牌号；

c) 状态；

d) 规格（定尺或倍尺长度的管材应在合同中注明，否则按照盘管形态交货）；

e) 精度等级（普通级或高精级）（精度等级要求应在合同中注明，否则按照普通级供货）；

f) 重量或根（盘）数；

g) 拉伸试验或硬度试验（任选其一）；

h) 工艺性能（有要求时）；

i）导电率（有要求时）；

j）油分（有要求时）；

k) 氢脆试验（有要求时）；

k) 本标准编号；

l）其他。