ICS 77.150.99

H 64

中国有色金属工业协会标准

T/CNIA

YS

T/CNIA XXXX—20XX

钛及钛合金精密铸造用氧化锆

Zirconium oxide for precision casting of titanium and titanium alloy

（送审稿）

××××-××-××发布

××××-××-××实施

| 中国有色金属工业协会 中国有色金属学会 | 发布 |
| --- | --- |

- 前    言

本标准按照GB/T 1.1-2009给出的规则起草的。

本标准由全国有色金属标准化技术委员会（SAC/TC243）提出并归口。

本标准起草单位：宝钛集团有限公司、宝鸡钛业股份有限公司、有色金属技术经济研究院。

本标准主要起草人：胡志杰、冯军宁、张江峰、王磊华、马忠贤、解晨、白智辉、冯永琦、高颀、贾栓孝。

- 钛及钛合金精密铸造用氧化锆

  - 范围

本标准规定了钛及钛合金精密铸造用氧化锆的技术要求、试验方法、检验规则和标志、包装、运输、贮存及质量证明书与订货单（或合同）内容。

本标准适用于钛及钛合金精密铸造用氧化锆(以下简称产品)。

  - 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 1480  金属粉末 干筛分法测定粒度

GB/T 4984  含锆耐火材料化学分析方法

GB/T 21114  耐火材料X射线荧光光谱化学分析-熔铸玻璃片发

GB/T 26563-2011  电熔氧化锆

  - 技术要求

    - 牌号、状态

产品的牌号和状态应符合表1的规定。

表1 牌号、规格

| 牌号 | 状态 |
| --- | --- |
| PYZ-1、PYZ-2、PYZ-3 | 粉、砂 |

    - 化学成分

- 产品的化学成分应符合表2的规定。

表2 化学成分                              质量分数/%

| 牌号 | （Zr+Hf）O2 | Al2O3 | SiO2 | Fe2O3 | TiO2 | CaO | MgO | Y2O3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PYZ-1 | 余量 | ≤0.10 | ≤0.20 | ≤0.10 | ≤0.10 | 0～0.50 | 0～0.50 | 0.5～3 |
| PYZ-2 | 余量 | ≤0.40 | ≤0.40 | ≤0.10 | ≤0.20 | 0～0.50 | 0～0.50 | 7～9 |
| PYZ-3 | 余量 | ≤0.60 | ≤0.60 | ≤0.15 | ≤0.25 | 0～0.50 | 0～0.50 | 7～9 |

    - 粒度

- 产品的粒度应满足需方的订货要求。

    - 外观质量

- 产品表面应洁净，外观呈淡黄色或白色。不允许有目视可见的其他金属和非金属夹杂物。

  - 检验方法

    - 化学成分分析按GB/T 4984或GB/T 21114的规定进行，其中三氧化二钇含量的测定也可按GB/T 26563-2011中附录A的规定进行；化学成分仲裁分析按GB/T 4984的规定进行。

    - 粒度检验按GB/T 1480或用相应精度的量具进行。

    - 外观质量用目视检验。

  - 检验规则

    - 检查和验收

- 5.1.1 产品应由供方质量监督部门进行检验，保证产品质量符合本标准的规定，并填写质量证明书。

- 5.1.2 需方应对收到的产品按本标准的规定进行复验。复验结果与本标准或订货单（或合同）的规定不符时，应以书面形式向供方提出，由供需双方协商解决。属于粒度及外观质量的异议，应在收到产品之日起一个月内提出，属于其他性能的异议，应在收到产品之日起三个月内提出。如需仲裁，仲裁取样应由供需双方共同进行。

    - 组批

产品应成批提交验收，每批应由同一牌号、同一生产工艺、同一状态（粒度范围）的产品组成，批重应不大于1000kg。

    - 检验项目及取样规则

- 产品应逐批进行验收，产品的检验项目及取样规定应符合表3的规定。

表3 检验项目、取样位置及数量

| 检验项目 | 取样规定 | 要求的章条号 | 试验方法的章条号 |
| --- | --- | --- | --- |
| 化学成分 | 从同批每一桶产品的中心及周围均匀分布的3个点分别取4个试样，将同批各桶所取的试样混合均匀，筛后用四分法缩分至不少于500g重量分析其化学成分。 | 3.2 | 4.1 |
| 粒度 | 逐批 | 3.3 | 4.2 |
| 外观质量 | 逐批 | 3.4 | 4.3 |

    - 检验结果判定

      - 化学成分分析结果中有试样不合格时,应从同批产品中重新抽取两倍数量的试样，对不合格项进行重复试验，试验结果全部合格，判该批产品合格；若重复试验结果仍有不合格，则判该批产品不合格。

      - 粒度、外观质量检验不合格时，判该批产品不合格。

  - 标志、包装、运输、贮存及质量证明书

    - 标志

产品应成桶包装，每个包装桶上应注明：

- 供方质量监督部门印记；

- 合金牌号；

- 批号；

- 状态及粒度范围；

- 净重；

- 本标准编号。

    - 包装、运输、贮存

      - 产品应使用铁桶或塑料桶包装，内衬塑料袋，每桶净重25kg～100kg。

      - 产品在运输时应防止潮湿，避免剧烈振动、碰撞。

      - 产品应贮存于通风、干燥的仓库内，不得与酸、碱性介质混放。

    - 质量证明书

每批产品应附有质量证明书，其上应注明：

- 产品牌号；

- 批号；

- 状态及粒度范围；

- 净重；

- 各项分析检验结果及技术监督部门印记；

- 生产（或包装）日期；

- 本标准编号。

  - 订货单（或合同）内容

产品的订货单（或合同）上应注明以下要求：

- 产品牌号；

- 产品的状态（粉或砂）及粒度范围；

- 本标准编号；

- 本标准以外其他要求。