ICS

H

T/CNIA

中国有色金属工业协会标准

T/CNIA XXXX-201X

小粒度钼铁压球

Small grain molybdenum iron ball

（送审稿）

2019-xx-xx实施

2019-xx-xx发布

中 国 有 色 金 属 工 业 协 会

发布

# 前    言

本标准按照GB/T 1.1-2009给出的规则起草。

本标准由全国有色金属标准化技术委员会（SAC/TC 243）提出并归口。

本标准负责起草单位：金堆城钼业股份有限公司。

本标准主要起草人：

# 小粒度钼铁压球

# 1 范围

本标准规定了小粒度钼铁压球的要求、试验方法、检验规则、包装、贮存、运输和订货单内容（或合同等）等。

本标准适用于炼钢、铸造或钼基合金材料中作为钼元素添加剂的小粒度钼铁压球。

2  规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 3650  铁合金验收，包装，贮运，标志和质量证明书一般规定

GB/T 4010  铁合金化学分析用试样的采取及制备

GB/T 5059 （所有部分）钼铁化学分析方法

GB/T 7314  金属材料  室温压缩试验方法

GB/T 13247 铁合金产品粒度的取样和检测方法

3  要求

3.1分类

产品根据Mo含量的不同，分为FeMo60、FeMo55两个牌号。

3.2化学成分

产品化学成分应符合表1规定。

表1                 质量分数/%

| 牌 号 | 化学成分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Mo（不小于） | C | S |  | P |  | Si | Cu | Sn | Sb |  |
|  |  | 不 大 于 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| FeMo60 | 60 | 0.2 |  | 0.1 |  | 0.05 | 1.0 | 0.5 | 0.04 |  | 0.04 |
| FeMo55 | 55 | 0.25 |  | 0.1 |  | 0.05 | 1.5 | 0.5 | 0.05 |  | 0.05 |

3.3粒度

产品以块状或粒状交货，粒度应符合表2的规定。

表2

| 3.4抗压强度 粒度组别 | 粒度/mm | 粒度偏差（质量分数）/% |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 筛上物 | 筛下物 |
| 1 | 20～50 | ≤5 | ≤5 |

产品抗压强度δ≥50MN/m2。每块重量50g～150g。

4  试验方法

4.1 化学成分

产品化学成分按照GB/T 5059(所有部分)的规定进行。

4.2 粒度

产品粒度的测定按GB/T 13247的规定进行。

4.3 抗压强度

产品抗压强度的测定按GB/T 7314的规定进行。

5  检验规则

5.1  检查和验收

5.1.1  产品应由供方质量检验部门进行检验，产品应符合本标准（或订货合同）规定，并填写质量证明书。

5.1.2  需方应对收到的产品按本标准的规定进行检验。如检验结果与本标准（或订货合同）的规定不符时，应在收到产品之日起，30天内向供方提出，由供需双方协商解决。如需仲裁，仲裁物料应不少于该批产品的60%，仲裁取样在货物存放地由供需双方共同进行，仲裁机构由供需双方共同商定。

5.2  组批

产品应成批提交验收。每批由同一炉或同一级别的产品组成。每批重量不大于10t,每批产品中钼含量的极差不应大于2％。

5.3  检验项目

每批产品均应进行化学成分、粒度、抗压强度的检验。

5.4  取样和制样

产品的取、制样按GB/T 4010的规定进行。

5.5  检验结果判定

5.5.1 检验结果的数值修约和判定按GB/T 8170的规定进行。

5.5.2产品的化学成分检验结果不合格时，则从同一批产品中加倍取样，对不合格项目进行重复检验，

如仍有一个检验结果不合格时，则判该批为不合格。

5.5.3粒度不符合本标准规定时，判该批不合格。

5.5.4抗压强度检验结果不合格时，允许加倍取样重复试验，重复试验仍有一个结果不合格时，判该批产品不合格。

6  包装、标志、贮存和运输

6.1  包装

产品采用铁桶或袋式包装。桶装每桶净重100kg,袋装每袋净重1000kg。

6.2  标志、贮存、运输和质量证明书

产品的标志、贮存、运输和质量证明书应符合GB/T 3650的规定。

7  订货单（或合同）内容

订货单（或合同）应包括下列内容：

a)  产品名称；

b)  产品牌号；

c)  要求；

d)  产品净重；

e)  本标准编号；

f)  其他。