《硬质合金 显微组织的金相测定 第3部分：Ti（C,N）和WC立方碳化物基硬质合金显微组织的金相测定》

国家标准编制说明

- 工作简况

- 任务来源

根据国家标准化管理委员会《国家标准委关于下达2018年第二批国家标准制修订计划的通知》（国标委综合[2018]41号）文及全国有色金属标准化技术委员会《关于转发2019年第一批有色金属国家、行业、协会标准制（修）订项目计划的通知》（有色标委［2019］10号）文的要求，由厦门金鹭特种合金有限公司负责修订国家标准《第3部分：Ti（C,N）和WC/立方结构碳化物类硬质合金的显微组织结构的金相测定》，该项目编号为20184704-T-610。按计划要求，本部分完成时间为2020年。

- 《硬质合金 显微组织的金相测定 第3部分：Ti（C,N）和WC/立方结构碳化物类硬质合金的显微组织结构的金相测定》简介

硬质合金的显微组织的金相测定是判断硬质合金内部质量好坏的关键指标之一。本部分规定了仅使用光学或电子显微镜来测定Ti(C,N)类硬质合金和包含其他立方相的WC/Co类硬质合金显微结构的金相测定方法。此方法主要用于烧结后的硬质合金（烧结碳化物硬质合金或金属陶瓷），此种合金的主要硬质相为无机碳化物和氮化物。此方法使用截线法来测定晶粒的尺寸和分布。

GB/T 3488《硬质合金 显微组织的金相测定》分为四个部分：

——第1部分：金相照片和描述；

——第2部分：WC晶粒尺寸的测量；

——第3部分：Ti（C,N）和WC/立方结构碳化物类硬质合金的显微组织结构的金相测定；

——第4部分：孔隙度、渗碳相和η相组成的描述。

本部分为GB/T 3488的第3部分，本部分使用翻译法等同采用ISO 4499-3：2016 《硬质合金 显微结构的金相测定 第3部分：Ti（N,C）、WC/立方碳化物类硬质合金显微结构的金相测定》。本部分为新增的全新内容，很好得补充了老标准的不足之处，且对统一行业内检测方法和判断方法将起着重要的指导作用，对我国总体硬质合金质量的提高有一定的帮助。

- 起草单位情况和主要工作过程

    - 起草单位情况

厦门金鹭特种合金有限公司是享誉国际的钨粉末、硬质合金及精密刀具制造综合企业。具备年产9000吨/钨粉、碳化钨粉、4000吨合金棒材、1000吨矿用合金、800万支硬质合金整体刀具、4000万支PCB硬质合金微型刀具和1200万片数控切削刀片的综合生产规模。厦门金鹭特种合金有限公司通过不断的自主创新和科技进步，先后自主实施了包括国家科技攻关计划、国家重点火炬计划、国家重点新产品在内的21项国家级科技计划和2项国家重点技改工程，完成省、市及企业级技术课题300多项，研制和开发出一批具有自主知识产权的先进设备、工艺技术和产品，申请专利109项（已获批66项），形成了一系列具有自主知识产权的钨粉、碳化钨粉、硬质合金材及其精密刀具专有制造技术。

厦门金鹭特种合金有限公司近几年参与国家标准制修订情况：于2011年负责制定了《碳化钨粉安全生产规程》强制性国家标准；于2012～13年负责制定了《硬质合金显微组织金相测定-第1部分 金相照片和描述》国家标准；于2014年负责制定了《硬质合金 孔隙度和非化合碳的金相测定》和《硬质合金横向断裂强度测定方法》两项国家标准；于2015年负责制定了《硬质合金矫顽磁力测定方法》和《微晶硬质合金棒材》两项国家标准；于2016年负责制定了《硬质合金 显微组织的金相测定 第二部分:WC晶粒尺寸的测量》；于2017年负责制定了《带圆角圆孔固定的硬质合金可转位刀片尺寸》；于2018年负责制定了《硬质合金圆棒毛坯》。

    - 主要工作过程

GB/T 3488-1983《硬质合金 显微组织的金相测定》发布至今已有近三十年，随着行业的进步、检测设备升级、对材料科学的认识不断深入有必要对其进行修订。新修订的GB/T 3488包含四部分，本部分为第3部分：Ti（N,C）、WC/立方碳化物类硬质合金显微结构的金相测定。

为作好本部分的制定工作，厦门金鹭特种合金有限公司成立了专门的《硬质合金 显微组织的金相测定 第3部分：Ti（N,C）、WC/立方碳化物类硬质合金显微结构的金相测定》国家标准制定工作组，通过技术查询、市场调查等方式对此标准进行了重新审查，对当前测试水平及质量水平进行了充分论证，于2019年6月形成了国家标准《硬质合金 显微组织的金相测定 第3部分：Ti（N,C）、WC/立方碳化物类硬质合金显微结构的金相测定》草案稿，并发送到业内相关企业征求意见。

- 标准的编制原则、标准的主要内容与论据

- 标准编制原则

    - 符合性

本着与时俱进、切合实际、促进科技进步、满足市场要求，获取最大社会综合效益的基本原则。本部分严格按照GB/T 1.1-2009《标准化工作导则第一部分：标准的结构与编写规则》编写。

    - 适用性

本部分在编制过程中，始终遵循满足用户需求、技术内容合理、检验方法可行的原则，充分考虑生产企业、使用单位及相关各方面的意见和建议。对国内生产企业的技术进步将产生积极的促进作用，并满足各方的使用需求。

    - 先进性

GB/T 3488-1983制定于1983年，随着我国硬质合金行业的不断发展，对其显微组织金相检测的要求也越来越高，为适应国内外生产企业和检测单位检测的需要，需对老国标进行修订。本部分为GB/T 3488第3部分，使用翻译法等同采用ISO 4499-3:2016，本部分为新增的全新内容，很好得补充了老标准的不足，且对统一行业内检测方法和判断方法起着重要的指导作用。

- 确定标准主要内容的论据

新修订的GB/T 3488包含四部分，本次修订内容为GB/T 3488 第3部分：Ti（N,C）、WC/立方碳化物类硬质合金显微结构的金相测定。本部分适用于使用光学或电子显微镜来测定Ti(C,N)类硬质合金和包含其他立方相的WC/Co类硬质合金显微结构的金相测定方法。

- 本部分修订稿与国际标准ISO 4499-3：2016的主要差异：

本部分修订稿使用翻译法等同采用ISO 4499-3：2016《硬质合金 显微组织的金相测定 第3部分：Ti（N,C）、WC/立方碳化物类硬质合金显微结构的金相测定》。为便于使用，做了下列编辑性修改：

——用“本部分”代替“本国际标准”；

——用小数点“.”代替作为小数点的逗号“，”；

——删除国际标准的前言。

- 本部分修订稿与老国标GB/T 3488-1983的主要差异：

本部分内容为全新内容，很好地补充了GB/T 3488-1983的不足。主要技术内容如下：

- 增加使用光学或电子显微镜来测定Ti(C,N)类硬质合金和包含其他立方相的WC/Co类硬质合金显微结构的金相测定方法；

- 增加如何辨别和测量相关特征的描述；

- 新增了使用截线法来测定晶粒的尺寸和分布的内容；

- 将原标准中与ISO 4499-3:2016有差异的部分修改为一致。

- 本部分业内企业验证过程：

2019年6月，厦门金鹭特种合金有限公司协同崇义章源钨业股份有限公司、广东省材料与加工研究所和广东省工业分析检测中心，对同一式样进行了测试验证，四方的测试结果如下。

表1  式样材料描述

| 材料描述 | WC-粘结相-立方碳化物 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 样品制备 | 机械研磨抛光机； 研磨阶段，分别使用600目和1800目砂盘进行研磨； 抛光阶段使用1μm金刚石，在抛光布上进行。 |  |  |
| 腐蚀方法和时间 | Murakami试剂，200ml水中含10g氢氧化钾和等质量分数的铁氰化钾； 在室温下，腐蚀1分钟。 |  |  |
| 图像描述 | 电镜照片1.jpg | 图像使用数量 4 |  |
| 存档 | 是 |  |  |
| 倍率 | ×6000 | 物镜数值孔径 |  |
| 校准证书 |  |  |  |

照片1                                   照片2

照片3                                   照片4

表2  厦门金鹭特种合金有限公司验证结果

| 晶粒尺寸测量报告 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 报告编号 | 1 | 日期 |  | 2019-06-25 |
| 单位 | 厦门金鹭特种合金有限公司 |  |  |  |
| 地址 | 福建省厦门市集美区天阳路52-60号 |  |  |  |
| 结 果 |  |  |  |  |
| 类别 | 截线数量 |  | 平均截距长度 |  |
| A：WC相 | 208 |  | 0.73μm |  |
| B：Co粘结相 | 222 |  | 0.39μm |  |
| C ：立方相 | 229 |  | 0.94μm |  |

表3  崇义章源钨业股份有限公司验证结果

| 晶粒尺寸测量报告 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 报告编号 | 1 | 日期 |  | 2019-07-01 |
| 单位 | 崇义章源钨业股份有限公司 |  |  |  |
| 地址 | 江西省赣州市崇义县横水镇塔下 |  |  |  |
| 结 果 |  |  |  |  |
| 类别 | 截线数量 |  | 平均截距长度 |  |
| A：WC相 | 366 |  | 0.79μm |  |
| B：Co粘结相 |  |  |  |  |
| C：立方相 | 374 |  | 0.97μm |  |

表4  广东省工业分析检测中心验证结果

| 晶粒尺寸测量报告 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 报告编号 | 1 | 日期 |  | 2019-07-01 |
| 单位 | 广东省工业分析检测中心 |  |  |  |
| 地址 | 广东省广州市天河区长兴路363号 |  |  |  |
| 结 果 |  |  |  |  |
| 类别 | 截线数量 |  | 平均截距长度 |  |
| A：WC相 | 236 |  | 0.8μm |  |
| B：Co粘结相 | 249 |  | 1.08μm |  |
| C：立方相 | 234 |  | 0.47μm |  |

表5  广东省材料与加工研究所验证结果

| 晶粒尺寸测量报告 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 报告编号 | 1 | 日期 |  | 2019-07-10 |
| 单位 | 广东省材料与加工研究所 |  |  |  |
| 地址 | 广州市天河区长兴路363号 |  |  |  |
| 结 果 |  |  |  |  |
| 类别 | 截线数量 |  | 平均截距长度 |  |
| A：WC相 | 202 |  | 0.62μm |  |
| B：Co粘结相 | 202 |  | 0.50μm |  |
| C：立方相 | 202 |  | 0.81μm |  |

编制小组调研了相关技术资料，收集、分析了近年来测试数据，总结了测试经验和教训，形成了相应的检测方法。标准对检测方法、所用设备、方法条件、试样、实验步骤、结果计算及实验报告等进行了详细表述。

- 标准水平分析

- 采用国际标准和国外先进标准的程度

本部分等同采用 ISO 4499-3:2016 《硬质合金 显微组织的金相测定第3部分：Ti（N,C）、WC/立方碳化物类硬质合金显微结构的金相测定》。

- 国际和国外同类标准水平的对比分析

本部分是根据我国实际检测情况制定的，等同采用 ISO 4499-3:2016 《硬质合金 显微组织的金相测定第3部分：Ti（N,C）、WC/立方碳化物类硬质合金显微结构的金相测定》，适合我国国情，标准简练、操作性强，其整体内容达到国际先进水平。

- 与现有标准及制订中的标准协调配套情况

本部分与现有制订中的标准无交叉重复。

- 涉及国内外专利及处置情况

本部分没有涉及国内外专利。

- 与有关的现行法律、法规和强制性国家标准的关系

本部分与有关的现行法律、法规和强制性国家标准具有一致性，无冲突之处。

- 重大分歧意见的处理经过和依据

无。

- 标准作为强制性或推荐性标准的建议

建议作为推荐性国家标准发布实施。

- 贯彻标准的要求和措施建议

无。

- 废止现行有关标准的建议

本部分发布后代替GB/T 3488-1983《硬质合金 显微组织的金相测定》。

- 其他应予说明的事项

无。

- 预期效果

本部分的修订实施有利于提高硬质合金显微组织的金相测定的测量准确度、可比性、一致性。修订后的标准充分反映了当前国内各生产企业的检测技术水平，便于生产，宜于应用。

《硬质合金 显微组织的金相测定 第3部分》标准编制组

2019-07-12