前    言

本标准是按照GB/T 1.1-2009给出的规则起草的。

本标准由中国有色金属工业协会提出。

本标准由全国有色金属标准化技术委员会（SAC/TC243）归口。

本标准负责起草单位：株洲硬质合金集团有限公司。

本标准主要起草人：

硬质合金螺旋孔棒材

范围

本标准规定了硬质合金螺旋孔棒材的要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输、储存及订货单（或合同）内容等。

本标准适用于加工带内冷孔钻头切削工具用硬质合金螺旋孔棒材。

规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 1800.2  产品几何技术规范(GPS) 极限与配合 第2部分:标准公差等级和孔、轴极限偏差表

GB/T 5242    硬质合金制品检验规则与试验方法

GB/T 5243    硬质合金制品的标志、包装、运输和贮存

分类与示意图

3.1分类

硬质合金螺旋孔棒材根据孔数分为双螺旋孔棒材和三螺旋孔棒材。

3.2 示意图

双螺旋孔毛坯棒材示意图见图1，三螺旋孔毛坯棒材示意图见图2。

图1 双螺旋孔棒材

图2 三螺旋孔棒材

说明：图中孔间距TK为二孔或三孔圆心所在圆的直径，偏心距e为二孔或三孔圆心所在圆的圆心与棒材圆心之间的距离，螺距P为棒材螺纹旋转一周的直线距离。

要求

4.1  型号表示规则

4.1.1螺旋孔毛坯棒材型号由硬质合金棒材毛坯代号、外径、孔数、孔径、孔间距、长度以及螺旋角符号等七部分组成，如示例1。

示例1：

B Φ20.3×2 Φ2.0×10.4×330 B

螺旋角符号（详见表1），表示30°

表示长度值，单位为mm，允许保留小数点后2位

表示孔间距，单位为mm，允许保留小数点后2位

表示孔径值，单位为mm，允许保留小数点后2位

表示孔数为2

表示外径值，单位为mm，允许保留小数点后2位

表示硬质合金棒材毛坯

4.1.2螺旋孔精磨棒材型号由硬质合金棒材外径、精磨等级、孔数、孔径、孔间距、长度以及螺旋角符号等七部分组成，如示例2。

示例2：

Φ20.0 h6×2 Φ2.0×10.4×330  B

螺旋角符号，表示30°

表示长度值，单位为mm，允许保留小数点后2位

表示孔间距，单位为mm，允许保留小数点后2位

表示孔径值，单位为mm，允许保留小数点后2位

表示孔数为2

表示精磨等级，为h6，符合标准GB/T 1800.2

表示硬质合金棒材外径，单位为mm，允许保留小数点后2位

螺旋角符号见表1。

| 螺旋角 | 符号 |
| --- | --- |
| 30° | B |
| 40° | C |
| 45° | D |
| 注：产品螺旋角非表中数据时标注实际值，如BФ20.3×2Ф2.0×10.4×330-36°。 |

4.2  型号及尺寸

4.2.1  30°双螺旋孔棒材的典型型号与尺寸见表2。

表2                                  单位为毫米

| 型号 | 外径D | 孔径d | 孔间距TK | 螺距P |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| BΦ3.3×2Φ0.4×1.7×330B | 3.3 | 0.40 | 1.70 | 16.32 |
| Φ3.0h6×2Φ0.4×1.7×330B | 3.0 |  |  |  |
| BФ4.3×2Ф0.6×2.2×330B | 4.3 | 0.60 | 2.20 | 21.77 |
| Ф4.0h6×2Ф0.6×2.2×330B | 4.0 |  |  |  |
| BΦ5.3×2Φ0.7×2.6×330B | 5.3 | 0.70 | 2.60 | 27.21 |
| Φ5.0h6×2Φ0.7×2.6×330B | 5.0 |  |  |  |
| BФ6.3×2Ф0.7×2.6×330B | 6.3 | 0.70 | 2.60 | 32.65 |
| Ф6.0h6×2Ф0.7×2.6×330B | 6.0 |  |  |  |

表2（续）                              单位为毫米

| 型号 | 外径D | 孔径d | 孔间距TK | 螺距P |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| BФ7.3×2Ф1.0×3.7×330B | 7.3 | 1.00 | 3.70 | 38.09 |
| Ф7.0h6×2Ф1.0×3.7×330B | 7.0 |  |  |  |
| BФ8.3×2Ф1.0×4.0×330B | 8.3 | 1.00 | 4.00 | 43.53 |
| Ф8.0h6×2Ф1.0×4.0×330B | 8.0 |  |  |  |
| BΦ9.3×2Φ1.4×4.8×330B | 9.3 | 1.40 | 4.80 | 48.97 |
| Φ9.0h6×2Φ1.4×4.8×330B | 9.0 |  |  |  |
| BΦ10.3×2Φ1.4×4.8×330B | 10.3 | 1.40 | 4.80 | 54.41 |
| Φ10.0h6×2Φ1.4×4.8×330B | 10.0 |  |  |  |
| BΦ11.3×2Φ1.4×5.3×330B | 11.3 | 1.40 | 5.30 | 59.86 |
| Φ11.0h6×2Φ1.4×5.3×330B | 11.0 |  |  |  |
| BФ12.3×2Ф1.4×6.25×330B | 12.3 | 1.40 | 6.25 | 65.30 |
| Ф12.0h6×2Ф1.4×6.25×330B | 12.0 |  |  |  |
| BΦ13.3×2Φ1.75×6.5×330B | 13.3 | 1.75 | 6.50 | 70.74 |
| Φ13.0×2Φ1.75×6.5×330B | 13.0 |  |  |  |
| BФ14.3×2Ф1.75×7.1×330B | 14.3 | 1.75 | 7.10 | 76.18 |
| Ф14.0h6×2Ф1.75×7.1×330B | 14.0 |  |  |  |
| BΦ15.3×2Φ1.75×7.7×330B | 15.3 | 1.75 | 7.70 | 81.62 |
| Φ15.0h6×2Φ1.75×7.7×330B | 15.0 |  |  |  |
| BФ16.3×2Ф1.75×8.3×330B | 16.3 | 1.75 | 8.30 | 87.06 |
| Ф16.0×2Ф1.75×8.3×330B | 16.0 |  |  |  |
| BΦ17.3×2Φ1.75×8.9×330B | 17.3 | 1.75 | 8.90 | 92.50 |
| Φ17.0h6×2Φ1.75×8.9×330B | 17.0 |  |  |  |
| BФ18.3×2Ф2.0×9.55×330B | 18.3 | 2.00 | 9.55 | 97.95 |
| Ф18.0h6×2Ф2.0×9.55×330B | 18.0 |  |  |  |
| BΦ19.3×2Φ2.0×10.1×330B | 19.3 | 2.00 | 10.10 | 103.39 |
| Φ19.0h6×2Φ2.0×10.1×330B | 19.0 |  |  |  |
| BФ20.3×2Ф2.0×10.4×330B | 20.3 | 2.00 | 10.40 | 108.83 |
| Ф20.0h6×2Ф2.0×10.4×330B | 20.0 |  |  |  |
| BФ21.3×2Ф2.0×11.15×330B | 21.3 | 2.00 | 11.15 | 114.27 |
| Ф21.0h6×2Ф2.0×11.15×330B | 21.0 |  |  |  |
| BФ22.3×2Ф2.0×11.6×330B | 22.3 | 2.00 | 11.6 | 119.71 |
| Ф22.0h6×2Ф2.0×11.6×330B | 22.0 |  |  |  |
| BФ23.3×2Ф2.0×12.2×330B | 23.3 | 2.00 | 12.2 | 125.15 |
| Ф23.0h6×2Ф2.0×12.2×330B | 23.0 |  |  |  |
| BФ24.3×2Ф2.0×12.8×330B | 24.3 | 2.00 | 12.8 | 130.59 |
| Ф24.0h6×2Ф2.0×12.8×330B | 24.0 |  |  |  |
| BФ25.3×2Ф2.0×13.3×330B | 25.3 | 2.00 | 13.3 | 136.03 |
| Ф25.0h6×2Ф2.0×13.3×330B | 25.0 |  |  |  |
| BФ26.3×2Ф2.0×13.8×330B | 26.3 | 2.00 | 13.8 | 141.48 |
| Ф26.0h6×2Ф2.0×13.8×330B | 26.0 |  |  |  |
| BΦ27.3×2Φ2.5×14.3×330B | 27.3 | 2.5 | 14.3 | 146.92 |
| Φ27.0h6×2Φ2.5×14.3×330B | 27.0 |  |  |  |
| BФ28.3×2Ф2.5×14.8×330B | 28.3 | 2.5 | 14.8 | 152.36 |
| Ф28.0h6×2Ф2.5×14.8×330B | 28.0 |  |  |  |
| BΦ29.3×2Φ2.5×15.4×330B | 29.3 | 2.5 | 15.4 | 157.8 |
| Φ29.0h6×2Φ2.5×15.4×330B | 29.0 |  |  |  |
| BФ30.3×2Ф2.5×16.0×330B | 30.3 | 2.5 | 16.0 | 163.24 |
| Ф30.0 h6×2Ф2.5×16.0×330B | 30.0 |  |  |  |
| BФ31.3×2Ф2.5×16.6×330B | 31.3 | 2.5 | 16.6 | 168.68 |
| Ф31.0 h6×2Ф2.5×16.6×330B | 31.0 |  |  |  |
| BФ32.3×2Ф3.0×17.2×330B | 32.3 | 3.0 | 17.2 | 174.12 |
| Ф32.0h6×2Ф3.0×17.2×330B | 32.0 |  |  |  |

4.2.2  40°及45°双螺旋孔棒材的典型型号与尺寸见表3。

表3                               单位为毫米

| 型号 | 外径D | 孔径d | 孔间距TK | 螺距P |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| BΦ6.3×2Φ0.5×2.2×330C | 6.3 | 0.5 | 2.2 | 22.46 |
| Φ6.0h6×2Φ0.5×2.2×330C | 6.0 |  |  |  |
| BΦ8.3×2Φ0.65×2.7×330C | 8.3 | 0.65 | 2.7 | 29.95 |
| Φ8.0h6×2Φ0.65×2.7×330C | 8.0 |  |  |  |
| BΦ10.3×2Φ0.8×3.5×330C | 10.3 | 0.8 | 3.5 | 37.44 |
| Φ10.0h6×2Φ0.8×3.5×330C | 10.0 |  |  |  |
| BΦ12.3×2Φ0.9×4.2×330C | 12.3 | 0.9 | 4.2 | 44.93 |
| Φ12.0h6×2Φ0.9×4.2×330C | 12.0 |  |  |  |
| BΦ14.3×2Φ1.0×4.7×330C | 14.3 | 1.0 | 4.7 | 52.42 |
| Φ14.0h6×2Φ1.0×4.7×330C | 14.0 |  |  |  |
| BΦ16.3×2Φ1.2×5.5×330C | 16.3 | 1.2 | 5.5 | 59.9 |
| Φ16.0h6×2Φ1.2×5.5×330C | 16.0 |  |  |  |
| BΦ18.3×2Φ1.4×6.3×330C | 18.3 | 1.4 | 6.3 | 67.39 |
| Φ18.0h6×2Φ1.4×6.3×330C | 18.0 |  |  |  |
| BΦ20.3×2Φ1.5×7.1×330C | 20.3 | 1.5 | 7.1 | 74.88 |
| Φ20.0h6×2Φ1.5×7.1×330C | 20.0 |  |  |  |
| BΦ6.3×2Φ0.6×1.9×330D | 6.3 | 0.6 | 1.9 | 18.85 |
| Φ6.0h6×2Φ0.6×1.9×330D | 6.0 |  |  |  |

3.3.3  30°三螺旋孔棒材的典型型号与尺寸见表4。

表4                               单位为毫米

| 型号 | 外径D | 孔径d | 孔间距TK | 孔夹角 | 螺距P |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BΦ6.3×3Φ0.5×2.9×330B | 6.3 | 0.5 | 2.9 | 120° | 32.65 |
| Φ6.0h6×3Φ0.5×2.9×330B | 6.0 |  |  |  |  |
| BΦ8.3×3Φ0.7×4.0×330B | 8.3 | 0.7 | 4.0 | 120° | 43.53 |
| Φ8.0h6×3Φ0.7×4.0×330B | 8.0 |  |  |  |  |
| BΦ10.3×3Φ0.85×5.1×330B | 10.3 | 0.85 | 5.1 | 120° | 54.41 |
| Φ10.0h6×3Φ0.85×5.1×330B | 10.0 |  |  |  |  |
| BФ12.3×3Ф1.1×6.3×330B | 12.3 | 1.1 | 6.3 | 120° | 65.30 |
| Ф12.0h6×3Ф1.1×6.3×330B | 12.0 |  |  |  |  |
| BΦ14.3×3Φ1.4×7.3×330B | 14.3 | 1.4 | 7.3 | 120° | 76.18 |
| Φ14.0h6×3Φ1.4×7.3×330B | 14.0 |  |  |  |  |
| BΦ16.3×3Φ1.6×8.3×330B | 16.3 | 1.6 | 8.3 | 120° | 87.06 |
| Φ16.0h6×3Φ1.6×8.3×330B | 16.0 |  |  |  |  |
| BΦ18.3×3Φ1.7×9.5×330B | 18.3 | 1.7 | 9.5 | 120° | 97.95 |
| Φ18.0h6×3Φ1.7×9.5×330B | 18.0 |  |  |  |  |
| BΦ20.3×3Φ1.9×10.2×330B | 20.3 | 1.9 | 10.2 | 120° | 108.83 |
| Φ20.0h6×3Φ1.9×10.2×330B | 20.0 |  |  |  |  |

4.2.4  40°三螺旋孔棒材的典型型号与尺寸表5。

表5                                    单位为毫米

| 型号 | 外径D | 孔径d | 孔间距TK | 孔夹角 | 螺距P |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BΦ6.3×3Φ0.5×2.2×330C | 6.3 | 0.5 | 2.2 | 120° | 22.46 |
| Φ6.0h6×3Φ0.5×2.2×330C | 6.0 |  |  |  |  |
| BΦ8.3×3Φ0.65×2.7×330C | 8.3 | 0.65 | 2.7 | 120° | 29.95 |
| Φ8.0h6×3Φ0.65×2.7×330C | 8.0 |  |  |  |  |
| BΦ10.3×2Φ0.8×3.5×330C | 10.3 | 0.8 | 3.5 | 120° | 37.44 |
| Φ10.0h6×2Φ0.8×3.5×330C | 10.0 |  |  |  |  |
| BΦ12.3×3Φ0.9×4.2×330C | 12.3 | 0.9 | 4.2 | 120° | 44.93 |
| Φ12.0h6×3Φ0.9×4.2×330C | 12.0 |  |  |  |  |
| BΦ14.3×3Φ1.0×4.7×330C | 14.3 | 1.0 | 4.7 | 120° | 52.42 |
| Φ14.0h6×3Φ1.0×4.7×330C | 14.0 |  |  |  |  |
| BΦ16.3×2Φ1.2×5.5×330C | 16.3 | 1.2 | 5.5 | 120° | 59.90 |
| Φ16.0h6×2Φ1.2×5.5×330C | 16.0 |  |  |  |  |
| BΦ18.3×3Φ1.4×6.3×330C | 18.3 | 1.4 | 6.3 | 120° | 67.39 |
| Φ18.0h6×3Φ1.4×6.3×330C | 18.0 |  |  |  |  |
| BΦ20.3×3Φ1.5×7.1×330C | 20.3 | 1.5 | 7.1 | 120° | 74.88 |
| Φ20.0h6×3Φ1.5×7.1×330C | 20.0 |  |  |  |  |

4.3  尺寸允许偏差与形状公差

4.3.1  螺旋孔毛坯棒材的外径允许偏差见表6，精磨棒材外径的允许差见表7。

表6                                  单位为毫米

| 毛坯外径D | 允许偏差（含螺纹） | 允许偏差（不含螺纹） |
| --- | --- | --- |
| 3.3≤D＜6.3 | +0.3～+0.8 | 0～+0.3 |
| 6.3≤D＜10.3 | +0.3～+1.0 |  |
| 10.3≤D＜13.3 | +0.4～+1.1 | 0～+0.4 |
| 13.3≤D≤32.3 | +0.5～+1.4 | 0～+0.5 |

表7                                  单位为毫米

| 精磨棒外径D | 允许偏差 |
| --- | --- |
| 3.0≤D≤6.0 | －0.008～0 |
| 6.0＜D≤10.0 | －0.009～0 |
| 10.0＜D≤18.0 | －0.011～0 |
| 18.0＜D≤30.0 | －0.013～0 |
| 30.0＜D≤32.0 | －0.016～0 |

4.3.2  螺旋孔棒材的长度允许偏差见表8。

表8                                  单位为毫米

| 长度L | 允许偏差 |
| --- | --- |
| L＜200 | 0～+3.0 |
| 200≤L＜300 | 0～+5.0 |
| 300≤L≤330 | 0～+10.0 |

4.3.3  螺旋孔棒材的孔径允许偏差见表9。

表9                                  单位为毫米

| 孔径d | 允许偏差 |
| --- | --- |
| 0.2≤d＜0.6 | ±0.10 |
| 0.6≤d＜1.5 | ±0.15 |
| 1.5≤d＜2.0 | ±0.20 |
| 2.0≤d＜2.5 | ±0.25 |
| 2.5≤d≤3.0 | ±0.30 |

4.3.4  螺旋孔棒材的孔间距允许偏差见表10。

表10                                  单位为毫米

| 孔间距TK | 允许偏差 |
| --- | --- |
| 1.0≤TK＜1.9 | -0.3～0 |
| 1.9≤TK＜4.2 | -0.4～0 |
| 4.2≤TK＜5.3 | -0.6～0 |
| 5.3≤TK＜9.6 | -0.8～0 |
| 9.6≤TK＜14.0 | -1.0～0 |
| 14.0≤TK＜18.0 | -1.2～0 |

4.3.5  螺旋孔棒材的偏心距、三孔之间夹角允许差见表11。

表11                                单位为毫米

| 外径D | 偏心距e | 三孔之间夹角允许差 |
| --- | --- | --- |
| 3.0≤D＜5.0 | ≤0.08 | ±4° |
| 5.0≤D＜6.0 | ≤0.10 |  |
| 6.0≤D＜9.0 | ≤0.15 |  |
| 9.0≤D＜11.0 | ≤0.20 |  |
| 11.0≤D＜12.0 | ≤0.25 |  |
| 12.0≤D＜14.0 | ≤0.30 |  |
| 14.0≤D＜16.0 | ≤0.35 |  |
| 16.0≤D＜18.0 | ≤0.40 |  |
| 18.0≤D≤32.3 | ≤0.50 |  |

4.3.6  30°螺旋孔棒材的螺距允许偏差见表12。

表12                                单位为毫米

| 毛坯外径D | 精磨外径D | 允许偏差（螺旋角允许偏差±1.0°） |
| --- | --- | --- |
| 3.3 | 3.0 | -0.64～+0.68 |
| 4.3 | 4.0 | -0.85～+0.90 |
| 5.3 | 5.0 | -1.06～+1.13 |
| 6.3 | 6.0 | -1.28～+1.36 |
| 7.3 | 7.0 | -1.49～+1.58 |
| 8.3 | 8.0 | -1.70～+1.81 |
| 9.3 | 9.0 | -1.92～+2.04 |
| 10.3 | 10.0 | -2.13～+2.26 |
| 11.3 | 11.0 | -2.34～+2.49 |
| 12.3 | 12.0 | -2.55～+2.71 |
| 13.3 | 13.0 | -2.77～+2.94 |
| 14.3 | 14.0 | -2.98～+3.17 |
| 15.3 | 15.0 | -3.19～+3.39 |
| 16.3 | 16.0 | -3.41～+3.62 |
| 17.3 | 17.0 | -3.62～+3.85 |
| 18.3 | 18.0 | -3.83～+4.07 |
| 19.3 | 19.0 | -4.05～+4.30 |
| 20.3 | 20.0 | -4.26～+4.52 |
| 21.3 | 21.0 | -4.47～+4.75 |
| 22.3 | 22.0 | -4.68～+4.98 |
| 23.3 | 23.0 | -4.90～+5.20 |
| 24.3 | 24.0 | -5.11～+5.43 |
| 25.3 | 25.0 | -5.32～+5.65 |
| 26.3 | 26.0 | -5.54～+5.88 |
| 27.3 | 27.0 | -5.75～+6.11 |
| 28.3 | 28.0 | -5.96～+6.33 |
| 29.3 | 29.0 | -6.17～+6.56 |
| 30.3 | 30.0 | -6.39～+6.79 |
| 31.3 | 31.0 | -6.60～+7.01 |
| 32.3 | 32.0 | -6.81～+7.24 |

4.3.7  40°及45°螺旋孔棒材的螺距允许偏差见表13。

表13                                 单位为毫米

| 毛坯外径D | 精磨棒外径D | 40°允许偏差（螺旋角允许偏差±1.5°） | 45°允许偏差（螺旋角允许偏差±1.5°） |
| --- | --- | --- | --- |
| 6.3 | 6.0 | -1.16～+1.23 | -0.96～+1.01 |
| 8.3 | 8.0 | -1.54～+1.64 | - |
| 10.3 | 10.0 | -1.93～+2.06 | - |
| 12.3 | 12.0 | -2.32～+2.47 | - |
| 14.3 | 14.0 | -2.70～+2.88 | - |
| 16.3 | 16.0 | -3.09～+3.29 | - |
| 18.3 | 18.0 | -3.48～+3.70 | - |
| 20.3 | 20.0 | -3.86～+4.11 | - |

4.3.8  螺旋孔毛坯棒材的直线度公差见表14，精磨棒材的直线度公差见表15。

表14                                单位为毫米

| 毛坯棒材外径D | 长度L |
| --- | --- |
|  | L＜100 | 100≤L＜200 | 200≤L≤330 |
| 3.3≤D≤32.3 | ≤0.15 | ≤0.20 | ≤0.30 |

表15                               单位为毫米

| 精磨棒材外径D | 长度L |
| --- | --- |
|  | L＜60 | 60≤L＜90 | 90≤L＜150 | 150≤L＜200 | 200≤L＜300 | 300≤L＜330 |
| 3.0≤D≤6.0 | ≤0.004 | ≤0.012 | ≤0.050 | ≤0.060 | ≤0.150 | ≤0.150 |
| 6.0＜D≤10.0 | ≤0.004 | ≤0.004 | ≤0.020 | ≤0.025 | ≤0.150 | ≤0.150 |
| 10.0＜D≤18.0 | ≤0.004 | ≤0.004 | ≤0.006 | ≤0.010 | ≤0.010 | ≤0.100 |
| 18.0＜D≤32.0 | ≤0.004 | ≤0.004 | ≤0.004 | ≤0.006 | ≤0.006 | ≤0.080 |

4.3.9  螺旋孔棒材的圆度公差见表16。

表16                                  单位为毫米

| 类别 | 外径D | 圆度 |
| --- | --- | --- |
| 毛坯棒材 | 3.3≤D≤12.3 | ≤0.15 |
|  | 12.3＜D≤20.3 | ≤0.20 |
|  | 20.3＜D≤32.3 | ≤0.30 |
| 精磨棒材 | 3.0≤D≤32.0 | ≤0.002 |

4.4  化学成分

硬质合金螺旋孔棒材的化学成分由供需双方协商确定，典型牌号成分见表17。

表17                           单位为%(质量百分比)

| 牌号 | Co+Cr+V | WC |
| --- | --- | --- |
| YL10.2 | 10 | 余量 |
| 注：产品的化学成分由供方保证，不作为需方验收依据。 |

4.5  物理与力学性能

硬质合金螺旋孔棒材的物理与力学性能由供需双方协商确定，典型牌号性能见表18。

表18

| 牌号 | 密度，g/cm3 | 维氏硬度，HV3 | 横向断裂强度（TRS），N/mm2 |
| --- | --- | --- | --- |
| YL10.2 | 14.40～14.50 | 1500～1650 | ≥3000 |

4.6  微观组织结构

硬质合金螺旋孔棒材的物理力学性能、微观组织结构由供需双方协商确定，典型牌号性能见表19。

表19

| 牌号 | 孔隙度 | 非化合碳 | η相 | 宏观孔洞（＞25µm～175µm），个/cm3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| YL10.2 | ≤A02B00 | ≤COO | ≤E00 | 0 |

4.7  外观质量

4.7.1  硬质合金棒材表面不允许起皮、鼓泡、分层、裂纹、砂眼、脏化、未磨起、磨面等缺陷。

4.7.2  硬质合金毛坯棒材缺口的长度、宽度、深度标准见表20。

表20                                 单位为毫米

| 外径D | 掉边、掉角的长度、宽度 | 掉边、掉角的深度 |
| --- | --- | --- |
| D≤10.3 | ≤1.0 | ≤0.3 |
| 10.3＜D≤20.3 | ≤2.0 | ≤0.5 |
| D＞20.3 | ≤3.0 | ≤0.6 |

4.7.3  硬质合金精磨棒材表面不允许有缺口、色差、划痕等缺陷。

4.7.4  硬质合金精磨棒材表面粗糙度（Ra）不大于0.2μm或由供需双方协商确定。

4.8  其他

需方对产品有其它要求，由供需双方协商解决。

5  试验方法

5.1  产品的化学成分分析按供需双方协商确定的方法进行。

5.2  产品的物理、力学性能、微观组织结构的检验按GB/T 5242的规定进行，或供需双方协商确定。

5.3  产品的尺寸及允许偏差、形状公差用相应精度的量具与三维坐标仪检测。

5.4  产品的外观质量用目视检查，并用相应精度的量具与粗糙度仪、三维坐标仪检测。

6  检验规则

6.1  检查与验收

6.1.1  产品应由供方进行检验，保证产品质量符合本标准及合同（或订货单）的规定，并填写质量证明书。

6.1.2  需方应对收到的产品按本标准及合同（或订货单）的规定进行检验。检验结果与本标准及合同（或订货单）的规定不符时，应在收到产品之日起三个月内以书面形式向供方提出，由供需双方协商解决。如需仲裁，仲裁取样应由供需双方共同进行。

6.2  组批

产品应成批提交验收。每批由同一牌号、同一型号的产品组成。每批数量根据订购方要求而定。

6.3  检验项目与取样数量

产品的检验项目及取样数量应符合表19的规定。

表19

| 检验项目 | 取样数量 | 要求的章条号 | 试验方法的章条号 |
| --- | --- | --- | --- |
| 化学成分 | 每批1份 | 4.4 | 5.1 |
| 物理性能、力学性能及金相组织 | 按GB/T 5242的规定进行 | 4.5、4.6 | 5.2 |
| 尺寸及允许偏差、形状公差 | 逐件 | 4.2，4.3 | 5.3 |
| 外观质量 | 逐件 | 4.7 | 5.4 |

6.4  检验结果的判定

6.4.1  产品的化学成分检验不合格，允许对不合格项进行重复检验，若检验结果仍不合格，判该批不合格。

6.4.2  产品的物理性能、力学性能以及组织结构检验不合格，应加倍取样对不合格项进行重复检验，若仍有一个结果不合格，判该批不合格。

6.4.3  产品的尺寸及其允许偏差、形状公差检验不合格，判该件不合格。

6.4.4  产品的外观质量检验不合格，判该件不合格。

7  标志、包装、运输、贮存

7.1  产品的标志、包装、运输和贮存，按GB/T 5243的规定进行。

7.2  质量证明书

每批产品应附有质量证明书，其上注明：

- 供方名称、地址、电话；

- 产品名称；

- 产品型号；

- 产品净重或数量；

- 本标准编号。

8  合同（或订货单）内容

订购本标准所列产品的合同（或订货单）应包括下列内容：

a）	产品名称；

b）	产品型号；

c）	产品净重或数量；

d）	本标准编号；

e）	其他。

# Text boxes

20XX-××-××实施

20XX-××-××发布

硬质合金螺旋孔棒材

Cemented carbide rods with helical coolant holes

（预审稿）

（2019-06-20）

GB/T  XXXXX—20XX

中华人民共和国国家标准

ICS  77.160

H  72

发 布

国家市场监督管理总局

中国国家标准化管理委员会