6

前    言

本标准按照GB/T 1.1–2009给出的规则起草。

本标准由全国有色金属标准化技术委员会（SAC/TC243）提出并归口。

本标准起草单位：浙江华友钴业股份有限公司、华友新能源科技（衢州）有限公司。

本标准主要起草人：

镍钴二元素复合氢氧化物

1  范围

本标准规定了镍钴二元素复合氢氧化物的技术要求、试验方法、检验规则和包装、标志、运输、贮存、质量预报单、订货单（或合同）内容。

本标准适用于湿法共沉淀法生产的镍钴二元素复合氧化物，是用于制备镍钴酸锂和镍钴铝酸锂等正极材料的重要原材料。

2  规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 8170 数值修约规则与极限数值的表示和判定

GB/T 1479.1 金属粉末 松装密度的测定 第1部分：漏斗法

GB/T 5162 金属粉末 振实密度的测定

GB/T 5314 粉末冶金用粉末 取样方法

GB/T 6283 化工产品中水分含量的测定 卡尔•费休法（通用方法）

GB/T 8946 塑料编织袋

GB/T 13390 金属粉末比表面积的测定  氮吸附法

GB/T 19077 粒度分析 激光衍射法

GB/T 24533–2009 锂离子电池石墨类负极材料

JY/T 010 分析型扫描电子显微镜方法通则

3  要求

3.1  产品分类

产品按化学成分（主元素Ni的含量）分为三个牌号：镍85、镍90、镍92。

3.2  化学成分

产品的化学成分应符合表1的规定。

表1 镍钴二元素复合氢氧化物的化学成分

| 牌号 | 主含量/%（质量分数） | 杂质含量/% |
| --- | --- | --- |
|  | Ni | Co | Mn | S | Al | Ca | Cu | Fe | K | Mg | Si | Zn | Na | Cl |
| - | 50.64-60.14 | 3.20-12.70 | 0.01 | 0.12 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.01 | 0.01 | 0.005 | 0.02 | 0.02 |

3.3  水分含量

产品的水分含量应不大于0.5%。

3.4  磁性异物

产品的磁性异物含量应不大于0.00002%。

3.5  物理性能

3.5.1  松装密度

产品的松装密度应不小于1.0g/cm3。

3.5.2  振实密度

产品的振实密度应不小于1.5g/cm3。

3.5.3  粒度分布

产品的粒度分布要求呈正态分布，特征值范围为D50应在3.0μm-18.0μm之间。

3.5.4  比表面积

产品的比表面积应不大于35m2/g。

3.5.5  微观形貌

产品的微观形貌应为球形或类球形。

3.6  外观质量

产品的外观应为绿色粉末，无结块、无夹杂物。

3.7  其他

若需方有特殊要求，可由供需双方协商确定。

4 试验方法

4.1  化学成分

产品化学成分的测定按供需双方协商认可的现有方法进行。

4.2  水分含量

产品水分含量的测定按GB/T 6283的规定进行。

4.3  磁性异物

产品磁性异物含量的测定按GB/T 24533–2009中附录K的规定进行。

4.4  物理性能

4.4.1  松装密度

产品松装密度的测定按GB/T 1479.1的规定进行。

4.4.2  振实密度

产品振实密度的测定按GB/T 5162的规定进行。

4.4.3  粒度分布

产品粒度分布的测定按GB/T 19077的规定进行。

4.4.4  比表面积

产品比表面积的测定按GB/T 13390的规定进行。

4.4.5  微观形貌

产品微观形貌的测定按JY/T 010的规定进行。

4.5  外观质量

产品外观用目视检查。

5  检验规则

5.1  检查和验收

5.1.1  产品应由供方进行检验。保证产品质量符合本标准及订货单（或合同）的规定，并填写质量预报单。

5.1.2  需方应对收到的产品按照本标准的规定进行检验。如检验结果与本标准及订货单（或合同）的规定不符时，应在收到产品之日起三个月内以书面形式向供方提出，由供需双方协商解决。如需仲裁，仲裁取样在需方共同进行。

5.2  组批

产品应成批提交验收，每批应由同一混合料组成，每批重量不超过5t。若需方有特殊要求时，供需双方可协商确定。

5.3  检验项目

每批产品均应进行化学成分、水分含量、磁性异物、松装密度、振实密度、粒度分布、比表面积、微观形貌、外观质量的检验。

5.4  取样及制样

5.4.1  每批产品的取样和制样应符合表2的规定。

表2 镍钴二元素复合氢氧化物的取样和制样

| 检验项目 | 取样数量 | 要求的章条号 | 试验方法的章条号 |
| --- | --- | --- | --- |
| 化学成分 | 每批1份 | 3.2 | 4.1 |
| 水分含量 | 每批1份 | 3.3 | 4.2 |
| 磁性异物 | 每批3份 | 3.4 | 4.3 |
| 松装密度 | 每批3份 | 3.5.1 | 4.4.1 |
| 振实密度 | 每批3份 | 3.5.2 | 4.4.2 |
| 粒度分布 | 每批5份 | 3.5.3 | 4.4.3 |
| 比表面积 | 每批3份 | 3.5.4 | 4.4.4 |
| 微观形貌 | 每批1份 | 3.5.5 | 4.4.5 |
| 外观质量 | 逐桶（袋） | 3.6 | 4.5 |

5.4.2  产品的取样按GB/T 5314的规定进行，且每批取样总量应不少于5kg。

5.5  检验结果判定

5.5.1  产品的化学成分、水分含量、磁性异物、松装密度、振实密度、粒度分布、比表面积和微观形貌的检验中有一项与本标准或订货单（或合同）内容不符时，判该批产品不合格。

5.5.2  产品的外观质量检验不合格，判该桶（袋）产品不合格。

5.5.3  检验结果的数值按照GB/T 8170的规定进行修约，并采用修约值比较法判定。

6  标志、包装、运输、贮存和质量预报单

6.1  标志

包装袋表面不作标志，包装箱或桶上应贴有合格证，其上标明：

a) 供方名称；

b) 产品名称；

c) 批号；

d) 净重；

e) 防潮字样或标志；

f) 本标准编号；

g) 出厂日期。

6.2  包装

经检验合格的产品按25kg为一包装单位。用塑料编织包装，应符合GB/T 8946标准。也可按需方要求确定包装单位和方式。

6.3  运输和贮存

按6.2条要求包装的产品，可用各种方式运输，但应避免损坏包装，使产品受潮。产品适合密封存放于无腐蚀环境中。产品自生产之日起，保质期为两年。

7.4  质量预报单

每批产品应附有质量预报单，其上注明：

a) 供方名称、地址、电话、传真；

b) 产品名称；

c) 批号；

d) 数量；

e) 各项分析检验结果和供方质量检验部门印记；

f) 本标准编号；

g) 出厂日期。

8  订货单（或合同）内容

订购本标准所列产品的订货单（或合同）应包括以下内容：

a) 产品名称；

b) 数量；

c) 本标准编号；

d) 其他。

# Text boxes

中华人民共和国工业和信息化部发布

YS/T ××—20××

YS/T ××

中华人民共和国有色金属行业标准

YS

XXXX-XX-XX实施

XXXX-XX-XX发布

镍钴二元素复合氢氧化物

Nickel cobalt composite hydroxide

（征求意见稿）

ICS 77.150

H 40