标准征求意见稿意见汇总处理表

标准项目名称：铅精矿化学分析方法 第15部分 锑量的测定 滴定法                                      承办人：赵秀荣

共 1 页   第 1 页

标准项目负责起草单位：连云港海关     电话：0518-82320050    2019年7月17日填写

| 序号 | 标准章条编号 | 意见内容 | 提出单位 | 处理意见 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 前言 | 起草单位是: 中华人民共和国连云港出入境检验检疫局; 应更新 | 江苏中检泽泰检测技术服务有限公司 | 采纳 |  |
| 2 | 2 规范性引用文件 | “GB/T 601 化学试剂 标准滴定溶样的制备”应改为“GB/T 601 化学试剂 标准滴定溶液的制备” | 鲅鱼圈海关 | 采纳 |  |
| 3 | 8 精密度 | 精密度表述部分应重新修改 | 鲅鱼圈海关 | 采纳 |  |
| 4 | 1 | “1.00%-10.00%”建议改为“1.00 %~10.00 %” | 防城港海关 | 采纳 |  |
| 5 | 4.11.2 | “称取0.04000 g～0.05000 g金属锑”改为“称取0.040 g～0.050 g金属锑，精确至0.0001 g” | 防城港海关 | 采纳 |  |
| 6 | 5.2 | “100～105 ℃”改为“100 ℃～105 ℃” | 防城港海关 | 采纳 |  |
| 7 | 6.4.2 | “继续加热10～15 min”改为“继续加热10 min～15 min” | 防城港海关 | 采纳 |  |
| 8 | 4.4、4.5、4.6 | 硫酸（ρ1.84 g/mL）、磷酸（ρ1.70 g/mL）、硝酸（ρ1.42 g/mL） | 中条山有色金属集团有限公司 | 采纳 |  |
| 9 | 4.11 | 硫酸铈标准滴定溶液的浓度应是约等于0.02mol/L | 中条山有色金属集团有限公司 | 采纳 |  |
| 10 | 4.11.2 | 公式中的单位“mol/L”，锑的摩尔质量M（1/2Sb）——为锑的摩尔质量，数值为60.88。 | 中条山有色金属集团有限公司 | 采纳 |  |
| 11 | 6.4.1 | “5～10min”改为“5min～10min” | 中条山有色金属集团有限公司 | 采纳 |  |
| 12 | 2 | “凡是注日期的文件”改为：“凡是注日期的引用文件” | 镇江海关综合技术中心 | 采纳 |  |
| 13 | 4.7 | 乙醇（95%），请注明是体积比还是重量比 | 镇江海关综合技术中心 | 不采纳 | 溶剂是液体表示提及分数，常规表述无需解释 |
| 14 | 4.11.2/6.4.3 | “接近终点时补加2滴亚甲基蓝指示剂(4.13)”中“接近终点”能否具体化 | 镇江海关综合技术中心 | 采纳 | 详细表述接近终点表示“红色褪去” |
| 15 |  |  |  |  |  |
| 16 |  |  |  |  |  |
| 17 |  |  |  |  |  |

说明（1）发送《征求意见稿》的单位数：15个；

（2）收到《征求意见稿》后，回函的单位数：11个；

（3）收到《征求意见稿》后，回函并有建议或意见的单位数：5个；

（4）没有回函的单位数：4个。