XB

JCS.77.120.99

H65

中华人民共和国稀土行业标准

XB/T —××××

超细氧化镝粉

Superfine dysprosium oxide powder

（预审稿）

××××-××-××发布

××××-××-××实施

中华人民共和国工业和信息化部      发布

XB/T —××××

前    言

本标准按照GB/T 1.1-2009给出的规则起草。

本标准由全国稀土标准化技术委员会（SAC/TC 229）提出并归口。

本标准起草单位：赣州湛海工贸有限公司、国家钨与稀土产品质量监督检验中心、XXXXXXXX

本标准主要起草人：祝文才、曾石发、高亮、任卫、XXXXXXXX

超细氧化镝粉

XB/T —××××

  - 范围

本标准规定了超细氧化镝粉的要求、试验方法、检验规则、包装、标志、运输、贮存及质量证明书。

本标准适用于化学法制得的粒径不大于1μm的超细氧化镝粉，可供高端电子陶瓷、磁光存贮材料和荧光粉激活剂等领域使用。

  - 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本(包括所有的修改单)适用于本标准。

GB/T 8170 数值修约规则及极限数值的表示和判定

GB/T 12690 （所有部分）稀土金属及其氧化物中非稀土杂质化学分析方法

GB/T 14635 稀土金属及其化合物化学分析方法 稀土总量的测定

GB/T 18115.9 稀土金属及其氧化物中稀土杂质化学分析方法 镝中镧、铈、镨、钕、钐、铕、钆、铽、钬、铒、铥、镱、镥和钇量的测定

GB/T 19590 —2011 纳米碳酸钙

GB/T 20170.1 稀土金属及其化合物物理性能测试方法  稀土化合物粒度分布的测定

GB/T 20170.2 稀土金属及其化合物物理性能测试方法 比表面积的测定

  - 要求

- 3.1  分类和牌号

- 3.1.1产品分类和牌号

- 超细氧化镝粉按粒径大小分为Dy2O3-SM（100 nm~1μm）和Dy2O3-N（<100 nm）两类，共Dy2O3-SM1、Dy2O3-SM2、Dy2O3-N1和Dy2O3-N2四个牌号。

3.1.2牌号表示方法

×× —  ××

第二层次    表示产品的规格（级别）

第一层次    表示产品名称

注：1、为便于区分牌号的层次，防止各技术参数之间相互混淆，第一层次与第二层次之间用分隔符“-”区分开。2、当粒径级别相同时，但其化学成分（质量分数）百分含量要求不同的产品，可在该组牌号最后依次加上阿拉伯数字1、2、3、4……表示，以表示区别这些不同的产品。

牌号示例：Dy2O3-N表示产品主要化学成分为氧化镝粉末，平均粒径＜100nm。

- 3.2  理化指标

- 超细氧化镝粉的理化指标应符合表１规定。需方如有特殊要求，供需双方可另行协议。

表 1

| 理化指标 |  | 牌号 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Dy2O3-SM1 | Dy2O3-SM2 | Dy2O3-N1 | Dy2O3-N2 |
| 物理性能 | 平均粒径 | 100nm~1μm | 100nm~1μm | <100nm | <100nm |
|  | (D90-D10)/(2D50)，不大于 | 1 | 1 | - | - |
|  | 比表面积 ( m2/g ) | 3~15 | 3~15 | >15 | >15 |

XB/T —××××

表 1（续）

| 理化指标 |  |  | 牌号 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Dy2O3-SM1 |  | Dy2O3-SM2 | Dy2O3-N1 | Dy2O3-N2 |
| 化学成分（质量分数）/ % | REO，不小于 |  | 99 | 99 |  | 99 | 99 |
|  | Dy2O3/REO，不小于 |  | 99.5 | 99.99 |  | 99.5 | 99.99 |
|  | 杂质含量，不大于 | 稀土杂质合量 | 0.5 | 0.01 |  | 0.5 | 0.01 |
|  |  | Fe2O3 | 0.005 | 0.0010 |  | 0.005 | 0.0010 |
|  |  | SiO2 | 0.01 | 0.0030 |  | 0.01 | 0.0030 |
|  |  | CaO | 0.02 | 0.0025 |  | 0.02 | 0.0025 |
|  |  | Al2O3 | 0.03 | 0.0050 |  | 0.03 | 0.0050 |
|  |  | Cl- | 0.04 | 0.0100 |  | 0.04 | 0.0100 |
|  | （水分+灼减）合量 |  | 2.0 | 2.0 |  | 2.0 | 2.0 |
| 注1：稀土杂质指除Pm、Sc以外的稀土杂质元素。 |  |  |  |  |  |  |  |

- 3.3  外观和形貌

- 3.3.1  产品为白色或淡黄色粉末。

- 3.3.2  产品必须洁净，无肉眼可见夹杂物。

3.3.3  电镜下产品形貌分为立方形、近球形、纺锥形、片状、棒形、链状、针状等。

- 4   试验方法

4.1  化学成分

- 4.1.1  稀土总量（REO）的分析方法按GB/T 14635的规定进行。当测得稀土总量在99%以上，以差减法计算稀土总量的实际值，即（100%-Σ非稀土杂质量）。

4.1.2  稀土杂质含量的分析方法按GB/T 18115.9的规定进行。

4.1.3  非稀土杂质含量及水分、灼减量的分析方法按GB/T 12690规定的方法进行。

- 4.1.4  主稀土元素的相对纯度（Dy2O3/REO）由计算得出，即由主稀土元素量/稀土总量×100%。

4.2  物理性能

- 4.2.1  平均粒径的测定按照GB/T 19590 —2011的6.4规定进行。

- 4.2.2  (D90-D10)/(2D50)的测定按照GB/T 20170.1的规定进行。

- 4.2.3  比表面积的分析方法按GB/T 20170.2的规定进行。

4.3  数值修约

数值修约按GB/T 8170规定的方法进行。

4.4  外观质量

自然散色光下，目视检查外观质量。

  - 检验规则

5.1  检查与验收

5.1.1  产品由供方质量检验部门进行检验，保证产品符合本标准规定，并填写产品质量证明书。

5.1.2  需方应对收到的产品进行检验，如检验结果与本标准规定不符，应在收到产品之日起2个月内向供方提出，由供需双方协商解决。如需仲裁,可委托双方认可的单位进行，并在需方共同取样。

5.2  组批

产品应成批提交检验，每批应由同一牌号的产品组成。

5.3  检验项目

每批产品应进行化学成分、物理性能和外观质量检验。

5.4  取样与制样

仲裁取样数量按表2规定进行，每件（袋）数取样量不少于10g，将试样充分混匀后，以四分法迅速缩分至试样所需量，装入试样袋密封。

XB/T —××××

- 表2

| 件（袋）数 | 1～5 | 6～49 | 50～100 | ＞100 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 取样件（袋）数 | 件（袋）数的100% | 5 | 件（袋）数的10% 取整数 | 件（袋）数的平方根 取整数 |

5.5  检验结果判断

5.5.1 化学成分、物理性能仲裁分析结果不符合时，则从该批产品中取双倍试样对不合格项目进行重复试验，如仍有不合格项，则判该批产品为不合格。

5.5.2 外观质量检验结果与本标准不符时，则直接判该批产品为不合格品。

  - 标志、包装、运输、贮存及质量证明书

6.1 标志

产品包装上应有下列标志：产品名称、型号、批号、生产厂名、厂址、净含量、产品标准号、生产日期、有效期、产品质量检验合格证明。

6.2 包装

产品分装于双层塑料袋或塑料瓶中, 每袋（瓶）净重5kg、10kg、25kg、50kg。再将袋（瓶）置于桶（箱）内，每桶（箱）净重10kg、20kg、25kg、50kg。如需方有特殊要求，则供需双方另行协商。

6.3 运输、贮存

产品运输时严防淋雨吸潮，需存放于干燥处，不得露天堆放。

6.4 质量证明书

每批产品应附质量证明书，注明：

a）供方名称；

b）产品名称和牌号；

c）批号；

d）净重、件数；

e）各项分析检验结果和供方质量检验部门印记；

f）标准编号；

g）出厂日期；

h）有效期。