XB

中华人民共和国稀土行业标准

XB/T ×××—××××

离子型稀土矿混合氯化稀土溶液

Mixed rare earth chlorides solution of ion-adsorption type rare earth ore

（预审稿）

××××-××-××发布                      ××××-××-××实施

中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局

中国国家标准化管理委员会 发布

前    言

本标准是按照GB/T 1.1-2009给出的规则起草的。

本标准由全国稀土标准化技术委员会（SAC/TC229）提出并归口。

本标准主要起草单位：有研稀土新材料股份有限公司、中铝广西有色稀土开发有限公司、厦门钨业股份有限公司、五矿稀土股份有限公司、广东省稀土产业集团有限公司、中国有色桂林矿产地质研究院有限公司、赣州有色冶金研究所、广东珠江稀土有限公司。

本标准主要起草人：

离子型稀土矿混合氯化稀土溶液

1  范围

本标准规定该产品的稀土浓度、主要杂质含量、总放射性比活度、外观形貌、性能指标、检验规则和标识、包装、运输、贮存。

本标准适用于离子型稀土矿开采过程生产的混合氯化稀土溶液，该溶液主要以离子型稀土矿低浓度稀土浸出液为原料富集制备，主要供单一稀土分离提纯等使用。

2  规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 8170  数值修约规则与极限数值的表示和判定

GB/T 14635  稀土金属及其化合物化学分析方法 稀土总量的测定

GB/T16484.21  氯化稀土、碳酸轻稀土化学分析方法 第21部分 氧化铁量的测定 1,10-二氮杂菲分光光度法

GB/T 18882.2  离子型稀土矿混合稀土氧化物化学分析方法 三氧化二铝量的测定

GB/T 16484.6  氯化稀土、碳酸轻稀土化学分析方法 第6部分 氧化钙量的测定 火焰原子吸收光谱法

GB/T 16484.7  氯化稀土、碳酸轻稀土化学分析方法 第7部分 氧化镁量的测定 火焰原子吸收光谱法

GB/T 16484.12  氯化稀土、碳酸轻稀土化学分析方法 第12部分 硫酸根量的测定

GB/T 5750.13-2006  生活饮用水标准检验方法 放射性指标

GB/T 6678  化工产品采样总则

GB/T 6680  液体化工产品采样通则

GB 190  危险货物包装标志

GB 191  包装储运图示标志

3  要求

3.1  产品生产工艺

以离子型稀土矿低浓度稀土浸出液为原料，富集回收其中的稀土，生产出混合氯化稀土溶液。

3.2  化学成分

产品化学成分应符合表1规定。产品稀土组分见表A.1。需方如有特殊要求，供需双方可另行协议。

表1

| 主要技术指标 | I级 | II级 | III级 |
| --- | --- | --- | --- |
| 稀土浓度（g/L，以REO计） | >220 | >180 | >130 |
| 铁含量（以Fe2O3计），% | <0.1 | <0.15 | <0.2 |
| 铝含量（以Al2O3计），% | <0.7 | <1.5 | <2.0 |
| 钙镁总量（以CaO+MgO计），% | <2.0 | <3.0 | <5.0 |
| 硫酸盐含量（以SO42-计），% | <0.1 | <0.15 | <0.2 |
| 总放射性比活度（Bq/L） | <300 | <500 | <1000 |
| 注：铁含量、铝含量、钙镁总量以及硫酸盐含量均为质量分数，且以稀土浓度为基准。 |  |  |  |

3.3  外观质量

3.3.1  产品为液体状态。

3.3.2  产品应均匀清彻，无可见沉淀物。

4  试验方法

4.1  安全提示

本试验方法中部分试剂具有毒性或腐蚀性，操作时配备必要的防护措施（如防护眼镜、耐酸手套等），防止溶液飞溅！如溅到皮肤上应立即用水冲洗，严重者应立即治疗。

4.2  化学成分

4.2.1  稀土含量（以REO计）

量取50 mL样品，以水稀释至约100 mL，参照GB/T 14635的规定测定。

4.2.2  铁含量（以Fe2O3计）

量取20 mL样品，参照GB/T 16484.21的规定测定。

4.2.3  铝含量（以Al2O3计）

量取20 mL样品，参照GB/T 18882.2的规定测定。

4.2.4  钙镁总量（以CaO+MgO计）

分别量取5 mL样品，参照GB/T 16484.6和GB/T 16484.7的规定测定氧化钙和氧化镁的含量。

4.2.5  硫酸盐含量（以SO42-计）

量取20 mL样品，参照GB/T 16484.12的规定测定。

4.2.6  总放射性比活度

按GB/T 5750.13-2006的规定测定。

4.3  数值修约

按GB/T 8170的规定进行。

4.4  外观质量

在自然光下目视检查。

5  检验规格

5.1  检查与验收

5.1.1  产品由国家（行业）认定的检测机构或供方质量检验部门进行检验，产品质量符合本标准规定，供方填写产品质量证明书。

5.1.2  需方应对收到的产品进行检验，如检验结果与本标准规定不符时，应在收到产品之日起2个月内向供方提出，由供需双方协商解决。如需仲裁，可委托双方认可的单位进行，并在需方共同取样。

5.2  组批

产品应成批提交检验。生产企业以每一成品槽或每一生产周期生产的离子型稀土矿混合氯化稀土溶液为一批。

5.3  检验项目

每批产品应进行化学成分和外观的检验。

5.4  取样与制样

5.4.1  离子型稀土矿混合氯化稀土溶液从成品槽或槽车中取样时，宜将成品槽或槽车内的离子型稀土矿混合氯化稀土溶液混匀后于采样口采取有代表性样品，进行检测。

生产企业不具备混匀条件的，按照GB/T 6678中规定的采样单元数，用GB/T 6680中规定的适宜的耐酸采样器自上、中、下三处（上部离液面十分之一液层，下部离液体底部十分之一液层）采取等量的有代表性样品。

5.4.2  将采取的样品混匀，装于清洁、干燥的塑料瓶或具磨口塞的玻璃瓶中，密封。样品量不少于500 mL。样品瓶上应贴上标签并注明：生产企业名称、产品名称、批号或生产日期、采样日期及采样人姓名等。

5.5  检验结果判定

5.5.1  化学成分仲裁分析结果与本标准规定不符时，则从该批产品中取双倍试样对不合格项目进行重复试验，如仍有任一项不符合，则判该批产品为不合格。

5.5.2  产品外观质量不合格，则直接判该批产品为不合格。

6  标志、包装、运输、贮存及质量证明书

6.1  标志

出厂产品外包装上应有明显牢固的标志，内容包括：生产企业名称、地址、产品名称、商标、执行标准号、生产许可证编号及GB 190中规定的“腐蚀品”标志。塑料桶或陶瓷坛包装的产品外包装上除上述规定外还应有：批号或生产日期、净质量及GB 191中规定的“向上”标志。

6.2  包装

产品用塑料桶或陶瓷坛包装时，其注料口应盖好。陶瓷坛密封，装入木箱中，箱口应高于注料口至少20 mm。

产品用专用槽车或贮槽包装应加密封盖。

如需方有特殊要求，则由供需双方另行协商。

6.3  运输

产品运输时，应防止碰撞而泄露。不应与碱性物品混运。

6.4  贮存

产品不应与碱性物品混贮。

6.5  质量说明书

6.5.1 每批产品应附质量证明书，注明：

- a) 生产企业名称；

b) 产品名称；

c) 批号或生产日期；

d) 净含量和件数；

e) 各项分析检验结果和供方质量检验部门印记；

f) 本标准编号；

g) 出厂日期。

6.5.2  质量证明书原件应采取有效措施封装，以防损坏，及时发给需方。

7  安全

产品具有腐蚀性，接触人员应佩戴防护眼镜、耐酸手套等防护用品。

附录A

（资料性附录）

资料性附录A由表A.1组成，仅供参考。

表A.1

| 稀土组分/质量分数（%） | 中钇富铕型 | 高钇稀土型 | 富钕轻稀土型 |
| --- | --- | --- | --- |
| (La2O3+CeO2)/REO | <35 | <10 | <45 |
| (Pr6O11+Nd2O3)/REO | >20 | <5 | >30 |
| Eu2O3/REO | >0.7 | — | >0.4 |
| Tb4O7/REO | >0.5 | >1 | >0.3 |
| Dy2O3/REO | >3 | >6 | >1 |
| Y2O3/REO | >20 | >60 | <15 |