ICS 77.120.99

H65

中华人民共和国稀土行业标准

XB/T 222—201X

代替XB/T 222-2008

氢氧化铈

Cerium hydroxide

(预审稿)

××××-××-××发布

××××-××-××实施

中华人民共和国工业和信息化部  发布

XB

前    言

本标准按照GB/T 1.1-2009给出的规则起草。

本标准代替XB/T 222-2008《氢氧化铈》。

本标准与XB/T 222-2008相比主要技术变化如下：

——增加了规范性引用文件GB/T 17803（见第 2章）；

——增加了产品分类（见3.1）；

——增加了字符牌号（见3.1、3.2）；

——增加了氢氧化铈的两个牌号和相应的化学成分考核指标（见3.1、3.2）；

——修改了氧化率的表示方法，由原来的TCe4+/TCe修改为Ce4+/∑Ce（见3.2，2008版的3.1）

——修改了产品牌号Ce(OH)4-4N中稀土杂质La2O3和Pr6O11的含量，La2O3的含量由原

来的不大于0.005修改为不大于0.003，Pr6O11的含量由原来的不大于0.001修改为不

大于0.003（见3.2，2008版的3.1）；

——增加了产品牌号Ce(OH)4-4N中其它稀土杂质含量不大于0.001（见3.2）；

——修改了产品牌号Ce(OH)4-3N中稀土杂质含量，由原来的不大于0.01修改为合量不大于

0.1（见3.2，2008版的3.1）；

——修改了产品牌号Ce(OH)4-4N中非稀土杂质含量，CaO含量由不大于0.003修改为不大于0.005；SiO2含量由不大于0.005修改为不大于0.003；SO42-含量由不大于0.005修改为不大于0.01；Cl-含量由不大于0.005修改为不大于0.01；Na2O含量由不大于0.0002修改为不大于0.002；（见3.2，2008版的3.1）；

——增加了产品牌号Ce(OH)4-4N及Ce(OH)4-3N中非稀土杂质MgO、MnO2、PO43-、ZnO、

Al2O3的考核指标（见3.2）；

——修改了产品牌号Ce(OH)4-3N中非稀土杂质含量，SO42-含量由不大于0.01修改为不大于0.02；Cl-含量由不大于0.008修改为不大于0.02；Na2O含量由不大于0.0004修改为不大于0.005；（见3.2，2008版的3.1）；

——取消了原产品牌号中非稀土杂质F-含量的考核指标（见3.2）；

——增加了外观质量检验结果的判定要求（见5.5.2）；

本标准由全国稀土标准化技术委员会（SAC/TC 229）提出并归口。

本标准起草单位：中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司、益阳鸿源稀土有限责任公司、甘肃稀土新材料股份有限公司、乐山有研稀土新材料有限公司、江西金世纪新材料股份有限公司、赣州有色冶金研究所、信丰县包钢新利稀土有限责任公司、赣州晨光稀土新材料股份有限公司。

本标准主要起草人：

本标准所代替标准的历次版本发布情况为：

——XB/T 222-2008。

氢氧化铈

- 范围

本标准规定了氢氧化铈的要求、试验方法、检验规则与包装、标志、运输、贮存及质量证明书。

本标准适用于以纯铈化合物为原料，经化学法制得的氢氧化铈，主要用于彩色电视机荧光屏添加剂、汽车尾气净化催化剂、玻璃脱色澄清剂、合成硝酸铈铵、硫酸铈铵及高端抛光粉等。

- 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的，凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件，凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 8170       数值修约规则与极限数值的表示和判定

GB/T 12690      （所有部分）稀土金属及其氧化物中非稀土杂质化学分析方法

GB/T 14635      稀土金属及其化合物化学分析方法  稀土总量的测定

GB/T 17803      稀土产品牌号表示方法

GB/T 18115.2    稀土金属及其氧化物中稀土杂质化学分析方法  铈中镧、镨、钕、钐、铕、

钆、铽、镝、钬、铒、铥、镱、镥和钇量的测定

- 要求

  - 产品分类

产品按化学成分分为Ce(OH)4-4N、Ce(OH)4-3N5、Ce(OH)4-3N、Ce(OH)4-2N5四个牌号，产品牌号表示方法应符合GB/T 17803的规定。

  - 化学成分

产品的化学成分应符合表1规定。若需方对产品有特殊要求，供需双方可另行协商确定。

表1

| 产品牌号 |  |  | Ce(OH)4-4N | Ce(OH)4-3N5 | Ce(OH)4-3N | Ce(OH)4-2N5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 化学成分（质量分数）/% | REO |  | 60-75 | 60-75 | 60-75 | 55-75 |
|  | CeO2/REO不小于 |  | 99.99 | 99.95 | 99.9 | 99.5 |
|  | Ce4+/∑Ce不小于 |  | 99 | 99 | 98 | 95 |
|  | 稀土杂质/REO ，不大于 | La2O3 | 0.003 | 0.02 | 合量0.1 | 合量0.5 |
|  |  | Pr6O11 | 0.003 | 0.01 |  |  |
|  |  | Nd2O3 | 0.001 | 0.01 |  |  |
|  |  | Sm2O3 | 0.001 | 0.001 |  |  |
|  |  | Y2O3 | 0.001 | 0.001 |  |  |
|  |  | 其它稀土杂质 | 0.001 | 0.008 |  |  |
|  | 非稀土杂质, 不大于 | Fe2O3 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.008 |
|  |  | CaO | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.01 |
|  |  | SiO2 | 0.003 | 0.01 | 0.01 | 0.015 |
|  |  | SO42- | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.04 |
|  |  | Cl- | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.03 |
|  |  | Na2O | 0.002 | 0.005 | 0.005 | 0.01 |
|  |  | K2O | 0.0002 | 0.0003 | 0.0003 | 0.003 |
|  |  | PbO | 0.0002 | 0.0004 | 0.0004 | 0.003 |
|  |  | CoO | 0.0002 | 0.0004 | 0.0004 | 0.002 |
|  |  | CuO | 0.0002 | 0.0002 | 0.0002 | 0.002 |
|  |  | NiO | 0.0002 | 0.0004 | 0.0004 | 0.002 |
|  |  | Cr2O3 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0002 | 0.002 |
|  |  | MgO | 0.001 | 0.002 | 0.002 | 0.004 |
|  |  | MnO2 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.005 |
|  |  | PO43- | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.05 |
|  |  | ZnO | 0.001 | 0.003 | 0.003 | 0.005 |
|  |  | Al2O3 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |

  - 外观

3.3.1  产品为淡黄色粉末。

3.3.2  产品应洁净，无目视可见夹杂物。

- 试验方法

  - 化学成分

4.1.1  产品中稀土总量（REO）的分析方法按GB/T 14635的规定进行。

4.1.2  产品中稀土杂质含量的分析方法按GB/T 18115.2的规定进行。

4.1.3  产品中非稀土杂质含量的分析方法按GB/T 12690的规定进行。

4.1.3  产品中其他杂质含量及四价铈的分析方法按供方现行方法进行。

  - 数值修约

按GB/T 8170的规定进行。

  - 外观质量

产品外观质量用目测检查。

- 检验规则

  - 检查与验收

5.1.1  产品由供方质量检验部门进行检验，保证产品质量符合本标准规定，并填写产品质量证明书。

5.1.2  需方应对收到的产品进行检验，如检验结果与本标准规定不符时，应在收到产品之日起2个月内向供方提出，由供需双方协商解决。如需仲裁，可委托双方认可的单位进行，并在需方共同取样。

  - 组批

产品应成批提交检验，每批应由同一牌号的产品组成。

  - 检验项目

每批产品应进行化学成分和外观质量检验。

  - 取样与制样

5.4.1 化学成分分析的仲裁取样件数按表2的规定进行。

表2

| 件（袋）数 | 1～5 | 6～49 | 50～100 | >100 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 取样件（袋）数 | 件（袋）数的 100% | 5 | 件（袋）数的10 % 取整数 | 件（袋）数的平方根 取正整数 |

5.4.2化学成分的仲裁取样方法按下述规定进行：

用插管在每件(袋)中心及周围等距离处取三点，每件(袋)取样量不少于10 g，将试样混匀后，用四分法迅速缩分至试样所需数量，装入洁净的塑料瓶(袋)中并封口。

  - 检验结果判定

5.5.1 化学成分仲裁分析结果不合格时，则从该批产品中取双倍试样对不合格项目进行重复试验，如仍有不合格项，则判该批产品为不合格。

5.5.2 外观质量的检验结果与本标准规定不符时，则直接判该批产品为不合格。

6  标志、包装、运输、贮存及质量证明书

6.1  标志和包装

6.1.1每桶（箱、袋）外注明：

- 供方名称；

- 产品名称、牌号；批号；

- 净重、毛重

- 出厂日期及“防潮”标志或字样。

6.1.2包装

产品用双层塑料袋密封包装，再放置于塑料编织袋中，封紧袋口。每袋净重分别为25 kg、50kg、100 kg、500 kg、1000kg。如需方有特殊要求，则由供需双方另行协商。

6.2  运输、贮存

运输时严防淋雨、受潮。产品需存放于干燥处，不得露天放置。

6.3  质量证明书

每批产品应附质量证明书，注明：

a） 供方名称；

b） 产品名称和牌号；

c） 批号；

d） 净重和件数；

e） 各项分析检验结果和供方质量检验部门印记；

f） 本标准编号；

g） 出厂日期。