前    言

本标准按照GB/T 1.1-2009给出的规则起草。

本标准由全国有色金属标准化技术委员会（SAC/TC 243）提出并归口。
　　本标准负责起草单位：中国有色金属工业标准计量质量研究所。

本标准参加起草单位：株洲冶炼集团有限公司、河南豫光锌业股份有限公司、深圳市中金岭南有色金属股份有限公司

本标准主要起草人：

进口锌精矿有害元素限量规范

1   范围

本标准规定了进口锌精矿产品中所含有害元素的限量及检测方法。

本标准适用于进口锌精矿产品。

2   规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 8151.9 锌精矿化学分析方法 氟量的测定 离子选择电极法

GB/T 8151.15锌精矿化学分析方法 汞量的测定 原子荧光光谱法

GB/T 8151.20 锌精矿化学分析方法 铜、铅、铁、砷、镉、锑、钙、镁量的测定 电感耦合等离子体原子发射光谱法

GB/T 8151.21锌精矿化学分析方法 铊量的测定电感耦合等离子体质谱法和电感耦合等离子体-原子发射光谱法

YS/T 320 锌精矿

3  术语和定义

3.1 锌精矿  zinc concentrates

含锌矿石经浮选或其他方法选矿得到的含锌量不小于40%，粒度不大于150μm，供冶炼锌用的精矿产品。

3.2 有害元素  harmful element

指对人体有明显毒性，对环境有明显污染的元素，如Cd、Hg、As、F等。

4  技术要求

4.1 进口锌精矿中所含有害元素应该符合表1的规定。

表 1

| 有害元素 | As | Cd | Hg | Tl | F | Cl |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 质量分数（%），不大于 | 0.40 | 0.30 | 0.02 | 0.005 | 0.02 | 0.02 |

5  试验方法

5.1 进口锌精矿中As、Cd元素化学成分的测定按GB/T 8151.20的规定进行。

5.2 进口锌精矿中Hg元素化学成分的测定按GB/T 8151.15的规定进行。

5.3进口锌精矿中Tl元素化学成分的测定按GB/T 8151.21的规定进行。

5.4 进口锌精矿中F元素化学成分的测定按GB/T 8151.9的规定进行。

5.5 进口锌精矿中Cl元素化学成分的测定使用比浊法进行。

6  检验规则

6.1 本标准规定的进口锌精矿中所含有害元素的检验规则按YS/T320标准中的相应规定进行。

________________

# Text boxes

中 国 有 色 金 属 工 业 协 会

发布

中 国 有 色 金 属 学 会

201×-××-××实施

201×-××-××发布

进口锌精矿有害元素限量规范

（讨论稿）

Specification for harmful elements in imported zinc concentrates

T/CNIA —201x

团   体   标   准

ICS*****

********