稀土国家标准《稀土金属及其化合物化学分析方法 稀土总量的测定》

（送审稿）编制说明

一、工作简况

1.1立项目的

稀土总量是衡量稀土产品品质的重要技术指标，关于稀土总量的分析方法标准GB/T 14635-2008《稀土金属及其化合物化学分析方法稀土总量的测定》是整合了多种稀土产品原有的分析标准，最终形成了方法1草酸盐重量法和方法2 EDTA滴定法。现行版本标准在统一规范相关分析操作、提高数据可比性方面，做出了贡献。但随着稀土产业的发展，分析方法标准需要适应新的产业要求，以更好地服务于稀土产品及其标准。特别是稀土总量，是所有稀土产品需要提供的技术指标，在贸易中直接决定了贸易货值。该标准自2008年发布以来应用已有10年，在使用过程中却发现仍然有许多需要完善和更新的地方，如：（1）草酸盐重量法中，含稀土变价元素的稀土氧化物在经高温灼烧后的价态行为，导致灼烧后的氧化物中价态不统一，在计算稀土总量结果时，总是低于理论值。在贸易结算过程中，为贸易双方带来争议；（2）现行标准的稀土氧化物试样前处理采用950度灼烧1小时，有使用者建议采用105度烘干，这一点仍存在争议；（3）由于重稀土的草酸盐沉淀不完全，而滴定法分析的误差又存在偏大的问题，也是需要解决的技术问题；（4）随着新产品的出现，方法的适用范围需要进行调整；（5）离子型稀土矿的碳酸稀土在研磨过程中可能有吸收水分的现象，导致折算结果不准确。因此，稀土总量分析方法标准的适时修订，能够及时完善原方法在新的稀土产业发展中显现的不足，具有极其重要的意义。

1.2任务来源

全国稀土标准化技术委员会于2018年01月14日至15日在桐乡召开了2018年第一次全国稀土标准工作会议，会议确定由国标（北京）检验认证有限公司和赣州有色冶金研究所共同负责起草《稀土金属及其化合物化学分析方法  稀土总量的测定》国家标准，项目计划编号：20173578-T-469，计划完成时间为2019年。根据全国稀土标准化技术委员会稀土标委[2018]03号文件的要求，该标准项目包括草酸盐重量法（方法1）及EDTA滴定法（方法2）两个部分的试验及验证单位情况见表1。

表 1国家标准《稀土金属及其化合物化学分析方法稀土总量的测定》任务落实情况

| 计划号 | 项目名称 | 起草单位 | 第一验证单位 | 第二验证单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 20173578-T-469 | 稀土金属及其化合物化学分析方法 稀土总量的测定 | 国标（北京）检验认证有限公司、赣州有色冶金研究所（方法1：重量法） | 赣州虔东稀土集团股份有限公司、江阴加华新材料资源有限公司 | 赣县红金稀土有限公司、江西南方稀土高技术股份有限公司、中国有色桂林矿产地质研究院有限公司、江苏金石稀土有限公司 |

表 1国家标准《稀土金属及其化合物化学分析方法稀土总量的测定》任务落实情况（续）

| 计划号 | 项目名称 | 起草单位 | 第一验证单位 | 第二验证单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 20173578-T-469 | 稀土金属及其化合物化学分析方法 稀土总量的测定 | 国标（北京）检验认证有限公司、赣州有色冶金研究所（方法2： 滴定法） | 包头稀土研究院、赣州晨光稀土新材料有限公司 | 江西南方稀土高技术股份有限公司、中国有色桂林矿产地质研究院有限公司、江苏金石稀土有限公司、定南大华新资源有限公司、江阴加华新材料资源有限公司 |

1.3标准项目编制工作组单位简况

国标（北京）检验认证有限公司，前身是北京有色金属研究总院分析测试技术研究所，是国家有色金属行业最知名的第三方检验机构。国标（北京）检验认证有限公司运营管理着国家有色金属及电子材料分析测试中心和国家有色金属质量监督检验中心，拥有一支基础理论扎实、实践经验丰富的研究和服务队伍，自2004年至今共承担了国家科技支撑计划、国家863计划、国家自然科学基金、军工配套等省部级科技项目40余项；曾获国家科技进步奖6项，国家发明奖3项，省部级科技进步一等奖10项，二、三等奖107项；近5年获得国家发明专利20余项；负责和参加起草制订分析方法国家标准、行业标准300余项；国家标准物质/标准样品120个，在国内外科技期刊上发表论文800余篇，撰写论著22部。自总院进行稀土分离提纯起，即开始从事稀土矿物和各种稀土产品的检测工作。作为主要的稀土分析研究的单位，国标公司成为了中国稀土学会理化检验专业委员会的挂靠单位，在推动我国稀土分析科研方面做出了贡献。

赣州有色冶金研究所创建于1952年，是我国冶金系统最早成立的三个科研院所之一,其下属的检测中心通过了中国合格评定国家认可委员会认可的实验室；通过国家计量认证的《中国有色金属工业钨及稀有金属产品质量监督检验中心》，是江西省质量技术监督局授权的《江西省有色金属产品质量监督检验站》，是具有第三方公正地位的中介检测机构。是在国内钨和稀土等有色金属矿产品及产品检测行业中有较大影响力和竞争力的检测机构之一。检测中心长期从事钨、稀土等有色金属矿产品及产品的分析方法研究和检测工作，曾著有《钨矿石中钨及其伴生元素的分析》和《水质分析》等著作；负责或参与制（修）定了《钨精矿标准分析方法》及《离子型稀土矿混合稀土氧化物的化学分析方法》等国家标准和行业标准200多项。科研项目获省、部级以上科技进步奖十多项，在国内外同行业中享有较高的声誉。

1.4主要工作过程

1.4.1国内外标准的收集

本标准是基于GB/T 14635-2008进行修订的，未查到其它与本标准完全一致的国内或国外标准。

1.4.2方法1主要工作过程

——2016年10月，编写国标起草标准项目建议书和可研报告。

——2016年11月，向全国稀土标准化技术委员会提出立项申请。

——2017年12月，获得国标委的批复，项目计划编号：20173578-T-469。

——2018年1月，全国稀土标准化技术委员会召开任务落实会，确定由北京（国标）检验认证有限公司和赣州有色冶金研究所合作起草本标准，赣州虔东稀土集团股份有限公司、江阴加华新材料资源有限公司、包头稀土研究院、赣州晨光稀土新材料有限公司等9家单位参与起草验证。

——2018年3月-7月底，研制统一样品，准备相关材料，负责起草单位分组分人员根据试验方案进行不同的方法试验，完成试验报告和标准征求意见稿的编写工作。

——2018年8月-9月，根据包头会议专家讨论，对硫化稀土进行条件试验。

——2018年10月31日前，牵头起草单位完成实验报告，将试验报告及统一样品发送至其他起草单位及验证单位。

——2019年2月28日前，各相关验证单位完成一验和二验，完成精密度试验工作和数据统计工作，并返回验证报告和意见。

——2019年3月31日前，起草单位根据征求意见，修改征求意见稿并形成预审稿，发送至稀土标委会秘书处及有关单位进行意见征集。

——2019年4月15日前，稀土标委会负责将预审稿及编制说明挂网证求更广泛的意见，召开标准预审会。

——2019年5月至7月，根据预审会议意见进行补充实验，并发送至其他单位进行验证。

——2019年8月15日前，主起草单位修改预审稿形成标准送审稿，更新编制说明、意见汇总处理表等，并将相关资料（电子版）发送至稀土标委会秘书处，挂网证求更广泛的意见，召开标准审定会。

1.4.3方法2参照方法1进行部分文字修订。

1.5参加稀土标委会工作会议情况

1.5.1第一次标准工作会议（预审会）

2019年4月15日至17日，在浙江嘉兴召开《稀土金属及其化合物化学分析方法 稀土总量的测定》预审会，与会专家给予如下意见：

- ——江阴加华在进行方法1中氧化铒草沉试验时，结果与起草单位及其他复验单位相差较大，建议起草单位增加乙醇作为草沉步骤的共沉淀剂试验。采纳，已补充，见补充实验报告。

- ——赣州晨光提出，在方法1离子型稀土矿碳酸盐的称样方式试验中，请赣冶所增加富钇碳酸盐样品，作为补充验证称样方式的试验结论。采纳，已补充，见补充实验报告。

- ——赣冶所用方法1测定硫化铈中稀土总量时，溶液出现浑浊且烧杯底部有不溶颗粒状物质，与会专家建议溶解时控制温度，加过氧化氢不要趁热加。采纳，赣冶所已重新进行该部分试验。

- ——方法1中镨钕变价问题，建议补充升温过程的X射线衍射结果以及同步热分析仪降温过程的变化。部分采纳，已补偿同步热分析实验，见补充实验报告；经咨询XRD专家，X射线衍射结果不能反映元素价态，所以未进行探究。

- ——方法2 EDTA滴定法中，对于硫化稀土，需备注w(Zn)≤0.2%。采纳，见方法送审稿。

- ——为使本标准更好地应用于产品交易环节，建议在“结果与表达”章节中增加实物总量的计算公式。采纳，见方法送审稿。

1.5.2第二次标准工作会议（审定会）

2019年8月14日至16日，在江西赣州召开《稀土金属及其化合物化学分析方法 稀土总量的测定》审定会。

二、标准编制原则和主要内容

2.1 编制原则

- 标准的格式严格按照GB/T 1.1-2009《标准化工作导则第1部分：标准的结构和编写》的规定进行。

- 根据目前稀土金属及其氧化物的生产、应用和贸易要求确定分析方法及测定范围。

- 本标准选择方法的原则主要是考虑方法的适用性和准确性和一定的先进性。

2.2标准技术内容说明

2.2.1方法1：草酸盐重量法

- 含稀土变价元素的稀土氧化物在经高温灼烧后的价态行为，可能导致灼烧后的氧化物中价态不统一，在计算稀土总量结果时，总是低于理论值。在贸易结算过程中，为贸易双方带来争议。因此，由国标（北京）检验认证有限公司负责完成Pr、Tb等变价元素对总量测定影响试验。

- 现行标准的稀土氧化物试样前处理采用950度灼烧1小时，有使用者建议采用105度烘干，这一点仍存在争议。为使贸易双方能够应用本标准进行实物稀土总量的测定，我们将稀土氧化物预处理条件由950度灼烧改为105度烘干。

- 由于重稀土的草酸盐沉淀不完全，而滴定法分析的误差又存在偏大的问题，也是需要解决的技术问题。为此，我们进行了重稀土草酸盐陈化时间的试验。

- 随着硫化稀土等新产品的出现，以及新型氢氧化稀土的特点，我们对方法的适用范围进行了调整，并对硫化稀土的溶解方式、残余硫含量的测定等进行了条件试验。

- 离子型稀土矿的碳酸稀土在研磨过程中可能有吸收水分的现象，导致折算结果不准确。因此，赣研所对离子型稀土矿的碳酸稀土进行了称样方式条件试验。预审会后，增加碳酸富钇样品，以验证称样方式的结论。

- 为考察灼烧灰化过程中容器器皿的影响，赣冶所进行了对比铂金皿和瓷坩埚的恒重试验。

- 为考察乙醇溶液的共沉淀效果，对氧化铒进行了草沉和滤液补差实验。

2.2.2方法2：滴定法

由于前期会议未有专家提出需要修订，仅在精密度统计试验期间，部分单位针对原方法2的部分内容有异议，因此参照方法1对方法2进行部分内容的调整和文字修订。

2.3 意见汇总处理

详见《意见汇总处理表》

三、主要试验的分析、综述报告

3.1 重稀土钬、铒、铥、镱、镥重量法滤液补差试验

通过滤液补差试验可知，氧化钬的陈化条件可以采用“冷却至室温，放置2h”，且复现性好；氧化铒草沉结果复现性不好，即使增加乙醇作为共沉淀剂，效果依然不理想，滤液补差结果出现>0.5%的现象；对于氧化铥、氧化镱和氧化镥基体，草酸沉淀不完全，必须采用滤液补差的方式，对结果产生负误差。因此综合考虑，铒、铥、镱、镥基体的化合物不宜采用草酸盐重量法测定稀土总量，而适于用滴定法测定。

3.2含镨、铽变价稀土元素的价态变化试验

3.2.1四种不同气氛条件下氧化镨、氧化铽和氧化镨钕质量随时间变化关系

稀土总量实际测定过程中，灼烧时空气中氧气的存在对于氧化物中变价稀土元素的价态影响可忽略不计。

3.2.2 105℃烘干处理后氧化镨、氧化镨钕和氧化铽质量随时间变化关系

氧化镨在恒温930℃条件下，样品中镨的价态构成趋于稳定。氧化镨钕、氧化铽在恒温930℃条件下，质量一直在上升，不稳定。

3.2.3氧化镨钕在升温、恒温以及降温过程中质量的变化情况

氧化镨钕在950℃恒温过程质量有波动，最高达0.73%，且降温过程质量一直变化，呈下降趋势。这些现象说明，氧化镨钕在恒温和降温过程，质量不稳定。

3.3对比铂坩埚和瓷坩埚的恒重效果试验

选取离子型稀土氧化物，碳酸盐，草酸盐以及单一稀土氧化物及其化合物做铂坩埚和瓷坩埚的恒重效果对比试验。铂坩埚与瓷坩埚都能达到恒重。

3.4离子型稀土矿的碳酸稀土称样方式试验

3.4.1选了2种称样方式进行试验，2种称样方式得出的REO（实物）是相近的，说明都可行。从简单便利的角度出发，可以选择：称取样品10g，加水20ml，加盐酸20ml及1ml过氧化氢，低温加热至溶解完全，蒸发至5ml左右，加入50ml水，加热使盐类溶解清亮。以下按GB/T 14635-2008方法操作步骤6.3.1.5进行。并做了试样分解试验，结果表明，试样能够完全被分解。

3.4.2 增加了富钇碳酸盐样品，以验证称样方式为称大样溶解后再分取为最佳。

3.4.3方法精密度

按试验分析步骤对2018-1和富钇碳酸两个统一样，进行独立11次测定，考察方法的精密度。结果表明，RSD 分别为0.56%和0.45%，方法准确可靠。

3.4.4方法回收率

对统一样进行加标回收实验，测定其回收率，结果表明方法回收率在95～105%之间，方法准确可靠。

3.5 方法新增稀土硫化物方法

3.5.1 溶样方式试验

选取2种溶样方式进行实验，最后选取试样用盐酸+高氯酸+硝酸+双氧水溶解更合适。

3.5.2 方法准确度

根据硫化稀土组成，制备模拟样品，考察方法准确度，回收率在95～105%之间，方法准确可靠。并且试验证明稀土硫化物中硫的存在对稀土总量测定的影响可忽略。

3.5.3 方法精密度

按试验分析步骤对2个样品，进行独立11次测定，考察方法的精密度。结果表明，RSD 〈0.2%，方法准确可靠。

3.6 方法验证数据统计

3.6.1重量法

试验方法有主起草、一验和二验共8家单位对15个试样提供了检测数据，每个样品各单位提供了11个检测结果。数据略。

3.6.2 滴定法

试验方法有主起草、一验和二验共9家单位对8个试样提供了检测数据，每个样品各单位提供了11个检测结果。数据略。

3.7 试验结论

具体见研究报告。

四、标准水平分析

本标准修订过程中，由起草单位对国际、国内标准进行了查阅和调研，修订后的方法更能紧密联系实际，规范了样品前处理过程，进一步扩展了方法的检测范围，提升了检测结果的可靠性，为国际标准的推动奠定了坚实的基础。

五、与现行相关法律、法规、规章及相关标准，特别是强制性标准的协调性

本部分标准完全满足现行国家法规的要求，适用于适用于单一和混合稀土金属及其化合物中稀土总量的测定，准确度和精密度完全满足各类单一和混合稀土金属及其化合物产品标准技术要求。标准文本内容表述合理，格式规范。

六、标准中如涉及专利，应有明确的知识产权说明

本标准不涉及专利。

七、重大分歧意见的处理经过和依据

暂无重大分歧意见。

八、标准作为强制性或推荐性国家（或行业）标准的建议

本标准建议作为推荐性国家标准来制定。

九、贯彻标准的要求和措施建议，包括：

标准颁布实施后，需要国家有关部门组织大力宣传和贯彻，主办各种形式的培训班，使相关企业及相关贸易单位能够积极主动地解读标准内容，充分认识和理解制订的标准条款，进而加以应用。

国标（北京）检验认证有限公司、赣州有色冶金研究所

二〇一九年八月