XB

ICS 77.120.99

H 65

中华人民共和国稀土行业标准

标准

XB/T XXX-2019

氟  化  铈

Cerium fluoride

（送审稿）

XXXX-XX-XX发布

XXXX-XX-XX实施

中华人民共和国工业和信息化部  发 布

- 前    言

本标准按照GB/T 1.1—2009给出的规则起草。

本标准由全国稀土标准化技术委员会（SAC/TC 229）提出并归口。

本标准起草单位：四川省乐山锐丰冶金有限公司、赣州湛海新材料科技有限公司、包头稀土研究院、乐山有研稀土新材料有限公司、甘肃稀土新材料股份有限公司、赣州晨光稀土新材料股份有限公司、虔东稀土集团股份有限公司、江西金世纪新材料股份有限公司、中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司、四川江铜稀土有限责任公司、有研稀土新材料股份有限公司、四川省冕宁方兴稀土有限公司、益阳鸿源稀土有限责任公司、包头华美稀土高科有限公司、赣州有色冶金研究院。

本标准主要起草人：冯新瑞、许思玉、曾石发、解萍、栾文洲、黄仲汉、陈燕、章立志、陈晓红、孙广杰、汪金鹏、苗睿瑛、廖丕勇、陈月华、桑晓云、张积锴。

- 氟  化  铈

  - 范围

本标准规定了氟化铈的要求、试验方法、检验规则及标志、包装、运输、贮存及质量证明书。

本标准适用于化学法制得的供生产金属铈、玻璃等用的氟化铈。

  - 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T  8170   数值修约规则与极限数值的表示和判定

GB/T  12690  稀土金属及其氧化物中非稀土杂质化学分析方法（所有部分）

GB/T  14635  稀土金属及其化合物中化学分析方法  稀土总量的测定

GB/T  17803  稀土产品牌号表示方法

GB/T  18115.2  稀土金属及其氧化物中稀土杂质化学分析方法  铈中镧、镨、钕、钐、铕、钆、铽、镝、钬、铒、铥、镱、镥和钇量的测定

XB/T  615  氟化稀土化学分析方法  氟量的测定  水蒸气蒸馏-EDTA滴定法

  - 要求

- 3.1  产品分类

产品按化学成分分为四个牌号：CeF3-4N、CeF3-3N、CeF3-2N5、CeF3-2N，产品牌号表示方法应符合GB/T  17803的规定。

- 3.2  化学成分

产品的化学成分应符合表1的规定。如需方对产品有特殊要求，供需双方可另行协商确定。

表1 产品牌号及化学成分

| 产品 牌号 | 化学成分（质量分数）/ % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | REO | CeO2/ REO 不小于 | F | 杂质含量，不大于 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 稀土杂质 |  |  |  |  |  | 非稀土杂质 |  |  |  |  | H2O |
|  |  |  |  | La2O3 | Pr6O11 | Nd2O3 | Sm2O3 | Y2O3 | 其它稀土合量 | Fe2O3 | SiO2 | CaO | Al2O3 | NiO |  |
| CeF3-4N | 86±1 | 99.99 | 28±1 | 0.002 | 0.002 | 0.001 | 0.001 | 0.002 | 0.002 | 0.001 | 0.02 | 0.005 | 0.01 | 0.01 | 0.5 |
| CeF3-3N | 86±1 | 99.9 | 28±1 | 0.1 |  |  |  |  |  | 0.02 | 0.05 | 0.03 | 0.03 | 0.05 | 0.5 |
| CeF3-2N5 | 86±1 | 99.5 | 28±1 | 0.5 |  |  |  |  |  | 0.02 | 0.05 | 0.5 | 0.03 | 0.05 | 0.5 |
| CeF3-2N | 86±1 | 99.0 | 28±1 | 1.0 |  |  |  |  |  | 0.04 | 0.05 | 0.5 | 0.03 | 0.05 | 0.5 |
| 注：其它稀土元素包括Eu、Gd、Tb、Dy、Ho、Er、Tm、Yb、Lu。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 3.3  外观质量

3.3.1  产品为白色粉末。

3.3.2  产品应洁净，目视无可见的夹杂物。

  - 试验方法

- 4.1  化学成分

4.1.1  稀土氧化物总量的分析方法按GB/T 14635的规定进行。

- 4.1.2  氟含量的分析方法按XB/T 615的规定进行。

- 4.1.3  稀土杂质含量的分析方法除前处理部分外按GB/T 18115.2的规定进行，样品的前处理部分见附录A。

- 4.1.4  SiO2含量的分析方法按GB/T 12690.7中测定二氧化硅含量的规定进行。

4.1.5  Fe2O3、Al2O3、NiO含量的分析方法除前处理部分外按GB/T 12690.5的规定进行，样品的前处理部分见附录B。

4.1.6  CaO含量的分析方法除前处理部分外按GB/T 12690.15的规定进行，样品的前处理部分见附录C。

4.1.7  H2O含量的分析方法按GB/T 12690.3的规定进行，烘干温度为250℃~255℃。

- 4.2  数值修约

按GB/T 8170的规定进行。

- 4.3  外观质量

用目视检查。

  - 检验规则

- 5.1  检查与验收

- 5.1.1  产品由供方质量检验部门进行检验，保证产品质量符合本标准规定，并填写产品质量证明书。

- 5.1.2  需方应对收到的产品按本标准的规定进行检验，如检验结果与本标准规定不符时，应在收到产品之日起2个月内向供方提出，由供需双方协商解决。如需仲裁，可委托双方认可的单位进行，并在需方共同取样。

  - 组批

产品应成批提交检验，每批应由同一牌号的产品组成。

  - 检验项目

每批产品应进行化学成分和外观检验。

- 5.4  取样与制样

- 5.4.1  化学成分分析的取样件数按表2的规定进行：

- 表2 化学成分的取样件数

| 产品件（袋）数量 | 1～5 | 6～49 | 50～100 | ＞100 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 取样件（袋）数量 | 件（袋）数的100% | 5 | 产品数量的10%，只进不舍取整数 | 产品数量的平方根，只进不舍取正整数 |

5.4.2  化学成分分析的取样方法按下述规定进行：

用插管在每件（袋）中心及周围等距离处取三点，每件（袋）取样量不少于10g，将试样混匀后，用四分法迅速缩分至试样所需数量，装入清洁的塑料瓶(袋)中并封口。

- 5.5  检验结果判定

5.5.1  化学成分仲裁分析结果与本标准规定不符合时，则从该批产品中取双倍试样对不合格项目进行重复检验，如仍有任一项结果不符合，则判该批产品为不合格。

5.5.2  外观检验结果与本标准规定不符合时，则直接判该批产品为不合格。

  - 标志、包装、运输、贮存及质量证明书

6.1  标志

每桶（袋）外应标明：

- 供方名称；

- 产品名称、牌号；

- 批号；

- 净重、毛重；

- 出厂日期及“防潮”标志或字样。

6.2  包装

产品抽真空包装于双层塑料袋或塑料瓶中，每袋（瓶）净重5kg、10kg、25kg、50kg。再将袋（瓶）置于铁桶（木箱、纸箱或塑料箱）内，每桶（箱）净重为10kg、20kg、50kg。如需方对包装有特殊要求，供需双方另行协商。

6.3  运输、贮存

产品运输时严防淋雨受潮，需存放于干燥处，不得露天堆放。

6.4  质量证明书

每批产品应附上质量证明书，注明：

a）供方名称；

b）产品名称和牌号；

c）批号；

d）净重、件数；

e）各项分析检验结果和供方质量检验部门印记；

f）本标准编号；

g）出厂日期。

附  录  A

氟化铈中稀土杂质含量分析时的前处理

电感耦合等离子体光谱法（方法1）

A.1  试剂

A.1.1 高氯酸（ρ1.67g/mL）。

A.1.2 硝酸（1+1）。

A.2  试样

氟化铈于105℃烘1.5h，置于干燥器中，冷却至室温，立即称量。

A.3  分析步骤

A.3.1  试料

按试料中稀土氧化物含量为0.500g称取试样（5.3），精确至0.0001g。

A.3.2  测定次数

称取两份试料，进行平行测定，取其平均值。

A.3.3  分析试液的制备

将试料置于150mL的烧杯中，加5mL高氯酸（A.1.1），5mL硝酸（A.1.2），低温加热溶解至冒高氯酸白烟。稍冷，加2mL高氯酸（A.1.1），盖上表面皿，低温加热溶解至冒高氯酸白烟，待试料溶解完全，蒸至1mL左右，冷却，加10mL硝酸（A.1.2），用水洗杯壁和表面皿，低温溶解盐类，冷却至室温，将溶液移入100mL容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀，待用。

（其余部分同GB/T 18115.2 方法1）

电感耦合等离子体质谱法（方法2）

A.4  试剂和材料

A.4.1 高氯酸（ρ1.67g/mL）。

A.4.2 硝酸（1+1）。

A.4.3 盐酸淋洗液（0.015mol/L）。

A.5  试样

氟化铈于105℃烘1.5h，置于干燥器中，冷却至室温，立即称量。

A.6  分析步骤

A.6.1  试料

按表A1称取试样（A.5），精确至0.0001g。

表 A1 称取试料的量

| 稀土杂质相对含量（质量分数）/ % | 试样中稀土氧化物的量/g |
| --- | --- |
| 0.0001～0.0050 | 0.250 |
| ＞0.0050～0.05 | 0.100 |

A.6.2  测定次数

称取两份试料，进行平行测定，取其平均值。

A.6.3  空白试验

随同试料做空白试验。

A.6.4  分析试液的制备

将试料置于50mL的烧杯中，加5mL高氯酸（A.4.1），5mL硝酸（A.4.2），低温加热溶解至冒高氯酸白烟。稍冷，加2mL高氯酸（A.4.1），盖上表面皿，低温加热溶解至冒高氯酸白烟，待试料溶解完全，蒸至1mL左右，立即取下，稍冷，用水洗杯壁和表面皿，用少量盐酸淋洗液（A.4.3）溶解盐类，移入50mL容量瓶中，以盐酸淋洗液（A.4.3）稀释至刻度，混匀。

（其余部分同GB/T 18115.2  方法2）

附  录  B

氟化铈中Fe2O3、Al2O3、NiO含量分析时的前处理

方法1 电感耦合等离子体光谱法

B.1  试剂

B.1.1 高氯酸（ρ1.67g/mL）。

B.1.2 硝酸（1+1）。

B.2  试样

氟化铈于105℃烘1.5h，置于干燥器中，冷却至室温，立即称量。

B.3  分析步骤

B.3.1  测定次数

称取两份试料，进行平行测定，取其平均值。

B.3.2  空白试验

随同试料做空白试验。

B.3.3  分析试液的制备

称取含稀土氧化物0.5000g的试样（B.2），置于铂金皿中，加10mL高氯酸（B.1.1），低温加热溶解至冒高氯酸白烟。稍冷，加2mL高氯酸（B.1.1），低温加热溶解至冒高氯酸白烟，待试料溶解完全，蒸至1mL左右，冷却，加5mL硝酸（B.1.2），用水洗器壁，低温溶解盐类，冷却至室温，将溶液移入50mL容量瓶中，用水稀释至刻度，摇匀，待测。

（其余部分同GB/T 12690.5  方法1）

方法2 电感耦合等离子体质谱法

B.4  试剂和材料

B.4.1 高氯酸（ρ1.67g/mL）。

B.4.2 硝酸（1+1）。

B.4.3 铟内标溶液：1mL含1μg的铟。

B.4.4 铯内标溶液：1mL含1μg的铯。

B.5  试样

氟化铈于105℃烘1.5h，置于干燥器中，冷却至室温，立即称量。

B.6  分析步骤

B.6.2  测定次数

称取两份试料，进行平行测定，取其平均值。

B.6.3  空白试验

随同试料做空白试验。

B.6.4 分析试液的制备

称取0.2500g的试样（B.5），置于铂金皿中，加5mL高氯酸（B.4.1），低温加热溶解至冒高氯酸白烟。稍冷，加2mL高氯酸（B.4.1），低温加热溶解至冒高氯酸白烟，待试料溶解完全，蒸至1mL左右，冷却至室温。加5mL硝酸（B.4.2），用水洗器壁，低温溶解盐类，冷却至室温，移入100mL容量瓶，定容。按照表B1进行分取、内标加入及定容操作。

表 B1 试液的分取定容

| 元素质量分数/% | 分取试液体积/mL | 第二次定容体积/mL | 加内标溶液体积/mL | 补加硝酸体积/mL |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0.0001～0.010 | 10.00 | 50.00 | 0.50 | 2 |
| ＞0.010～0.050 | 5.00 | 50.00 | 0.50 | 2 |

（其余部分同GB/T 12690.5 方法2）

附  录  C

氟化铈中CaO含量分析时的前处理

电感耦合等离子体发射光谱法（方法1）

C.1  试剂

C.1.1 高氯酸（ρ1.67g/mL）。

C.1.2 硝酸（1+1）。

C.2  试样

氟化铈于105℃烘1.5h，置于干燥器中，冷却至室温，立即称量。

C.3  分析步骤

C.3.1 试料

按表C1称取试料，精确至0.0001g。

表 C1 称取试料的量及分取定容

| 氧化钙含量（质量分数）/ % | 试料稀土氧化物的量/g | 试液总体积/mL | 分取试液体积/mL | 被测试液体积/mL |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0.0002～0.0050 | 1.2500 | 50.00 | 10.00 | 25.00 |
| ＞0.0050～0.050 | 0.5000 | 50.00 | 10.00 | 25.00 |
| ＞0.050～0.30 | 0.5000 | 50.00 | 10.00 | 50.00 |

C.3.2  测定次数

称取两份试料，进行平行测定，取其平均值。

C.3.3  空白试验

随同试料做空白试验。

C.3.4  分析试液的制备

将试料置于铂金皿中，加10mL高氯酸（C.1.1），低温加热溶解至冒高氯酸白烟。稍冷，加2mL高氯酸（C.1.1），低温加热溶解至冒高氯酸白烟，待试料溶解完全，蒸至1mL左右，冷却，加10mL硝酸（C.1.2），用水洗器壁，低温溶解盐类，冷却至室温，移入50mL容量瓶，定容。按表C1进行分取、定容操作，混匀后待测。

（其余部分同GB/T 12690.15  方法1）

火焰原子吸收光谱法（方法2）

C.4  试剂和材料

C.4.1 高氯酸（ρ1.67g/mL）。

C.4.2 硝酸（1+1）。

C.5  试样

氟化铈于105℃烘1.5h，置于干燥器中，冷却至室温，立即称量。

C.6  分析步骤

C.6.1  试料

按表C2称取试料（氟化铈于105℃烘1.5h），精确至0.0001g。

表 C2 称取试料的量

| 氧化钙含量（质量分数）/ % | 试样量/g |
| --- | --- |
| 0.01～0.03 | 2.0000 |
| ＞0.03～0.10 | 0.5000 |
| ＞0.10～0.30 | 0.1000 |

C.6.2  测定次数

称取两份试料，进行平行测定，取其平均值。

C.6.3  空白试验

随同试料做空白试验。

C.6.4  测定

C.6.4.1 试料的溶解

将氟化铈试料置于铂金皿中，加10mL高氯酸（C.4.1），低温加热溶解至冒高氯酸白烟。稍冷，加2mL高氯酸（C.4.1），低温加热溶解至冒高氯酸白烟，待试料溶解完全，蒸至近干，加入5mL硝酸（C.4.2），用水洗器壁，低温溶解盐类，冷却至室温，将溶液移入50mL容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀。

（其余部分同GB/T 12690.15 方法2）