XB

XB/T XXX—201X

镧铈氧化物

Lanthanum-cerium oxide

(送审稿)

××××-××-××发布

××××-××-××实施

中华人民共和国工业和信息化部发布

中华人民共和国稀土行业标准

前       言

本标准按照GB/T 1.1-2009 给出的规则起草。

本标准由全国稀土标准化技术委员会（SAC/TC 229）提出并归口。

本标准主要起草单位：包头稀土研究院、四川省冕宁县方兴稀土有限公司、虔东稀土集团股份有限公司、湖南稀土金属材料研究院、广东省材料与加工研究所、四川江铜稀土有限责任公司、赣州有色冶金研究所、广东珠江稀土有限公司、中国北方稀土(集团)高科技股份有限公司、包头华美稀土高科有限公司、信丰县新利稀土有限公司、北方稀土冶炼分公司。

本标准主要起草人： 田皓、刘磊、刘威、王荣、解萍、郝茜、崔建国、孙广杰、廖丕勇、姚南红、刘荣丽、李杏英、汪金鹏、陈东英、陈读青、张相良。

镧铈氧化物

1   范围

本标准规定了镧铈氧化物的要求、试验方法、检验规则与包装、标志、运输、贮存及质量证明书。

本标准适用于以化学法制得的镧铈氧化物，主要应用于电解制备镧铈金属、稀土抛光粉、稀土催化剂和农业微肥等。

2   规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件，凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 8170    数值修约规则与极限数值的表示和判定

GB/T 12690（所有部分）稀土金属及其氧化物中非稀土杂质化学分析方法

GB/T 14635   稀土金属及其化合物化学分析方法 稀土总量的分析方法

GB/T 17803   稀土产品牌号表示方法

GB/T 20170   稀土金属及其氧化物物理性能测试方法 稀土化合物粒度分布的测定

GB/T-XXXX  镧铈金属及其化合物化学分析方法 稀土配分量的测定

3   要求

3.1  化学成分

产品牌号及化学成分应符合表1规定。如需方有特殊要求，供需双方可另行协商。

表1

| 产品牌号 |  |  |  | (LaCe)xOy- 70CeA | (LaCe)xOy- 70CeB | (LaCe)xOy- 65CeA | (LaCe)xOy- 65CeB | (LaCe)xOy- 60CeA | (LaCe)xOy- 60CeB |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 化 学 成 分 (质 量 分 数) /% | REO，不小于 |  |  | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 |
|  | La2O3/REO |  |  | 30±2 | 30±2 | 35±2 | 35±2 | 40±2 | 40±2 |
|  | CeO2/REO |  |  | 70±2 | 70±2 | 65±2 | 65±2 | 60±2 | 60±2 |
|  | 杂 质 含 量 ， 不 大 于 | 稀土杂质 | Pr6O11 | 0.03 | 0.05 | 0.03 | 0.05 | 0.03 | 0.05 |
|  |  |  | Nd2O3 | 0.03 | 0.05 | 0.03 | 0.05 | 0.03 | 0.05 |
|  |  |  | 其他稀土杂质 (合量) | 0.1 | 0.15 | 0.1 | 0.15 | 0.1 | 0.15 |
|  |  | 非稀土杂质 | Fe2O3 | 0.01 | 0.05 | 0.01 | 0.05 | 0.01 | 0.05 |
|  |  |  | CaO | 0.05 | 0.10 | 0.05 | 0.10 | 0.05 | 0.10 |
|  |  |  | MgO | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
|  |  |  | ZnO | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
|  |  |  | Al2O3 | 0.03 | 0.05 | 0.03 | 0.05 | 0.03 | 0.05 |
|  |  |  | PbO | 0.005 | 0.05 | 0.005 | 0.05 | 0.005 | 0.05 |
|  |  |  | SiO2 | 0.02 | 0.05 | 0.02 | 0.05 | 0.02 | 0.05 |
|  |  |  | Na2O | 0.02 | 0.05 | 0.02 | 0.05 | 0.02 | 0.05 |
|  |  |  | SO42- | 0.02 | 0.05 | 0.02 | 0.05 | 0.02 | 0.05 |
|  |  |  | Cl- | 0.05 | 0.08 | 0.05 | 0.08 | 0.05 | 0.08 |
| (水分+灼减)合量(质量分数) /%， 不大于 |  |  |  | 1.0 |  |  |  |  |  |
| 注1：表内所有化学成分检测均为去除水分后灼减前测定。 注2：其他稀土杂质是指除了表中所列稀土元素及Sc、Pm以外的稀土元素。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

3.2  粒度

所有牌号产品粒度D[V,50]为0.5μm-50μm。需方如有特殊要求，供需双方可另行协议。

3.3  外观质量

3.3.1  产品为白色粉末，随纯度不同，颜色略有变化。

3.3.2  产品须洁净，无目视可见的夹杂物或结块。

4    试验方法

4.1  化学成分

4.1.1  稀土总量(REO)的分析方法按照GB/T 14635的规定进行。

4.1.2  镧铈含量及稀土杂质含量的分析方法按照GB/T XXXX的规定进行。

4.1.3  非稀土杂质含量及灼减水份量的分析方法按GB/T 12690的规定进行。

4.2  物理性能

粒度分析按GB/T 20170规定的方法进行。

4.3  外观质量

自然散色光下，用目测检测。

4.4  数值修约

按GB/T 8170的规定进行。

5    检测规则

5.1  检查与验收

5.1.1  产品由国家（行业）认定的检测机构或供方质量检验部门进行检验，产品质量符合本标准规

定，供方填写产品质量证明书。

5.1.2  需方应对收到的产品进行检验，如检验结果与本标准规定不符时，应在收到产品之日起2

个月内向供方提出，由供需双方协商解决。如需仲裁，可委托双方认可的单位进行，并在需方共同

取样。

5.2   组批

产品应成批提交检验，每批应由同一牌号的产品组成。

5.3  检验项目

每批产品应进行化学成分、粒度和外观质量检验。

5.4  取样与制样

5.4.1化学成分分析的仲裁取样件数按表2规定进行。

表2

| 件（袋）数 | 1～5 | 6～49 | 50～100 | ＞100 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 取样件（袋）数 | 件（袋）数的100% | 5 | 件（袋）数的10% 只进不舍取整数 | 件（袋）数的平方根 只进不舍取整数 |

5.4.2 化学成分的仲裁取样方法按下述规定进行：

用插管在每件(袋)中心及周围等距离处取三点，每件(袋)取样量不少于10 g，将试样混匀后，用四分法迅速缩分至试样所需数量，装入洁净的塑料瓶(袋)中并封口。

5.5  检验结果判定

化学成分、物理性能仲裁分析结果不合格时，则从该批中取双倍试样对不合格项目进行重复试验，如仍有不合格项，则判定该批产品为不合格。

外观检验结果与本标准不符时，应直接判定该产品为不合格品。

6  标志、包装、运输、贮存及质量证明书

6.1  标志和包装

6.1.1每桶（箱、袋）外注明：

- 供方名称；

- 产品名称和牌号；

- 批号；

- 净重、毛重；

- 出厂日期及“防潮”标志或字样。

6.1.2包装

产品用双层塑料袋密封包装，再放置于塑料编织袋中，封紧袋口。每袋净重分别为25 kg、50kg、100 kg、500 kg、1000kg。如需方有特殊要求，则由供需双方另行协商。

6.2  运输、贮存

运输时严防淋雨、受潮。产品需存放于干燥处，不得露天放置。

6.3  质量证明书

每批产品应附质量证明书，注明：

a） 供方名称；

b） 产品名称和牌号；

c） 批号；

d） 净重和件数；

e） 各项分析检验结果和供方质量检验部门印记；

f） 本标准编号；

g） 出厂日期。