行业标准《镧铈氧化物》

(送审稿)编制说明

- 工作简况

  - 立项的目的和意义

镧铈氧化物主要应用于制备镧铈金属、稀土抛光粉、稀土催化剂和农业微肥等多个领域。该产品在国内外的需求量每年达到上万吨，但产品规格型号没有得到规范和统一，仅以客户需求为指标，经常发生厂家生产产品与市场需求产品具体用途要求不匹配的现象。随着产品应用领域的多元化发展，急需制定该产品的行业标准。

尽管美国、俄罗斯、澳大利亚、加拿大、印度等拥有丰富的稀土资源，但大多数国家的稀土资源仍处于勘探开发阶段，目前真正投入生产的稀土矿山很少。因此目前中国是世界稀土最大的供应国，世界稀土的贸易实际上是中国和其他国家之间的贸易。通过目前市场调研了解到，国外生产镧铈氧化物的厂家主要集中在日本、法国、美国、英国和韩国等，年产能达到1万吨左右，其中以日本的生产企业为最多，同时在生产技术研究和市场应用开发等方面都有着较明显的优势。我国目前生产镧铈氧化物的企业有40多家，主要分布在内蒙古、甘肃、上海、山东和湖南等地，年总产能可达到2万吨左右。内蒙古是该产品的主要生产基地，产能占全国的40%左右，其次是甘肃和山东等省。镧铈氧化物主要应用在电解、催化等行业，随着新材料领域的快速发展，客户对镧铈氧化物产品也出现了多规格的要求。

镧铈氧化物产品目前尚无国际标准和国家标准，以客户需求为指标。为了进一步促进产品的完善和质量的提高，保证产品质量符合市场要求，有必要结合国内生产情况根据生产厂家的技术水平与市场需求制定镧铈氧化物产品的行业标准。为指导生产树立依据，为产品是否合格提供标尺，具有非常重要的意义。

  - 任务来源

根据稀土标委[2019] 06号 关于发送2019年《钪稳定铈锆复合粉》等11项稀土国家、行业标准任务落实会议纪要的通知，《镧铁氧化物》行业标准计划正式下达，计划号2018-2081T-XB，完成年限2019年8月。本标准牵头起草单位为包头稀土研究院，报名参加起草单位有：四川省冕宁县方兴稀土有限公司、虔东稀土集团股份有限公司、湖南稀土金属材料研究院、广东省材料与加工研究所、四川江铜稀土有限责任公司、赣州有色冶金研究所、广东珠江稀土有限公司、中国北方稀土(集团)高科技股份有限公司、包头华美稀土高科有限公司、信丰县新利稀土有限公司、北方稀土冶炼分公司。

  - 起草单位情况

包头稀土研究院是以稀土资源的综合开发、利用为宗旨，以稀土冶金、环境保护、新型稀土功能材料及在高新技术领域的应用、稀土提升传统产业的技术水平、稀土分析检测、稀土情报信息为研究重点的，多专业、多学科的综合性研发机构。建有国家级的“白云鄂博稀土资源研究与综合利用国家重点实验室”、“稀土冶金及功能材料国家工程研究中心”和“北方稀土行业生产力促进中心”。院现有职工494人，工程技术人员占总人数的一半以上，其中拥有正高级职称41人，副高级职称80人，博士14人，硕士94人 ，多位国家级和自治区级有突出贡献的技术专家，形成了一支具有较高研究水平的业内一流的研发队伍。

包头稀土研究院的产品以其良好质量和信誉销往国内外，主要产品有各类稀土氧化物、单一稀土金属、混合稀土金属、各种稀土功能材料及特种稀土合金，其中主营产品“荧光级氧化铕”和“金属钕及镨钕合金”的产能分别达到年产100吨及8000吨以上，居全国第一，各项技术经济指标均达到全国领先水平。通过了质量体系认证、环境与职业健康安全管理体系认证和军工保密资格认证，拥有武器装备科研生产许可证。

  - 标准工作过程及进度安排

根据稀土标委[2019] 06号关于发送2019年《钪稳定铈锆复合粉》等11项稀土国家、行业标准任务落实会议纪要的通知，《镧铁氧化物》行业标准计划正式下达，计划号2018-2081T-XB，完成年限2019年8月。

本标准在制定过程中，先期做了很多调研工作，通过网络方式查询、调研，收集资料，了解关于镧铈氧化物制备及应用信息，同时以现场交流、E-mail、电话、微信等形式征询了主要生产和应用厂家北方稀土冶炼分公司(华美公司)、包钢和发稀土有限公司、瑞鑫稀土金属材料股份有限公司、湖南稀土金属材料研究院、四川省冕宁县方兴稀土有限公司等单位的意见与建议，对其现有镧铈氧化物产品的规格、用户对产品的质量要求、生产制备工艺以及检测方法都做了进一步了解。在对收集的各类资料消化吸收后，完成镧铈氧化物化学成分指标的制定，同时将指标发上述几家单位进行讨论，在汇总讨论结果的基础上，完成镧铈氧化物预审稿征求意见稿和预审稿编制说明，并将上述文件发给19家单位征求意见，其中包含11家非委员单位，8家委员单位；11家生产及应用单位，5家科研院所和3家其他单位。根据返回的意见对征求意见稿进行了修改，并形成预审稿。

2019年4月17日在浙江嘉兴稀标委组织召开了标准预审会，与会专家对《镧铈氧化物》行业标准预审稿提出了意见和建议，我们均予以采纳，形成征求意见稿，并于5月9日通过网络邮件发至稀标委、稀标委各委员单位及各相关生产、使用单位。通过对反馈的意见和建议再次进行汇总和处理，形成送审稿、送审稿编制说明和意见汇总，以电子稿形式于8月初发送至稀土标委会秘书处并挂网征求意见。

具体工作进度安排情况如下：

2019年1月—2019年2月：调研、查阅资料，了解国内外镧铈氧化物的生产动态及应

用领域，编写标准征求意见稿、编制说明。

2019年3月—2019年4月：对主要生产厂家、应用厂家广泛征求意见，组织相关人员

对标准征求意见稿进行讨论，进行意见汇总，形成预审稿；预审稿挂网广泛征求意见，

召开标准预审会。

2019年5月—2019年7月：对预审稿根据意见进行修改，形成送审稿。

2019年8月：送审稿挂网征求意见，召开标准审定会，对送审稿进行审定，完成《镧铈氧化物》标准终审，于8月30日前完成报批稿。

- 标准编制原则

2.1编制原则和依据

（1）本标准根据GB/T1.1-2009《标准化工作导则》的规定编写；

（2）充分满足市场并有利于创新发展的原则；

（3）本着通用性的原则，使得标准既要满足现有大多数产品的需要，同时充分考虑国内外相关技术发展趋势，使得本标准具有技术先进性的要求。

2.2标准主要技术内容

任务下达后，标准编制小组调研了相关生产及下游应用企业，包括北方稀土冶炼分公司(华美公司)、包钢和发稀土有限公司、北方稀土国贸公司、瑞鑫稀土金属材料股份有限公司、包头市三隆稀有金属材料有限责任公司、四川省冕宁县方兴稀土有限公司、包头天骄清美稀土抛光粉有限公司，深入了解生产工艺过程及用户意见，确定了产品牌号及考察元素。通过大量产品的送检分析，结合用户意见，确定了成分范围。

2.2.1产品分类及论据

本标准产品分类主要以氧化铈含量和杂质含量为依据分为六个牌号，分别为(LaCe)xOy-60A、(LaCe)xOy-60B、(LaCe)xOy-65A、(LaCe)xOy-65B、(LaCe)xOy-70A、(LaCe)xOy-70B，按调研时生产厂家和用户要求来划分。

2.2.2技术指标的确定与论据

1）稀土含量的确定

调查表明，REO大于等于99%，氧化铈配分量为60~70%，氧化镧配分量为30~40%为市场上主流产品的需求。

2）杂质元素的确定

结合原料生产工艺的技术指标和下游用户的实际需求，将非稀土杂质Fe2O3、CaO、MgO、ZnO、Al2O3、PbO、SiO2、Na2O、SO42-、Cl-等作为主要考核指标。

3）杂质元素含量范围的确定

Na+含量过高会直接影响电解生产镧铈金属的电解效率，因此将Na2O的含量范围分别控制在不大于0.02%和不大于0.05%；Cl-含量过高会在下游生产过程中放出过量氯气，不利于环保，故将Cl-含量范围分别控制在不大于0.05%和不大于0.08%；PbO含量过高会影响产品品质，故将PbO含量范围分别控制在不大于0.005%和不大于0.05%；Fe2O3、CaO、MgO、ZnO、Al2O3、SiO2、SO42-为原料一般性指标，具体范围见化学成分表。

2.2.3确定各成分分析方法

根据市场的要求，化学成分表中除了对REO、La2O3/REO、CeO2/REO、稀土杂质的指标作了规定外，还对非稀土杂质Fe2O3、CaO、MgO、ZnO、Al2O3、PbO、SiO2、Na2O、SO42-、Cl-等杂质做了规定。其检测方法按如下规定进行：

产品中稀土总量（REO）的分析方法按GB/T 14635的规定进行。

产品中非稀土杂质含量的分析方法参照GB/T 12690的规定进行。

产品中稀土元素配分量的分析方法参照GB/T-XXXX的规定进行。

稀土化合物粒度分布的测定参照GB/T 20170.1的规定进行。

2.2.4确定产品取样及包装要求

化学成分分析的仲裁取样件数按下表规定进行。

| 件（袋）数 | 1～5 | 6～49 | 50～100 | ＞100 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 取样件（袋）数 | 件（袋）数的100% | 5 | 件（袋）数的10% 只进不舍取整数 | 件（袋）数的平方根 只进不舍取整数 |

三、主要试验(或验证)的分析、综述报告

结合多年来镧铈氧化物的生产与贸易实际情况，汇总了参加起草单位的意见，并征集了国内 19家相关生产企业及高校、研究院所的意见和建议，同时结合预审会议与会专家组的建议，对技术指标进行了调整，主要修改的技术内容及原因如下，制定标准送审稿主要技术内容见表1：

（1）修改了标准的题目。稀标委提出根据GB/T 15676-2015《稀土术语》中的规定要求，将标准题目《氧化镧铈》规范为《镧铈氧化物》。

（2）修改了范围的文字表述(见第1章)。包头华美稀土高科有限公司提出为与现行最新标准关于范围的文字表述格式保持一致，将原标准中的文字表述“本标准规定了镧铈氧化物产品的要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输、贮存及质量证明书。”修改为“本标准规定了镧铈氧化物产品的要求、试验方法、检验规则和包装、标志、运输、贮存及质量证明书。”

（3）增加了规范性引用文件GB/T-XXXX镧铈金属及其化合物化学分析方法稀土配分量的测定(见第2章)。虔东稀土集团股份有限公司提出氧化镧、氧化铈及其他稀土杂质含量的分析方法检测范围不符合GB/T 16484.3氯化稀土碳酸稀土化学分析方法15个稀土元素配分量的测定，因此不能简单套用国标，需要进一步确定分析方法。为配套新增产品的检测，北方稀土集团提出GB/T-XXXX 镧铈金属及其化合物化学分析方法稀土配分量的测定，该分析方法将于2019年10月份进行预审。

（4）增加了镧铈氧化物的两个产品牌号和相应的化学成分考核指标（见3.1）。四川省冕宁县方兴稀土有限公司提出为适应市场发展需要，满足不同客户的产品需求应该增加产品分类。在征求了各家意见，统计了各家的产品规格后，为完善丰富镧铈氧化物产品体系，形成产品质量梯度，根据用户的不同需求，提供差异化产品，增加了镧铈氧化物的两个牌号和相应的化学成分考核指标。

（5）修改了三个产品牌号中非稀土杂质PbO含量。虔东稀土集团股份有限公司提出，氧化铅含量限定要求过高，很多生产厂家不容易达到指标要求，建议将该指标根据市场做出调整。通过对生产厂家产品的调研和取样分析，并进一步与下游应用企业进行对接，发现高端材料应用对PbO含量要求较高，普通产品对PbO含量要求较宽泛，故标准中三个牌号的氧化铅含量维持不变，另外三个产品牌号中氧化铅含量范围从0.01%拓宽至0.05%。

（6）修改了六个产品牌号中非稀土杂质Na2O的含量。有研稀土新材料股份有限公司提出，氧化钠含量高不利于电解，建议咨询下游应用厂家适当降低氧化钠含量。在调研了下游用户企业并征求意见后发现氧化钠含量高会直接影响工艺过程中电解效率，所以将产品牌号为(LaCe)xOy-60CeA、(LaCe)xOy-65CeA、(LaCe)xOy-70CeA中氧化钠的含量由不大于0.05%修改为不大于0.02%，将产品牌号为(LaCe)xOy-60CeB、 (LaCe)xOy-65CeB、、(LaCe)xOy-70CeB中氧化钠的含量由不大于0.1%修改为不大于0.05%。

（7）修改了六个产品牌号中非稀土杂质Cl-的含量。赣州有色冶金研究所提出镧铈氧化物产品价格相对低廉，没有必要将氯根含量定的特别低，增加产品生产工艺洗涤水用量，建议与下游应用厂家沟通调整含量适中即可。经过与下游用户的沟通，发现Cl-含量过高会在下游生产过程中放出过量氯气，不利于环保，同时比对镧铈氧化物的上游产品碳酸轻稀土的国家标准，并结合现行生产工艺，将产品牌号为(LaCe)xOy-60CeA、(LaCe)xOy-65CeA、(LaCe)xOy-70CeA中氯根的含量由不大于0.03%修改为不大于0.05%，将产品牌号为为(LaCe)xOy-60CeB、 (LaCe)xOy-65CeB、、(LaCe)xOy-70CeB中氯根的含量由不大于0.05%修改为不大于0.08%。

（8）修改了试验方法的文字表述(见4.1.2)。将原标准中的文字表述“稀土杂质含量的分析方法按照供需双方协商的方法进行。”修改为“稀土元素配分量的分析方法参照GB/T-XXXX的规定进行。”

表1

| 产品牌号 |  |  |  | (LaCe)xOy- 70CeA | (LaCe)xOy- 70CeB | (LaCe)xOy- 65CeA | (LaCe)xOy- 65CeB | (LaCe)xOy- 60CeA | (LaCe)xOy- 60CeB |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 化 学 成 分 (质 量 分 数) /% | REO，不小于 |  |  | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 |
|  | La2O3/REO |  |  | 30±2 | 30±2 | 35±2 | 35±2 | 40±2 | 40±2 |
|  | CeO2/REO |  |  | 70±2 | 70±2 | 65±2 | 65±2 | 60±2 | 60±2 |
|  | 杂 质 含 量 ， 不 大 于 | 稀土杂质 | Pr6O11 | 0.03 | 0.05 | 0.03 | 0.05 | 0.03 | 0.05 |
|  |  |  | Nd2O3 | 0.03 | 0.05 | 0.03 | 0.05 | 0.03 | 0.05 |
|  |  |  | 其他稀土杂质 (合量) | 0.1 | 0.15 | 0.1 | 0.15 | 0.1 | 0.15 |
|  |  | 非稀土杂质 | Fe2O3 | 0.01 | 0.05 | 0.01 | 0.05 | 0.01 | 0.05 |
|  |  |  | CaO | 0.05 | 0.10 | 0.05 | 0.10 | 0.05 | 0.10 |
|  |  |  | MgO | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
|  |  |  | ZnO | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
|  |  |  | Al2O3 | 0.03 | 0.05 | 0.03 | 0.05 | 0.03 | 0.05 |
|  |  |  | PbO | 0.005 | 0.05 | 0.005 | 0.05 | 0.005 | 0.05 |
|  |  |  | SiO2 | 0.02 | 0.05 | 0.02 | 0.05 | 0.02 | 0.05 |
|  |  |  | Na2O | 0.02 | 0.05 | 0.02 | 0.05 | 0.02 | 0.05 |
|  |  |  | SO42- | 0.02 | 0.05 | 0.02 | 0.05 | 0.02 | 0.05 |
|  |  |  | Cl- | 0.05 | 0.08 | 0.05 | 0.08 | 0.05 | 0.08 |
| (水分+灼减)合量(质量分数) /%， 不大于 |  |  |  | 1.0 |  |  |  |  |  |
| 注1：表内所有化学成分检测均为去除水分后灼减前测定。 注2：其他稀土杂质是指除了表中所列稀土元素及Sc、Pm以外的稀土元素。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

四、标准水平分析

本产品目前主要由我国和美国、日本等国家生产，我国部分产品出口至日本、法国、美国、英国和韩国等，出口贸易中，以我国的指标为主要参考依据供货，得到广泛认可，产品完全满足下游抛光粉、电解等行业的需求，具有较高的推广价值，与同类标准比较，该标准技术处于国际先进水平。修订后的标准不但为镧铈氧化物产品的指标控制提供新的指导意义，而且还将为生产、使用、贸易三方提供更高的技术依据。本标准可促使生产方正确采用原材料，合理调整生产工艺，完善检测手段，为用户生产出更满意的产品来，对国内生产企业及相关行业的技术进步将产生积极的推动作用；修订后的产品标准更符合实际，更具先进性、实用性和可操作性。

五、与现行相关法律、法规、规章及相关标准，特别是强制性标准的协调性

镧铈氧化物行业标准充分反映了当前国内各生产企业的技术水平，便于生产，宜于应用。可为产品贸易提供仲裁的依据；为产品的指标控制提供指导意义。标准符合现有国家产业政策，对于解决稀土贸易纠纷发挥一定的作用。本标准与相关法律法规等无冲突。

六、标准中如涉及专利，应有明确的知识产权说明

截至目前，尚未发现与本标准内容相关的知识产权的问题。

七、重大分歧意见的处理经过和依据

本标准制定过程无重大分歧意见。

八、标准作为强制性或推荐性国家（或行业）标准的建议

此次制订的《镧铈氧化物》标准非常适应市场的需求，因此，建议本标准作为推荐性行业标准发布实施。

九、贯彻标准的要求和措施建议

组织措施：为使标准更好地发挥技术指导作用，提高产品质量水平，建议做好宣传培训，使各企业掌握标准的各项技术要求，使标准的应用真正落到实处，不断提高产品质量，提高市场竞争力。技术措施：镧铈氧化物标准针对抛光企业、电解企业对原料的要求制定，依托大量生产实践，对产品外观、成分做了合理要求，相关企业参照使用本套标准时，应认真解读系列方法标准，根据产品要求，选择最适宜的牌号要求。

十、其他应予以说明的事项

本标准在起草过程中得到了全国稀土标准技术委员会秘书处的悉心指导与帮助，同时对提供过数据、信息和建议的所有单位表示衷心感谢！

十一、预期的经济和社会效益

镧铈氧化物产品作为一种工业规模化生产的稀土产品，目前尚无国际标准和国家标准，在市场上以客户需求为准，当发生争议时无可参照的标准。本标准的制定利于生产厂家根据用户不同需求改进生产工艺，增加利润新增点，促进镧铈原料的进一步推广，减轻镧铈产品的积压；指导生产厂家根据市场需求有目的的生产所需指标的产品，提高产品质量，提高生产效率，增加企业利润，增加生产与市场的契合度和匹配度，增加掌握市场话语权的份额；根据用户用途生产出来的产品，可以高效满足下游用户需求，降低用户购买产品的退货率，降低用户筛选不同产品的分析费用，保证下游产品应用链的顺利延伸。

包头稀土研究院

二〇一九年八月一日