XB

XB/T XXX—201X

镧铁合金

Lanthanum-iron alloy

(送审稿)

××××-××-××发布

××××-××-××实施

中华人民共和国工业和信息化部发布

中华人民共和国稀土行业标准

- 前  言

本标准按照GB/T 1.1-2009给出的规则起草。

本标准由全国稀土标准化技术委员会（SAC/TC 229）提出并归口。

本标准起草单位：包头稀土研究院、包头市中鑫安泰磁业有限公司、信丰县包钢新利稀土有限责任公司、赣州有色冶金研究所、乐山有研稀土新材料有限公司、有研稀土新材料股份有限公司、乐山有研稀土新材料有限公司、国家稀土产品质量监督检验中心。

本标准主要起草人：高日增、于雅樵、刘威、解萍、张秀艳、张相良、陈东英、栾文洲、胡权霞、李靖

镧铁合金

1   范围

本标准规定了镧铁合金的要求、试验方法、检验规则及标志、包装、运输、贮存及质量证明书。

本标准适用于熔配法生产的供钢铁材料用稀土添加剂。

- 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的，凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件，凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 8170      数值修约规则与极限数值的表示和判定

GB/T 12690.1   稀土金属及其氧化物中非稀土杂质的化学分析方法 高频－红外吸收法测定

碳、硫量

GB/T 12690.4   稀土金属及其氧化物中非稀土杂质的化学分析方法 氧、氮量的测定　脉冲红

外吸收法和脉冲热导法

GB/T 12690.5   稀土金属及其氧化物中非稀土杂质的化学分析方法 铝、铬、锰、铁、钴、镍、

铜、锌、铅的测定  电感耦合等离子体发射光谱法（方法1）钴、锰、铅、镍、铜、锌、铝、铬的测定 电感耦合等离子体质谱法（方法2）

GB/T 12690.10  稀土金属及其氧化物中非稀土杂质的化学分析方法 磷量的测定　钼蓝分光光度法

GB/T 17803    稀土产品牌号表示方法

GB/T 18115.1   稀土金属及其氧化物中稀土杂质化学分析方法 镧中铈、镨、钕、钐、铕、钆、铽、镝、钬、铒、铥、镱、鑥和钇量的测定

GB/T 26416.4  镝铁合金化学分析方法 第4部分：铁量的测定 重铬酸钾容量法

- 要求

3.1产品分类

产品按化学成分分为LaFe-20、LaFe-15、LaFe-10三个牌号，产品牌号表示方法应符合GB/T 17803的规定。

3.2 化学成分

镧铁合金的化学成分应符合表1的规定。如需方对产品有特殊要求，供需双方可另行协商确定。

表1

| 产品 牌号 | 化 学 成 分 （质 量 分 数）/% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | RE | La/RE 不小于 | 杂 质 含 量 ， 不大于 |  |  |  |  |  |  | Fe |
|  |  |  | 稀土杂质 | 非 稀 土 杂 质 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | C | Si | S | P | O | Mn |  |
| LaFe-20 | 20±1 | 99 | 1.0 | 0.03 | 0.05 | 0.01 | 0.01 | 0.05 | 0.2 | 余量 |
| LaFe-15 | 15±1 | 99 | 1.0 | 0.03 | 0.05 | 0.01 | 0.01 | 0.05 | 0.2 | 余量 |
| LaFe-10 | 10±1 | 99 | 1.0 | 0.03 | 0.05 | 0.01 | 0.01 | 0.05 | 0.2 | 余量 |

3.3 外观

- 3.3.1产品为铸态合金。

- 3.3.2 产品表面及断面均呈银灰色，应洁净，无目视可见的夹杂物及氧化脱落粉末。

- 试验方法

4.1化学成分

4.1.1稀土总量的测定按附录A的方法进行。

4.1.2稀土杂质的分析方法参照GB/T18115.1的规定进行。

4.1.3 La的相对纯度由计算得出,即[（稀土总量—Σ稀土杂质量）/稀土总量]×100%。

4.1.4碳、硫量的分析方法参照GB/T 12690.1的规定进行。

4.1.5氧量的分析方法参照GB/T 12690.4的规定进行。

4.1.6磷量的分析方法参照GB/T 12690.10的规定进行。

4.1.7锰量的分析方法参照GB/T 12690.5的规定进行。

4.1.8铁量的分析方法参照GB/T 26416.4的规定进行。

4.2数值修约

按GB/T 8170的规定进行。

4.3 外观质量

用目视检查。

- 检验规则

5.1 检查与验收

5.1.1 产品由供方质量检验部门进行检验，保证产品质量符合本标准规定，并填写质量证明书。

5.1.2  需方应对收到的产品按本标准的规定进行检验，如检验结果与本标准规定不符时，按合同约定日期内向供方提出，由供需双方协商解决。如需仲裁，可委托双方认可的机构进行。

5.2 组批

产品应成批提交检验，每批应由同一牌号的产品组成。

5.3 检验项目

每批产品应进行化学成分和外观的检验。

5.4 取样与制样

5.4.1化学成分分析与外观质量的仲裁的取样件数按表2的规定进行。

表2

| 每批件（袋）数 | ≤5 | ＞5~50 | ＞50~100 | ＞100~200 | ＞200 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 取样件（袋）数 | 50% （取样数四舍五入） | 5 | 10 | 15 | 20 |

5.4.2 化学成分的仲裁取样方法按下述规定进行：

取样时，选取一块试样，首先将试样打磨干净。分析氧含量，从合金锭中间位置截取试样,取样量不少于10 g（注：因镧铁合金在空气中易氧化，取样检测过程尽可能缩短样品在空气中暴露时间,以提高检测结果准确度）；分析其它杂质含量时，用直径5 mm～10mm 的钻头在合金锭上、下两面等距离处各钻取3点以上，弃去距锭块表面0.5mm～1.0mm的钻屑，然后钻取试样，取样量不少于10g，将所得试样迅速混匀缩分至所需数量，并立即密封保存。

5.5 检验结果的判定

5.5.1化学成分仲裁分析结果与本标准规定不符时，则从该批产品中取双倍样锭对不合格项目进行重复检验，如仍有一项结果不合格，则判该批产品为不合格。

5.5.2外观检验结果与本标准规定不符合时，则判定此包装内产品不合格。允许逐件检验，合格者交货。

6标志、包装、运输、贮存及质量证明书

6.1  标志

每桶（袋）外应注明：

a) 供方名称；

b) 产品名称和牌号；

c) 批号；

d) 净重、毛重；

e) 出厂日期及“防潮”标志或字样。

6.2  包装

产品按合同约定破碎成规定粒度，装于双层塑料袋中，采取防氧化措施、抽真空或充入惰性气体密封包装每袋净重25kg、50kg、250kg再将袋置于铁桶内，每桶净重为25kg、50 kg、100kg、250kg，如需方对包装有特殊要求，供需双方另行协商。

6.3  运输、贮存

产品运输时严防淋雨受潮，需存放干燥处，不得露天堆放。

6.4  质量证明书

每批产品应附质量证明书，注明：

a）供方名称；

b）产品名称和牌号；

c）批号；

d）净重、件数；

e）各项分析检验结果和供方质量检验部门印记；

f）标准编号；

g）出厂日期。

附录A

（规范性附录）

镧铁合金化学分析方法

稀土总量的测定

草酸盐重量法

B.1范围

本标准规定了镧铁合金中稀土总量的测定方法。

本标准适用于镧铁合金中稀土总量的测定。测定范围：10.00%~30.00%。

B.1方法原理

试料用盐酸溶解，加入过氧化氢氧化二价铁，在pH1.5~2.0条件下，用草酸沉淀稀土分离铁，沉淀经高温灼烧后生成稀土氧化物，冷却后称量测定稀土总量。

B.3试剂和材料

- B.3.1 盐酸（ρ1.19g/mL）。

B.3.2 草酸溶液（100g/L）。

B.3.3 过氧化氢 (30%）。

B.3.4 草酸洗液（2g/L）。

B.3.5 氨水（1+1）。

B.3.6 盐酸（1+1）。

B.3.7 间甲酚紫指示剂（1g/L乙醇溶液）。

B.3.8 精密pH试纸（0.5～5.0）。

B.4仪器

B.4.1 分析天平  感量0.1mg。

B.4.2 高温炉  温度1000℃。

B.4.3 铂坩埚。

B.5试料

- 将试料去掉表面氧化层，取样后立即称量。

B.6分析步骤

B.6.1  试料

称取5g试样（5），精确至0.0001g。

B.6.2  测定数量

称取两份试料（6.1）进行平行测定，取其平均值。

B.6.3  空白试验

随同试料（6.1）做空白试验。

B.6.4  测定

B.6.4.1 试料的溶解：将试料（6.1）置于300mL烧杯中，加30mL盐酸（B.3.1），2滴过氧化氢（B.3.3）助溶，盖上表面皿加热至试料完全溶解，冷却至室温，移入100mL容量瓶中稀释至刻度，混匀。

B.6.4.2 移取试液（B.6.4.1）20mL于300mL烧杯中（如果溶液不清，可干过滤后分取），用水稀释至约150mL，加热至沸，加入3mL过氧化氢（B.3.3），在不断搅拌下加入20mL近沸的草酸溶液（B.3.2），加入4滴间甲酚紫指示剂（B.3.7），用氨水（B.3.5）和盐酸（B.3.6）调节pH1.5~2.0，溶液呈桔红色（可用精密pH试纸检验），于80~90℃保温40min，冷却至室温放置2h。

B.6.4.3 用慢速定量滤纸过滤，用草酸洗液（B.3.4）洗烧杯3~5次，用滤纸片擦净烧杯，将沉淀全部转移至滤纸上，洗涤沉淀12~15次，滤纸和沉淀置于已恒重的铂坩埚中，烘干，灰化，于950℃高温炉中灼烧40min，取出，置于干燥器中冷却至室温，称重，重复此操作，直至恒重。

B.7分析结果的计算与表述

- 按式（1）计算试料中稀土总量的质量分数（%）：

……………………………（1）

式中：   m2— 稀土氧化物质量与铂坩埚的质量，单位为克，g；

m1 — 空坩埚的质量，单位为克，g；

m0— 空白的质量，单位为克，g；

m—试料的质量，单位为克，g；

V— 试液总体积，单位为毫升，mL；

V1 —分取试液体积，单位为毫升，mL；

0.8527—氧化镧换算成镧的换算系数。

B.8允许差

实验室之间分析结果的差值应不大于表B.1所列允许差。

表 B.1

| 稀土总量质量分数/% | 允许差/% |
| --- | --- |
| 10.00～20.00 | 0.30 |
| >20.00～30.00 | 0.40 |

B.9质量保证和控制

每周用自制的控制标样（如有国家级或行业级标样时，应首先使用）校核一次本标准分析方法的有效性。当过程失控时，应找出原因，纠正错误，重新进行校核。