XB

XB/T XXX.1—201X

镨钕钆金属化学分析方法

方法1：镨、钕、钆量的测定

电感耦合等离子体原子发射光谱法

Chemical analysis methods of praseodymium neodymium gadolinium alloy

Method 1 ：Determination of praseodymium,neodymium and gadolinium contents

Inductively coupled plasma atomic emission spectrometry

(预审稿)

××××-××-××发布

××××-××-××实施

中华人民共和国工业和信息化部发布

中华人民共和国稀土行业标准

- 前  言

XB/T XXX-201X《镨钕钆金属化学分析方法》：

—— 方法1：镨、钕、钆量的测定  电感耦合等离子体原子发射光谱法

—— 方法2：配分量的测定  X射线荧光光谱法

—— 方法3：稀土杂质量的测定  电感耦合等离子体原子发射光谱法

本部分为XB/T XXX-201X的方法1。

本标准按照GB/T 1.1-2009 给出的规则起草。

本标准由全国稀土标准化技术委员会（SAC/TC 229）提出并归口。

本部分负责起草单位：包头稀土研究院。

本部分参加起草单位：赣州有色冶金研究所、有研稀土新材料股份有限公司、内蒙古自治区稀土产品质量监督检验研究院（国家稀土产品监督检验中心）、江苏金石稀土有限公司、乐山有研稀土新材料有限公司、天津包钢稀土研究院有限责任公司。

本部分主要起草人：王素梅、高娃、郝茜。

镨钕钆金属化学分析方法                                  方法1：镨、钕、钆量的测定                              电感耦合等离子体原子发射光谱法

- 范围

本部分规定了镨钕钆合金中镨、钕、钆量的测定方法。

本部分适用于镨钕钆合金中镨、钕、钆量的测定。测定范围：镨：15.00%～25.00%；钕：55.00%～75.00%；钆：5.00%～25.00%。

- 方法原理

试样以硝酸溶解，以氩等离子体光源激发，进行光谱测定。将其它稀土杂质减去后用归一的方法得出各元素含量。

- 试剂和材料

除非另有说明，本方法试剂均为符合国家标准或行业标准的分析纯试剂，所用水均为二级水。

  - 硝酸（ρ1.42g/mL，分析纯）。

  - 盐酸（ρ1.19g/mL，分析纯）。

  - 过氧化氢（30%，分析纯）。

  - 镨标准贮存溶液：称取0.1208g经950℃灼烧1h的氧化镨〔w(REO)＞99.5%，w（Pr6O11/REO）＞99.99%〕置于100 mL烧杯中，加入10 mL硝酸（3.1），低温加热至溶解完全，取下冷却后移入100 mL容量瓶中，以水稀释至刻度，混匀。此溶液1mL含1mg镨。

  - 钕标准贮存溶液：称取0.1166g经950℃灼烧1h的氧化钕〔w(REO)＞99.5%，w（Nd2O3/REO）＞99.99%〕置于100mL烧杯中，加入10mL硝酸（3.1），低温加热至溶解完全，取下冷却后移入100 mL容量瓶中，以水稀释至刻度，混匀。此溶液1mL含1mg钕。

  - 钆标准贮存溶液：称取0.1153g经950℃灼烧1h的氧化钆〔w(REO)＞99.5%，w（Gd2O3/REO）＞99.99%〕置于100mL烧杯中，加入10mL硝酸（3.1），低温加热至溶解完全，取下冷却后移入100 mL容量瓶中，以水稀释至刻度，混匀。此溶液1mL含1mg钆。

  - 镨标准溶液：移取镨标准贮存溶液（3.4）10.00mL于100mL容量瓶中，加入2mL盐酸（3.2），以水稀释至刻度，混匀。此溶液1mL含100µg镨。

  - 钕标准溶液：移取钕标准贮存溶液（3.5）10.00mL于100mL容量瓶中，加入2mL盐酸（3.2），以水稀释至刻度，混匀。此溶液1mL含100µg钕。

  - 钆标准溶液：移取钆标准贮存溶液（3.6）10.00mL于100mL容量瓶中，加入2mL盐酸（3.2），以水稀释至刻度，混匀。此溶液1mL含100µg钆。

  - 氩气[w(Ar)>99.99%]。

- 仪器

仪器：Agilent 5100 ICP-OES

主要参数：RF功率：1.2kW；冷却气流量：12 L/min；辅助气流量：1.0 L/min；载气流量：0.7L/min；观测高度：8mm。

- 试样

试样为屑状固体；为防止试样氧化,取样后立即称量,称量后剩余试样密封保存。

- 分析步骤

- 6.1 试料

称取 0.50 g试样(5),精确至0.0001g。

- 6.2 测定数量

- 称取两份试料（6.1）进行平行测定，取其平均值。

- 6.3 空白试验

- 随同试料（6.1）做空白试验。

- 6.4 测定

- 6.4.1分析试液的制备

- 将试料（6.1）置于100 mL烧杯中，加5 mL硝酸（3.1），低温加热至溶解完全，取下冷却后移入100 mL容量瓶中，以水稀释至刻度，混匀。移取1 mL溶液于100 mL容量瓶中，加入2 mL盐酸（3.2），以水稀释至刻度，混匀。

- 6.4.2 标准系列溶液的配制

在5个100 mL容量瓶中，分别加入镨标准溶液（3.7）4.00、6.00、10.00、12.00、15.00 mL，钕标准贮存溶液（3.5）4.50、4.00、3.00、2.50、2.00 mL以及钆标准溶液（3.9）1.00、4.00、10.00、13.00、15.00 mL，配制成标准系列溶液，标准系列溶液浓度见表1。

表 1 工作曲线的浓度

| 标准编号 | Pr(μg/mL) | Nd(μg/mL) | Gd(μg/mL) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 4.00 | 45.00 | 1.00 |
| 2 | 6.00 | 40.00 | 4.00 |
| 3 | 10.00 | 30.00 | 10.00 |
| 4 | 12.00 | 25.00 | 13.00 |
| 5 | 15.00 | 20.00 | 15.00 |

- 6.4.3 另配制一套纯试剂标准系列溶液：各镨、钕、钆浓度与标准系列溶液（6.4.2）一致，本系列溶液做条件实验时使用。

- 6.4.4 测定

6.4.4.1 推荐分析线见表2。

表2　分析线波长选择

| 元素 | Pr | Nd | Gd |
| --- | --- | --- | --- |
| 波长/ nm | 411.846、422.532、390.844、418.948、440.844、453.315、 414.311 | 378.425、445.156、435.817、406.109 | 342.246、336.224 |

- 6.4.4.2将分析试液（6.4.1）、空白试液（6.3）与标准系列溶液（6.4.2）同时进行氩等离子体光谱测定。

- 分析结果的计算与表述

计算结果以质量分数w计，数值以百分含量（%）表示，按式（1）计算。

w=(ρ1−ρ0)(100−w1)ρi……………………（1）

式中：

w——镨、钕、钆元素配分量的质量分数，单位为百分含量（%）；

w 1——方法3测定的稀土杂质含量的质量分数，单位为百分含量（%）；

ρ1——分析试液（5.2.4）中待测元素的质量浓度，单位为微克每毫升（µg/mL）；

ρ0——空白溶液（5.2.3）中待测元素的质量浓度，单位为微克每毫升（µg/mL）；

∑ρi——分析试液（5.2.4）中各待测元素的质量浓度之和，单位为微克每毫升（µg/mL）；

- 精密度

  - 重复性

在重复性条件下获得的两次独立测试结果的测定值，在以下给出的平均值范围内，这两个测试结果的绝对差值不超过重复性限（r），超过重复性限（r）的情况不超过5%，重复性限（r）按表3数据采用线性内插法求得；超过表3中含量的测定值，其重复性限（r）用外推法计算求得。

表 3

| 元素 | 配分量/% | 重复性限（r）/% |
| --- | --- | --- |
| 镨 | 22.39 | 0.34 |
|  | 20.95 | 0.34 |
|  | 18.69 | 0.31 |
| 钕 | 70.49 | 0.36 |
|  | 64.45 | 0.39 |
|  | 58.78 | 0.59 |
| 钆 | 7.13 | 0.064 |
|  | 14.59 | 0.078 |
|  | 22.52 | 0.87 |
| 注：重复性限（r）为2.8×Sr，Sr为重复性标准差。 |  |  |

  - 允许差

实验室之间分析结果的差值应不大于表4所列允许差。

表4

| 元素 | 配分量/% | 允许差% |
| --- | --- | --- |
| 镨 |  |  |
| 钕 |  |  |
| 钆 |  |  |

- 质量保证和控制

- 每周用自制的控制标样（如有国家级或行业级标样时，应首先使用）校核一次本标准分析方法的有效性。当过程失控时，应找出原因，纠正错误，重新进行校核。