XB

XB/T XXX—201X

镨钕钆金属化学分析方法

Chemical analysis methods of praseodymium neodymium gadolinium alloys

(预审稿)

××××-××-××发布

××××-××-××实施

中华人民共和国工业和信息化部发布

中华人民共和国稀土行业标准

- 前  言

本标准按照GB/T 1.1-2009 给出的规则起草。

本标准由全国稀土标准化技术委员会（SAC/TC 229）归口。

本标准负责起草单位：包头稀土研究院。

本标准参加起草单位：

本标准主要起草人：

镨钕钆金属化学分析方法

- 5  稀土杂质量的测定―电感耦合等离子体原子发射光谱法

- 5.1  范围

本方法规定了镨钕钆合金中镧、铈、钐、铕、铽、镝、钬、铒、铥、镱、镥、钇含量的测定。

本方法适用于镨钕钆合金中镧、铈、钐、铕、铽、镝、钬、铒、铥、镱、镥、钇含量的测定。测定范围见表1。

表1

| 被测元素 | 测定范围 | 被测元素 | 测定范围 |
| --- | --- | --- | --- |
| La | 0.020~0.20% | Ho | 0.040~0.20% |
| Ce | 0.020~0.20% | Er | 0.020~0.20% |
| Sm | 0.020~0.20% | Tm | 0.020~0.20% |
| Eu | 0.020~0.20% | Yb | 0.020~0.20% |
| Tb | 0.040~0.20% | Lu | 0.020~0.20% |
| Dy | 0.020~0.20% | Y | 0.020~0.20% |

- 5.2  方法原理

试料以硝酸溶解，在稀硝酸介质中，直接以氩等离子体光源激发，进行光谱测定，以基体匹配法校正基体对测定的影响。

- 5.3  试剂和材料

5.3.1 硝酸（ρ=1.42g/mL）。

5.3.2 过氧化氢（30%）。

5.3.3 硝酸（1+1）。

5.3.4 镨基体溶液：称取1.2082 g经950℃灼烧1 h的氧化镨[ω (REO)>99.5 %，ω (Pr6O11/REO)>99.99 %]于100 mL烧杯中，加10 mL硝酸（5.3.3）及5滴过氧化氢（5.3.2），低温加热至溶解完全，冷却至室温后转入100 mL容量瓶中，以水稀释至刻度，混匀。此溶液1 mL含10 mg镨。

5.3.5 钕基体溶液：称取1.1663 g经950℃灼烧1 h的氧化钕[ω (REO)>99.5 %，ω (Nd2O3/REO)>99.99 %]于100 mL烧杯中，加10 mL硝酸（5.3.3），低温加热至溶解完全，冷却至室温后转入100 mL容量瓶中，以水稀释至刻度，混匀。此溶液1 mL含10 mg钕。

5.3.6 钆基体溶液：称取1.1524 g经950℃灼烧1 h的氧化钆[ω (REO)>99.5 %，ω (Gd2O3/REO)>99.99 %]于100mL烧杯中，加10 mL硝酸（5.3.3），低温加热至溶解完全，冷却至室温后转入100 mL容量瓶中，以水稀释至刻度，混匀。此溶液1 mL含10 mg钆。

5.3.7 镧标准溶液：称取0.1173 g经950 ℃灼烧1 h的氧化镧[ω (REO)>99.5 %，ω (La2O3/REO)>99.99 %]于100mL烧杯中，加10 mL硝酸（5.3.3），低温加热至溶解完全，冷却至室温后转入100 mL容量瓶中，以水稀释至刻度，混匀。此溶液1 mL含1 mg镧。

5.3.8 铈标准溶液：称取0.1228 g经950 ℃灼烧1 h的氧化铈[ω (REO)>99.5 %，ω (CeO2/REO)>99.99 %]于100 mL烧杯中，加10 mL硝酸（5.3.3），低温加热，并滴加过氧化氢（5.3.2）至溶解完全，冷却至室温后转入100 mL容量瓶中，以水稀释至刻度，混匀。此溶液1 mL含1 mg铈。

5.3.9 钐标准溶液：称取0.1160 g经950 ℃灼烧1 h的氧化钐[ω (REO)>99.5 %，ω (Sm2O3/REO)>99.99 %]于100 mL烧杯中，加10 mL硝酸（5.3.3），低温加热至溶解完全，冷却至室温后转入100 mL容量瓶中，以水稀释至刻度，混匀。此溶液1 mL含1 mg钐。

5.3.10 铕标准溶液：称取0.1158 g经950 ℃灼烧1 h的氧化铕[ω (REO)>99.5 %，ω (Eu2O3/REO)>99.999 %]于100 mL烧杯中，加10 mL硝酸（5.3.3），低温加热至溶解完全，冷却至室温后转入100 mL容量瓶中，以水稀释至刻度，混匀。此溶液1 mL含1 mg铕。

5.3.11 铽标准溶液：称取0.1176 g经950 ℃灼烧1 h的氧化铽[ω (REO)>99.5 %，ω (Tb4O7/REO)>99.999 %]于100 mL烧杯中，加10 mL硝酸（5.3.3），低温加热，并滴加过氧化氢（5.3.2）至溶解完全，冷却至室温后转入100 mL容量瓶中，以水稀释至刻度，混匀。此溶液1 mL含1 mg铽。再将此溶液稀释成1 mL含50 μg铽的标准溶液。

5.3.12 镝标准溶液：称取0.1148 g经950 ℃灼烧1 h的氧化镝[ω (REO)>99.5 %，ω (Dy2O3/REO)>99.999 %]于100 mL烧杯中，加10 mL硝酸（5.3.3），低温加热至溶解完全，冷却至室温后转入100 mL容量瓶中，以水稀释至刻度，混匀。此溶液1 mL含1 mg镝。

5.3.13 钬标准溶液：称取0.1145 g经950 ℃灼烧1 h的氧化钬[ω (REO)>99.5 %，ω (Ho2O3/REO)>99.999 %]于100 mL烧杯中，加10 mL硝酸（5.3.3），低温加热至溶解完全，冷却至室温后转入100 mL容量瓶中，以水稀释至刻度，混匀。此溶液1 mL含1 mg钬。再将此溶液稀释成1 mL含50 μg钬的标准溶液。

5.3.14 铒标准溶液：称取0.1144 g经950 ℃灼烧1 h的氧化铒[ω (REO)>99.5 %，ω (Er2O3/REO)>99.999 %]于100 mL烧杯中，加10 mL硝酸（5.3.3），低温加热至溶解完全，冷却至室温后转入100 mL容量瓶中，以水稀释至刻度，混匀。此溶液1 mL含1 mg铒。

5.3.15 铥标准溶液：称取0.1142 g经950 ℃灼烧1 h的氧化铥[ω (REO)>99.5 %，ω (Tm2O3/REO)>99.999 %]于100 mL烧杯中，加10 mL硝酸（5.3.3），低温加热至溶解完全，冷却至室温后转入100 mL容量瓶中，以水稀释至刻度，混匀。此溶液1 mL含1 mg铥。

5.3.16 镱标准溶液：称取0.1141 g经950 ℃灼烧1 h的氧化镱[ω (REO)>99.5 %，ω (Yb2O3/REO)>99.999 %]于100 mL烧杯中，加10 mL硝酸（5.3.3），低温加热，并滴加过氧化氢（5.3.2）至溶解完全，冷却至室温后转入100 mL容量瓶中，以水稀释至刻度，混匀。此溶液1 mL含1 mg镱。

5.3.17 镥标准溶液：称取0.1137 g经950 ℃灼烧1 h的氧化镥[ω (REO)>99.5 %，ω (Lu2O3/REO)>99.999 %]于100 mL烧杯中，加10 mL硝酸（5.3.3），低温加热至溶解完全，冷却至室温后转入100 mL容量瓶中，以水稀释至刻度，混匀。此溶液1 mL含1 mg镥。

5.3.18 钇标准溶液：称取0.1270 g经950 ℃灼烧1 h的氧化钇[ω (REO)>99.5 %，ω (Y2O3/REO)>99.999 %]于100 mL烧杯中，加10 mL硝酸（5.3.3），低温加热，并滴加过氧化氢（5.3.2）至溶解完全，冷却至室温后转入100 mL容量瓶中，以水稀释至刻度，混匀。此溶液1 mL含1 mg钇。

5.3.19 混合稀土标准溶液的配制：分别移取5.00 mL单一稀土标准溶液（5.3.7-5.3.10、5.3.12、5.3.14-5.3.18）于100 mL容量瓶中，补加2 mL硝酸（5.3.1），以水稀释至刻度，摇匀。此溶液1 mL各含50 μg上述单一稀土。

5.3.20 氩气（纯度≥99.99%）。

- 5.4  仪器

- 5.4.1  电感耦合等离子体原子发射光谱仪，倒数线色散率不大于0.26 nm/mm（一级光谱）。

- 5.4.2  氩等离子体光源。

- 5.5  试样

- 将块状试样去掉表面氧化层，处理成屑状，取样后立即称量。

- 5.6  分析步骤

- 5.6.1 试料

- 称取0.50g试样，精确至0.0001g。

- 5.6.2 测定数量

称取两份试料（5.6.1）进行平行测定，取其平均值。

- 5.6.3 空白试验

随同试料做空白试验。

- 5.6.4 分析试液的制备

将试料（5.6.1）置于250mL烧杯中，加入5mL硝酸（5.3.3），低温加热至溶解完全，冷却至室温，转入100mL容量瓶中，以水稀释至刻度，摇匀。

- 5.6.5 系列标准溶液的配制

将镨基体溶液（5.3.4）、钕基体溶液（5.3.5）、钆基体溶液（5.3.6）和稀土标准溶液（5.3.11、5.3.13、5.3.19）按表2分别移入5个50 mL容量瓶中，加入1 mL硝酸（5.3.1），以水稀释至刻度，摇匀，制得系列标准溶液。

表2

| 标液 编号 | 各稀土质量浓度/μg•mL-1 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 镨 | 钕 | 钆 | 镧 | 铈 | 钐 | 铕 | 铽 |
| 1 | 1000 | 3250 | 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 1000 | 3250 | 750 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 3 | 1000 | 3250 | 750 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 4 | 1000 | 3250 | 750 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| 5 | 1000 | 3250 | 750 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 标液 编号 | 各稀土质量浓度/μg•mL-1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 镝 | 钬 | 铒 | 铥 | 镱 | 镥 | 钇 | / |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | / |
| 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | / |
| 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | / |
| 4 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | / |
| 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | / |

5.6.6  测定

5.6.6.1  推荐分析线见表3。

表3

| 元素 | 分析线 / nm | 元素 | 分析线 / nm |
| --- | --- | --- | --- |
| La | 333.749 | Ho | 341.646 |
| Ce | 413.756 | Er | 337.275 |
| Sm | 442.434 | Tm | 313.126，344.151 |
| Eu | 272.778 | Yb | 328.937，369.420，289.138 |
| Tb | 332.440 | Lu | 261.542，219.554 |
| Dy | 338.503，353.852 | Y | 224.306 |

5.6.6.2 将空白试液溶液（5.6.3）、分析试液（5.6.4）和系列标准溶液（5.6.5）同时进行氩等离子体光谱测定。

- 5.7 分析结果的计算与表述

按公式（1）计算待测元素的质量分数ω（%）：

ω=ρ−ρ0V0×10−6m0×100%..................................................（1）

式中：

ρ ― 自工作曲线上查得分析试液（5.6.4）中被测元素的质量浓度，单位为微克每毫升（μg/mL）；

ρ0 ― 自工作曲线上查得空白试液溶液（5.6.3）中被测元素的质量浓度，单位为微克每毫升（μg/mL）；

V0 ― 分析试液（5.6.4）总体积，单位为毫升（mL）；

m0 ― 试料的质量，单位为克（g）。

- 5.8  精密度

- 5.8.1  重复性

在重复性条件下获得的两次独立测试结果的测定值，在以下给出的平均值范围内，这两个测试结果的绝对差值不超过重复性限（r），超过重复性限（r）的情况不超过5%，重复性限（r）按表4数据采用线性内插法求得；超过表4中含量的测定值，其重复性限（r）用外推法计算求得。

表 4

| 测定元素 | 质量分数/% | 重复性限r/% | 测定元素 | 质量分数/% | 重复性限r/% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 镧 |  |  | 钬 |  |  |
| 铈 |  |  | 铒 |  |  |
| 钐 |  |  | 铥 |  |  |
| 铕 |  |  | 镱 |  |  |
| 铽 |  |  | 镥 |  |  |
| 镝 |  |  | 钇 |  |  |
| 注：重复性限(r)为2.8×Sr，Sr为重复性标准差。 |  |  |  |  |  |

- 5.8.2  允许差

实验室之间分析结果的差值应不大于表5所列允许差。

表 5

| 测定元素 | 质量分数/% | 允许差/% | 测定元素 | 质量分数/% | 允许差/% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- 5.9  质量保证和控制

- 每周用自制的控制标样（如有国家级或行业级标样时，应首先使用）校核一次本标准分析方法的有效性。当过程失控时，应找出原因，纠正错误，重新进行校核。