XB

前  言

XB/T XXX-201X《稀土铝中间合金化学分析方法》共分2个部分：

——第1部分：稀土元素量的测定  方法1电感耦合等离子体原子发射光谱法；方法2  X-荧光光谱法；

——第2部分：稀土总量的测定  方法1 草酸盐重量法；方法2  EDTA滴定法。

本部分为XB/T XXX-201X的第2部分。

本标准按照GB/T 1.1-2009 给出的规则起草。

本标准由全国稀土标准化技术委员会（SAC/TC 229）提出并归口。

本部分负责起草单位：包头稀土研究院。

本部分参加起草单位：虔东稀土集团股份有限公司、湖南稀土金属材料研究院、包头华美稀土高科有限公司、天津包钢稀土研究院有限责任公司、中国有色桂林矿产地质研究院有限公司、淄博加华新材料资源有限公司

本部分主要起草人：刘春、高立红、张慧珍、张红、张翼明、张立锋、刘荣丽、易师、王贵超、都业俭、薛建萍、吴倩、马士精、王安丽、黄环、王林玉、关伟、刘延谟、秦群、荣文娜。

稀土铝中间合金化学分析方法                                  第2部分：稀土总量量的测定                              方法1 草酸盐重量法

范围

本部分规定了稀土铝中间合金中稀土总量的测定方法。

本部分适用于稀土铝中间合金中稀土总量的测定。测定范围：15.00 %~40.00 %。

方法原理

试料用氢氧化钠溶液溶解，过滤分离铝、硅等共存元素。在pH 1.8~2.0的酸度下，草酸沉淀稀土，灼烧至恒重。

试剂和材料

除非另有说明，本方法试剂均为符合国家标准或行业标准的分析纯试剂，所用水均为二级水。

3.1 氢氧化钠（分析纯）。

3.2 盐酸（ρ 1.10 g/ mL）。

3.3 硝酸（ρ 1.42 g/ mL）。

3.4 高氯酸（ρ 1.67 g/ mL）。

3.5 过氧化氢（30 %）。

3.6 氢氧化钠溶液（400 g/L）。

3.7 盐酸（1+1）。

3.8 盐酸（1+19）。

3.9 硝酸（1+1）。

3.10 氨水（1+1）。

3.11 氧化钬标准贮存溶液：称取 0.1000 g 经 950 ℃ 灼烧1 h的氧化钬[ w (REO) >99.5%，w (Ho2O3/REO) > 99.999% ]于100 mL烧杯中，加10 mL盐酸（3.7），低温加热至溶解完全，冷却至室温，移入 100 mL容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀。此溶液1 mL含1 mg氧化钬。再将此溶液用盐酸（3.8）稀释成1 mL含50 μg氧化钬的标准溶液。

3.12 氧化铒标准贮存溶液：称取 0.1000 g 经 950 ℃ 灼烧1 h的氧化铒[ w (REO) >99.5%，w (Er2O3/REO) >99.999% ]于 100 mL 烧杯中，加 10 mL 盐酸（3.7），低温加热至溶解完全，冷却至室温，移入 100 mL 容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀。此溶液1 mL含1 mg氧化铒。再将此溶液用盐酸（3.8）稀释成1 mL含50 μg氧化铒的标准溶液。

3.13 氧化铥标准贮存溶液：称取0.1000g经 950 ℃ 灼烧 1 h 的氧化铥[ w (REO) >99.5%，w (Tm2O3/REO) >99.999% ]于 100 mL 烧杯中，加 10 mL 盐酸（3.7），低温加热至溶解完全，冷却至室温，移入 100 mL 容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀。此溶液1 mL含 1 mg 氧化铥。再将此溶液用盐酸（3.8）稀释成1 mL含50 μg氧化铥的标准溶液。

3.14 氧化镱标准贮存溶液：称取 0.1000 g 经 950 ℃ 灼烧 1 h 的氧化镱[ w (REO) >99.5%，w (Yb2O3/REO) >99.999% ]于 100 mL 烧杯中，加 10 mL 盐酸（3.7），低温加热至溶解完全，冷却至室温，移入 100 mL 容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀。此溶液 1 mL 含 1 mg 氧化镱。再将此溶液用盐酸（3.8）稀释成 1 mL含 50 μg 氧化镱的标准溶液。

3.15 氧化镥标准贮存溶液：称取 0.1000 g 经 950 ℃ 灼烧 1 h 的氧化镥[ w (REO) >99.5%，w (Lu2O3/REO) >99.999% ]于 100 mL 烧杯中，加 10 mL 盐酸（3.7），低温加热至溶解完全，冷却至室温，移入 100 mL 容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀。此溶液 1 mL 含 1 mg 氧化镥。再将此溶液用盐酸（3.8）稀释成 1 mL含 50 μg 氧化镥的标准溶液。

3.16 草酸溶液（100 g/L）。

3.17 草酸洗液（2 g/L）。

3.18 甲酚红乙醇溶液（2 g/L）：称0.2 g甲基红溶于100 mL乙醇溶液（1+1）。

3.19 氩气（纯度≥99.99 %）。

仪器

4.1  电感耦合等离子体原子发射光谱仪：分辨率<0.006 nm（200 nm处）。

4.2  光源：氩等离子体光源。

试样

将试料去掉表面氧化层，取样后立即称量。

分析步骤

6.1 试料

根据稀土含量，按表1称取试样（5），精确至0.0001 g。

表 1

| 稀土含量范围 / % | 称样量 / g |
| --- | --- |
| 15.00~25.00 | 1.0 |
| >25.00~40.00 | 0.5 |

6.2 测定数量

称取两份试料（6.1）进行平行测定，取其平均值。

6.3 空白试验

随同试料（6.1）做空白试验。

6.4 测定

6.4.1 将试料（6.1）置于 250 mL 聚四氟烧杯中，加入 20 mL 氢氧化钠溶液（3.6），盖上表面皿，待剧烈反应过后，低温加热至反应完全停止，补加热水至 200 mL，煮沸 1 min，稍冷。用慢速定量滤纸过滤，热水洗涤烧杯 2~3 次，沉淀 8~10 次。

6.4.2 将沉淀和滤纸转入 250 mL 烧杯中，加入 20 mL 盐酸（3.7），低温溶解沉淀破坏滤纸。加入 100 mL 水，煮沸。加入近沸的 50 mL 草酸溶液（3.16），以甲酚红乙醇溶液（3.18）为指示剂，用氨水（3.10）、盐酸（3.7）调至溶液呈橘黄色（pH 1.8~2.0），于 85±5 ℃ 保温 40 min，冷却至室温，放置 2 h。

6.4.3 用慢速定量滤纸过滤，用草酸洗液（3.17）洗涤烧杯 2~3 次，用小块滤纸擦净烧杯，将沉淀完全转入滤纸上，沉淀洗涤 8~10 次。将沉淀连同滤纸放入 950 ℃灼烧至质量恒定的铂坩埚中，低温加热，将沉淀和滤纸灰化。

6.4.4 将铂坩埚及沉淀于 950 ℃马弗炉中灼烧 1 h，将铂坩埚及烧成的氧化稀土置于干燥器中，冷却至室温，称其质量。

6.4.5 重复 6.4.4 操作，直至坩埚连同烧成物的质量恒定。

6.4.6 草沉滤液中重稀土量的测定

6.4.6.1 分析试液的制备

将 6.4.3 所得的滤液定容在 250 mL 容量瓶中，移取 50.00 mL 试液于 300 mL 烧杯中，加入 10 mL 硝酸（3.3）和 10 mL 高氯酸（3.4），低温蒸发至冒尽白烟，取下冷却。加入 10 mL 盐酸（3.7），用水吹洗杯壁，低温加热至沸，使盐类完全溶解，冷却后转入 100 mL 容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀，待测。

6.4.6.2 钬、铒、铥、镱、镥单一稀土氧化物标准系列溶液的配制

分别移取 0 mL、1.00 mL、5.00 mL、10.00 mL 氧化稀土贮存液（3.11~3.15）于4个 50 mL 容量瓶中，分别加入 1 mL 盐酸（3.2），用水稀释至刻度，混匀。此单一稀土系列标准溶液质量浓度为 0 μg/mL、1.00 μg/mL、5.00 μg/mL、10.00 μg/mL。

6.4.6.3 测定

将待测分析试液（6.4.6.1）与单一稀土氧化物标准系列溶液（6.4.6.2）同时于表2提供分析谱线，进行氩等离子体光谱测定。

表 2

| 元素 | 分析波长 | 元素 | 分析波长 |
| --- | --- | --- | --- |
| Ho | 345.600，339.898 | Yb | 328.937，369.420 |
| Er | 337.275，349.910 | Lu | 261.542，291.139 |
| Tm | 313.126，346.220 | - | - |

分析结果的计算与表述

7.1 单一稀土铝中间合金试料中稀土总量的计算与表述

公式（1）计算稀土总量（RE），以质量分数（%）表示：

..................................................（1）

式中：

m1 ― 铂坩埚的质量，单位为克（g）；

m2 ― 铂坩埚及烧成物的质量，单位为克（g）；

m ― 试料的质量，单位为克（g）；

ki ― 各稀土元素单质与其氧化物的换算系数。

7.2 混合稀土铝中间合金试料中稀土总量的计算与表述

公式（2）计算稀土总量（RE），以质量分数（%）表示：

..................................................（2）

式中：

Pi― 各稀土氧化物在试料所含相应的混合氧化稀土总量中所占的质量分数（%）。

7.3 钬、铒、铥、镱、镥单一稀土铝中间合金试料中稀土总量的计算与表述

公式（3）计算稀土总量（RE），以质量分数（%）表示：

.....（3）

式中：

ρ ― 计算机输出分析试液（6.4.5.1）中稀土氧化物的质量浓度，单位为微克每毫升（μg/mL）；

V1 ― 待测试液的体积，单位为毫升（mL）；

V2 ― 移取原试液的体积，单位为毫升（mL）；

V0 ― 原试液总体积，单位为毫升（mL）。

表 3

| 元素 | k | 元素 | k |
| --- | --- | --- | --- |
| La | 0.8526 | Dy | 0.8713 |
| Ce | 0.8140 | Ho | 0.8730 |
| Pr | 0.8277 | Er | 0.8745 |
| Nd | 0.8573 | Tm | 0.8756 |
| Sm | 0.8624 | Yb | 0.8782 |
| Eu | 0.8636 | Lu | 0.8794 |
| Gd | 0.8676 | Y | 0.7874 |
| Tb | 0.8502 | - | - |

精密度

重复性

在重复性条件下获得的两次独立测试结果的测定值，在以下给出的平均值范围内，这两个测试结果的绝对差值不超过重复性限（r），超过重复性限（r）的情况不超过5%，重复性限（r）按表2数据采用线性内插法求得；超过表4中含量的测定值，其重复性限（r）用外推法计算求得。

表 4

| 质量分数/% | 重复性限(r)/% |
| --- | --- |
| 15.51 | 0.24 |
| 15.55 | 0.31 |
| 16.60 | 0.36 |
| 32.47 | 0.45 |
| 注：重复性限(r)为2.8×Sr，Sr为重复性标准差。 |

允许差

实验室之间分析结果的差值应不大于表5所列允许差。

表 5

| 质量分数/% | 允许差/% |
| --- | --- |
| 15.00~25.00 | 0.40 |
| >25.00~40.00 | 0.60 |

质量保证和控制

每周用自制的控制标样（如有国家级或行业级标样时，应首先使用）校核一次本标准分析方法的有效性。当过程失控时，应找出原因，纠正错误，重新进行校核。

方法2 EDTA滴定量法

10 范围

本部分规定了稀土铝中间中稀土总量的测定方法。

本部分适用于稀土铝中间中稀土总量的测定。测定范围：15.00%～40.00%。

11 方法原理

试样用氢氧化钠溶液溶解，碱分离除去铝、硅等，氟化分离除去大量铁、铝等，抗坏血酸掩蔽铁，乙酰丙酮掩蔽铁、铝等，pH≈5.5时，以二甲酚橙为指示剂，用EDTA标准滴定溶液滴定稀土总量。

12 试剂和材料

12.1 抗坏血酸。

12.2 硝酸（ρ1.42 g/ mL）。

12.3 氢氟酸（ρ1.15g/mL）。

12.4 高氯酸（ρ1.67g/mL）。

12.5 过氧化氢（30%）。

12.6 氢氧化钠溶液（400g/L）。

12.7 氨水（1+1）。

12.8 盐酸（1+1）。

12.9 乙酰丙酮（5+95）。

12.10 盐酸-氢氟酸洗液（2＋2＋96）。

12.11 六次甲基四胺缓冲溶液（pH≈5.5)：称取200g六次甲基四胺于500mL烧杯中，加200mL水溶解，加70ml盐酸（12.8），用水稀释至1000ml。

12.12 锌标准溶液（1g/L）：称取0.2000g纯锌（Zn>99.99%）于150mL烧杯中，加10mL水，10mL盐酸（12.8），低温加热至完全溶解。冷却后移入200mL容量瓶中，加5mL盐酸（12.8），以水稀释至刻度，混匀。

12.13 EDTA（乙二胺四乙酸二钠）标准滴定溶液（c≈0.01000moL/L）

12.13.1 配制：称取约7.5g乙二胺四乙酸二钠于250mL烧杯中，以少量水溶解，用水定容于2L容量瓶中，混匀。

12.13.2 标定：移取10.00mL锌标准溶液（12.12）于250mL三角瓶中，加50mL水，1滴対硝基酚指示剂（12.14），用氨水（12.7）和盐酸（12.8）调节试液为无色，加5mL六次甲基四胺缓冲溶液（12.11），2滴二甲酚橙（12.15），用EDTA标准滴定溶液（12.13.1）滴定至溶液由红色刚变为黄色为终点。平行标定3份，所消耗的EDTA标准滴定溶液（12.13.1）体积的极差值不应超过0.1mL，取其平均值。

按公式（3）计算EDTA标准滴定溶液的实际浓度：

………...........................................…………………（3）

式中：

c－EDTA标准滴定溶液的实际浓度，单位为摩尔每升（moL/L）；

c0－锌标准溶液的浓度，单位为克每升（g/L）；

V1－分取锌标准溶液的毫升数，单位为毫升（mL）；

V2－滴定锌消耗EDTA标准滴定溶液的体积，单位为毫升（mL）；

M－锌的摩尔质量，单位为克每摩尔（g/mol）；

12.14 对硝基酚（2g/L）。

12.15 二甲酚橙（1g/L）。

13 试样

将试料去掉表面氧化层，取样后立即称量。

14 分析步骤

14.1 试料

称取1.0g试样（13），精确至0.0001g。

14.2 测定数量

称取两份试料（14.1）进行平行测定，取其平均值。

14.3 空白试验

随同试料（14.1）做空白试验。

14.4 分析试液的制备

14.4.1 将试料（14.1）置于300mL聚四氟乙烯烧杯中，加少量水润湿，缓慢加入10mL氢氧化钠溶液（12.6），低温加热至溶解完全，加水至200mL，滴加3~5滴过氧化氢（12.5），煮沸1min，稍冷。用慢速滤纸过滤，热水洗涤烧杯2~3次，沉淀8~10次沉淀。

14.4.2 将沉淀（14.4.1）连同滤纸转入原聚四氟乙烯烧杯，加20mL盐酸（12.8），将滤纸捣碎加热溶解沉淀，补加热水至溶液体积约100mL，在不断搅拌下加入10mL氢氟酸（12.3），沸水浴保温10min。取下冷却至室温，用慢速滤纸过滤，用盐酸-氢氟酸洗液（12.10）洗涤烧杯3次，沉淀3~4次。

14.4.3 将沉淀连同滤纸转入300mL烧杯中，加30mL硝酸（12.2），5mL高氯酸（12.4），盖上表面皿，加热破坏滤纸使沉淀溶解，继续加热至冒高氯酸烟，并蒸至近干，取下稍冷，加入2mL盐酸，用水冲洗表面皿及烧杯壁，低温加热溶解盐类，冷却至室温，移入100mL容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀。

14.5 滴定

移取10.00mL试液（14.4.3）于300mL烧杯中，加水至150mL左右，加0.2g抗坏血酸（12.1），2滴対硝基酚（12.14），用氨水（12.7）调至试液变黄，再用盐酸（12.8）调至无色，加5mL 乙酰丙酮（12.9），5mL六次甲基四胺缓冲溶液（12.11），2滴二甲酚橙（12.15），用EDTA标准滴定溶液（12.13）滴定至溶液由红色刚变为亮黄色即为终点。

15 分析结果的计算与表述

按公式（4）计算稀土总量（RE），以质量分数（%）表示：

…………………（4）

式中：

C——EDTA标准滴定溶液的浓度，单位为摩尔每升（moL/L）；

V0——空白试液时消耗EDTA标准滴定溶液的体积，单位为毫升（mL）；

V3——试液的总体积，单位为毫升（mL）；

V4——移取试液的体积，单位为毫升（mL）；

V5——消耗EDTA标准滴定溶液的体积，单位为毫升（mL）；

M——单一稀土的摩尔质量，单位为克每摩尔（g/mol）；

M——试料的质量，单位为克（g）。

16 精密度

16.1 重复性

在重复性条件下获得的两次独立测试结果的测定值，在以下给出的平均值范围内，这两个测试结果的绝对差值不超过重复性限（r），超过重复性限（r）的情况不超过5%，重复性限（r）按表4数据采用线性内插法求得；超过表4中含量的测定值，其重复性限（r）用外推法计算求得。

表 4

| 质量分数/% | 重复性限(r)/% |
| --- | --- |
| 16.34 | 0.18 |
| 26.58 | 0.34 |
| 29.76 | 0.39 |
| 注：重复性限(r)为2.8×Sr，Sr为重复性标准差。 |

16.2 允许差

实验室之间分析结果的差值应不大于表5所列允许差。

表 5

| 质量分数/% | 允许差/% |
| --- | --- |
| 15.00~25.00 | 0.40 |
| 25.00~40.00 | 0.50 |

17 质量保证和控制

每周用自制的控制标样（如有国家级或行业级标样时，应首先使用）校核一次本标准分析方法的有效性。当过程失控时，应找出原因，纠正错误，重新进行校核。

# Text boxes

中华人民共和国工业和信息化部发布

××××-××-××实施

××××-××-××发布

稀土铝中间合金化学分析方法

第2部分：稀土总量的测定

Chemical analysis methods of rare earth aluminum alloys

Part X ：Determination of total rare earth contents

(送审稿)

XB/T XXX.2—201X

中华人民共和国稀土行业标准