XB

XB/T XXX.1—201X

稀土铝中间合金化学分析方法

第1部分：稀土元素量的测定

Chemical analysis methods of rare earth aluminum alloys

Part1 ：Determination of rare earth elements

(送审稿)

××××-××-××发布

××××-××-××实施

中华人民共和国工业和信息化部发布

中华人民共和国稀土行业标准

- 前  言

XB/T XXX-201X《稀土铝中间合金化学分析方法》共分2个部分：

——第1部分：稀土元素量的测定 方法1：电感耦合等离子体原子发射光谱法；方法2：X荧光法。

——第2部分：稀土总量的测定 方法1：草酸盐重量法；方法2：EDTA滴定法。

本部分为XB/T XXX-201X的第1部分。

本标准按照GB/T 1.1-2009 给出的规则起草。

本标准由全国稀土标准化技术委员会（SAC/TC 229）提出并归口。

本部分负责起草单位：包头稀土研究院。

本部分参加起草单位：湖南稀土金属材料研究院、中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司、江西理工大学、钢研纳克检测技术股份有限公司、福建省长汀金龙稀土有限公司、虔东稀土集团股份有限公司、天津包钢稀土研究院有限责任公司、国家钨与稀土产品质量监督检验中心、中国有色桂林矿产地质研究院有限公司。

本部分主要起草人：赵静、吴文琪、蒋天怡、王振江、任旭东、张立锋、刘荣丽、易师、崔益新、温斌、吴伟明、黄智敏、刘和连、吴菡、王春水、孙晓飞、周伟、王金凤、陈文、曾庆平、王芳、蒋威、王安丽、荣文娜、王金凤、周存款。

稀土铝中间合金化学分析方法                                  第1部分：稀土元素量的测定                              方法1电感耦合等离子体原子发射光谱法

- 范围

本部分规定了稀土铝中间合金中稀土元素量的测定方法。

本部分适用于稀土铝中间合金中稀土元素量的测定。测定范围：1.00%~15.00%。

- 方法原理

试样经稀盐酸溶解，在稀盐酸介质中，直接以电感耦合等离子体光源激发，进行光谱测定。

- 试剂和材料

除非另有说明，本方法试剂均为符合国家标准或行业标准的分析纯试剂，所用水均为二级水。

  - 硝酸（1+1）。

  - 盐酸（1+1）。

  - 过氧化氢（30%）。

  - 镧标准贮存溶液：称取1.1728g经900℃灼烧1h的氧化镧[w (REO) ≥99.5%, w (La2O3/REO) ≥99.99%]，置于100mL烧杯中，加10mL盐酸（3.2），低温加热至溶解完全，冷却至室温，移入1000mL容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀。此溶液1mL含1mg镧。

  - 铈标准贮存溶液:称取1.2284g经900℃灼烧1h的氧化铈[w (REO)>99.5%, w (CeO2/REO)>99.99%]，置于100mL烧杯中，加10mL硝酸（3.1），低温加热，并滴加过氧化氢（3.3）至溶解完全，冷却至室温，移入1000mL容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀。此溶液1mL含1mg铈。

  - 镨标准贮存溶液：称取1.2082g经900℃灼烧1h的氧化镨[w (REO)>99.5%, w (Pr6O11/REO)>99.99%]，置于100mL烧杯中，加10mL盐酸（3.2），低温加热至溶解完全，冷却至室温，移入1000mL容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀。此溶液1mL含1mg镨。

  - 钕标准贮存溶液：称取1.1663g经900℃灼烧1h的氧化钕[w (REO)>99.5%, w (Nd2O3/REO)>99.99%]，置于100mL烧杯中，加10mL盐酸（3.2），低温加热至溶解完全，冷却至室温，移入1000mL容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀。此溶液1mL含1mg钕。

  - 钐标准贮存溶液：称取1.1596g经900℃灼烧1h的氧化钐[w (REO)>99.5%，w (Sm2O3/REO)>99.99%]，置于100mL烧杯中，加10mL盐酸（3.2），低温加热至溶解完全，冷却至室温，移入1000mL容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀。此溶液1mL含1mg钐。

  - 铕标准贮存溶液：称取1.1579g经900℃灼烧1h的氧化铕[w (REO)>99.5%, w (Eu2O3/REO)>99.99%]，置于100mL烧杯中，加10mL盐酸（3.2），低温加热至溶解完全，冷却至室温，移入1000mL容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀。此溶液1mL含1mg铕。

  - 钆标准贮存溶液：称取1.1525g经900℃灼烧1h的氧化钆[w (REO)>99.5%，w (Gd2O3/REO)>99.99%]，置于100mL烧杯中，加10mL盐酸（3.2），低温加热至溶解完全，冷却至室温，移入1000mL容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀。此溶液1mL含1mg钆。

  - 铽标准贮存溶液：称取1.1762g经900℃灼烧1h的氧化铽[w (REO)>99.5%, w (Tb4O7/REO)>99.99%]，置于100mL烧杯中，加10mL盐酸（3.2），低温加热至溶解完全，冷却至室温，移入1000mL容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀。此溶液1mL含1mg铽。

  - 镝标准贮存溶液：称取1.1477g经900℃灼烧1h的氧化镝[w (REO)>99.5%, w (Dy2O3/REO)>99.99%]，置于100mL烧杯中，加10mL盐酸（3.2），低温加热至溶解完全，冷却至室温，移入1000mL容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀。此溶液1mL含1mg镝。

  - 钬标准贮存溶液：称取1.1455g经900℃灼烧1h的氧化钬[w (REO)>99.5%, w (Ho2O3/REO)>99.99%]，置于100mL烧杯中，加10mL盐酸（3.2），低温加热至溶解完全，冷却至室温，移入1000mL容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀。此溶液1mL含1mg钬。

  - 铒标准贮存溶液：称取1.1435g经900℃灼烧1h的氧化铒[w (REO)>99.5%, w (Er2O3/REO)>99.99%]，置于100mL烧杯中，加10mL盐酸（3.2），低温加热至溶解完全，冷却至室温，移入1000mL容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀。此溶液1mL含1mg铒。

  - 铥标准贮存溶液：称取1.1421g经900℃灼烧1h的氧化铥[w (REO)>99.5%, w (Tm2O3/REO)>99.99%]，置于100mL烧杯中，加10mL盐酸（3.2），低温加热至溶解完全，冷却至室温，移入1000mL容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀。此溶液1mL含1mg铥。

  - 镱标准贮存溶液：称取1.1387g经900℃灼烧1h的氧化镱[w (REO)>99.5%, w (Yb2O3/REO)>99.99%]，置于100mL烧杯中，加10mL盐酸（3.2），低温加热至溶解完全，冷却至室温，移入1000mL容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀。此溶液1mL含1mg镱。

  - 镥标准贮存溶液：称取1.1371g经900℃灼烧1h的氧化镥[w (REO)>99.5%, w (Lu2O3/REO)>99.99%]，置于100mL烧杯中，加10mL盐酸（3.2），低温加热至溶解完全，冷却至室温，移入1000mL容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀。此溶液1mL含1mg镥。

  - 钇标准贮存溶液：称取1.2700g经900℃灼烧1h的氧化钇[w (REO)>99.5%, w (Y2O3/REO)>99.99%]，置于100mL烧杯中，加10mL盐酸（3.2），低温加热至溶解完全，冷却至室温，移入1000mL容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀。此溶液1mL含1mg钇。

  - 铝基体溶液的制备：称取1.0000g高纯铝（纯度≥99.99%）于100mL烧杯中，分次加入总量为40mL的盐酸（3.2），待剧烈反应停止后，缓慢加热溶解至清亮，然后加入1mL过氧化氢（3.3），煮沸数分钟，分解过量的过氧化氢，冷却，将溶液移入100mL容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀，此溶液1mL含10mg铝。

  - 镧标准使用溶液：分别移取镧标准贮存溶液（3.4）各5.00mL于50mL容量瓶中，加入5mL盐酸（3.2）以水稀释至刻度，混匀。此溶液1mL含镧100μg。

  - 铈标准溶液：分别移取铈标准贮存溶液（3.5）各5.00mL于50mL容量瓶中，加入5mL盐酸（3.2）以水稀释至刻度，混匀。此溶液1mL含铈100μg。

  - 镨标准溶液：分别移取镨标准贮存溶液（3.6）各5.00mL于50mL容量瓶中，加入5mL盐酸（3.2）以水稀释至刻度，混匀。此溶液1mL含镨100μg。

  - 钕标准溶液：分别移取钕标准贮存溶液（3.7）各5.00mL于50mL容量瓶中，加入5mL盐酸（3.2）以水稀释至刻度，混匀。此溶液1mL含钕100μg。

  - 钐标准溶液：分别移取钐标准贮存溶液（3.8）各5.00mL于50mL容量瓶中，加入5mL盐酸（3.2）以水稀释至刻度，混匀。此溶液1mL含钐100μg。

  - 铕标准溶液：分别移取铕标准贮存溶液（3.9）各5.00mL于50mL容量瓶中，加入5mL盐酸（3.2）以水稀释至刻度，混匀。此溶液1mL含铕100μg。

  - 钆标准溶液：分别移取钆标准贮存溶液（3.10）各5.00mL于50mL容量瓶中，加入5mL盐酸（3.2）以水稀释至刻度，混匀。此溶液1mL含钆100μg。

  - 铽标准溶液：分别移取铽标准贮存溶液（3.11）各5.00mL于50mL容量瓶中，加入5mL盐酸（3.2）以水稀释至刻度，混匀。此溶液1mL含铽100μg。

  - 镝标准溶液：分别移取镝标准贮存溶液（3.12）各5.00mL于50mL容量瓶中，加入5mL盐酸（3.2）以水稀释至刻度，混匀。此溶液1mL含镝100μg。

  - 钬标准溶液：分别移取钬标准贮存溶液（3.13）各5.00mL于50mL容量瓶中，加入5mL盐酸（3.2）以水稀释至刻度，混匀。此溶液1mL含钬100μg。

  - 铒标准溶液：分别移取铒标准贮存溶液（3.14）各5.00mL于50mL容量瓶中，加入5mL盐酸（3.2）以水稀释至刻度，混匀。此溶液1mL含铒100μg。

  - 铥标准溶液：分别移取铥标准贮存溶液（3.15）各5.00mL于50mL容量瓶中，加入5mL盐酸（3.2）以水稀释至刻度，混匀。此溶液1mL含铥100μg。

  - 镱标准溶液：分别移取镱标准贮存溶液（3.16）各5.00mL于50mL容量瓶中，加入5mL盐酸（3.2）以水稀释至刻度，混匀。此溶液1mL含镱100μg。

  - 镥标准溶液：分别移取镥标准贮存溶液（3.17）各5.00mL于50mL容量瓶中，加入5mL盐酸（3.2）以水稀释至刻度，混匀。此溶液1mL含镥100μg。

  - 钇标准溶液：分别移取钇标准贮存溶液（3.18）各5.00mL于50mL容量瓶中，加入5mL盐酸（3.2）以水稀释至刻度，混匀。此溶液1mL含钇100μg。

  - 氩气[w(Ar)>99.99%]。

- 仪器

  - 电感耦合等离子体原子发射光谱仪。

  - 光源：氩等离子体光源。

- 试样

试样为屑状固体；为防止试样氧化，取样后立即称量，称量后剩余试样密封保存。

- 分析步骤

- 6.1 试料

称取0.5g试样（5），精确至0.0001g。

- 6.2 测定数量

- 称取两份试料（6.1）进行平行测定，取其平均值。

- 6.3 空白试验

- 随同试料（6.1）做空白试验。

- 6.4 分析试液的制备

- 将试料（6.1）置于100ml烧杯中，分次加入总量为20mL盐酸（3.2），待剧烈反应停止后，缓慢加热至溶解完全，加入1 mL过氧化氢（3.3）煮沸至出现大气泡为止，取下，冷却至室温，将溶液移入100mL容量瓶中，准确稀释至刻度，混匀。准确移取2.00mL此溶液于50mL容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀，待用。

- 6.5 系列标准溶液的配制

- 按表1配制系列标准溶液。

表 1

| 标液 标号 | 各稀土浓度/ (μg/mL) |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | La | Ce | Pr | Nd | Sm | Eu | Gd | Tb |
| 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| 3 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |
| 4 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
| 5 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |
| 6 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 |
| 7 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 |
| 标液 标号 | 各稀土浓度/ (μg/mL) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Dy | Ho | Er | Tm | Yb | Lu | Y | - |
| 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - |
| 2 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | - |
| 3 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | - |
| 4 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | - |
| 5 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | - |
| 6 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | - |
| 7 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | - |

- 6.6 测定

- 6.6.1 推荐分析线波长见表2。

表 2

| 元素 | 推荐谱线（nm） | 元素 | 推荐谱线（nm） |
| --- | --- | --- | --- |
| La | 333.749，379.477，379.461 | Dy | 353.170，364.540 |
| Ce | 456.236，413.380，413.713 | Ho | 389.102 |
| Pr | 410.072 | Er | 337.271，326.478 |
| Nd | 406.109 | Tm | 313.126，342.508 |
| Sm | 442.434，443.432，428.078，359.252 | Yb | 328.937，369.419 |
| Eu | 393.048，272.778 | Lu | 261.542，291.139 |
| Gd | 310.050 | Y | 361.105，320.027，371.029，371.015 |
| Tb | 350.917 | - | - |

- 6.6.2 将分析试液（6.4.2）、空白试液（6.3）与系列标准溶液（6.5）同时进行氩等离子体光谱测定。

- 分析结果的计算与表述

按公式（1）计算稀土元素量（RE），以质量分数（%）表示：

- w(RE)=(ρ−ρ0)⋅V1⋅V2×10−6V3⋅m×100%....................................（1）

式中：

ρ—自工作曲线上查得稀土元素的质量浓度，单位为微克每毫升，µg/mL；

ρ0—-自工作曲线上查得空白中稀土元素的质量浓度，单位为微克每毫升，µg/mL；

V1—待测溶液体积，单位为毫升，mL；

V2—试液总体积，单位为毫升，mL；

V3—移取试液的体积，单位为毫升，mL；

m—试料的质量，单位为克，g。

- 精密度

  - 重复性

在重复性条件下获得的两次独立测试结果的测定值，在以下给出的平均值范围内，这两个测试结果的绝对差值不超过重复性限（r），超过重复性限（r）的情况不超过5%，重复性限（r）按表3数据采用线性内插法求得；超过表3中含量的测定值，其重复性限（r）用外推法计算求得。

表 3

| 元素 |  | 质量分数/% | 重复性限(r)/% |
| --- | --- | --- | --- |
| LaCeAl合金 | La | 1.723 | 0.048 |
|  |  | 5.209 | 0.17 |
|  |  | 6.766 | 0.21 |
|  | Ce | 3.572 | 0.14 |
|  |  | 10.188 | 0.32 |
|  |  | 13.992 | 0.34 |
| LaAl合金 |  | 0.979 | 0.031 |
|  |  | 6.990 | 0.12 |
|  |  | 15.151 | 0.45 |
| SmAl合金 |  | 1.038 | 0.031 |
|  |  | 7.034 | 0.15 |
|  |  | 15.222 | 0.13 |
| YAl合金中 |  | 1.181 | 0.025 |
|  |  | 8.098 | 0.56 |
|  |  | 16.241 | 0.39 |
| 注：重复性限(r)为2.8×Sr，Sr为重复性标准差。 |  |  |  |

  - 允许差

实验室之间分析结果的差值应不大于表4所列允许差。

表4

| 质量分数/% | 允许差/% |
| --- | --- |
| 1.00~5.00 | 0.20 |
| >5.00~10.00 | 0.40 |
| >10.00~15.00 | 0.60 |

- 质量保证和控制

- 每周用自制的控制标样（如有国家级或行业级标样时，应首先使用）校核一次本标准分析方法的有效性。当过程失控时，应找出原因，纠正错误，重新进行校核。

方法2  X射线荧光光谱法

10 范围

- 本部分规定了稀土铝中间合金中稀土元素量的X射线荧光光谱测定方法。

- 本部分适用于稀土铝中间合金中稀土元素量的测定。各元素测定范围：1.00%-15.00%。

11 方法原理

- 试样经稀盐酸溶解，转移至铂黄坩埚中蒸至近干，加入无水四硼酸锂和偏硼酸锂混合熔剂，以溴化铵为脱模剂，在熔样机内于1050℃熔融，制成玻璃样片，选择适当的数学模型校正元素间基体效应，用X射线荧光光谱法测定。

- 12 试剂和材料

除非另有说明，本方法试剂均为符合国家标准或行业标准的分析纯试剂，所用水均为二级水。

12.1 氧化铈[CeO2/REO>99.99%]：950℃灼烧2h，稍冷，干燥器中保存。

12.2 无水四硼酸锂：105℃烘2h，稍冷，干燥器中保存。

12.3 偏硼酸锂：105℃烘2h，稍冷，干燥器中保存。

12.4 无水四硼酸锂和偏硼酸锂混合熔剂：无水四硼酸锂(12.2)与偏硼酸锂(12.3)以重量比2:1混匀。

12.5 盐酸（ρ 1.19 g/ mL），优级纯。

12.6 过氧化氢（30%）。

12.7 盐酸（1+1）。

12.8 溴化铵溶液：称取4.00g经105℃烘2h的溴化铵，置于250mL 烧杯中，加水溶解，溶液移入200mL容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀，此溶液1mL含20mg溴化铵。

12.9 铝标准贮存溶液：金属铝（>99.99%）经盐酸（12.7）浸泡1分钟后，用水洗净、晾干。称取10.0000g于300mL烧杯中，加10mL盐酸（12.7），上覆表面皿，待反应停止后，将液体倒入另一个300mL烧杯中。残留固体物中再加10mL盐酸（12.7），重复以上操作，直至固体物全部溶解。所有液体转移至同一烧杯，低温加热至溶解完全，冷却至室温，移入200mL容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀。此溶液1mL含50mg铝。

12.10 镧标准贮存溶液：称取0.5864g经950℃灼烧2h的氧化镧（>99.99%），置于50mL烧杯中，加5mL盐酸（12.7），低温加热至溶解完全，冷却至室温，移入25mL容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀。此溶液1mL含20mg镧。

12.11 钐标准贮存溶液：称取0.5798g经950℃灼烧2h的氧化钐（>99.99%），置于50mL烧杯中，加5mL盐酸（12.7），低温加热至溶解完全 冷却至室温，移入25mL容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀。此溶液1mL含20mg钐。

12.12 钇标准贮存溶液：称取0.6350g经950℃灼烧2h的氧化钇（>99.99%），置于50mL烧杯中，加5mL盐酸（12.7），低温加热至溶解完全 冷却至室温，移入25mL容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀。此溶液1mL含20mg钇。

12.13 镧钐钇混合液：分别移取镧标准贮存溶液（12.10）、钐标准贮存溶液（12.11）、钇标准贮存溶液（12.12）各5.0mL于25mL容量瓶中，混匀。此溶液1mL含镧、钐、钇各6.667mg。

- 13 仪器

- 13.1 X射线荧光光谱仪：Rh靶端窗X光管（最大功率不小于3kW）。

- 13.2 熔样机：自动电热熔样机或高频电感熔样机或自动火焰熔样机。

- 13.3 分析天平：感量0.1mg。

- 13.4 铂黄坩埚（95%Pt+5%Au）：要求坩埚底面及内壁平整光滑。

- 13.5 氩甲烷气：含90%的氩，10%的甲烷。

- 14 试样

- 将试料去掉表面氧化层，取样后立即称量。

- 15 分析步骤

15.1 试料

称取 0.2 g试样(14)，精确至0.0001g。

15.2 测定次数

称取两份试料进行平行测定,取其平均值。

15.3 仪器工作条件

样品杯自旋，真空光路；钇用细准直器、中滤光片，其他元素用中准直器、无滤光片；峰位及背景测量时间均为6s。其他条件见表5（推荐）。

- 表5

| 元素 | 谱线 | 探测器 | 衍射晶体 | 管压/kV | 管流/mA | 峰位/° |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Rh | Kα-C | Scint. | LiF 200 | 60 | 50 | 18.441 |
| La | Lα | Flow | LiF 200 | 60 | 50 | 82.937 |
| Ce | Lα | Flow | LiF 200 | 60 | 50 | 79.040 |
| Sm | Lβ1 | Flow | LiF 200 | 60 | 50 | 59.540 |
| Y | Kα | Scint. | LiF 200 | 60 | 20 | 23.760 |
| Al | Kα | Flow | PE 002 | 30 | 50 | 144.91 |
| 元素 | 谱线 | 背景偏角1 | 背景偏角2 | LL | UL | - |
| Rh | Kα-C |  |  | 25 | 75 | - |
| La | Lα | 0.936 |  | 35 | 65 | - |
| Ce | Lα | 0.937 |  | 35 | 65 | - |
| Sm | Lβ1 | 0.750 |  | 35 | 65 | - |
| Y | Kα | -0.564 | 0.613 | 25 | 75 | - |
| Al | Kα | 2.104 |  | 30 | 70 | - |

15.4 试样片的制备

准确称取稀土铝中间合金试样0.2000g（精确至0.0001g）于100mL烧杯中，加入5mL盐酸（12.7），上覆表面皿，低温加热至溶解完全，转移至铂黄坩埚中，在低温电热板上蒸至近干(注：在蒸至近干的过程中易出现喷溅，电热板温度应在110℃左右)。取下冷却，加入6.0000g无水四硼酸锂和偏硼酸锂混合熔剂（12.4）和4mL溴化铵溶液（12.8）。将坩埚放进预加热到1050℃的熔样机内熔融20分钟，取出坩埚，置于水平耐火材料板上冷却至室温，将已成型玻璃样片与坩埚剥离、编号待测。每个样品制备2片样片。熔样机在熔样过程中自动摇摆、转动坩埚，将气泡赶尽，使样片均匀。

15.5 标准样片的制备

根据稀土铝中间合金中各元素的范围，按表6拟定系列标准。

表 6

|  | Al /% | La /Ce /Sm /Y /% |
| --- | --- | --- |
| 铝镧（或铈或钐或钇）标01 | 99.50 | 0.50 |
| 铝镧（或铈或钐或钇）标02 | 99.00 | 1.00 |
| 铝镧（或铈或钐或钇）标03 | 98.00 | 2.00 |
| 铝镧（或铈或钐或钇）标04 | 96.00 | 4.00 |
| 铝镧（或铈或钐或钇）标05 | 93.00 | 7.00 |
| 铝镧（或铈或钐或钇）标06 | 90.00 | 10.00 |
| 铝镧（或铈或钐或钇）标07 | 85.00 | 15.00 |
| 铝镧（或铈或钐或钇）标08 | 80.00 | 20.00 |

表 7

|  | 铝贮液 /mL | 镧贮液 /mL |
| --- | --- | --- |
| 铝镧标01 | 3.98 | 0.05 |
| 铝镧标02 | 3.96 | 0.10 |
| 铝镧标03 | 3.92 | 0.20 |
| 铝镧标04 | 3.84 | 0.40 |
| 铝镧标05 | 3.72 | 0.70 |
| 铝镧标06 | 3.60 | 1.00 |
| 铝镧标07 | 3.40 | 1.50 |
| 铝镧标08 | 3.20 | 2.00 |

表 8

|  | 铝贮液 /mL | CeO2 /g |
| --- | --- | --- |
| 铝铈标01 | 3.98 | 0.0012 |
| 铝铈标02 | 3.96 | 0.0025 |
| 铝铈标03 | 3.92 | 0.0049 |
| 铝铈标04 | 3.84 | 0.0098 |
| 铝铈标05 | 3.72 | 0.0172 |
| 铝铈标06 | 3.60 | 0.0246 |
| 铝铈标07 | 3.40 | 0.0369 |
| 铝铈标08 | 3.20 | 0.0491 |

铝镧标样01样片制备方法：按表7所示分别加入铝标准贮存溶液（12.9）和镧标准贮存溶液（12.10）于铂黄坩埚中，在低温电热板上蒸至近干。取下冷却，加入6.0000g无水四硼酸锂和偏硼酸锂混合熔剂（12.4）和4mL溴化铵溶液（12.8）。将坩埚放进预加热到1050℃的熔样机内熔融20分钟，取出坩埚，置于水平耐火材料板上冷却至室温，将已成型玻璃样片与坩埚剥离、编号待测。

铝镧标样02到08样片的制备同上。

铝钐标样、铝钇标样样片制备方法与铝镧标样样片制备方法同上，只需将镧标准贮存溶液（12.10）替换为钐标准贮存溶液（12.11）、钇标准贮存溶液（12.12）即可。

铝铈标样01样片制备方法：按表8标01所示量分别加入铝标准贮存溶液（12.9）和氧化铈（12.1）于铂黄坩埚，在低温电热板上蒸至近干。取下冷却，加入6.0000g无水四硼酸锂和偏硼酸锂混合熔剂（12.4）和4mL溴化铵溶液（12.8）。将坩埚放进预加热到1050℃的熔样机内熔融20分钟，取出坩埚，置于水平耐火材料板上冷却至室温，将已成型玻璃样片与坩埚剥离、编号待测。

铝铈标样02到08样片的制备同上。

15.6 工作曲线的确定

将标准样片放入样品杯，按仪器工作条件（15.3）测量，选定数学模型进行回归分析，确定工作曲线。

15.7 试样片测定

将试样片放入样品杯，按仪器工作条件（15.3）进行测定。

- 16 分析结果的计算与表述

按公式（2）计算稀土元素量（RE），以质量分数（%）表示：

w（RE）=a+bIREIc...............................................（2）

式中：

w (RE)——稀土元素i的质量分数，单位为质量百分比（%）；

IRE——稀土元素RE的X射线荧光强度，单位为千计数每秒（kcps）；

Ic——Rh靶康普顿散射的X射线荧光强度，单位为千计数每秒（kcps）；

a——工作曲线的截距；

b——工作曲线的斜率。

- 17 精密度

- 17.1 重复性

在重复性条件下获得的两次独立测试结果的测定值，在以下给出的平均值范围内，这两个测试结果的绝对差值不超过重复性限（r），超过重复性限（r）的情况不超过5%，重复性限（r）按表9数据采用线性内插法求得；超过表9中含量的测定值，其重复性限（r）用外推法计算求得。

表 9

| 元素 |  | 质量分数/% | 重复性限(r)/% |
| --- | --- | --- | --- |
| LaCeAl合金 | La | 1.72 | 0.078 |
|  |  | 5.24 | 0.12 |
|  |  | 7.05 | 0.084 |
|  | Ce | 3.33 | 0.12 |
|  |  | 10.01 | 0.22 |
|  |  | 14.11 | 0.15 |
| LaAl合金 |  | 1.05 | 0.042 |
|  |  | 6.85 | 0.12 |
|  |  | 15.32 | 0.14 |
| SmAl合金 |  | 1.05 | 0.036 |
|  |  | 7.23 | 0.11 |
|  |  | 15.55 | 0.19 |
| YAl合金中 |  | 1.10 | 0.042 |
|  |  | 7.84 | 0.15 |
|  |  | 16.29 | 0.19 |
| 注：重复性限(r)为2.8×Sr，Sr为重复性标准差。 |  |  |  |

- 17.2 允许差

实验室之间分析结果的差值应不大于表10所列允许差。

表 10

| 质量分数/% | 允许差/% |
| --- | --- |
| 1.00~5.00 |  |
| >5.00~10.00 |  |
| >10.00~15.00 |  |

- 18 质量保证和控制

每周用自制的控制标样（如有国家级或行业级标样时，应首先使用）校核一次本标准分析方法的有效性。当过程失控时，应找出原因，纠正错误，重新进行校核。