团体标准《绿色设计产品评价技术规范 各向同性钕铁硼快淬磁粉》

(送审稿)编制说明

- 工作简况

  - 任务背景

我国稀土应用中，新材料领域占62%，在新材料领域应用中，稀土永磁材料占63%。稀土永磁材料的发展对整个稀土应用至关重要。我国在稀土永磁的产量上超过全球的五分之四，成为全球最大的稀土永磁生产基地，同时也是重要的稀土永磁应用市场。随着时代的进步，稀土永磁需求量逐年上升，应用日益广泛，尤其是目前倡导清洁能源、低碳经济发展不可或缺的重要组成部分。

稀土粘结永磁体作为稀土永磁材料的一个重要分支，具有精度高、形状自由度大等优点，被广泛应用于汽车、办公自动化、消费电子等领域；随着环保节能标准的提升，采用稀土粘结永磁无刷电机替换铁氧体有刷电机成为发展的主流，特别是新能源汽车的发展，新的电机传动模式对传统燃油液压传动模式的替代，必将带动稀土粘结永磁的进一步发展；各向同性钕铁硼快淬磁粉是制备粘结永磁体的关键材料，其性能的高低直接决定粘结磁体的品质与档次。近年来，国内相关企业通过对生产设备及磁粉关键制备技术的攻关，已掌握了各向同性钕铁硼快淬磁粉产业化关键制备技术，产品也已经在国内外形成了销售；但是目前从事粘结磁粉生产企业普遍良莠不齐，无论是产能大小，装备水平，现场管控，产品质量以及生产过程中的能耗、材料综合利用率、材料循环利用等方面都存在较大的差距，因此需要建立各向同性钕铁硼快淬磁粉绿色产品标准，规范相关企业的生产制造过程，促进整个行业转型升级。

2011年，国务院出台《国务院关于促进稀土行业持续健康发展的若干意见（国发〔2011〕12号）》，近年来，国家环保部、发改委、工信部、中国有色金属工业协会等陆续颁布了《稀土工业污染物排放标准》、《稀土金属冶炼行业产排污系数手册》、《稀土冶炼行业污染防治可行技术指南（试行）》、《稀土冶炼行业清洁生产评价指标体系》、《绿色设计产品评价技术规范稀土湿法冶炼分离产品》等文件，对稀土行业进行环保核查和企业准入等行业规范整顿，有力的推动了稀土绿色环保快速发展，但是这些大多都是针对稀土上游冶炼分离的控制，对稀土下游功能材料应用产品的规范仍缺乏绿色评价手段。

2015年国务院印发《中国制造2025》进一步提出全面推行绿色制造，加快构建科技含量高、资源消耗低、环境污染小的产业结构和生产方式，积极打造绿色制造体系。2016年国务院办公厅发布了《国务院办公厅关于建立统一的绿色产品标准、认证、标识体系的意见》（国办发〔2016〕86号）明确提出：建立统一的绿色产品标准、认证、标识体系，是推动绿色低碳循环发展、培育绿色市场的必然要求，是引导产业转型升级、提升中国制造竞争力的紧迫任务，是履行国际减排承诺、提升我国参与全球治理制度性话语权的现实需要。

2017年，中科三环、有研稀土等单位编制了粘结钕铁硼磁粉产品的标准（GB/T20168-2017），标准规定了快淬钕铁硼永磁粉的要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输、贮存及质量证明书，但未提及各向同性钕铁硼快淬磁粉的绿色产品生产的评价手段和方法；按照全生命周期的理念，在各向同性钕铁硼快淬磁粉产品设计开发阶段，需系统考虑整个工序中涉及到的设备和工序，包括稀土原材料选用、母合金铸锭、快淬过程、破碎、包装工序；评价制备设备能否实现高效合理利用资源、评价制备工艺过程中对资源环境造成的影响，力求产品在全生命周期中最大限度降低资源消耗、最大限度的降低对环境造成的影响。

2018年有研稀土牵头制定了稀土冶炼分离产品绿色设计团体标准（T/CNIA0005-2018）；对稀土冶炼分离企业是否是绿色产品设置了评价准则；另外，2015年颁布的GB/T 32161-2015《生态设计产品评价通则》是生态（绿色）设计产品评价规范编制的指导原则，这些标准都为本标准的制订提供了基本准则和依据，且此标准的制定能够对稀土金属绿色应用形成一个补充，使得稀土冶炼分离及后续稀土金属应用形成一个良性产业链和环保保证。

为此，本项目提出绿色设计产品评价技术规范-各向同性钕铁硼快淬磁粉，以建立系统科学、开放融合、指标先进、权威统一的绿色产品标准、认证、标识体系，推动我国绿色各向同性钕铁硼快淬磁粉生产技术的快速推广应用，对促进我国稀土粘结永磁产业的健康可持续发展具有重要作用，同时可以有效提升我国稀土的国际话语权，促进我国由稀土生产大国向强国转变。

  - 任务来源

根据“国家标准化管理委员会关于下达2018年第三批国家标准制修订计划的通知（国标委综合[2018]607号）”、“关于下达2018年第三批协会标准制修订计划的通知（中色协科字[2018]165号）”和主观部门相关工作安排，稀土标委2018年第六次全国稀土标准工作会议标准计划任务落实和转发了《绿色设计产品评价技术规范 各向同性钕铁硼快淬磁粉》团体标准计划下达情况，计划编号为：[2018]165号2018-082-T/CAN，由有研稀土新材料股份有限公司作为主要起草单位承担《绿色设计产品评价技术规范 各向同性钕铁硼快淬磁粉》团体标准的制订任务。

  - 起草单位情况

有研稀土新材料股份有限公司（简称有研稀土）是2001年由北京有色金属研究总院作为主发起人对稀土材料国家工程研究中心进行整体改制而设立的股份公司，是首家在中关村科技园区西城园注册的高新技术企业、中关村国家自主创新示范区“十百千工程”重点培育企业。主要从事稀土资源绿色冶炼分离提纯与高纯稀土金属及化合物、特种合金、稀土磁性材料、发光材料等相关先进稀土功能材料的研究、开发与生产。拥有2家全资子公司、1家控股子公司和3家参股公司，形成了稀土矿冶炼—分离提纯—稀土金属及合金制备—稀土功能材料制备完整的产业链，产品包括稀土金属及合金、稀土磁性材料、稀土发光材料、稀土卤化物晶体等，广泛应用于电子信息、显示照明、汽车家电、新能源及国防军工等高科技领域，通过了ISO9001：2008质量管理体系认证，拥有自营进出口经营权。出口金额和数量连续四年居于行业首位。 有研稀土及其前身稀土材料国家工程研究中心、稀土冶金研究所是我国最早从事稀土研究的单位之一60多年来，共承担国家及省部委等科研项目300余项，获得省部以上科技奖励170项，其中国家技术发明奖、科技进步奖等国家奖励40项。申报发明专利626项，包括国外发明专利167项；获得专利授权334项，包括国外授权发明专利76项，向国内外转让先进技术70余项（170余次），多项专利技术成为稀土行业主流技术，经济效益和社会效益显著。

有研稀土一直致力于磁性材料研发及产业化开发，具备年产高性能粘结钕铁硼磁粉900吨的生产能力，自2015年开发以来，粘结钕铁硼磁粉已销售约850吨，新增销售额1.3亿元，其中相关产品已大规模出口海内外，并获得了客户好评。

公司一直积极参与标准的制修订工作，先后牵头/参与制定了《稀土术语-稀土金属及合金》、《稀土术语-稀土矿产品及化合物》、《快淬钕铁硼永磁粉》、《粘结钕铁硼永磁材料》、《钕铁硼速凝薄片合金》、《稀土工业污染物排放标准》、《钇铝合金》、《金属钬》、《高纯金属镝》、《高纯金属铽》等60多项稀土国际标准、国家标准、行业标准，为本项目的顺利实施提供坚实的技术基础和人员保障。

  - 主要工作过程和工作内容

根据任务落实会议精神，我公司组建了绿色设计产品评价技术规范 各向同性钕铁硼快淬磁粉团体标准起草小组，主要由各向同性钕铁硼快淬磁粉生产部门、质管办、市场部技术人员组成。2018年、2019年主要进行了如下工作。

- 确立《绿色设计产品评价技术规范 各向同性钕铁硼快淬磁粉》团体标准起草遵循的基本原则；

- 对生产厂家进行调研取样、收集资料；

- 查阅相关标准；

- 确定标准主要内容；

- 确定建立仲裁方法；

- 编写征求意见稿草案。

电话咨询各向同性钕铁硼快淬磁粉生产厂家，认真听取了专家对产品的意见，汇总后编写征求意见稿。

2标准的制定原则与标准的主要内容

2.1 编制原则

2.1.1 指标选取的原则

从产品生产和包装的生命周期阶段出发，重点分析产品在不同阶段的资源能源消耗、生态环境影响及人体健康安全影响因素，选取能够表征本类产品主要绿色特性并能量化和可检测验证的指标构成绿色产品评价指标体系。

产品绿色性能的提升不应牺牲产品的性能，产品质量、安全或其他一些强制性标准应作为绿色产品评价的基础。

2.1.2 生命周期评价与指标评价相结合的原则

应建立本产品的绿色设计评价指标体系，作为评估筛选绿色设计产品的准入条件。在满足评价指标要求的基础上，采用生命周期评价方法，开展生命周期清单分析，进行生命周期影响评价，编制生命周期报告并作为评价绿色设计产品的必要条件。

2.1.3 环境影响种类最优选取原则

为降低生命周期生命评价的难度，应根据产品特点，宜选取具有影响大、社会关注度高、关键法律或政策明确要求的环境影响种类，通常可在气候变化、臭氧层破坏、水体生态毒性、人体毒性-癌症影响、人体毒性-非癌症影响、可吸入颗粒物、电离辐射-人体健康影响、光化学臭氧生成潜势、酸化、富营养化-陆地、富营养化-水体、水资源消耗、矿物和化石能源消耗、土地利用变化等种类中选取，选取的数量不宜太多。

2.1.4 持续改进原则

指标具有一定的时效性。随着生产设备的改善、工艺的革新和技术的发展，原有的标准指标将难以起到促进企业加强管理和技术改造的作用。因此标准需要随着时间的推移和技术进步进行相应的调整和修订。

2.2 评价方法

本标准采用指标评价与生命周期评价相结合的方法，可按照4.1基本要求和4.2评价指标要求开展自我评价或第三方评价，在满足评价指标要求的基础上，采用生命周期评价方法，进行生命周期影响评价，编制生命周期评价报告。绿色设计产品同时满足以下条件，可判定为绿色设计产品：

a）满足基本要求（见4.1）和评价指标要求（见4.2）；

b）提供各向同性钕铁硼快淬磁粉产品生命周期评价报告（见5.2）。

2.3 评价流程

根据各向同性钕铁硼快淬磁粉产品的特点，明确评价的范围；根据评价指标体系中的指标和生命周期评价方法，收集需要的数据，同时要对数据质量进行分析；对照基本要求和评价指标要求，对产品进行评价，符合基本要求和评价指标要求的产品，可判定该产品符合绿色设计产品的评价要求；产品符合基本要求和评价指标要求的生产企业，还应该提供该产品的生命周期评价报告。评价流程图见图1。

不提供

图1 各向同性钕铁硼快淬磁粉绿色设计产品评价流程

2.4 确定标准主要内容

2.4.1 范围

本标准规定了各向同性钕铁硼快淬磁粉绿色设计产品评价的术语和定义、评价要求、产品生命周期评价报告编制方法。

本标准适用于各向同性钕铁硼快淬磁粉绿色设计产品评价。

2.4.2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB 1629 大气污染物综合排放标准

GB 8978 污水综合排放标准

GB 12348 工业企业厂界环境噪声排放标准

GB/T 19001 质量管理体系 要求

GB/T 20168 快淬钕铁硼永磁粉

GB/T 24001 环境管理体系 要求及使用指南

GB/T 24040 环境管理 生命周期评价 原则与框架

GB/T 24044 环境管理 生命周期评价 要求与指南

GB 26451-2011 稀土工业污染物排放标准

GB/T 28001 职业健康安全管理体系要求

GB 2943 稀土冶炼加工企业单位产品能源消耗限额

GB/T 32161-2015 生态设计产品评价通则

2.4.3 基本要求

1、各向同性钕铁硼快淬磁粉生产企业应达到工业和信息化部《稀土行业规范条件》要求。

说明：企业需要达到的最基本条件。

2、生产企业在制备各向同性钕铁硼快淬磁粉产品中各个工序可能产生的污染物排放应达到GB 26451-2011的相关要求，污染物排放总量严格执行《排污许可证》的要求；并严格执行节能环保相关国家标准并提供标准清单，近三年无重大质量、安全和环境事故。

说明：企业污染物排放的基本要求。不但污染物排放浓度要达到国家标准，同时污染物排放总量也必须达到国家和地方的控制指标，对于原料中有害物质含量也是一种约束，有害物质必须实现资源化利用、无害化处理。

- 生产企业应按照GB/T 19001、GB/T 24001及GB/T 28001分别建立、实施、保持并持续改进质量管理、环境管理和安全管理等体系。

4、生产企业应对产品主要原材料供应方、生产协作方、相关服务方等提出相关质量、环境、能源和安全等方面的管理要求，且原材料供应方应满足GB 26451-2011和GB/T 29435的标准要求，杜绝使用非法开采的原料和不合格原料。

说明：3~4这2点，主要是从企业质量管理、环境管理、安全管理、能源管理及绿色供应链管理等体系的建立和实施等方面要求企业达到的基本要求。

5、生产企业应选用国家鼓励的低污染、低排放、低能耗、经济高效的绿色高效生产技术和工艺，颗粒物排放依据GB1629大气污染物综合排放标准执行，噪声执行GB 12348标准执行。

6、生产企业推广使用感应连续熔炼法制备快淬磁粉，且对设备单位时间的生产能力进行了限定，杜绝出现高能耗、高投入、低产出或无产出的情况，在设计、生产过程中应以节约材料为原则制定要求。

说明：5~6这2点，要求企业应采用国家鼓励推广的低污染、低排放、低能耗、经济高效的清洁生产工艺、技术、装备，实现节能减排、绿色清洁。

7、生产企业生产各向同性钕铁硼快淬磁粉产品时，产品包装材料应采用环保材料。

说明：要求各向同性钕铁硼快淬磁粉产品在储存、运输过程中采用环保材料，减少对环境的影响。

8、参与绿色设计产品评价的各向同性钕铁硼快淬磁粉产品，其基本性能应符合GB/T 20168标准的规定，并满足设计和使用的要求。

说明：要求生产企业生产的各向同性钕铁硼快淬磁粉产品在性能上应满足国标要求。

9、参与绿色设计产品评价的各向同性钕铁硼快淬磁粉，应进行产品生命周期评价，并提出持续改进方案。

说明：要求生产企业应进行产品生命周期评价，并提出改进方案。

以上9点是各向同性钕铁硼快淬磁粉生产企业必须同时满足的基本要求。

2.4.4 标准指标的制定分析

1、标准指标的主要内容

各向同性钕铁硼快淬磁粉的绿色评价指标按GB/T 32161-2015的要求由一级指标和二级指标组成。一级指标包括资源属性指标、能源属性指标、环境属性指标和产品属性指标。二级指标是对一级指标的具体化。绿色特性指标依据各向同性钕铁硼快淬磁粉产品特点、对环境和人体健康影响程度，现有标准实施情况以及和实际现状等侧重选取。

其中，资源属性是描述各向同性钕铁硼快淬磁粉生命周期中消耗的资源，重点选取生产阶段原辅材料消耗和再生利用等方面的指标，如工业用水重复利用率指标。

能源属性重点选取产品在生产过程中能源消耗方面的指标，如单位产品综合能耗指标。

环境属性是描述各向同性钕铁硼快淬磁粉生命周期中向环境排放的各种污染物，是本标准的核心指标，因为资源属性、能源属性指标最终在评价报告中都会转化为对环境排放的污染物数量，来考察其环境影响。重点选取有害物质禁用及限量要求、生产过程污染物排放、使用过程有毒有害物质释放等方面的指标，如颗粒物最高允许排放浓度、危险废物回收处置率污染物指标。

产品属性重点以产品的性能和安全标准为准，如磁粉总收率、产品性能、产品杂质含量（C、O含量）指标

2、指标基准值的确定

项目开展以来，编制组对我国各向同性钕铁硼快淬磁粉企业生产现状进行大量调研，调研方式包括资料调研、网上调研、发放调研表、现场调研等。编制组成员分头到北京、辽宁、内蒙古、江西、浙江等省市的各向同性钕铁硼快淬磁粉企业进行了实地调研，例如北京三吉利股份有限公司、江西钨业有限公司、包头科锐新材料股份有限公司、葫芦岛新锐科技有限公司、浙江朝日科磁业有限公司等企业，共实地调研企业5家。

在上述工作的基础上，根据产品和行业特点，以评价筛选绿色产品为目的，以国家标准和行业标准为基础，经过一定规模的测试，并在广泛征询行业专家、生产厂商意见的基础上，科学、合理确定指标基准值。在确定定量指标基准值时，以当前国内20%的该类产品达到该基准值要求为取值原则，以体现绿色产品的优势。

1）资源属性指标

资源属性重点选取工业用水重复利用率。工业用水重复利用率指标是以《稀土冶炼行业清洁生产评价指标体系》为参照标准并结合对企业现场调研所确定的，计算公式为：

工业用水重复利用率=重复利用量/（一次取水量+重复利用量)*100%。

跟据现场调研，各向同性钕铁硼快淬磁粉企业工业用水重复利用率为93%-97%之间，参考《稀土冶炼行业清洁生产评价指标体系》，确定工业用水利用率指标为95%。

2）能源属性指标

能源属性重点选取单位产品综合能耗。单位产品综合能耗指标是通过企业现场调研，计算企业在生产各向同性钕铁硼快淬磁粉的每个阶段（合金铸锭制备、快淬、破碎、热处理、包装）所需的总的电力消耗，在转化为标准煤消耗确定的。

表1 单位产品综合能耗调研结果

| 生产企业 | 有研稀土新材料股份有限公司 | 葫芦岛新锐科技有限公司 | 北京三吉利股份有限公司 |
| --- | --- | --- | --- |
| 合金锭制备 |  |  |  |
| 总功率kW·h | 180 | 200 | 190 |
| 单炉重量kg | 180 | 200 | 190 |
| 快淬 |  |  |  |
| 总功率kW·h | 13000 | 12500 | 13500 |
| 单炉重量kg | 3000 | 2800 | 3000 |
| 破碎 |  |  |  |
| 总功率kW·h | 100 | 90 | 90 |
| 单炉重量kg | 200 | 150 | 180 |
| 热处理 |  |  |  |
| 总功率kW·h | 200 | 200 | 180 |
| 单炉重量kg | 200 | 200 | 180 |
| 包装 |  |  |  |
| 总功率kW·h | 300 | 310 | 300 |
| 单炉重量kg | 500 | 500 | 500 |
| 折算成标准煤（1kW*h=0.1229kg标煤） |  |  |  |
| 共计tce/t | 0.91 | 0.94 | 0.93 |

根据调研结果单位产品综合能耗指标确定为≤1tec/t。

3）环境属性指标

环境属性重点选取工厂颗粒物最高允许排放浓度、危险废物回收处置率污染物指标。

表2 环境属性指标调研结果

| 生产企业 | 有研稀土新材料股份有限公司 | 葫芦岛新锐科技有限公司 | 北京三吉利股份有限公司 |
| --- | --- | --- | --- |
| 颗粒物最高允许排放浓度 mg/m3 | 25 | 28 | 26 |
| 危险废物回收处置率污染物指标 % | 100 | 100 | 100 |

结合调研结果工厂颗粒物最高允许排放浓度指标确定为≤30mg/m3、危险废物回收处置率污染物指标确定为100%。

4）产品属性指标

产品属性重点选取磁粉总收率、产品性能、产品杂质含量（C、O含量）指标。

磁粉总收率指标是根据调研企业在实际生产过程中各个阶段（合金铸锭制备、快淬、热处理、包装）的收率来确定的。产品性能指标是根据GB/T 20168 快淬钕铁硼永磁粉中的性能要求来确定的。产品杂质含量（C、O含量）指标是根据现场测试结果确定的。

表3 产品属性指标调研结果

| 生产企业 | 有研稀土新材料股份有限公司 | 葫芦岛新锐科技有限公司 | 北京三吉利股份有限公司 |
| --- | --- | --- | --- |
| 磁粉总收率 母合金*快淬*热处理*包装 % | 92 | 93 | 92 |
| 产品杂质含量 （C、O含量） ppm | ≤400 | ≤430 | ≤410 |

磁粉总收率指标确定为≥90%，产品性能指标以GB/T 20168 快淬钕铁硼永磁粉为准，产品杂质含量（C、O含量）指标确定为≤500ppm。

2.5 生命周期评价报告编制方法

2.5.1 生命周期评价方法

依据GB/T 24040、GB/T 24044和GB/T 32161-2015给出的生命周期评价方法框架及总体要求编制生命周期评价报告，并对各向同性钕铁硼快淬磁粉产品进行生命周期评价。（参见附录A）

2.5.1 评价范围的确定

各向同性钕铁硼快淬磁粉产品生命周期评价范围包括生产和包装阶段。包括配料、合金铸锭生产、快淬、破碎、热处理、包装的整个工艺过程。

单元过程数据种类很多，应对数据进行适当的取舍，原则如下：

（1）能源的所有输入均列出；

（2）原辅材料的所有输入均列出；

（3）大气、水体、固体废物的各种排放均列出；

（4）对于LCA结果影响不大的一部分能耗、原辅材料、使用阶段耗材等消耗，可忽略；

（5）原则上包括与所选环境影响类型相关的所有环境排放，但在估计排放数据对结果影响不大的情况下（如小于1%时）可忽略，但总共忽略的排放推荐不超过对应指标总值的5%；

- 道路与厂房的基础设施、各工序的设备、厂区内人员及生活设施的消耗和排放，均忽略；

- 取舍原则不适用于有毒有害物质，任何有毒有害的材料和物质均应包含于清单中，不可忽略。

2.5.3 数据清单分析

根据“附录A.3”对数据清单进行分析，明确数据范围，采集各个阶段的现场数据和背景数据，对采集的数据进行计算，合并相同类型数据，有多个产品的，还要基于“重量分配”原则对数据进行分配。

2.5.4 生命周期影响评价

根据“附录A.4”对前述所整理的数据开展各向同性钕铁硼快淬磁粉产品生命周期影响评价，对潜在的影响进行评价。影响类型为资源消耗可吸入颗粒物以及固体废弃物，对影响类型的影响区域也进行了说明，具有全球影响的有资源消耗，具有局地性影响的有可吸入颗粒物和固体废弃物。

可吸入颗粒物以及工业固体废弃物影响因子较单一，无需对其进行特征化处理。

表4 特征化因子

| 影响类别 | 单位 | 指标参数 | 特征化因子 |
| --- | --- | --- | --- |
| 资源消耗 | kg, Ndeq/kg | Nd |  |
|  | kg, Feeq/kg | Fe |  |
|  | kg, FeBeq/kg | B |  |
|  | ．…….. |  |  |

2.5.5 绿色设计改进方案

根据附录C评价的产品开展绿色设计改进。

2.5.6 评价报告主要结论

根据前述内容，并根据评价结论初步判断该产品是否为绿色设计产品。

3 预期效果

本标准的提出将规范各向同性钕铁硼快淬磁粉生产企业的生产制造过程，促进整个行业转型升级；将推动相关生产企业从根源解决目前存在的产能，装备，现场管控，产品质量以及生产过程中的能耗、材料综合利用率、材料循环利用等和先进水平存在较大的差距的问题。对促进我国稀土粘结永磁产业的健康可持续发展具有重要作用。同时可以有效提升我国稀土的国际话语权，促进我国由稀土生产大国向强国转变。

4 本标准作为强制或推荐团体标准的建议

本标准是根据我国实际生产使用情况制定的，其整体内容达到国际先进水平。建议作为推荐性团体标准发布实施。

5 参与单位意见汇总

| 序号 | 标准章条编号 | 意见内容 | 提出单位 | 处理意见 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3.3 | “合金液通过快速旋转的辊轮成带甩出，最后冷却到收料装置的过程”修改为“合金液通过快速旋转的水冷辊轮迅速凝固成薄带甩出，进入到冷却收料装置的过程。” | 安徽大地熊新材料股份有限公司 | 采纳 |  |
| 2 | 3.3 | “通过中频感应熔炼将合金铸锭化为钢液，钢液通过氮化硼喷嘴喷出”修改为“通过中频感应熔炼将合金铸锭熔化为合金液，合金液通过氮化硼喷嘴喷出” | 国合通用测试评价认证股份公司 | 采纳 |  |
| 3 | 3.4 | “以快淬的各向同性钕铁硼为原料，利用破碎设备破碎成磁粉的生产过程”修改为“以快淬的各向同性钕铁硼薄带为原料，利用破碎设备破碎成具有一定粒度的初级磁粉的生产过程。” | 安徽大地熊新材料股份有限公司 | 采纳 |  |
| 4 | 3.4 | “以生产的各向同性粘结钕铁硼磁粉为原料”修改为“以快淬的各向同性粘结钕铁硼为原料” | 国合通用测试评价认证股份公司 | 采纳 |  |
| 5 | 3.5 | “以破碎后的各向同性钕铁硼快淬磁粉为原料，利用热处理设备对磁粉进行热处理的生产过程”修改为“以破碎后的初级磁粉为原料，利用热处理设备对初级磁粉进行热处理从而形成性能合格并且稳定的各向同性钕铁硼快淬磁粉的生产过程” | 安徽大地熊新材料股份有限公司 | 采纳 |  |
| 6 | 3.6 | “根据下游客户需求将磁粉包装成指定的重量”修改为“根据下游客户需求将磁粉包装成指定的重量的生产过程”修改” | 国合通用测试评价认证股份公司 | 采纳 |  |
| 7 | 3.6 | 以热处理后的(将性能合格的)各向同性粘结钕铁硼磁粉为原料，使用节能环保的包装材料，根据下游客户需求将磁粉包装成指定的重量。 | 安徽大地熊新材料股份有限公司 | 采纳 |  |
| 8 | 3.7 | 以稀土金属、纯铁、硼铁等物料为原料，经过原材料选取（配料）、合金铸锭生产、快淬、破安徽大地熊碎、（热处理）、包装五个（等）工序 |  | 采纳 |  |
| 9 | 3.7 | “经过原材料选取、合金铸锭生产、快淬、破碎、包装五个工序”修改后“经过原材料选取、合金铸锭生产、快淬、破碎、热处理、包装六个工序” | 国合通用测试评价认证股份公司 | 采纳 |  |
| 10 | 4.2 | “能源及设备属性指标”修改为“能源属性指标” |  | 采纳 |  |
| 11 | 4.2 表1 | 添加“产品属性”指标， 因为在4.1.8中已经表明要求产品的质量 |  | 采纳 |  |
| 12 | 4.2 表1 | “T /月”修改为“t/月” |  | 采纳 |  |
| 13 | 4.2 表1 | “磁粉总收率（母合金*快淬*热处理*破碎包装）”放在“资源属性”中 |  | 不采纳 | 新加产品属性指标 |
| 14 | 表4.2 | 4.2中表1金属纯度由99.9%修改为99.5% | 北京中科三环高技术股份有限公司 | 采纳 |  |
| 15 | 表4.2 | 资源属性建议删除“原材料金属纯度和杂质含量指标”。 |  | 采纳 |  |
| 16 | 表4.2 | 能源属性建议删除“生产线产能限定指标” |  | 采纳 |  |
| 17 | 5.2.3.1 | 标题“评价对象及工具”修改为“目的和范围的确定” | 国合通用测试评价认证股份公司 | 采纳 |  |
| 18 | A.2.2 | “其生命周期评价系统边界包含产品的全生产阶段，可以不包含使用和废弃阶段。”放在A2.3中 |  | 采纳 |  |
| 19 | 图A.1 | “各向同性粘结钕铁硼磁粉产品生命周期示意图”修改为“各向同性粘结钕铁硼磁粉产品生命周期系统边界” |  | 采纳 |  |
| 20 | 表A.4 | “特征化因子”需要进行计算才能得到 |  | 采纳 |  |
| 21 | 图B,1 | 图B,1中热处理、破碎不应该这样写，要么把破碎放前面，要么把破碎删除 | 安徽大地熊新材料股份有限公司 | 采纳 |  |

6 参考的相关标准和资料

- GB/T 32161-2015生态设计产品评价通则

- T/CNIA 0005-2018绿色设计产品评价技术规范 稀土湿法冶炼分离产品

有研稀土新材料股份有限公司

2019年08月01日