### 意见汇总处理表

国家标准名称：铜及铜合金拉制管

负责起草单位：浙江海亮股份有限公司

承办人：魏连运	     电话：0575－87660776          2019年8月10日填写

| 序号 | 标准章条编号 | 意见内容 | 提出单位 | 处理意见 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 表1 | 表1中增加分类列 | 金龙精密铜管集团股份有限公司 | 采纳 | 因为牌号较多，增加分类列可以更加快速直观的了解牌号的类型 |
| 2 | 表2 | 保留矩形棒截面的宽高比规定 | 佛山市华鸿铜管有限公司 | 采纳 |  |
| 3 | 3.3.3 | 棒材的定尺或倍尺长度的允许偏差由+5mm修改为+10mm | 金田铜业高精度棒线公司 | 采纳 | +5mm的要求有点高，该标准《铜及铜合金拉制棒》为一般用途的拉直板工程，不宜要求太高。 |
| 4 | 3.3.4 | 将条款中的“毫米”用“mm”代替；“度”用“℃”表示 | 浙江耐乐铜业有限公司 | 采纳 | 标准的编制要求 |
| 5 | 3.3.5 | 圆角半径中的对边距应明确是“短边对边距” | 宁波长振铜业有限公司 | 采纳 | 明确后更具可操作性 |
| 6 | 3.3.6 | “棒材的直度（O60态棒材除外）应符合表6的规定”修改为“H06、H04、H02、H01态棒材的直度应符合表6的规定。” | 江西铜业股份有限公司 | 采纳 | 标准中应该正向描述而不是倒向 |
| 7 | 3.3.7 | 将“棒材端部经供需双方协商，并在合同中注明时可按要求倒角。”修改为“棒材端可倒角，具体要求由供需双方协商确定” | 有色标委会 | 采纳 |  |
| 8 | 3.3.8 | 将“切斜”修改为“切斜度” | 宁波博威合金材料股份有限公司 | 采纳 | 标准术语 |
| 9 | 3.5 | 将“导电率”的要求删除 | 宁波金田铜业（集团）股份有限公司 | 采纳 | 本标准是一般用途的拉制棒材，对导电率有要求的棒材为特殊用途的棒材，应使用专门用的产品标准。 |
| 10 | 3.9 | 将“晶粒度”的要求删除 | 中铝洛阳铜业股份有限公 | 采纳 | 本标准是一般用途的拉制棒材，对晶粒度的要求不高，所以可以不规定。 |
|  |  |  |  |  | 回函无意见的单位 |

说明：①发送《征求意见稿》的单位数：  15 个；

②收到《征求意见稿》后，回函的单位数： 15个；

③收到《征求意见稿》后，回函并有建议或意见的单位数：10 个