前    言

本标准根据GB/T 1.1-2009给出的规则起草。

本标准代替GB/T 4423-2007《铜及铜合金拉制棒》。本标准与GB/T 4423-2007相比，主要变化如下：

----在适用范围中增加“一般用途”，明确本标准的定位；

----按新国标修改牌号和状态表示方法；

----增加H59、H70、HSn70-1、HAl61-4-3-1 牌号，删掉了QSi1.8牌号；

----部分牌号拓宽了规格范围，具体如下：

将H65的规格范围由3mm～40mm拓宽到3mm～80mm，H63的规格范围由3mm～40mm拓宽到3mm～50mm，HPb63-0.1的规格范围由3mm～40mm拓宽到3mm～50mm，HPb61-1的规格范围由3mm～20mm拓宽到3mm～50mm，HPb63-3的圆形、方形、正六角形规格范围由3mm～60mm拓宽到3mm ～80mm，HSn62-1的规格范围由3mm～60mm拓宽到3mm～70mm，HPb59-1的圆形、方形、正六角形规格范围由3mm～80mm拓宽到2mm～80mm；

---- 部分牌号新增了产品状态，具体如下：

T2增加了半硬（H02）态，H65增加了半硬（H02）态，HPb59-1增加了硬（H04）态，HPb63-3增加了软化退火（O60）和1/4硬（H01）态；

----删除了原标准中对棒材不定尺长度的规定，在表1中增加了对长度的规定，范围为500mm～6000mm；

----提高了紫黄铜类矩形棒材的尺寸精度要求，与方形和正六角形棒材的允许偏差一样；

----棒材的定尺或倍尺长度的允许偏差由+15mm修改为+10mm；

----提高了棒材直度要求；

----对部分力学性能指标进行了修改；

----将力学性能表中的布氏硬度改为了维氏硬度、洛氏硬度和布氏硬度三种，增加了规定塑性延伸强度；

----增加了超声波探伤和晶粒度的选做项；

----棒材外形尺寸测量方法按GB/T 26303.2的规定进行，删除原标准附录A。

本标准由全国有色金属标准化技术委员会（SAC/TC243）提出并归口。

本标准起草单位：浙江海亮股份有限公司、沈阳有色金属加工有限公司、中铝洛阳铜加工有限公司、宁波长振铜业有限公司、浙江天宁合金材料有限公司、宁波金田铜业（集团）股份有限公司、浙江省冶金产品质量检验站有限公司。

本标准主要起草人员

本标准所代替标准的历次版本发布情况为：

----GB/T4423-4426-1984、GB/T 4427-1984、 GB/T 4429-4433-1984

----GB/T 4423-1992、GB/T13809-1992

----YS/T 76-1994

---- GB/T4423-2007

铜及铜合金拉制棒

1  范围

本标准规定了铜及铜合金拉制棒的分类和标记、技术要求、试验方法、检验规则和标志、包装、运输、贮存和质量证明书及订货单（或合同）内容等。

本标准适用于一般用途的圆形、矩形、方形和正六角形铜及铜合金拉制棒材（以下简称棒材）。

- 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GBT 230.1-2009 金属材料洛氏硬度试验 第1部分：试验方法(A、B、C、D、E、F、G、H、K、N、T标尺)

GB/T 231.1    金属材料 布氏硬度试验 第1部分:试验方法

GB/T 3310  铜合金棒材超声波探伤方法

GB/T 4340.1   金属材料 维氏硬度试验 第1部分：试验方法

GB/T 5121(所有部分)  铜及铜合金化学分析方法

GB/T 5231  加工铜及铜合金牌号和化学成分

GB/T 8170  数值修约规则与极限数值的表示和判定

GB/T 8888  重有色金属加工产品的包装、标志、运输、贮存和质量证明书

GB/T 10567.2 铜及铜合金加工材残余应力检验方法 氨熏试验法

GB/T 26303.2  铜及铜合金加工材外形尺寸检测方法 第2部分：棒、线、型材

GB/T 34505-2017　铜及铜合金材料 室温拉伸试验方法

YS/T 335-2009     无氧铜含氧量金相检验方法

YS/T 336   铜、镍及其合金管材和棒材断口检验法

YS/T 482   铜及铜合金分析方法 光电发射光谱法

YS/T 668 铜及铜合金理化检测取样方法

YS/T 815 铜及铜合金力学性能和工艺性能试样的制备方法

3分类和标记

3.1产品分类

棒材的牌号、代号、状态和规格应符合表1的规定。矩形棒材的宽高比应同时符合表2的规定。

表1 牌号、代号、状态和规格

| 分类 | 牌号 | 代号 | 状态 | 外径(或对边距)/ ㎜ | 长度/ ㎜ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 圆形棒、方形棒、 正六角形棒 | 矩形棒 |  |
| 无氧铜 | TU1 TU2 | T10130 T10150 | 软化退火（O60） 硬（H04） 半硬（H02） | 3-80 | 3-80 | 500-6000 |
| 纯铜 | T2 T3 | T11050 T11090 | 软化退火（O60） 硬（H04） 半硬（H02） | 3-80 | 3-80 |  |
| 磷脱氧铜 | TP2 | T12200 | 软化退火（O60） 硬（H04） 半硬（H02） | 3-80 | 3-80 |  |
| 锆铜 | TZr0.2 TZr0.4 | T15200 T15400 | 硬（H04） | 4-40 | - |  |
| 镉铜 | TCd1 | T16200 | 软化退火（O60） 硬（H04） | 4-60 |  |  |
| 铬铜 | TCr0.5 | T18140 | 软化退火（O60） 硬（H04） | 4-40 |  |  |
| 普通黄铜 | H95 | T21000 | 软化退火（O60） 硬（H04） | 3-80 | 3-80 |  |
|  | H90 | C22000 | 硬（H04） | 3-40 |  |  |
|  | H80 | T24000 | 软化退火（O60） 硬（H04） | 3-40 | - |  |
|  | H70 | T26100 | 硬（H04） 半硬（H02） | 3-40 |  |  |
|  | H68 | T26300 | 半硬（H02） 软化退火（O60） | 3-80 | - |  |
|  | H65 | T27000 | 软化退火（O60） 硬（H04） 半硬（H02） | 3-80 | - |  |
|  | H63 | T27300 | 半硬（H02） | 3-50 | - |  |
|  | H62 | T27600 | 半硬（H02） | 3-80 | 3-80 |  |
|  | H59 | T28200 | 软化退火（O60） 半硬（H02） 硬（H04） | 3-50 | - |  |
| 铅黄铜 | HPb63-0.1 | T34900 | 半硬（H02） | 3-50 | - |  |
|  | HPb61-1 | T37100 | 半硬（H02） 软化退火（O60） | 3-50 | - |  |
|  | HPb59-1 | T38100 | 半硬（H02） 硬（H04） | 2-80 | 3-80 |  |
|  | HPb63-3 | T34700 | 软化退火（O60） 1/4硬（H01） 半硬（H02） 硬（H04） | 3-80 | 3-80 |  |
| 锡黄铜 | HSn62-1 | T46300 | 硬（H04） | 4-70 | - |  |
|  | HSn70-1 | T45000 | 半硬（H02） | 3-80 |  |  |
| 锰黄铜 | HMn58-2 | T67400 | 硬（H04） | 4-60 | - |  |
| 铁黄铜 | HFe59-1-1 HFe58-1-1 | T67600 T67610 | 硬（H04） | 4-60 | - |  |
| 铝黄铜 | HAl61-4-3-1 | T69230 | 硬（H04） | 4-40 |  |  |
| 锡青铜 | QSn4-3 QSn4-0.3 QSn6.5-0.1 QSn6.5-0.4 | T50800 T51100 T51510 T51520 | 硬（H04） | 4-40 | - |  |
|  | QSn7-0.2 | T51530 | 硬（H04） 特硬（H06） | 4-40 | - |  |
| 铝青铜 | QAl9-2 QAl9-4 QAl10-3-1.5 | T61700 T61720 T61760 | 硬（H04） | 4-40 | - |  |
| 硅青铜 | QSi3-1 | T64730 | 硬（H04） | 4-40 | - |  |
| 铁白铜 | BFe30-1-1 | T71510 | 软化退火（O60） 硬（H04） | 16-50 |  |  |
| 锰白铜 | BMn40-1.5 | T71660 | 硬（H04） | 7-40 |  |  |
| 锌白铜 | BZn15-20 | T74600 | 软化退火（O60） 硬（H04） | 4-40 |  |  |
|  | BZn15-24-1.5 | T79500 | 软化退火（O60） 硬（H04） 特硬（H06） | 3-18 |  |  |
| 注：经双方协商，可供应其他规格的棒材，具体要求应在合同中注明； |

表2 矩形棒截面的宽高比

| 高度/mm | 宽度/高度 , 不大于 |
| --- | --- |
| ≤10 | 2.0 |
| >10-≤20 | 3.0 |
| >20 | 3.5 |

3.2 产品标记

产品标记按产品名称、标准编号、牌号（或代号）、状态、精度级别和规格的顺序表示。圆形棒直径以“Φ”表示，方形棒的边长以“a”表示，矩形棒的宽度、高度分别以“a”、“b”表示，六角形棒的对边距以 “S”表示。截面示意图及标记示例如下：

图1. 棒材截面示意图

示例1：用TP2 （C12200）制造、供应状态为硬（H04）、普通级、直径为19mm、长度为3000mm的圆形铜棒标记为：

圆形棒 GB/T 4423-TP2 H04-19×3000

或   圆形棒 GB/T 4423- T12200 H04-19×3000

示例2：用H68（T26300）制造、供应状态为软化退火（O60）、高精级、边长为10mm、长度为3000mm的方形铜棒标记为：

方形棒 GB/T 4423- H68O60高-10×3000

或  方形棒 GB/T 4423- T26300O60高-10×3000

示例3：用HPb61-1（T37100）制造、供应状态为半硬态（H02）、高精级、对边距为30mm、长度为2000mm的正六角形铜棒标记为：

正六角形棒 GB/T 4423- HPb61-1H02高-30×2000

或  正六角形棒 GB/T 4423- T37100H02高- 30×2000

示例4：用HPb63-3（T34700）制造、供应状态为1/4硬（H01）、普通级、宽度为20mm、高度为13mm、长度为1000mm的矩形铜棒标记为：

矩形棒 GB/T 4423- HPb63-3 H01-20×13×1000

或   矩形棒 GB/T 4423- T34700H01-20×13×1000

4 技术要求

4.1 化学成分

棒材的化学成分应符合GB/T 5231的规定。

4.2 尺寸及其允许偏差

4.2.1 紫黄铜类棒材直径（或对边距）及其允许偏差应符合表3的规定，青白铜类棒材直径（或对边距）及其允许偏差应符合表4的规定。

表3  紫黄铜类棒材直径（或对边距）及其允许偏差         单位为毫米

| 直径(或对边距) | 圆形棒材允许偏差a | 方形、矩形、正六角形棒材允许偏差a |
| --- | --- | --- |
|  | 高精级 | 普通级 | 高精级 | 普通级 |
| 2～6 | ±0.02 | ±0.04 | ±0.04 | ±0.07 |
| >6～10 | ±0.03 | ±0.05 | ±0.04 | ±0.08 |
| >10～18 | ±0.03 | ±0.06 | ±0.05 | ±0.10 |
| >18～30 | ±0.04 | ±0.07 | ±0.06 | ±0.10 |
| >30～50 | ±0.08 | ±0.10 | ±0.12 | ±0.13 |
| >50～80 | ±0.10 | ±0.12 | ±0.15 | ±0.24 |
| 注：棒材直径或对边距允许偏差等级应在合同中注明，否则默认为普通级精度。 |
| a当要求允许偏差全为（+）或全为（-）单向偏差时，其值为表中相应数值的2倍。 |

表4  青白铜类棒材直径（或对边距）及其允许偏差         单位为毫米

| 直径(或对边距) | 圆形棒材允许偏差a | 方形、正六角形棒材允许偏差a | 矩形棒材允许偏差a |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 高精级 | 普通级 | 高精级 | 普通级 | 高精级 | 普通级 |
| 3～6 | ±0.03 | ±0.06 | ±0.06 | ±0.10 | ±0.12 | ±0.15 |
| >6～10 | ±0.04 | ±0.06 | ±0.08 | ±0.11 | ±0.12 | ±0.15 |
| >10～18 | ±0.05 | ±0.08 | ±0.10 | ±0.13 | ±0.15 | ±0.18 |
| >18～30 | ±0.06 | ±0.10 | ±0.10 | ±0.15 | ±0.20 | ±0.24 |
| >30～50 | ±0.09 | ±0.10 | ±0.13 | ±0.16 | ±0.30 | ±0.38 |
| >50～80 | ±0.12 | ±0.15 | ±0.24 | ±0.30 | ±0.40 | ±0.50 |
| 注：棒材直径或对边距允许偏差等级应在合同中注明，否则默认为普通级精度。 |
| a当要求允许偏差全为（+）或全为（-）单向偏差时，其值为表中相应数值的2倍。 |

4.2.2 圆形棒材的圆度应不大于直径允许偏差之半。

4.2.3棒材的定尺或倍尺长度的允许偏差为+10mm。倍尺长度应加入锯切分段时的锯切量，每一锯切量为5mm。

4.2.4扭拧度

方形、矩形和正六角形棒的扭拧度，按每300mm不应超过1°(精确到度)，供货最大长度6000mm的总扭拧度不应超过15°。

4.2.5圆角半径

多边形棒材横截面的棱角处允许有圆角，其最大圆角半径应符合表5的规定。

表5 方形棒、矩形棒和正六角形棒材的圆角半径            单位为毫米

| 对边距a | 3～6 | >6～10 | >10～18 | >18～30 | >30～50 | >50～80 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 圆角半径 | ≤0.5 | ≤0.8 | ≤1.2 | ≤1.8 | ≤2.8 | ≤4.0 |
| a矩形棒取短对边距。 |

4.2.6直度

H06、H04、H02、H01态棒材的直度应符合表6的规定。

表6   棒材的直度                     单位为毫米

| 直径（或对边距） | 长度 | 最大弧深 |
| --- | --- | --- |
| 圆形： |
| ＜6.35 | 1 000～3 000 | 1.5(在任何1 000mm长度上) |
|  | >3 000 | 12(在任何3 000mm长度上) |
| ≥6.35 | 1 000～3 000 | 2(在任何1 000mm长度上) |
|  | >3 000 | 6.35(在任何3000mm长度上) |
| 正方形、矩形、正六角形： |
| ＜6.35 | 1 000～3 000 | 4(在任何1 000mm长度上) |
|  | >3 000 | 12.7(在任何3 000mm长度上) |
| ≥6.35 | 1 000～3 000 | 3(在任何1 000mm长度上) |
|  | >3 000 | 9.5(在任何3 000mm长度上) |

4.2.7倒角

棒材端可倒角，具体要求由供需双方协商确定。

4.2.8 切斜度

棒材端部应锯切平整，切口在不使棒材长度超出允许偏差的条件下，最大切斜量应不超过棒材直径（或长对边距）的2.5%。

4.3力学性能

棒材的室温力学性能应符合表8和表9的规定。

表8 圆形棒、方形棒和六角形棒材的力学性能

| 牌号 | 状态 | 直径（对边距） ㎜ | 拉伸试验 | 硬度试验 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 抗拉强度Rm MPa | 规定塑性延伸强度a Rp0.2 MPa | 断后伸长率 A % | HBW | HRB |
|  |  |  | 不小于 |  |  |
| TU1、TU2 | H04 | 10-45 | 270 | -b | 8 | 80-110 | - |
|  | O60 | 10-45 | 200 | - | 40 | ≥35 | - |
| T2 T3 | H04 | 3-10 | 300 | 200 | 5 | - | 20-55 |
|  |  | ＞10-60 | 260 | 168 | 6 | - |  |
|  |  | ＞60-80 | 230 | - | 16 | - |  |
|  | H02 | 3-10 | 300 | - | 9 | - | 30-50 |
|  |  | ＞10-45 | 228 | 217 | 10 | 80-95 | - |
|  | O60 | 3-80 | 200 | 100 | 40 | - | 30-50 |
| TP2 | O60 | 3-80 | 193-255 | - | 25 | - | - |
|  | H04 | 3-10 | 310-380 | - | 12 | - | - |
|  |  | ＞10-25 | 275-345 | - | 12 | - | - |
|  |  | ＞25-50 | 240-310 | - | 15 | - | - |
|  |  | ＞50-75 | 225-295 | - | 15 | - | - |
| TZr0.2 TZr0.4 | H04 | 3-40 | 294 | - | 6 | 130 | - |
| TCd1 | H04 | 4-60 | 370 | - | 5 | ≥100 | - |
|  | O60 | 4-60 | 215 | - | 36 | ≤75 | - |
| TCr0.5 | H04 | 4-40 | 390 | - | 6 | - | - |
|  | O60 | 4-40 | 230 | - | 40 | - | - |
| H95 | H04 | 3-40 | 275 | - | 8 | - | - |
|  |  | 40-60 | 245 | - | 10 | - | - |
|  |  | ＞60-80 | 205 | - | 14 | - | - |
|  | O60 | 3-80 | 200 | - | 40 | - | - |
| H90 | H04 | 3-40 | 330 | - | - | - | - |
| H80 | H04 | 3-40 | 390 | - | - | - | - |
|  | O60 | 3-40 | 275 | - | 50 | - | - |
| H70 | H02 | 10-25 | 350 | 200 | 23 | 105-140 | - |
| H68 | H02 | 3-40 | 300 | 118 | 17 | 88-168（HV） | 35-80 |
|  |  | ＞40-80 | 295 | - | 34 | - | - |
|  | O60 | ≥13-≤35 | 295 | - | 50 | - | - |
| H65 | H04 | ≤10 | 360 | 210 | 10 | - | 30-80 |
|  |  | 10-45 |  | 125 |  |  |  |
|  | H02 | 3-60 | 285 | 125 | 15 |  | 28-75 |
|  | O60 | 3-40 | 295 | - | 44 | - |  |
| H63 | H02 | 3-50 | 320 | 160 | 15 |  | 30-75 |
| H62 | H02 | 3-40 | 370 | 270 | 12 | - | 30-90 |
|  |  | ＞40-80 | 335 | 105 | 24 | - |  |
| H59 | H02 | 3-10 | 390 | - | 12 | - | 50-85 |
|  |  | ＞10-45 | 350 | 180 | 16 | - |  |
| HPb63-0.1 | H02 | 3-40 | 340 | 160 | 15 | - | 40-70 |
| HPb61-1 | H02 | 3-10 | 405 | 160 | 9 | - | 50-100 |
|  |  | 10-50 | 365 | 115 | 10 | - |  |
| HPb59-1 | H04 | 3-15 | 500 | 300 | 8 | 150-180 （HV） |  |
|  | H02 | 3-20 | 420 | 225 | 9 | - | 40-90 |
|  |  | ＞20-40 | 390 | 165 | 14 | - |  |
|  |  | ＞40-80 | 370 | 105 | 18 | - |  |
| HPb63-3 | H04 | 3-15 | 490 | - | 4 | - | - |
|  |  | ＞15-20 | 450 | - | 9 | - | - |
|  |  | ＞20-30 | 410 | - | 12 | - | - |
|  | H02 | 3-20 | 390 | 285 | 10 |  | 30-90 |
|  |  | ＞20-30 | 340 | 240 | 15 |  |  |
|  |  | ＞30-70 | 310 | 195 | 20 |  |  |
|  | H01 | 3-15 | 320 | 150 | 20 | 65-150 | - |
|  |  | ＞15-80 | 290 | 115 | 25 |  | - |
|  | O60 | 3-10 | 390 | 205 | 10 | 95 | 35-90 |
|  |  | ＞10-20 | 370 | 160 | 15 |  |  |
|  |  | ＞20-80 | 350 | 120 | 19 |  |  |
| HSn62-1 | H04 | 12-70 | 400 | - | 22 | - | - |
| HSn70-1 | H02 | 10-30 | 450 | 200 | 22 | - | 50-80 |
|  |  | ＞30-75 | 350 | 155 | 25 |  |  |
| HMn58-2 | H04 | ≥4-≤12 | 440 | - | 24 | - | - |
|  |  | ＞12-≤40 | 410 | - | 24 | - | - |
|  |  | ＞40-≤60 | 390 | - | 29 | - | - |
| HFe59-1-1 | H04 | 4-12 | 490 | - | 17 | - | - |
|  |  | ＞12-40 | 440 | - | 19 | - | - |
|  |  | ＞40-60 | 410 | - | 22 | - | - |
| HFe58-1-1 | H04 | 4-40 | 440 | - | 11 | - | - |
|  |  | ＞40-60 | 390 | - | 13 | - | - |
| HAl61-4-3-1 | H04 | 10-32 | 550 | 250 | 15 | ≥150 | - |
| QSn4-3 | H04 | 4-12 | 430 | - | 14 | - | - |
|  |  | ＞12-25 | 370 | - | 21 | - | - |
|  |  | ＞25-35 | 335 | - | 23 | - | - |
|  |  | ＞35-40 | 315 | - | 23 | - | - |
| QSn4-0.3 | H04 | 4-12 | 410 | - | 10 | - | - |
|  |  | ＞12-25 | 390 | - | 13 | - | - |
|  |  | ＞25-40 | 355 | - | 15 | - | - |
| QSn6.5-0.1 | H04 | 10-35 | 440 | - | 13 |  | - |
| QSn6.5-0.4 | H04 | 3-12 | 470 | - | 13 | - | - |
|  |  | ＞12-25 | 440 | - | 15 | - | - |
|  |  | ＞25-40 | 410 | - | 18 | - | - |
| QSn7-0.2 | H04 | 4-40 | 440 | - | 19 | 130-200 | - |
|  | H06 | 4-40 |  | - |  | ≥180 | - |
| QAl9-2 | H04 | 4-40 | 515 | - | 14 | - | - |
| QAl9-4 | H04 | 4-40 | 550 | - | 11 | - | - |
| QAl10-3-1.5 | H04 | 4-40 | 630 | - | 15 | - | - |
| QSi3-1 | H04 | 4-12 | 490 | - | 13 | - | - |
|  |  | ＞12-40 | 470 | - | 19 | - | - |
| BFe30-1-1 | H04 | 16-50 | 490 | - | - | - | - |
|  | O60 | 16-50 | 345 | - | 25 | - | - |
| BMn40-1.5 | H04 | 7-20 | 540 | - | 6 | - | - |
|  |  | ＞20-30 | 490 | - | 8 | - | - |
|  |  | ＞30-40 | 440 | - | 11 | - | - |
| BZn15-20 | H04 | 4-12 | 440 | - | 6 | - | - |
|  |  | ＞12-25 | 390 | - | 8 | - | - |
|  |  | ＞25-40 | 345 | - | 13 | - | - |
|  | M60 | 3-40 | 295 | - | 33 | - | - |
| BZn15-24-1.5 | H06 | 3-18 | 590 | - | 3 | - | - |
|  | H04 | 3-18 | 440 | - | 5 | - | - |
|  | O60 | 3-18 | 295 | - | 30 | - | - |
| 注：表中规定塑性延伸强度Rp0.2仅供参考。 b 没有数据的提供实测值。（能不能直接在表中写上“实测值”） |

表9　矩形棒材的力学性能

| 牌号 | 状态 | 直径、对边距 ㎜ | 抗拉强度Rm MPa | 规定塑性延伸强度a Rp0.2 MPa | 断后伸长率 A % | 维氏硬度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | HV | HRB |
|  |  |  | 不小于 |
| T2 | O60 | 3-80 | 196 | -b | 36 | - | - |
|  | H04 | 3-80 | 245 | - | 9 | - | - |
| H62 | H02 | 3-20 | 335 | - | 17 | - | - |
|  |  | ＞20-80 | 335 | - | 23 | - | - |
| HPb59-1 | H02 | 3-50 | 390 | - | 12 | - | 50-85 |
|  |  | ＞50-80 | 375 | - | 18 | - | - |
| HPb63-3 | H02 | 3-20 | 380 | - | 14 | - | - |
|  |  | ＞20-80 | 365 | - | 19 | - | - |
| 注：a 此值仅供参考。 b 没有数据的提供实测值。 |

4.4氧含量

无氧铜棒材的氧含量应符合YS/T335中规定的标准图片1、2、3级。

4.5内部质量

除T2、T3、TP2、TU1、TU2、H95和TCr0.5以外，其他合金棒材应进行断口或超声波检验。

棒材断口应致密、无缩尾。不允许有超出YS/T336中规定的气孔、分层和夹杂等缺陷。

棒材可进行超声波探伤试验，试验结果应符合GB/T3310的要求。

4.6残余应力

除H95外，H01、H02、H04、H06态的黄铜、锡青铜、硅青铜和锌白铜棒材可进行残余应力检验，检验结果不应有肉眼可见的裂纹。

4.7表面质量

棒材表面应光亮、清洁，不允许有影响使用的缺陷。

5 试验方法

5.1 化学成分

棒材的化学成分分析方法应按GB/T 5121(所有部分)、YS/T 482的规定进行，仲裁时按GB/T 5121(所有部分)的规定进行。

5.2 外形尺寸及其允许偏差

棒材的外形尺寸测量方法按GB/T 26303.2的规定进行。

5.3力学性能

5.3.1管材的室温拉伸试验方法及试样制备按GB/T 34505-2017的规定进行。

拉伸试样应符合GB/T 34505-2017中5.2.2.6表5的规定，具体内容见表10。

表10 拉伸试样试样类型的选取

| 公称直径 | 试样类型 |
| --- | --- |
| 10 | R1 |
| 8 | R2 |
| 5 | R3 |
| 3 | R4 |

5.3.2 棒材的布氏硬度试验按GB/T231的规定进行。

5.3.3 棒材的维氏硬度试验按GB/T4340的规定进行。

5.3.4棒材的洛氏硬度试验按GB/T230.1的规定进行。

5.4氧含量

无氧铜棒的氧含量检验按YS/T 335的规定进行。

5.5 内部质量

5.5.1 棒材的断口检验按YS/T336的规定进行。

5.5.2棒材的超声波检验按GB/T3310的规定进行。

5.6 残余应力

棒材残余应力检验按GB/T10567.2的规定进行。

5.7 表面质量

棒材的表面质量用目视进行检验。

6 检验规则

6.1 检查和验收

6.1.1 棒材应由供方技术监督部门进行检验，保证产品质量符合本标准的规定，并填写质量证明书。

6.1.2 需方对收到的产品按本标准的规定进行检验。检验结果与本标准及订货合同的规定不符时，应以书面形式向供方提出，由供需双方协商解决。属于表面质量及尺寸偏差的异议，应在收到产品之日起，一个月内提出，属于其他性能的异议，应在收到产品之日起三个月内提出。如需仲裁，仲裁取样应由供需双方共同进行。

6.2 组批

棒材应成批提交验收，每批应由同一牌号、规格、状态的管材组成。每批重量不超过5000kg。

6.3 检验项目

6.3.1 每批棒材应进行化学成分、外形尺寸及其允许偏差、内部质量和表面质量的检验。

6.3.2每批棒材应进行力学性能（拉伸试验或硬度试验）检验。拉伸试验和硬度试验任选其一,未在合同中注明时，进行拉伸试验。当选择拉伸试验时，如需方还要求硬度试验并在合同中注明时，还应进行硬度试验，硬度试验仅供参考；当选择硬度试验时，如需方还要求拉伸试验并在合同中注明时，还应进行拉伸试验，拉伸试验结果仅供参考。

6.3.3 需方有要求时，无氧铜棒材每批还应进行含氧量的检验。

6.3.4需方有要求时，还应进行残余应力检验。

6.4 取样

产品取样应符合表11的规定。取样方法按YS/T 668的规定进行，工艺性能试样制备按YS/T 815的规定进行。

表11   取样

| 检验项目 | 取样规定 | 要求章 节号 | 试验方法章节号 |
| --- | --- | --- | --- |
| 化学成分 | 供方每炉取1个试样；需方每批取1个试样 | 4.1 | 5.1 |
| 外形尺寸及其允许偏差 | 按照GB/T 2828.1规定的取样，选择正常检验一次抽样方案，一般检测水平Ⅱ，接收质量限AQL＝2.5，或供需双方协商 | 4.2 | 5.2 |
| 力学性能 | 拉伸试验 | 每批任选2根，每根取1个试样 | 4.3 | 5.3 |
|  | 硬度试验 |  |  |  |
| 氧含量 | 每批任选2根，每根取1个试样 | 4.4 | 5.4 |
| 内部质量 | 断口 | 每批任选2根，每根取1个试样 | 4.5 | 5.5 |
|  | 超声波探伤 | 逐根检查 |  |  |
| 残余应力 | 任取2根/批，1个试样/根 | 4.6 | 5.6 |
| 表面质量 | 按照GB/T 2828.1规定的取样，选择正常检验一次抽样方案，一般检测水平Ⅱ，接收质量限AQL＝2.5，或供需双方协商 | 4.7 | 5.7 |

6.5 检验结果的判定

6.5.1检验结果的数值按GB/T 8170 的规定进行修约，并采用修约值比较法判定。

6.5.2 化学成分不合格时，判该批棒材不合格。

6.5.3 棒材外形尺寸及其允许偏差和表面质量不合格时，按根判不合格。每批中不合格件数超出接受质量限时判整批不合格，或由供方逐根检验，合格者交货。

6.5.4 当力学性能、含氧量、内部质量、残余应力试验结果中有试样不合格时，应从该批产品中（包括原检验不合格的那根）再取双倍数量的试样进行该不合格项目的重复试验。如重复试验结果全部合格，则判整批产品合格。若重复试验结果仍有试样不合格，则判该批产品不合格。

6.5.5 当出现其他缺陷时，由供需双方协商确定。

7  标志、包装、运输、贮存和质量证明书

产品的标志、包装、运输、贮存和质量证明书应符合GB/T 8888的规定。

8 订货单(或合同)内容

本标准所列棒材的订货单(或合同)内容应包括下列内容：

- 产品名称；

- 牌号；

- 供货状态；

- 尺寸规格；

- 精度等级（普通级或高精级)；

- 重量或根数；

- 拉伸试验和硬度试验的选择；

- 其他选做项（含氧量、残余应力等）；

- 本标准编号；

- 其它。

# Text boxes

中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局

中国国家标准化管理委员会 发布

××××-××-××实施

××××-××-××发布

铜及铜合金拉制棒

Copper and copper-alloy cold-drawn rod and bar

(送审稿)

GB/T 4423—××××

代替GB/T 4423-2007

中华人民共和国国家标准

ICS 77.150.30

H62

正六角形棒

矩形棒

方形棒

圆形棒

S