ICS 77.150.30

H62

YS/T 759-xxxx

代替 YS/T 759-2011

铜及铜合金铸棒

## Copper and copper alloy casting rod

（送审稿）

20xx-xx-xx 发布

| 中华人民共和国工业和信息化部 | 发布 |
| --- | --- |

20xx-xx-xx 实施

前   言

YS/T XXX－XXXX

本标准按照GB/T1.1-2009给出的规则起草。

本标准代替YS/T 759-2011《铜及铜合金铸棒》。本标准与YS/T 759-2011相比，主要变化如下：

——增加合金牌号ZQCr1-0.15、HPb62-2、HPb62-3、HPb61-1、HPb60-2、HPb59-1、HPb59-3、HPb59-2.8、ZHPb58-2、ZHPb58-2.6、HPb58-3、HPb57-4、HPb62-2-0.1、HAl66-6-3-2、ZHMn61-2-1-0.5、ZHMn58-2.3-1.8、ZHMn58-2-1-0.5、ZQSn6-6-3、ZQSn7-7-3、ZQSn10-10、ZQPb17-6、ZQPb15-7、ZQPb9-5 共23个牌号、化学成分及力学性能的相关规定；

——铸棒的状态由“铸造（M0）”修改为“连续铸造（M07）”；

——增加了方形棒、矩形棒、正六角形铸棒；

——ZT2、ZQCr1-0.15、黄铜直条铸棒长度上限增加到6000mm；

——增加了ZT2铸棒盘状供货的规定及其长度允许偏差；

——增加了方形棒、矩形棒、六角形铸棒直径（或对边距）单向允许偏差的规定；

——增加了方形棒、矩形棒、六角形铸棒对边距、扭拧度、圆角半径的规定；

——增加了化学分析方法YS/T 482《铜及铜合金分析方法 光电发射光谱法》；

——拉伸试验方法由“GB/T 228”修改为“GB/T 34505-2017”，拉伸试样号按GB/T34505-2017的规定进行修改。

——增加了“取样方法按YS/T 668的规定进行”的规定；

——增加了“检验结果的数值修约和判定按GB/T 8170 的规定进行”的规定。

本标准由全国有色金属标准化技术委员会（SAC/TC243）提出并归口。

本标准起草单位：中铝洛阳铜加工有限公司、浙江海亮股份有限公司、佛山市华鸿铜管有限公司、葛洲坝展慈（宁波）金属工业有限公司。

本标准主要起草人员：

本标准所代替标准的历次版本发布情况为：

——YS/T 759-2011。

###### YS/T ×××—××××

铜及铜合金铸棒

- 范围

本标准规定了铜及铜合金铸棒的分类和标记、技术要求、试验方法、检验规则和标志、包装、运输、贮存及质量证明书和订货单（或合同）等内容。

本标准适用于一般用途铜及铜合金连续铸造圆形、正方形、矩形和正六角形棒材（以下简称铸棒）。

- 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 231.1  金属材料 布氏硬度试验 第1部分：试验方法

GB/T 2828.1  计数抽样检验程序 第1部分：按接收质量限(AQL)检索的逐批检验抽样计划

GB/T 4340.1 金属材料 维氏硬度试验 第1部分：试验方法

GB/T 5121 （所有部分）铜及铜合金化学分析方法

GB/T 8170  数值修约规则与极限数值的表示和判定

GB/T 8888  重有色金属加工产品的包装、标志、运输、贮存和质量证明书

GB/T 26303.2 铜及铜合金加工材外形尺寸检测方法 第2部分：棒、线、型材

GB/T 34505-2017铜及铜合金材料 室温拉伸试验方法

YS/T 482   铜及铜合金分析方法 光电发射光谱法

YS/T 668   铜及铜合金理化检测取样方法

# 3 分类和标记

3.1 产品分类

铸棒的牌号、状态、规格应符合表1的规定。

表1　铸棒的牌号、状态、规格

| 牌号 | 状态 | 直径（或对边距）/mm |  |  | 长度 mm |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 圆形 | 正方形、正六角形 | 矩形 |  |
| ZT2 | 连续铸造（M07） | 6～200 | 6～90 | - | 500～6000a |
| ZQCr1-0.15 | 连续铸造（M07） | 20～250 | - | - | 500～6000 |
| HPb62-2、HPb62-3、HPb61-1、HPb60-2、HPb59-1、HPb59-3、ZHPb59-2.8、HPb58-2、ZHPb58-2.6、HPb58-3、HPb57-4 | 连续铸造（M07） | 8～110 | 8～60 | 12～80 |  |
| HPb62-2-0.1 | 连续铸造（M07） | 8～60 | 8～60 | 12～80 |  |
| ZHPb60-1.5-0.5 | 连续铸造（M07） | 6～200 | - | - |  |
| ZHSi75-3、ZHSi62-0.6、 ZHBi62-2-1 | 连续铸造（M07） | 6～200 | - | - |  |
| ZHMn61-2-1-0.5 、HAl66-6-3-2 | 连续铸造（M07） | 12～80 | - | - |  |
| ZHMn59-2-2 | 连续铸造（M07） | 6～200 | - | - |  |
| ZHMn58-2-1-0.5 | 连续铸造（M07） | 16～80 | - | - |  |
| ZQSn4-4-2.5、ZQSn4-4-4、ZQSn5-5-5 | 连续铸造（M07） | 6～200 | - | - | 500～4000 |
| ZQSn6.5-0.1 | 连续铸造（M07） | 6～200 | - | - |  |
| ZQSn10-2 | 连续铸造（M07） | 6～200 | - | - |  |
| ZQSn10-10、ZQSn6-6-3、ZQSn7-7-3 | 连续铸造（M07） | 8～80 | - | - |  |
| ZQBi3-10（C89325） ZQBi5-6（C89320） | 连续铸造（M07） | 6～200 | - | - |  |
| ZQPb15-8 | 连续铸造（M07） | 6～200 |  |  |  |
| ZQPb9-5、ZQPb15-7、ZQPb17-6 | 连续铸造（M07） | 6～80 | - | - |  |
| a 经双方协商，直径或对边距不大于10mm的ZT2铸棒可成盘（卷）供货，其长度不小于4000mm。 |  |  |  |  |  |

3.2  产品标记

产品标记按产品名称、标准编号、牌号、状态、规格的顺序表示。标记示例如下：

示例1：

用ZQPb15-8制造的、连续铸造（M07）态、直径为40㎜、长度为2000mm定尺的圆形铸棒标记为：

圆形铸棒 YS/T 759-ZQPb15-8M07-40×2000

示例2：

用HPb62-2制造的、连续铸造（M07）态、长边为50mm、短边为20mm、长度为3000mm定尺的矩形铸棒标记为：

矩形铸棒  YS/T 759－HPb62-2M07－50×20×3000

示例3：

用HPb59-1制造的、连续铸造（M07）、边长为30mm、长度为3000mm的正方形铸棒标记为：

正方形铸棒  YS/T 7599－HPb59-1M07－ 30×3000

示例4：

用HPb58-2制造的、连续铸造（M07）态、对边距为30mm、长度为3000mm定尺的正六角形铸棒标记为：

正六角形铸棒  YS/T 759－HPb58-2 M07－ 30×3000

4  技术要求

4.1  化学成分

HPb62-2、HPb62-3、HPb62-2-0.1、HPb61-1、HPb60-2、HPb59-1、HPb59-3、HPb58-2、HPb58-3、HPb57-4、HAl66-6-3-2牌号铸棒化学成分应符合GB/T 5231中相应牌号的规定。其他牌号铸棒的化学成分应符合表2的规定。

表2  化学成分

| 牌 号 | 化学成分（质量分数）a/% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Cu | Sn | P | Zn | Pb | Bi | Fe | Al | Si | S | Mn | Sb | Ni | 杂质 总和 |
| ZT2 | ≥99.90 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.10 |
| ZTCr1-0.15 | 余量 | Cr:0.5～ 1.5 | Zr:0.02 ～0.25 | 0.05 | 0.05 | - | 0.10 | - | 0.10 | - | - | - | - | 0.3 |
| ZHPb60-1.5-0.5 | 58.0～63.0 | 1.0b | - | 余量 | 0.5～ 2.5 | - | 0.8 | 0.2～ 0.8 | 0.05 | - | 0.5 | - | 1.0b | 1.5 |
| ZHPb59-2.8 | 57.0～61.0 | 0.6 | - | 余量 | 1.8～ 3.7 | - | 0.5 | 0.4 | - | - | - | - | 0.5 | Fe+Sn 1.0 |
| ZHPb58-2.6 | 56～60 | 1.1 | - | 余量 | 2.0～ 3.2 | - | 0.9 | 0.7 | 0.2 | - | 0.15 | - | 0.6 |  |
| ZHMn61-2-1-0.5 | 60.0～62.0 | - | - | 余量 | 0.1 | - | 0.35 | 0.5～ 1.5 | 0.3～1.0 | - | 1.0～2.5 | - | 0.2 | 0.8 |
| ZHMn59-2-2 | 57.0～60.0 | 2.0b | - | 余量 | 1.5～ 2.5 | - | 0.8 | 1.0b | - | - | 1.5～2.5 | 0.1 | - | 2.0 |
| ZHMn58-2-1-0.5 | 57.0～59.0 | 0.4 | - | 余量 | 0.2～ 0.8 | - | 1.0 | 0.5～ 1.2 | 0.3～1.3 | - | 1.5～3.5 | - | 1.0 | 0.3 |
| ZHSi75-3 | 73.0～77.0 | 0.2 | 0.04～ 0.15 | 余量 | - | - | 0.1 | - | 2.7～3.4 | 0.1 | 0.1 | - | 0.1 | - |
| ZHSi62-0.6 | 59.0～64.0 | 0.2～0.6 | 0.05～ 0.4 | 余量 | 0.2 | - | 0.15 | 0.3 | 0.2～1.2 | As： 0.02 | - | 0.1 | 0.2 | - |
| ZHBi62-2-1 | 59.0～64.0 | 0.6～1.4 | 0.1 | 余量 | 0.1 | 0.6～2.5 | 1.0 | 0.5 | - | As： 0.02 | 1.0 | 0.1 | 0.3 | - |
| ZQSn4-4-2.5 | 余量 | 3.0～5.0 | - | 3.0～5.0 | 1.5～ 3.5 | - | 0.4 | 0.05 | - | - | - | 0.5 | - | 1.0 |
| ZQSn4-4-4 | 余量 | 3.0～5.0 | - | 3.0～5.0 | 3.5～4.5 | - | 0.4 | 0.05 | - | - | - | 0.5 | - | 1.0 |
| ZQSn5-5-5 | 余量 | 4.0～6.0 | 0.05 | 4.0～6.0 | 4.0～ 6.0 | - | 0.3 | 0.01 | 0.01 | 0.10 | - | 0.25 | 2.5b | 1.0 |
| ZQSn6.5-0.1 | 余量 | 3.0～7.0 | 0.1～ 0.25 | - | - | Mg0.02 | 0.2 | 0.02 | 0.02 | 0.002 | 0.005 | 0.5 | - | 1.0 |
| ZQSn6-6-3 | 余量 | 5.0～7.0 | - | 5.0～7.0 | 2.0～ 4.0 | - | 0.4 | 0.05 | 0.05 | - | - | 0.5 | - | 1.3 |

表2（续）

| 牌 号 | 化学成分（质量分数）a/% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Cu | Sn | P | Zn | Pb | Bi | Fe | Al | Si | S | Mn | Sb | Ni | 杂质 总和 |
| ZQSn7-7-3 | 余量 | 6.3～7.5 | 0.15 | 2.0～ 4.0 | 6.0～8.0 | - | 0.2 | 0.005 | 0.005 | 0.08 | - | 0.35 | 1.0 | - |
| ZQSn10-2 | 余量 | 9.0～11.0 | 0.05 | 1.0～ 3.0 | 1.5b | - | 0.25 | 0.01 | 0.01 | 0.10 | 0.2 | 0.3 | 2.0b | 1.5 |
| ZQSn10-10 | 余量 | 9.0～11.0 | 0.10 | 1.0 | 9.0～11.0 | - | 0.3 | 0.02 | 0.02 | 0.10 | - | 0.5 | 2.0 | 1.0 |
| ZQBi3-10 （C89325） | 84.0～88.0c | 9.0～11.0 | 0.10 | 1.0 | 0.10 | 2.7～ 3.7 | 0.15 | 0.005 | 0.005 | 0.08 | - | 0.50 | 1.0 | - |
| ZQBi5-6 （C89320） | 87.0～91.0d | 5.0～7.0 | 0.30 | 1.0 | 0.09 | 4.0～ 6.0 | 0.20 | 0.005 | 0.005 | 0.08 | - | 0.35 | 1.0 | - |
| ZQPb9-5 | 余量 | 4.0～6.0 | 0.1 | 2.0 | 8.0～10.0 | - | - | - | - | - | - | 0.5 | 2.0 | - |
| ZQPb15-7 | 77.0～79.0 | 6.3～7.0 | 0.05 | 0.8 | 14.0～16.0 | - | 0.15 | - | - | - | - | 0.08 | 0.75 | - |
| ZQPb15-8 | 余量 | 7.0～9.0 | 0.10 | 2.0b | 13.0～17.0 | - | 0.25 | 0.01 | 0.01 | 0.10 | - | 0.5 | 2.0b | 1.0 |
| ZQPb17-6 | 余量 | 5.0～7.0 | 0.05 | 1.5 | 14.0～18.0 | - | 0.4 | - | - | - | - | - | 0.75 | - |
| a 表中除范围值和标明余量外，其余均为最大值。 b 不计入杂质总和。 e Cu与所列元素之和≥99.0%。 d Cu与所列元素之和≥99.5%。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

表中杂质总和指那些？

4.2  外形尺寸及其允许偏差

4.2.1 直径（或对边距）允许偏差

铸棒的直径（或对边距）允许偏差应符合表3的规定。

表3  直径（或对边距）允许偏差                     单位为毫米

| 公称直径（或对边距） | 直径（或对边距）允许偏差a |  |
| --- | --- | --- |
|  | 圆形 | 正方形、矩形、正六角形 |
| 6～14 | ±0.5 | ±0.6 |
| ＞14～30 | ±0.8 | ±0.6 |
| ＞30～90 | ±1.0 | ±1.2 |
| ＞90～120 | ±1.5 | - |
| ＞120～200 | ±2.0 | - |
| ＞200～250 | ±2.5 | - |
| a当要求直径（或对边距）允许偏差全为（+）或全为（-）单向偏差时，其值为表中相应数值的2倍。 |  |  |

4.2.2 长度及其允许偏差

铸棒的不定尺长度为500mm～6000mm，定尺或倍尺长度应在不定尺范围内。定尺或倍尺长度允许偏差为＋20mm。倍尺长度应加入锯切分段时的锯切量，每一锯切量为5mm。

直径（或对边距）不大于10mm的ZT2铸棒可供长度不小于6000mm盘（卷），其长度允许偏差应符合表4的规定。

表4   盘（卷）棒长度允许偏差                        单位为毫米

| 公称长度 | 长度允许偏差 |
| --- | --- |
| ≤12000 | +300 |
| ＞12000～30000 | +600 |
| ＞30000 | +公称长度的3% |

4.2.3 圆度

圆形铸棒的圆度应不超过表3规定的直径允许偏差。

4.2.4 直度

铸棒的直度每米应不大于8mm。

4.2.5 扭拧度

方形、矩形、正六角形铸棒的扭拧度，每300mm应不大于2°（精确到度），供货长度6000mm总扭拧度不大于12°。

4.2.6圆角半径

正方形、矩形、正六角形铸棒的横截面棱角处允许有圆角，其最大圆角半径应符合表4的规定。

表4 方形、矩形、六角形铸棒圆角半径                 单位为毫米

| 对边距 | 6～14 | ＞14～30 | ＞30～90 | ＞90～120 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 圆角半径 | ≤1.2 | ≤1.8 | ≤2.8 | ≤4.0 |

4.2.7 切斜度

铸棒的端部应锯切平整，切斜度不大于3mm。

4.3  力学性能

铸棒的室温纵向力学性能应符合表5的规定。

表5   力学性能

| 牌号 | 状态 | 规格 mm | 拉伸试验 |  |  | 硬度试验 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 抗拉强度Rm /MPa | 规定塑性延伸强度Rp0.2/MPa | 断后伸长 率A/％ | HBW | HV |
| ZT2 | M07 | 所有 | 实测值 |  |  | - | - |
| ZQCr1-0.15 | M07 | 所有 | 实测值 |  |  | - | ≥60 |
| HPb63-3、HPb62-3 HPb62-2、HPb62-2-0.1 | M07 | 所有 | 实测值 |  |  |  | ≥80 |
| ZHPb60-1.5-0.5 | M07 | 所有 | ≥200 | - | ≥10 | ≥65 | - |
| HPb60-2、HPb59-1 | M07 | 所有 | - | - | - | - | ≥95 |
| HPb59-3 ZHPb59-2.8 | M07 | 所有 | - | - | - | - | 85 |
|  | M07 | 所有 | 实测值- |  |  | - |  |
| HPb58-2、ZHPb58-2.6 HPb58-3、HPb61-1 | M07 | 所有 | 实测值 |  |  | - | ≥91 |
| HPb57-4 | M07 | 所有 | 实测值 |  |  | - | 实测 |
| ZHMn61-2-1-0.5 | M07 | 12～25 | 实测值 |  |  | ≥130 | - |
|  | M07 | >25～80 | 实测值 |  |  | ≥125 | - |
| ZHMn59-2-2 | M07 | 所有 | ≥220 | - | ≥8 | ≥58 | - |
| ZHMn58-2-1-0.5 | M07 | 所有 | 实测值 |  |  | ≥125 | - |
| ZHMn58-2.3-1.8 | M07 | 所有 | 实测值 |  |  | ≥160 | - |
| HAl66-6-3-2 | M07 | 12～25 | 实测值 |  |  | ≥180 | - |
|  | M07 | >25～80 | 实测值 |  |  | ≥170 | - |
| ZHSi75-3 | M07 | 所有 | ≥450 | - | ≥15 | ≥105 | - |
| ZHSi62-0.6 | M07 | 所有 | ≥350 | - | ≥20 | ≥95 | - |
| ZHBi62-2-1 | M07 | 所有 | ≥330 | - | ≥15 | ≥85 | - |
| ZQSn4-3 | M07 | 所有 | 实测值 |  |  | - | - |
| ZQSn4-4-2.5 | M07 | 所有 | 实测值 |  |  | - | - |
| ZQSn4-4-4 | M07 | 所有 | 实测值 |  |  | - | - |
| ZQSn5-5-5 | M07 | 所有 | ≥250 | ≥100 | ≥13 | ≥64 | - |
| ZQSn6-6-3 | M07 | 所有 | 实测值 |  |  | 55～90 | - |
| ZQSn6.5-0.1 | M07 | 所有 | ≥200 | ≥120 | ≥35 | ≥75 | - |
| ZQSn7-7-3 | M07 | 所有 | ≥205 | ≥95 | ≥10 | - | - |
| ZQSn10-1 | M07 | 所有 | ≥360 | ≥170 | ≥6 | ≥90 | - |
| ZQSn10-2 | M07 | 所有 | ≥270 | ≥140 | ≥7 | ≥80 | - |
| ZQSn10-10 | M07 | 所有 | ≥220 | ≥110 | ≥5 | 实测 | - |
| ZQBi3-10（C89325） | M07 | 所有 | ≥207 | ≥83 | ≥15 | ≥50 | - |
| ZQBi5-6（C89320） | M07 | 所有 | ≥241 | ≥124 | ≥15 | ≥50 | - |
| ZQPb9-5 | M07 | 所有 | ≥230 | - | ≥9 | 60～80 | - |
| ZQPb15-7 | M07 | 所有 | ≥140 | - | ≥10 | - | - |
| ZQPb15-8 | M07 | 所有 | ≥140 | - | ≥10 | - | - |
| ZQPb17-6 | M07 | 所有 | ≥160 | ≥110 | ≥10 | - | - |

4.4  表面质量

铸棒表面应无夹杂、裂纹、气孔等缺陷。

铸棒的端部应锯切平整，断面不应有肉眼显见的夹杂、气孔、裂纹和疏松等缺陷。

# 5  试验方法

5.1  化学成分

铸棒的化学成分分析方法按GB/T 5121(所有部分)或YS/T 482的规定进行。化学成分仲裁分析方法按GB/T 5121的规定进行。

5.2  外形尺寸测量方法

铸棒的外形尺寸检验按GB/T 26303.2的规定进行。

5.3  力学性能检验方法

5.3.1  铸棒的拉伸试验及试样的制备方法按GB/T 34505-2017的规定进行，试验用试样的制备方法应符合GB/T 34505-2017的规定，试样的选取见表6。

表6  拉伸试验用试样

| 直径/mm | 试样号的选取 |
| --- | --- |
| ≤12.5 | GB/T34505-2017表11中全截面试样 |
| ＞12.5～15 | GB/T34505-2017表11中试样号R2 |
| ＞15 | GB/T34505-2017表11中试样号R1 |

5.3.2  铸棒的布氏硬度试验按GB/T 231.1的规定进行，铸棒的维氏硬度试验按GB/T 4340.1的规定进行。

5.5 表面质量

铸棒的表面质量应用目视进行检验。

# 6  检验规则

6.1  检查和验收

6.1.1  铸棒应由供方技术监督部门进行检验，保证产品质量符合本标准（或订货合同）的规定，并填写质量证明书。

6.1.2  需方对收到的产品应按本标准（或订货合同）的规定进行检验，检验结果与本标准（或订货合同）的规定不符时，应以书面形式向供方提出，由供需双方协商解决。属于表面质量及尺寸偏差的异议，应在收到产品之日起一个月内提出，属于力学性能的异议，应在收到产品之日起三个月内提出。如需仲裁，仲裁取样应由供需双方共同进行。

6.2  组批

铸棒应成批提交验收，每批应由同一牌号、状态和规格的棒材组成。每批重量应不大于5000kg。

6.3  检验项目

6.3.1 每批铸棒应进行化学成分、外形尺寸和表面质量的检验。

6.3.2 如需方有要求，并在合同中注明时，应进行力学性能的检验。拉伸试验和硬度试验任选其一，未在合同中注明时，提供拉伸试验。

6.4  取样

铸棒取样应符合表6的规定。取样方法按YS/T 668的规定进行，力学性能试样的制备按YS/T 815的规定进行。

表6   铸棒的取样规定

| 检验项目 | 取样规定 | 要求的章条号 | 试验方法的 章条号 |
| --- | --- | --- | --- |
| 化学成分 | 供方：每熔次取1个试样；需方：每批取1个试样 | 3.2 | 4.1 |
| 外形尺寸a | 按照GB/T 2828.1规定的取样，接收质量限AQL＝4，检测水平Ⅱ或供需双方协商 | 3.3 | 4.2 |
| 力学性能 | 每批取任取2根、每根取1个试样 | 3.4 | 4.3 |
| 表面质量a | 按照GB/T 2828.1规定的取样，接收质量限AQL＝4，检测水平Ⅱ或供需双方协商 | 3.5 | 4.4 |
| a接收质量限AQL＝4，检测水平Ⅱ或供需双方协商。 |  |  |  |

6.5  检验结果的判定

6.5.1 检验结果的数值修约和判定按GB/T 8170 的规定进行。

6.5.2 化学成分不合格时，判该批铸棒不合格。

6.5.3 铸棒的外形尺寸和表面质量不合格时，按根判不合格。每批中不合格件数超出接收质量限时判整批不合格，或由供方逐根检验，合格者交货。

7.5.4 当力学性能的试验结果中有试样不合格时，应从该批铸棒中另取双倍数量的试样进行重复试验，重复试验结果全部合格，则判整批棒材合格。若重复试验结果仍有试样不合格，则判该批棒材不合格，或由供方逐根检验，合格者交货。

# 7  标志、包装、运输、贮存和质量证明书

铸棒的标志、包装、运输、贮存和质量证明书应符合GB/T 8888的规定。

# 8  订货单（或合同）内容

订购本标准所列材料的订货单（或合同）内应包括下列内容：

a)  产品名称；

b)  牌号；

c)  状态；

d)  规格；

e)  重量或根数；

f)  力学性能试验（有要求时）；

g)  本标准编号；

h） 其他。