《铜及铜合金铸棒》行标（送审稿）

编制说明

一、任务来源

根据工信厅科[2017]40号和有色标委[2017]31号《关于转发2016年第二批有色金属国家、行业、协会标准制（修）订项目计划的通知》，其中附件2的序号93（项目编号“2017-0221T-YS” ）《 铜及铜合金铸棒》行业标准由中铝洛阳铜业有限公司、浙江海亮股份有限公司、佛山市华鸿铜管有限公司、葛洲坝展慈（宁波）金属工业有限公司负责起草，完成年限为2019年。因中铝洛阳铜业企业改制，2016年底新成立中铝洛阳铜加工有限公司，铜及铜合金、铝镁合金的生产、技术工艺、检测等主体全部由中铝洛阳铜加工有限公司负责，因此该标准的编制工作由新公司中铝洛阳铜加工有限公司负责。

现行的YS/T 759－2011《铜及铜合金铸棒》有色金属行业标准，自2011年12月发布以来，历经近七年的运行，随着市场需求和企业生产能力的变化，所涵盖的产品牌号、规格及其技术要求均发生了变化，该标准已不能满足各方面的使用需求。为适应市场的竞争需要，提高产品的竞争能力，须及时修订现行标准。

二、工作简况

标准制订计划任务正式下达后，立即成立了标准编制组，并落实起草任务，确定标准的主要起草人，拟定该标准的工作计划。编制组分工明确，紧密合作，共同完成标准的修订工作。

铸造铜及铜合金是工业上广泛应用的一种铸造合金材料。铜及铜合金铸棒具有良好的机械性能、铸造性能、耐磨性、耐蚀性，而且铸造组织细密，常常用于制造各种机器上承受重负荷及高速运转轴的滑动轴瓦轴套等，因而广泛用于汽车、船舶等各工业部门。该类棒材既有作为成品管直接使用的，也有作为坯料进行再加工的棒材。经过标准编制组及有关人员的共同努力，通过对国内外现状及发展趋势的分析，结合国内的实际情况，在YS/T759-2011《铜及铜合金铸棒》的基础上，参考了ASTM B505-2005《铜及铜合金连续铸件》和ISO 1338-1997《铸造铜合金成分和力学性能》，形成本标准讨论稿及其编制说明。

2018年6月26日～28日由全国有色金属标准化技术委员会主持在新疆乌鲁木齐市召开该标准的讨论会。与会专家对标准的讨论稿进行了认真、热烈的讨论，对标准的了意见和建议。编制组根据标准讨论会会议精神和各专家提出的修改意见，2018年7月19日发出标准数据收集的通知和要求，根据收集的资料和数据，对标准中的指标进行了相关的分析，同时对讨论稿进行了补充和完善，形成了标准《预审稿》。

2019年4月19日由全国有色金属标准化技术委员会主持在浙江省桐乡市召开该标准的预审。与会专家对标准的预审稿进行了认真、热烈的讨论和预审，对标准的了意见和建议。编制组根据标准预审会精神和各专家提出的修改意见，对标准预审稿进行了修改、补充和完善，形成了标准《征求意见稿》。

三、编制原则

通过对国内外现状及发展趋势的分析，情况，在YS/T759-2011《铜及铜合金铸棒》的基础上，参考了GB/T 1176-2013《铸造铜及铜合金》、ASTM B505-2005《铜及铜合金连续铸件》和ISO 1338-1997《铸造铜合金成分和力学性能》，结合我国铜及铜合金铸棒的实际生产情况，收集生产、检验数据、市场需求及客户要求等信息，对该标准进行修订，编制原则如下：

1）查阅相关标准和国内外客户的相关技术要求；

2）根据铜及铜合金铸棒应用领域的消费特点，力求做到标准的合理性与实用性；

3）根据产品工艺的成熟与完善、技术发展水平及测试数据确定技术指标取值范围；

4）完全按照GB/T 1.1和有色加工产品标准和国家标准编写示例的要求进行格式和结构编写。

四、本标准与YS/T 759-2011标准的比较

本标准是在YS/T 759－2011《铜及铜合金铸棒》标准的基础上进行的修改制定。本标准与YS/T 759-2011相比，主要变化如下：

1、合金牌号及化学成分

增加ZQCr1-0.15、ZHMn61-2-1-0.5、ZHAl66-6-3-2、ZHMn58-2.3-1.8、ZHMn58-2-1-0.5、ZHPb62-2、ZHPb62-3、ZHPb61-1、ZHPb60-2、ZHPb59-1、ZHPb59-3、ZHPb59-3.5（C3604）、ZHPb58-2、ZHPb58-2.5 (HPb58-2A )、ZHPb58-3、ZHPb57-4、ZHPb62-2-0.1(DZR)、ZQSn4-3、ZQSn6-6-3、ZQSn7-7-3、ZQSn10-1、ZQSn10-10、ZQPb17-6、ZQPb15-7、ZQPb9-5 共25个牌号、化学学成分及相关规定。

近年来，随着社会发展，市场需要的铜合金牌号也不断增加，以上牌号的铸棒材市场需求量大，已形成稳定成熟的生产工艺，性能稳定合理，满足市场要求。因此，本次修订增加以上牌号的棒材。

- 品种

增加了方形棒、矩形、六角形铸棒及其尺寸允许偏差。

随着发展，铜及铜合金铸棒使用方向扩大、需求的品种也增加，方形棒、矩形、六角形铸棒也成为稳定的铸棒需求，并已形成未定成熟的生产工艺，性能稳定合理，满足市场要求。因此，本次修订增加方形棒、矩形、六角形铸棒。

- 状态

按GB/T 29094-2012《铜及铜合金状态标准方法》规定，铸棒的状态由“铸造（M0）”修改为“连续铸造（M07）”

- 铸棒规格及允许偏差

（1）增加了正方形棒、矩形、正六角形铸棒及其尺寸允许偏差；

（2）增加圆形铸棒＞200～250mm规格范围及其允许偏差。

- 力学性能

（1）增加了ZQCr1-0.15、ZHMn61-2-1-0.5 、ZHAl66-6-3-2、ZHMn58-2.3-1.8、ZHMn58-2-1-0.5、ZHPb62-2、ZHPb62-3、ZHPb61-1、ZHPb60-2、ZHPb59-1、ZHPb59-3、ZHPb59-3.5（C3604）、ZHPb58-2、ZHPb58-2.5、ZHPb58-3、ZHPb57-4、ZHPb62-2-0.1(DZR)、ZQSn4-3、ZQSn6-6-3、ZQSn7-7-3、ZQSn10-1、ZQSn10-10、ZQPb17-6、ZQPb15-7、ZQPb9-5牌号铸棒力学性能规定。铸棒性能标准指标依据市场要求和实际生产情况确定。

（2）力学性能可以通过拉伸试验或硬度试验两种方式加以检测。

本标准中规定，每批棒材应进行力学性能（拉伸试验或硬度试验）检验。拉伸试验和硬度试验任选其一,未在合同中注明时，提供拉伸试验。

当选择拉伸试验时，如需方有要求硬度试验并在合同中注明时，还应进行硬度试验，硬度试验仅供参考；当选择硬度试验时，如需方有要求拉伸试验并在合同中注明时，还应进行拉伸试验，拉伸试验结果仅供参考。

（3）ZQCr1-0.15铸棒性能

ZQCr1-0.15铸棒数据统计如表 1，数据分布直方图如图 1所示。

表1  ZTCr1-0.15铸棒维氏硬度(HV)频数和频率分布表

| 组号 | 区间 | 组中值X＇i | 频数ni | 频率fi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | [60 65] | 62.5 | 4 | 0.114 |
| 2 | [65 70] | 67.5 | 6 | 0.171 |
| 3 | [70 75] | 72.5 | 11 | 0.314 |
| 4 | [75 80] | 77.5 | 11 | 0.314 |
| 5 | [80 85] | 82.5 | 3 | 0.086 |
| 合计 |  |  | 35 |  |

图1  TCr1-0.15铸棒硬度HV数据直方图

由图表可知，实际硬度HV全部在60以上。该产品技术指标：硬度HV≥60，指标制定合理，该产品属于成熟产品。

（4）ZHMn61-2-1-0.5铸棒性能

ZHMn61-2-1-0.5铸棒数据统计如表 2，数据分布直方图如图 2所示。

表2  ZHMn61-2-1-0.5铸棒布氏硬度(HB)频数和频率分布表

| 组号 | 区间 | 组中值X＇i | 频数ni | 频率fi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | [130 135] | 132.5 | 11 | 0.314 |
| 2 | [135 140] | 137.5 | 6 | 0.171 |
| 3 | [140 145] | 142.5 | 8 | 0.229 |
| 4 | [145 150] | 147.5 | 7 | 0.200 |
| 5 | [150 155] | 152.5 | 3 | 0.086 |
| 合计 |  |  | 35 |  |

图2  ZHMn61-2-1-0.5铸棒硬度HV数据直方图

由图表可知，实际硬度HB全部在130以上。该产品技术指标：规格12～25mm铸棒硬度HB≥130，规格＞25～80mm 铸棒HB≥125,指标制定合理，该产品属于成熟产品。

（5）ZHAl66-6-3-2铸棒性能

ZHAl66-6-3-2铸棒数据统计如表3，数据分布直方图如图 3所示。

表3  ZHAl66-6-3-2铸棒布氏硬度(HB)频数和频率分布表

| 组号 | 区间 | 组中值X＇i | 频数ni | 频率fi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | [180 185] | 182.5 | 10 | 0.314 |
| 2 | [185 190] | 187.5 | 7 | 0.171 |
| 3 | [190 195] | 192.5 | 10 | 0.229 |
| 4 | [195 200] | 197.5 | 3 | 0.200 |
| 5 | [200 205] | 202.5 | 5 | 0.086 |
| 合计 |  |  | 35 |  |

图3  ZHAl66-6-3-2铸棒硬度HV数据直方图

由图表可知，硬度HB全部在180以上。该产品技术指标：规格12～25mm铸棒硬度HB≥180，规格＞25～80mm 铸棒HB≥170,指标制定合理，该产品属于成熟产品。

（6）HPb59-1铸棒性能

HPb59-1铸棒数据统计如表 4，数据分布直方图如图 4所示。

表4  HPb59-1铸棒维氏硬度(HV)频数和频率分布表

| 组号 | 区间 | 组中值X＇i | 频数ni | 频率fi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | [85 95] | 90 | 1 | 0.001 |
| 2 | [95 105] | 100 | 47 | 0.049 |
| 3 | [105 115] | 110 | 32 | 0.033 |
| 4 | [115 125] | 120 | 7 | 0.007 |
| 5 | [125 135] | 130 | 406 | 0.421 |
| 6 | [135 145] | 140 | 184 | 0.191 |
| 7 | [145 155] | 150 | 137 | 0.142 |
| 8 | [155 165] | 160 | 100 | 0.104 |
| 9 | [165 175] | 170 | 44 | 0.046 |
| 10 | [175 185] | 180 | 6 | 0.006 |
| 合计 |  |  | 964 |  |

图4  HPb59-1铸棒硬度HV数据直方图

由图表可知，硬度HV在95以上的频率fi为0.999。该产品技术指标：硬度HV≥95,指标制定合理，该产品属于成熟产品。

（7）HPb58-3铸棒性能

HPb58-3铸棒数据统计如表 5，数据分布直方图如图 5所示。

表5  HPb58-3铸棒维氏硬度(HV)频数和频率分布表

| 组号 | 区间 | 组中值X＇i | 频数ni | 频率fi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | [90 100] | 95 | 64 | 0.481 |
| 2 | [100 110] | 105 | 32 | 0.241 |
| 3 | [110 120] | 115 | 27 | 0.203 |
| 4 | [120 130] | 125 | 6 | 0.451 |
| 5 | [130 140] | 135 | 2 | 0.015 |
| 6 | [140 150] | 145 | 1 | 0.007 |
| 7 | [150 160] | 155 | 1 | 0.007 |
| 合计 |  |  | 133 |  |

图5  HPb58-3铸棒硬度HV数据直方图

由图表可知，硬度HV全部在91以上。该产品技术指标：硬度HV≥91,指标制定合理，该产品属于成熟产品。

（8）HPb59-3铸棒性能

HPb59-3铸棒数据统计如表 6，数据分布直方图如图6所示。

表6  HPb59-3铸棒维氏硬度(HV)频数和频率分布表

| 组号 | 区间 | 组中值X＇i | 频数ni | 频率fi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | [75 85] | 80 | 1 | 0.007 |
| 2 | [85 95] | 90 | 48 | 0.340 |
| 3 | [95 105] | 100 | 22 | 0.156 |
| 4 | [105 115] | 110 | 47 | 0.333 |
| 5 | [115 125] | 120 | 14 | 0.099 |
| 6 | [125 135] | 130 | 8 | 0.057 |
| 7 | [135 145] | 140 | 1 | 0.007 |
| 合计 |  |  | 141 |  |

图6  HPb59-3铸棒硬度HV数据直方图

由图表可知，硬度HV在85以上的频率为0.993。该产品技术指标：硬度HV≥85,指标制定合理，该产品属于成熟产品。

（9）HPb61-1铸棒性能

HPb61-1铸棒数据统计如表 7，数据分布直方图如图7所示。

表7  HPb61-1铸棒维氏硬度(HV)频数和频率分布表

| 组号 | 区间 | 组中值X＇i | 频数ni | 频率fi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | [90 100] | 95 | 307 | 0.769 |
| 2 | [100 110] | 105 | 53 | 0.133 |
| 3 | [110 120] | 115 | 36 | 0.090 |
| 4 | [120 130] | 125 | 3 | 0.008 |
| 合计 |  |  | 399 |  |

图7  HPb61-1铸棒硬度HV数据直方图

由图表可知，硬度HV全部在91以上。该产品技术指标：硬度HV≥91,指标制定合理，该产品属于成熟产品。

（10）HPb62-3铸棒性能

HPb62-3铸棒数据统计如表 8，数据分布直方图如图 8所示。

表8  HPb62-3铸棒维氏硬度(HV)频数和频率分布表

| 组号 | 区间 | 组中值X＇i | 频数ni | 频率fi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | [80 90] | 85 | 31 | 0.544 |
| 2 | [90 100] | 95 | 11 | 0.193 |
| 3 | [100 110] | 105 | 5 | 0.088 |
| 4 | [110 120] | 115 | 1 | 0.017 |
| 5 | [120 130] | 125 | 6 | 0.105 |
| 6 | [130 140] | 135 | 3 | 0.053 |
| 合计 |  |  | 57 |  |

图8  HPb61-1铸棒硬度HV数据直方图

由图表可知，硬度HV全部在80以上。该产品技术指标：硬度HV≥80,指标制定合理，该产品属于成熟产品。

（11）HPb62-2-0.1(DZR)铸棒性能

HPb62-2-0.1(DZR)铸棒数据统计如表9，数据分布直方图如图 9所示。

表9  ZHPb62-2-0.1(DZR)铸棒布氏硬度(HV)频数和频率分布表

| 组号 | 区间 | 组中值X＇i | 频数ni | 频率fi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | [70 80] | 75 | 1 | 0.001 |
| 2 | [80 90] | 85 | 455 | 0.653 |
| 3 | [90 100] | 95 | 124 | 0.178 |
| 4 | [100 110] | 105 | 71 | 0.102 |
| 5 | [110 120] | 115 | 34 | 0.049 |
| 6 | [120 130] | 125 | 7 | 0.010 |
| 7 | [130 140] | 135 | 3 | 0.004 |
| 8 | [140 160] | 150 | 2 | 0.003 |
| 合计 |  |  | 697 |  |

图9  HPb61-1铸棒硬度HV数据直方图

由图表可知，硬度HV在80以上的频率为0.999。该产品技术指标：硬度HV≥80,指标制定合理，该产品属于成熟产品。

(12)ZQSn7-7-3铸棒

ZQSn7-7-3铸棒数据统计如表10-12，数据分布直方图如图 10-12所示。

表10  ZQSn7-7-3铸棒抗拉强度(Rm)频数和频率分布表

| 组号 | 区间 | 组中值X＇i | 频数ni | 频率fi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | [205 230] | 217.5 | 1 | 0.005 |
| 2 | [230 250] | 240 | 1 | 0.005 |
| 3 | [250 270] | 260 | 14 | 0.077 |
| 4 | [270 290] | 280 | 86 | 0.470 |
| 5 | [290 310] | 300 | 70 | 0.383 |
| 6 | [310 330] | 320 | 11 | 0.060 |
| 合计 |  |  | 183 |  |

图10  ZQSn7-7-3铸棒抗拉强度(Rm)数据直方图

表11  ZQSn7-7-3铸棒规定塑性延伸强度(Rp0.2)频数和频率分布表

| 组号 | 区间 | 组中值X＇i | 频数ni | 频率fi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | [95 130] | 117.5 | 4 | 0.022 |
| 2 | [130 150] | 140 | 4 | 0.022 |
| 3 | [150 170] | 160 | 90 | 0.492 |
| 4 | [170 190] | 180 | 76 | 0.415 |
| 5 | [190 210] | 220 | 9 | 0.049 |
| 合计 |  |  | 183 |  |

图11  ZQSn7-7-3铸棒规定塑性延伸强度（RP0.2）数据直方图

表12  ZQSn7-7-3铸棒断后伸长率（A）频数和频率分布表

| 组号 | 区间 | 组中值X＇i | 频数ni | 频率fi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | [8 10] | 9 | 4 | 0.022 |
| 2 | [10 14] | 12 | 33 | 0.180 |
| 3 | [14 18] | 16 | 70 | 0.383 |
| 4 | [18 22] | 20 | 59 | 0.322 |
| 5 | [22 26] | 24 | 17 | 0.093 |
| 合计 |  |  | 183 |  |

图12  ZQSn7-7-3铸棒断后伸长率（A）数据直方图

由图表可知，抗拉强度Rm≥205MPa的频率为1.0，规定塑性延伸强度Rp0.2≥95MPa的频率为1.0，断后伸长率A≥10%的频率为0.978，该产品技术指标：抗拉强度Rm≥205MP、规定塑性延伸强度Rp0.2≥95MPa、断后伸长率A≥10%,指标制定合理，该产品属于成熟产品。

(13)ZQSn10-10铸棒

ZQSn10-10铸棒数据统计如表13-15，数据分布直方图如图 13-15所示。

表13  ZQSn10-10铸棒抗拉强度(Rm)频数和频率分布表

| 组号 | 区间 | 组中值X＇i | 频数ni | 频率fi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | [220 240] | 230 | 1 | 0.0034 |
| 2 | [240 260] | 250 | 3 | 0.0103 |
| 3 | [260 280] | 170 | 34 | 0.1164 |
| 4 | [280 300] | 290 | 136 | 0.4658 |
| 5 | [300 320] | 310 | 103 | 0.3527 |
| 6 | [320 340] | 330 | 15 | 0.0514 |
| 合计 |  |  | 292 |  |

图13  ZQSn10-10铸棒抗拉强度(Rm)数据直方图

表14  ZQSn10-10铸棒规定塑性延伸强度(Rp0.2)频数和频率分布表

| 组号 | 区间 | 组中值X＇i | 频数ni | 频率fi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | [110 130] | 120 | 1 | 0.003 |
| 2 | [130 150] | 140 | 2 | 0.007 |
| 3 | [150 170] | 160 | 8 | 0.027 |
| 4 | [170 190] | 180 | 72 | 0.247 |
| 5 | [190 210] | 200 | 153 | 0.524 |
| 6 | [210 230] | 220 | 39 | 0.134 |
| 7 | [230 250] | 240 | 17 | 0.058 |
| 合计 |  |  | 292 |  |

图14  ZQSn10-10铸棒规定塑性延伸强度（RP0.2）数据直方图

表15  ZQSn10-10铸棒断后伸长率（A）频数和频率分布表

| 组号 | 区间 | 组中值X＇i | 频数ni | 频率fi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | [2 5] |  | 7 |  |
| 2 | [5 10] |  | 136 |  |
| 3 | [10 15] |  | 115 |  |
| 4 | [15 20] |  | 29 |  |
| 5 | [20 25] |  | 5 |  |
| 合计 |  |  | 292 |  |

图15  ZQSn10-10铸棒断后伸长率（A）数据直方图

由图表可知，抗拉强度Rm≥220MPa的频率为1.0，规定塑性延伸强度Rp0.2≥110MPa的频率为1.0，断后伸长率A≥5%的频率为0.976，该产品技术指标：抗拉强度Rm≥220MP、规定塑性延伸强度Rp0.2≥110MPa、断后伸长率A≥5%,指标制定合理，该产品属于成熟产品。

(14)ZQPb9-5铸棒

ZQPb9-5铸棒数据统计如表16-18，数据分布直方图如图 16-18所示。

表16  ZQPb9-5铸棒抗拉强度(Rm)频数和频率分布表

| 组号 | 区间 | 组中值X＇i | 频数ni | 频率fi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | [220 230] | 225 | 1 | 0.009 |
| 2 | [230 250] | 240 | 11 | 0.098 |
| 3 | [250 270] | 260 | 71 | 0.634 |
| 4 | [270 290] | 280 | 27 | 0.241 |
| 5 | [290 310] | 300 | 1 | 0.009 |
| 6 | [310 330] | 320 | 0 | 0 |
| 7 | [330 350] | 340 | 1 | 0.009 |
| 合计 |  |  | 112 |  |

图16  ZQPb9-5铸棒抗拉强度(Rm)数据直方图

表17  ZQPb9-5铸棒断后伸长率（A）频数和频率分布表

| 组号 | 区间 | 组中值X＇i | 频数ni | 频率fi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | [9 15] | 12 | 6 | 0.053 |
| 2 | [15 20] | 17.5 | 3 | 0.027 |
| 3 | [20 25] | 22.5 | 14 | 0.125 |
| 4 | [25 30] | 27.5 | 46 | 0.411 |
| 5 | [30 35] | 32.5 | 38 | 0.339 |
| 6 | [35 40] | 37.5 | 5 | 0.044 |
| 合计 |  |  | 112 |  |

图17  ZQPb9-5铸棒断后伸长率（A）数据直方图

表18  ZQPb9-5铸棒布氏硬度(HB)频数和频率分布表

| 组号 | 区间 | 组中值X＇i | 频数ni | 频率fi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | [60 65] | 62.5 | 1 | 0.008 |
| 2 | [65 70] | 67.5 | 37 | 0.280 |
| 3 | [70 75] | 72.5 | 70 | 0.530 |
| 4 | [75 80] | 77.5 | 21 | 0.159 |
| 5 | [80 85] | 82.5 | 2 | 0.015 |
| 6 | [85 90] | 87.5 | 1 | 0.008 |
| 合计 |  |  | 132 |  |

图18  ZQPb9-5铸棒布氏硬度(HB)数据直方图

由图表可知，抗拉强度Rm≥230MPa的频率为0.991，断后伸长率A≥9%的频率为1.0，布氏硬度HB在60-80范围内的频率为0.977，该产品技术指标：抗拉强度Rm≥230MP、断后伸长率A≥9%、硬度HB60-80,指标制定合理，该产品属于成熟产品。

(15)ZQPb15-7铸棒

ZQPb15-7铸棒数据统计如表19-20，数据分布直方图如图 19-20所示。

表19  ZQPb15-7铸棒抗拉强度(Rm)频数和频率分布表

| 组号 | 区间 | 组中值X＇i | 频数ni | 频率fi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | [140 170] | 155 | 8 | 0.112 |
| 2 | [170 200] | 185 | 7 | 0.099 |
| 3 | [200 230] | 215 | 15 | 0.211 |
| 4 | [230 260] | 245 | 38 | 0.535 |
| 5 | [260 290] | 275 | 2 | 0.028 |
| 6 | [290 320] | 305 | 1 | 0.014 |
| 合计 |  |  | 71 |  |

图19  ZQPb15-7铸棒抗拉强度(Rm)数据直方图

表20  ZQPb15-7铸棒断后伸长率（A）频数和频率分布表

| 组号 | 区间 | 组中值X＇i | 频数ni | 频率fi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | [7 10] | 8.5 | 1 | 0.014 |
| 2 | [10 13] | 11.5 | 8 | 0.113 |
| 3 | [13 16] | 14.5 | 21 | 0.296 |
| 4 | [16 19] | 17.5 | 24 | 0.338 |
| 5 | [19 22] | 20.5 | 16 | 0.225 |
| 6 | [22 25] | 23.5 | 1 | 0.014 |
| 合计 |  |  | 71 |  |

图17  ZQPb15-7铸棒断后伸长率（A）数据直方图

由图表可知，抗拉强度Rm≥140MPa的频率为1.0，断后伸长率A≥10%的频率为0.986，该产品技术指标：抗拉强度Rm≥140MP、断后伸长率A≥10%,指标制定合理，该产品属于成熟产品。

6、化学分析方法

增加了YS/T 482《铜及铜合金分析方法 光电发射光谱法》和YS/T 483《铜及铜合金分析方法  X射线荧光光谱法(波长色散型)》。

7、拉伸试验方法

拉伸试样按GB/T 34505-2017 《铜及铜合金材料 室温拉伸试验方法》的规定进行修改。拉伸试验用试样见表21。

表21  拉伸试验用试样

| 直径/mm | 试样号的选取 |
| --- | --- |
| ≤12.5 | GB/T34505-2017表11中全截面试样 |
| ＞12.5～15 | GB/T34505-2017表11中试样号R2 |
| ＞15 | GB/T34505-2017表11中试样号R1 |

8、取样

增加了“取样方法按YS/T 668的规定进行，力学性能试样的制备按YS/T 815的规定进行”的规定。

9、检验结果判定

增加“检验结果的数值修约和判定按GB/T 8170 的规定进行”的规定。

五、与国外标准对照情况

本标准在制定过程中参考拉美国标准ASTM B505-2005《铜及铜合金连续铸件》，与美标对照情况如下

1、本标准包含的合金牌号有36个，美标牌号49个，化学成分控制水平相当。相近牌号化学成分对照情况见下表22。

表22 化学成分对比

| 牌号 | 化 学 成 分（质量分数）% |
| --- | --- |
|  | Cu | Sn | P | Zn | Pb | Bi | Fe | Al | Si | S | Mn | Sb | Ni | 杂质 |
| ZQSn5-5-5 | 余量 | 4.0～6.0 | 0.05 | 4.0～6.0 | 4.0～ 6.0 | - | 0.3 | 0.01 | 0.01 | 0.10 | - | 0.25 | 2.5( | 1.0 |
| C83600 | 84.0～86.0 | 4.0～6.0 | 1.5 | 4.0～6.0 | 4.0～ 6.0 | - | 0.30 | 0.005 | 0.005 | 0.08 | - | 0.25 | 1.0 | - |
| ZQSn10-2 | 余量 | 9.0～11.0 | 0.05 | 1.0～3.0 | 1.5( | - | 0.25 | 0.01 | 0.01 | 0.10 | 0.2 | 0.3 | 2.0( | 1.5 |
| C90500 | 86.0～89.0 | 9.0～11.0 | 1.5 | 1.0～3.0 | 0.30 | - | 0.20 | 0.005 | 0.005 | - | - | 0.20 | 1.0 | - |
| ZQSn7-7-3 | 余量 | 6.3～7.5 | 0.15 | 2.0～4.0 | 6.0～8.0 | - | 0.2 | 0.005 | 0.005 | 0.08 |  | 0.35 | 1.0 | - |
| C93200 | 81.0～85.0 | 6.3～7.5 | 1.5 | 2.0～4.0 | 6.0～8.0 |  | 0.20 | 0.005 | 0.005 | 0.08 |  | 0.35 | 1.0 | - |
| ZQSn10-10 | 余量 | 9.0～11.0 | 0.1 | 2.0 | 8.0～11.0 | - | 0.25 | 0.01 | 0.01 | 0.10 | - | 0.5 | 2.0 | - |
| C93700 | 78.0～82.0 | 9.0～11.0 | 1.5 | 0.8 | 8.0～11.0 | - | 0.7 | 0.01 | 0.005 | 0.08 | - | 0.5 | 0.5 | - |
| ZQPb15-7 | 77.0～79.0 | 6.3～7.0 | 0.05 | 0.8 | 14.0～16.0 | - | 0.15 | - | - | - | - | 0.08 | 0.75 | - |
| C93800 | 77.0～79.0 | 6.3～7.0 | 1.5 | 0.8 | 13.0～16.0 | - | 0.15 | 0.005 | 0.005 | 0.08 | - | 0.08 | 1.0 | - |
| ZQPb15-8 | 余量 | 7.0～9.0 | 0.10 | 2.0( | 13.0～17.0 | - | 0.25 | 0.01 | 0.01 | 0.10 | - | 0.5 | 2.0( | 1.0 |
| ZQPb9-5 | 余量 | 4.0～6.0 | 0.1 | 2.0 | 8.0～10.0 | - | - | - | - | - |  | 0.5 | 2.0 |  |
| C93500 | 83.0～86.0 | 4.3～6.0 | 1.5 | 2.0 | 8.0～10.0 | - | 0.2 | 0.005 | 0.005 | 0.08 |  | 0.30 | 1.0 |  |
| ZQPb17-6 | 余量 | 5.0～7.0 | 0.05 | 1.5 | 14.0～18.0 | - | 0.4 | - | - | - | - | - | 0.75 | - |
| C93900 | 76.5～79.5 | 5.0～7.0 | 1.5 | 1.5 | 14.0～18.0 | - | 0.40 | 0.005 | 0.005 | 0.08 | - | 0.50 | 0.8 | - |
| ZQBi3-10 （C89325） | 84.0～88.0( | 9.0～11.0 | 0.10 | 1.0 | 0.10 | 2.7～3.7 | 0.15 | 0.005 | 0.005 | 0.08 | - | 0.50 | 1.0 | - |
| ZQBi5-6 （C89320） | 87.0～91.0( | 5.0～7.0 | 0.30 | 1.0 | 0.09 | 4.0～6.0 | 0.20 | 0.005 | 0.005 | 0.08 | - | 0.35 | 1.0 | - |

2、本标准直径、及直度允许偏差与美标相比较宽，对铸棒的长度、圆度、切斜度允许偏差在本标准中进行了规定，而美标未作规定。具体照情况见下表23、表24。

表23   本标准外形尺寸许偏差

| 类别 | 规格 | 允许偏差 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 圆形 | 正方形、矩形、正六角形 |
| 直径允 许偏差 | φ6～14mm | ±0.5 mm | ±0.6 |
|  | ＞14～30mm | ±0.8 mm | ±0.6 |
|  | ＞30～90mm | ±1.0 mm | ±1.2 |
|  | ＞90～102mm | ±1.5 mm | - |
|  | ＞102～127mm |  |  |
|  | ＞127～200mm | ±2.0 mm | - |
| 长度 | 所有 | +20mm |
| 圆度 | 所有 | 同直径允许偏差 | - |
| 直度 | 所有 | 8mm/m |
| 切斜度 | 所有 | 3mm |

表23   ASTMB505外形尺寸许偏差

| 类别 | 规格/mm | 允许偏差 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 圆形 | 正方形、矩形、正六角形 |
| 直径允 许偏差 | 除以下合金外的其他合金 |
|  | ≤102 | 0.13 | 0.41 |
|  | ＞102～127 | 0.20 | 0.41 |
|  | ＞127 | 0.41 | 0.41 |
|  | C86200、C86300、C86500、C95200、C95300、C95400、C95500、C95800、C95900、C96400 |
|  | ≤76.2 | 0.25 | 0.51 |
|  | ＞76.2～102 | 0.38 | 0.51 |
|  | ＞102～140 | 0.51 | 0.51 |
|  | ＞140 | ±0.64 | 0.64 |
| 圆度 | 除以下合金外的其他合金 |
|  | ≤102 | 0.51 | - |
|  | ＞102～127 | 0.81 | - |
|  | ＞127 | 1.6 | - |
|  | C86200、C86300、C86500、C95200、C95300、C95400、C95500、C95800、C95900、C96400 |
|  | ≤76.2 | 0.64 | - |
|  | ＞76.2～102 | 1.0 | - |
|  | ＞102～140 | 1.5 | - |
|  | ＞140 | 1.9 | - |
| 直度 | 所有 | 6.4mm/1.52m | - |

3、本标准中铸棒的力学性能主要依据用户使用要求制定的，与美标相近牌号性能对比见表24。

表24 力学性能对比

| 牌号 | 本标准 | ASTM B505 |
| --- | --- | --- |
|  | 抗拉强度Rm/N/mm2 | 规定塑性延伸强度Rp0.2/N/mm2 | 断后伸长率A％ | 布氏硬度HBW | 抗拉强度Rm/N/mm2 | 规定塑性延伸强度Rp0.5/N/mm2 | 断后伸长率A50mm％ | 布氏硬度HBW |
| ZQSn5-5-5 | ≥250 | ≥100 | ≥13 | ≥64 | － | － | － | － |
| C83600 | － | － | － | － | ≥248 | ≥131 | ≥15 | － |
| ZQSn10-2 | ≥270 | ≥140 | ≥7 | ≥80 | － | － | － | － |
| C90300 | － | － | － | － | ≥303 | ≥152 | ≥18 | － |
| ZQSn7-7-3 | ≥205 | ≥95 | ≥10 | - | － | － | － | － |
| C93200 | － | － | － | － | 241 | 138 | 10 |  |
| ZQSn10-10 | ≥220 | ≥110 | ≥5 | - | － | － | － | － |
| C93700 | － | － | － | － | 241 | 138 | 6 |  |
| ZQPb9-5 | ≥230 | - | ≥9 | 60～80 | － | － | － | － |
| C93500 | － | － | － | － | 207 | 110 | 12 |  |
| ZQPb15-7 ZQPb15-8 | ≥140 | - | ≥10 | - | － | － | － | － |
| C93800 | － | － | － | － | 172 | 110 | 5 |  |
| ZQPb17-6 | ≥160 | ≥110 | ≥10 | - | － | － | － | － |
| C93900 | － | － | － | － | ≥172 | ≥110 | ≥5 | － |
| ZQBi3-10（C89325） | ≥207 | ≥83 | ≥15 | ≥50 | － | － | － | － |
| ZQBi5-6 | ≥241 | ≥124 | ≥15 | ≥50 | － | － | － | － |
| C89320 | － | － | － | － | ≥241 | ≥124 | ≥15 | - |

六、与专用技术标准对照情况

本标准是对YS/T 759－2011《铜及铜合金铸棒》标准进行的修改。专用技术标准GB/T 3166-2018《液压元件用铜合金棒、型材》对照如下：

1、本标准适用于一般用途铜及铜合金连续铸造铜及铜合金圆形、方形、矩形、六角形棒材。牌号共计36个，铸棒牌号、状态、规格见表25。

表25　铸棒的牌号、状态、规格

| 牌号 | 状态 | 直径（或对边距）/mm | 长度 mm |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 圆形 | 正方形、正六角形 | 矩形 |  |
| ZT2 | 连续铸造（M07） | 6～200 | 6～90 | - | 500～6000a |
| ZQCr1-0.15 | 连续铸造（M07） | 20～250 | - | - | 500～6000 |
| HPb62-2、HPb62-3、HPb61-1、HPb60-2、HPb59-1、HPb59-3、ZHPb59-2.8、HPb58-2、ZHPb58-2.6、HPb58-3、HPb57-4 | 连续铸造（M07） | 8～110 | 8～60 | 12～80 |  |
| HPb62-2-0.1 | 连续铸造（M07） | 8～60 | 8～60 | 12～80 |  |
| ZHPb60-1.5-0.5 | 连续铸造（M07） | 6～200 | - | - |  |
| ZHSi75-3、ZHSi62-0.6、 ZHBi62-2-1 | 连续铸造（M07） | 6～200 | - | - |  |
| ZHMn61-2-1-0.5 、HAl66-6-3-2 | 连续铸造（M07） | 12～80 | - | - |  |
| ZHMn59-2-2 | 连续铸造（M07） | 6～200 | - | - |  |
| ZHMn58-2-1-0.5 | 连续铸造（M07） | 16～80 | - | - |  |
| ZQSn4-4-2.5、ZQSn4-4-4、ZQSn5-5-5 | 连续铸造（M07） | 6～200 | - | - | 500～4000 |
| ZQSn6.5-0.1 | 连续铸造（M07） | 6～200 | - | - |  |
| ZQSn10-2 | 连续铸造（M07） | 6～200 | - | - |  |
| ZQSn10-10、ZQSn6-6-3、ZQSn7-7-3 | 连续铸造（M07） | 8～80 | - | - |  |
| ZQBi3-10（C89325）、ZQBi5-6（C89320） | 连续铸造（M07） | 6～200 | - | - |  |
| ZQPb15-8 | 连续铸造（M07） | 6～200 |  |  |  |
| ZQPb9-5、ZQPb15-7、ZQPb17-6 | 连续铸造（M07） | 6～80 | - | - |  |
| a 经双方协商，直径或对边距不大于10mm的T2铸棒可成盘（卷）供货，其长度不小于4000mm。 |

2、GB/T 36166-2018《液压元件用铜合金棒、型材》标准适用于加工生产液压泵和马达用的缸体、划靴、配油盘、球铰、衬套、滑块、回程盘挡块、主板、副板、侧板等铜合金棒、型材。牌号共计15个，圆形、方形、矩形、六角形棒材牌号、状态及规格见26。

表26  圆形、矩形、六角形棒材规格

| 牌号 | 状态 | 直径（或对边距）/mm | 长度/mm |
| --- | --- | --- | --- |
| ZQSn7-7-3、ZQSn10-10、ZQSn10-5-1、ZQSn10-7-3、ZQPb15-5-1、ZQPb15-7-1、 | M07 | 15～120 | 1000～3700 |
| HMn57-5-1.7-0.5、HMn57-2-2-1、HMn58-2-2-0.5、HMn60-3-1-0.75、HMn61-3-1、 | HR50 | 6～50 |  |
|  | M30 | ＞50～150 |  |
| HMn62-3-3-1 | M30 | 15～150 |  |
| HAl61-4-3-1 | HR50 | 15～30 |  |
|  | M30 | ＞30～150 |  |
| QAl9-4 | HR50 | 12～80 |  |
|  | M30 | ＞80～150 |  |
| QAl10-3-1.5 | HR50 | 12～50 |  |
|  | M30 | ＞50～150 |  |

3、此两项标准使用方向不同，铸棒的技术要求也不同，技术指标见标准稿。

七、标准水平分析

本标准是依据目前我国铸棒的实际生产和使用情况制定的，与ASTM B 505-2014标准相比，除在尺寸允许偏差方面有些差距外，其余基本相当，本标准达到国际一般水平，完全能够满足一般用途对铜及铜合金铸棒的要求。

本标准可作为推荐性行业标准发布实施。

八、与现行相关法律、法规、规章及相关标准，特别是强制性标准的协调性

目前，我国有GB/T 1176-2013《铸造铜及铜合金》，适用于制造铜及铜合金主见，而本标准适用于一般用途铜及铜合金水平连续铸造圆形棒材，本标准与GB/T 1176-2013 无冲突，相互协调。

九、重大分歧意见的处理经过和依据

无。

十、作为强制性国家标准的建议

本标准建议不作为强制性标准，而建议作为推荐性标准。

十一、贯彻标准的要求和措施建议

本标准的修订是在YS/T 759-2011《铜及铜合金铸棒》的基础上，结合我国铜及铜合金铸棒生产企业及国内外用户的需求基础上进行修订。标准覆盖了一般用途铜及铜合金铸棒的技术要求，建议相关单位组织专项标准宣贯会进行系统学习。本标准发布后，各企业应积极宣传和贯彻，并立即采用新标准订货，以保证产品质量，满足国内、外市场及用户的需要。

十二、废止现行有关标准的建议

无。

十三、其它应予说明的事项

本标准根据目前国内铜及铜合金铸棒的实际生产现状和订货合同情况，考虑随着新材料的开发使用和生产装备的更新，如果以后生产或订货合同中有其它合金或状态需求可在下一版中进行补充修订。

十四、预期效果

铜及铜合金铸棒具有良好的机械性能、铸造性能、耐磨性、耐蚀性，而且铸造组织细密，常常用于制造各种机器上承受重负荷及高速运转轴的滑动轴瓦轴套等，因而广泛用于汽车、船舶等各工业部门。随着科技的发展，有色金属加工业快速发展，一般用铜及铜合金铸棒的需求也将迅速增长，也将有着良好的应用前景。

本标准技术指标合理，具有普遍性、广泛性、适用性、科学性和先进性。本标准发布后，将规范我国铜及铜合金铸的性能和技术要求，提高产品在国内、外市场上的竞争力，为生产企业带来良好的经济效益。

《铜及铜合金铸棒》行业标准编制组

2019年8月9日

# Text boxes

0

2

4

6

8

10

12

60

65    70

75    80

85

硬度HV

频数

0

2

4

6

8

10

12

130

135    140

145    150

155

硬度HB

频数

0

2

4

6

8

10

12

180

185    190

195    200

205

硬度HB

频数

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

95  105  115 125  135  145  155  165 175 185

硬度HV

频数

0

10

20

30

40

50

60

70

91  100  110  120  130  140  150  160

硬度HV

频数

0

10

20

30

40

50

60

75    85    95    105    115    125    135    145

硬度HV

频数

0

50

100

150

200

250

300

350

90  100  110  120  130

硬度HV

频数

0

5

10

15

20

25

30

35

80     90     100     110     120     130     140

硬度HV

频数

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

500

70   80   90   100   110   120   130   140   160

硬度HV

频数